ICS 71.100.50

CCS B71

备案号：

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

代替SB/T 10433-2007

木材防腐剂—铜铬砷（CCA）

（征求意见稿）

Wood Preservatives—Chromated Copper Arsenate (CCA)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替SB/T 10433-2007《木材防腐剂 铜铬砷(CCA) 》，与SB/T 10433-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了2项试验方法：

——电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-oes）测CCA型防腐剂中铜铬砷（见5.2.3）

——电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测CCA型防腐剂中铜铬砷（见5.2.4）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：木材节约发展中心。

本文件主要起草人：×××等。

本文件于2007年首次发布，本次为第一次修订。

木材防腐剂—铜铬砷（CCA）

- 1　范围

本标准规定了铜铬砷（CCA）木材防腐剂的要求、试验、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以铜、铬、砷的化合物为原料制得的水载型复合防腐剂。

CCA木材防腐剂适用于建筑用材、园林景观用材、矿用木材、铁道枕木、船用木材、海洋用材及其他工业用材和农用木材等的防腐、防虫（蚁）、防海生钻孔动物处理。

- 2　规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- SB/T 10404 （新标准号未定）水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定

- 3　术语和定义

- GB/T 14019界定的术语和定义适用于本文件。

- 4　要求

  - 4.1　外观：棕黄色膏状体或深棕色液体。

  - 4.2　CCA木材防腐剂可分为A、B、C三类，有效成分含量应符合表1要求。

  - 表1  CCA木材防腐剂有效成分表

| - 有效成分 | - 指 标a |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - A 型 | - B 型 | - C 型 |
| - 氧化铜(CuO)/% | - 16.0~20.9 (18.1) | - 18.0~22.0 (19.6) | - 17.0~21.0 (18.5) |
| - 三氧化铬（CrO3）/% | - 59.4~69.3 (65.5) | - 33.0~38.0 (35.3) | - 44.5~50.5 (47.5) |
| - 五氧化二砷（As2O5）/% | - 14.7~19.7 (16.4) | - 42.0~48.0 (45.1) | - 30.0~38.0 (34.0) |
| a 括号内的数值为代表性值。 |  |  |  |

  - 4.3　pH值：A型为1.6～2.7，B型和C型为1.6～2.5（有效成分浓度为2.0%，20℃）。

  - 4.4　原料纯度≥95%（无水基）。

  - 4.5　二价铜化合物原料可用：硫酸铜、碱式碳酸铜、氧化铜或氢氧化铜。六价铬化合物原料可用：重铬酸钾、重铬酸钠或三氧化铬。五价砷化合物原料可用：五氧化二砷、砷酸、砷酸钠或焦砷酸钠。但不允许使用硫酸铜-铬酸-五氧化二砷组合来配制CCA木材防腐剂。

- 5　试验

    - 5.1样品制备

  - 按JC/T XXXXX-20XX《水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定》中5的规定进行。

  - 5.2试验方法

    - 5.2.1 容量法测定铜、铬、砷含量

  - 分别JC/T XXXXX-20XX《水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定》中第10章、第9章、第8章规定执行。

    - 5.2.2  X射线荧光能谱仪测定铜、铬、砷含量

    - 5.2.2.1 试剂

  - （1）氧化铜，分析纯；

  - （2）三氧化铬，分析纯；

  - （3） 五氧化二砷，分析纯；

  - （4） 蒸馏水或去离子水。

    - 5.2.2.2仪器设备

  - （1）X射线荧光能谱仪；

  - （2）实验用高剪切乳化机；

  - （3）分析天平,灵敏度为0.0001g。

    - 5.2.2.3标准曲线制定

  - 按标准配方分别准确称取氧化铜、三氧化铬、五氧化二砷，配制成有效成分含量分别为1%、2%、3%、4%、5％的CCA标准溶液。将标准溶液装入样品杯至3/4容积。分析仪设置分析状态，用分析仪分别测定上述CCA标样的浓度，制定标准曲线。

    - 5.2.2.4 样品的测定

  - 将样品稀释至有效成分浓度约为3%，摇匀，装入样品杯至3/4容积。分析仪设置分析状态，用分析仪测定上述CCA的浓度，打印出铜、铬、砷元素测定结果。

    - 5.2.2.5计算

  - 有效成分的含量，用式（1）计算。

  - w=（wCuO ＋ wCrO3 ＋wAs2O5）DF            ………………………（1）

  - 式中：

  - w——有效成分总含量，％；

  - wCuO——打印结果中读出的氧化铜含量，％；

  - wCrO3——打印结果中读出的氧化铬含量，％；

  - wAs2O5——打印结果中读出的五氧化二砷含量，％；

  - DF——样品稀释倍数。

- 5.2.3 ICP-oes法测CCA型防腐剂中铜铬砷

  - 按JC/T XXXXX-20XX《水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定》中15的规定进行。

- 5.2.4 ICP-MS法测CCA型防腐剂中铜铬砷

  - 按JC/T XXXXX-20XX《水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定》中16的规定进行。

- 6　标志、包装、运输和贮存

  - 6.1　CCA木材防腐剂包装桶上标签应清楚地标明：生产厂名、厂址、产品名称、型号、有效成分含量、注册商标、净重、生产日期、生产批号、产品标准号和产品简要说明。

  - 6.2　CCA木材防腐剂用塑料桶或其它符合相应标准要求的材料包装。

  - 6.3　运输过程中应防漏、防火、防潮，不得与食物、饲料等混合装运。

  - 6.4　贮存在清凉、阴凉、干燥和通风的仓库中，不得与食物、饲料等混合存放。