ICS 71.100.50

CCS B71

备案号：

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

代替SB/T 10432-2007

木材防腐剂—铜氨（胺）季铵盐（ACQ）

Wood Preservatives—Ammonical Copper Quat (ACQ)

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替SB/T 10432-2007《木材防腐剂 铜氨(胺)季铵盐(ACQ)》，与SB/T 10432-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了3项试验方法：

——电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-oes）测ACQ型防腐剂中铜（见5.2.2.3）

——电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测ACQ型防腐剂中铜（见5.2.2.4）

——自动电位滴定仪标定法测ACQ型防腐剂中季铵盐（见5.2.3.2）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：木材节约发展中心。

本文件主要起草人：×××等。

本文件于2007年首次发布，本次为第一次修订。

木材防腐剂—铜氨（胺）季铵盐（ACQ）

- 1　范围

本标准规定了铜氨（胺）季铵盐（ACQ）木材防腐剂的要求、试验方法、标识、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以非水溶性的二价铜化合物、季铵盐为原料，在氨（胺）溶液中制得的水载型复合木材防腐剂。

ACQ木材防腐剂适用于处理建筑用材、园林景观用材、矿用木材以及其它与土壤和淡水接触的木材以达到防腐、防虫（蚁）危害的目的。

- 2　规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- SB/T 10404 水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定

- GB/Z 41259-2022 自动电位滴定仪测定防腐木材和木材防腐剂中季胺盐的方法

- 3　术语和定义

- GB/T 14019界定的术语和定义适用于本文件。

- 4　要求

  - 4.1　外观：深蓝色清澈液体，无沉淀物。

  - 4.2　有效成分应符合表1要求。

  - 表1  ACQ木材防腐剂有效成分表

| - 有效成分 | - 指 标c |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ACQ-A | - ACQ-B | - ACQ-C | - ACQ-D |
| - 铜(以CuO计)/% | 45.5～54.5(50.0) | 62.0～71.0(66.7) | 62.0～71.0(66.7) | 62.0～71.0(66.7) |
| - 季铵盐(以DDAC计)a/% | 45.5～54.5(50.0) | 29.0～38.0(33.3) | — | 29.0～38.0(33.3) |
| - 或季铵盐(以BAC计)b/% | — | — | 29.0～38.0(33.3) | — |
| - a DDAC为双癸基二甲基氯化铵或双癸基二甲基碳酸铵。 - b BAC为十二烷基二甲基苄基氯化铵或十二烷基二甲基苄基碳酸铵。 c 括号内的数值为代表性值。 |  |  |  |  |

  - 4.3　pH值：8～11。

  - 4.4　二价铜化合物原料应该是纯度超过95%（无水基）的碱式碳酸铜、氧化铜等，不能用硫酸铜、氯化铜等水溶性铜盐。

  - 4.5　在以DDAC计的季铵盐中，双癸基二甲基氯化铵或双癸基二甲基碳酸铵的含量应不少于90%；在以BAC计的季铵盐中，烷基链长为C12和C14的烷基二甲基苄基氯化铵或十二烷基二甲基苄基碳酸铵的含量应不少于80%。

  - 4.6　ACQ-B采用氨水作溶剂，ACQ-D采用乙醇胺作溶剂，其他型号可以采用氨水或乙醇胺作溶剂。在用乙醇胺作溶剂时，乙醇胺的质量应为氧化铜的2.75±0.25倍。在用氨水作溶剂时，氨的质量至少为氧化铜的1倍。

- 5　试验方法

    - 5.1 样品制备

  - 5.1.1称取经充分混合的ACQ木材防腐剂样品4g（精确至0.001g）（A溶液）至锥形瓶中，用水稀释至100g（精确至0.01g）（B溶液）。

  - 5.2　试验方法

    - 5.2.1试剂

  - 检验中所使用的水除特别注明外均为蒸馏水或去离子水。所用的化学试剂除特别注明外，均为分析纯级的化学试剂。

    - 5.2.2铜的含量测定

    - 5.2.2.1 碘量法

  - 按SB/T 10404-2006第10章规定执行。

- 5.2.2.2  EDTA滴定法

- 5.2.2.2.1  试剂

  - （1）10％醋酸水溶液；

  - （2）0.1％甲基百里酚蓝指示剂；

  - （3）0.05mol/L EDTA标准溶液。

- 5.2.2.2.2  测定

  - 称取B溶液10g（精确至0.001g）（C溶液），放入250mL的锥形瓶中，加40mL水和3mL10％醋酸溶液，加入1mL甲基百里酚蓝指示剂溶液，混合均匀，此时，溶液呈深蓝色。慢慢用EDTA溶液滴定至颜色从蓝色变成浅绿色。记录所用去的EDTA溶液的体积。

- 5.2.2.2.3  计算

  - 样品的稀释倍数，按式（1）计算：

  - 5.3　                           ……………………（1）

  - 式中：

  - DF——样品的稀释倍数；

  - mA——A溶液质量，单位为克（g）；

  - mB ——B溶液质量,单位为克（g）。

  - 样品中铜的含量，以氧化铜计，按式（2）计算：

  - ……………………（2）

  - 式中：

  - wCuO ——样品中氧化铜的百分含量，%；

  - V ——滴定所用EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）;

  - CEDTA ——EDTA标准溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

  - mC—— C溶液质量，单位为克（g）。

- 5.2.2.3 ICP-oes法测ACQ型防腐剂中铜

- 按JC/T XXXXX-20XX《水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定》中15的规定进行。

- 5.2.2.4  ICP-MS法测ACQ型防腐剂中铜

- 按JC/T XXXXX-20XX《水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定》中16的规定进行。

    - 5.2.3 季铵盐（DDAC、BAC）的含量测定

  - 5.2.3.1 一般标定法

- 按JC/T XXXXX-20XX《水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定》中14的规定进行。

  - 5.2.3.2 自动电位滴定仪标定法测ACQ型防腐剂中季铵盐

        - 5.2.3.2.1仪器装置

- （1）自动电位滴定仪

- （2）分析天平，精度0.0001g

- （3）电热鼓风干燥箱

- （4）2mL、5mL、50mL和10mL移液管

- （5）100mL量筒

- （6）100mL、250mL、500mL和1000mL容量瓶

- （7） 萃取瓶

        - 5.2.3.2.2试剂

- （1）海明1622（苄基氯化物），优级纯。

- （2）四苯硼钠（STPB），优级纯。

        - 5.2.3.2.3溶液配制

- （1）1mol/L NaOH溶液：称取4.0g的氢氧化钠试剂，溶解于约50mL蒸馏水中，转移至100mL容量瓶中。待溶液冷却至室温，用蒸馏水定容。

- （2）pH 10的缓冲溶液：称取约1.24g分析纯的硼酸，溶解于约50mL蒸馏水中，转移至100mL容量瓶中。用移液管移取10mL 1mol/L NaOH溶液至容量瓶中，并用蒸馏水定容。

- （3）0.002mol/L四苯硼钠溶液：称取约0.68g（精确至0.0001g）四苯硼钠，溶解于约500mL蒸馏水中，转移至1000mL容量瓶中。用移液管移取10mL pH10的缓冲溶液至容量瓶中，并用蒸馏水定容。静置24h后使用，有效期为3个月。

- （4） 0.004mol/L海明1622溶液：取2~3g海明1622试剂在105℃下干燥至质量恒定。称取约1.79g（精确至0.0001g）海明1622，溶解于约500mL蒸馏水中，转移至1000mL容量瓶中，并用蒸馏水定容。静置24h后使用，有效期为3个月。

- （5） 0.1mol/L HCl萃取溶液：移取8.33mL HCl至1000mL容量瓶中，用无水乙醇定容。

        - 5.2.3.2.4四苯硼钠溶液标定

- 将四苯硼钠标准溶液装入滴定瓶中，启动仪器，使标准溶液充满滴定管。取2个烧杯，分别移取2mL海明1622标准溶液，并加入磁子和70mL蒸馏水。将电极和滴定管底部浸入液面以下至少2cm处。启动搅拌，开始滴定，至等当点停止。

- 四苯硼钠标准溶液浓度按公式（8）计算：

  - ……………………（8）

- 式中：

- C1622—海明1622标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

- m1622—海明1622质量，单位为克（g）；

- K—纯度，%；

- M1622—海明1622的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/moL）；

- V1622—海明1622标准溶液标定四苯硼钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

5.2.3.2.5防腐木材中季铵盐的测定方法

- 称取约1.25g木粉（精确至0.0001g），转移至萃取瓶中。移取50mL 0.1mol/L的HCl萃取液，密封。将萃取瓶放入温度在（23±2）℃的超声波水浴中，每隔30min将小萃取瓶取出晃动约10秒钟。3小时后将萃取瓶取出，常温下冷却。待木粉沉降后，移取萃取液进行分析。将0.002mol/L的四苯硼钠标准溶液装入滴定瓶中，启动仪器，使标准溶液充满滴定管。取4个烧杯，分别移取5mL样品萃取液，并加入磁子和70mL蒸馏水。将电极和滴定管底部浸入液面以下至少2cm处。启动搅拌，开始滴定，至等当点停止。计算防腐木材中季铵盐含量按公式（9）计算：

  - ……………………（9）

- 式中：

- W—季铵盐含量；

- V—四苯硼钠溶液滴定样品所需的体积，单位为毫升（mL）；

- C—四苯硼钠溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

- Mw—季铵盐的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/moL），十二烷基苄基二甲基氯化铵（BAC）按354g/moL计算；双癸基二甲基氯化铵（DDAC）按362g/moL计算；

- m—萃取的木粉质量，单位为克（g）；

- VE—用于萃取木材的萃取液体积，单位为毫升（mL）；

- VA—用于滴定的萃取液体积，单位为毫升（mL）；

- —单位转换因子

5.2.3.2.6木材防腐剂中季铵盐的测定方法

称取约0.5g木材防腐剂样品（可根据预估浓度变化称取试样的质量，精确至0.0001g）于100mL容量瓶（可根据药剂浓度适当调整稀释比例），用蒸馏水定容。将0.002mol/L的四苯硼钠标准溶液装入滴定瓶中，启动仪器，使标准溶液充满滴定管。取4个烧杯，分别移取1mL木材防腐剂样品溶液，并加入磁子和70mL蒸馏水。电极和滴定管底部浸入液面以下至少2cm处。启动搅拌，开始滴定，至等当点停止。计算防腐剂中季铵盐含量按公式（10）计算：

  - ……………………（10）

- 式中：

- W—季铵盐含量；

- V—四苯硼钠溶液滴定样品所需的体积，单位为毫升（mL）；

- C—四苯硼钠溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

- Mw—季铵盐的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/moL），十二烷基苄基二甲基氯化铵（BAC）按354g/moL计算；双癸基二甲基氯化铵（DDAC）按362g/moL计算；

- m—称取的防腐剂试样质量，单位为克（g）；

- VE—木材防腐剂试样溶液体积，单位为毫升（mL）；

- VA—用于滴定的试样液体积，单位为毫升（mL）；

- 6　标识、包装、运输和贮存

  - 6.1　ACQ木材防腐剂包装桶上标签应清楚地标明：生产厂名、厂址、产品名称、型号、有效成分含量、注册商标、净重、生产日期、生产批号、产品标准号和产品简要说明。

  - 6.2　ACQ木材防腐剂用塑料桶或其它符合相应标准要求的材料包装。

  - 6.3　运输过程中应防漏、防火、防潮，不得与食物、饲料等混合装运。

  - 6.4　贮存在清洁、阴凉、干燥和通风的仓库中，不得与食物、饲料等混合存放。