ICS 91.100.10

CCS Q 23

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—20XX

玻纤套筒灌浆加固应用技术规范

Technical specification for the application of grouting reinforcement of fiberglass sleeve

（征求意见稿）

20XX - XX - XX发布

20XX – XX - XX实施

- 目    次

前  言	Ⅲ

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  材  料	4

4.1  玻璃纤维复合材料板	4

4.2  灌浆材料	4

4.3  环氧封顶胶	6

4.4  弹性密封条	6

4.5  紧固件	6

5  设  计	7

5.1  一般规定	7

5.2  设计原则	7

5.3  设计要求	8

6  施  工	9

6.1  一般规定	9

6.2  基面处理	10

6.3  套筒安装	10

6.4  封底与灌注	10

6.5  顶部密封	11

7  验  收	12

用词说明	13

引用标准名录	15

条文说明	17

Contents

Foreword	Ⅲ

1  General provisions	1

2  Terms and symbols	2

3  Basic requirement	3

4  Materials	4

4.1  Glass fiber composite board	4

4.2  Epoxy resin grout	4

4.3  Epoxy sealing adhesive and capping adhesive	6

4.4  Flexible sealing strip	6

4.5  Fastener	6

5  Design	7

5.1  General requirement	7

5.2  Design principles	7

5.3  Design requirements	8

6  Construction	9

6.1  General requirement	9

6.2  Surface treatment	10

6.3  Installation glass fiber composite board	10

6.4  Bottom sealing and bottom sealing grouting material filling	10

6.5  Top sealing	11

7  Quality inspection	12

Explanation of wording	13

List of quoted standards	15

Addition:Explanation of provisions	17

- 前    言

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第六批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函〔2024〕503号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规范共7章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、验收。

本规范由建材工业综合标准化技术委员会负责管理，由海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司（地址：福建省福州市鼓楼区云座2号楼9层，邮编：350001）。

| 主编单位： | 海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参编单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要起草人员： |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要审查人员： |  |  |  |  |  |  |  |

1  总  则

1.0.1  为规范桥梁水下混凝土墩柱玻纤套筒灌浆加固技术的应用，保障加固工程质量与安全，做到技术可靠、经济合理、节能环保，制定本规范。

1.0.2  本规范主要适用于桥梁水下混凝土墩柱玻纤套筒灌浆加固工程。

1.0.3  玻纤套筒灌浆加固的设计、施工及验收除应符合本规范的规定外，尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。

2  术  语

- 2.0.1  玻璃纤维复合材料板  glass fiber composite board

- 由玻璃纤维、环氧树脂为主要原料制成，用于墩柱加固修复的板材。

- 2.0.2  玻纤套筒灌浆加固技术  glass fiber sleeve grouting reinforcement technology

以玻璃纤维复合材料板围护桥梁水下混凝土墩柱，填充灌浆材料，并通过环氧封口胶、环氧封顶胶、紧固件等进行密封、加固及防腐的墩柱加固技术。

2.0.3  灌浆材料  grouting material

用于桥梁水下混凝土墩柱玻纤套筒灌浆加固中，具有高流态、可塑性良好的灌注材料，分为环氧树脂灌浆材料和水泥基灌浆材料。

2.0.4  环氧封顶胶  epoxy resin sealant

由改性环氧树脂、固化剂等组成，在桥梁水下混凝土墩柱玻纤套筒灌浆加固中，用于密封玻纤套筒搭接边或玻纤套筒顶部的胶粘剂。

2.0.5  紧固件  fasteners

连接或固定玻璃纤维复合材料板的材料，泛指拉铆钉、自攻螺钉、螺栓和与之配套的垫圈的总称。

3  基本规定

3.0.1  玻纤套筒灌浆加固技术涉及的主要材料包括玻纤套筒、灌浆材料、环氧封顶胶、弹性密封条、紧固件。

3.0.2  加固施工使用的主要材料应具有产品性能检测报告和产品合格证，并满足加固工程的力学性能、密封性能、耐久性及施工适配性要求，其性能指标应符合本规范相关章节及国家现行有关标准的规定。

- 3.0.3  加固设计前，应按照现行行业标准《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21开展构筑物技术状况评定，并根据构筑物技术状况进行加固设计。

3.0.4  采用玻纤套筒灌浆加固后的结构设计使用年限宜为30年；当使用年限到期后，应按照现行行业标准《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233重新进行可靠性鉴定，鉴定合格后方可继续使用。

- 3.0.5  施工前应编制施工组织方案，方案应包括工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工工艺要求、质量及安全保证措施、安全应急预案、施工现场布置及环境保护措施等内容。

- 3.0.6  水下灌浆材料灌注作业时，应采取隔挡、回收等有效措施防止污染水体。配置及使用灌浆料、密封胶时，作业环境应通风良好，操作人员须佩戴防护手套、口罩等防护用品，并应符合现行国家标准《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》GB/T 28001的有关规定。

4  材  料

- 4.1  玻璃纤维复合材料板

- 4.1.1  玻璃纤维复合材料板应板边齐直、表面平整、色泽均匀，无明显皱纹、气泡、雾状区、穿孔、划痕、露丝、裂缝、分层等缺陷，并且具有良好的物理力学性能、耐水性能、耐化学性能和耐老化性能。

- 4.1.2  物理力学性能

- 玻璃纤维复合材料板物理力学性能应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2 玻璃纤维复合材料板物理性能指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向、横向）/MPa | ≥170 | 《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447 |
| 2 | 弯曲强度（纵向、横向）/MPa | ≥200 | 《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》GB/T 1449 |
| 3 | 弯曲弹性模量（纵向、横向）/MPa | ≥10000 |  |
| 4 | 吸水率/% | ≤1 | 《塑料 吸水性的测定》GB/T 1034 |
| 5 | 巴柯尔硬度/HBa | ≥35 | 《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T 3854 |

- 4.1.3  耐水性能

- 玻璃纤维复合材料板经720h耐水性能试验后，材料表面无软化、褶皱、发泡、开裂、被溶解等现象，弯曲强度性能保留率不小于试验前的85%。耐水试验按现行国家标准《玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法》GB/T 2573的规定执行，试验用水应为蒸馏水或去离子水，水温23℃±2℃。

- 4.1.4  耐化学介质性能

- 玻璃纤维复合材料板的耐碱性能应符合现行国家标准《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则》GB/T 24721.1的规定，进行耐碱性能试验后材料的弯曲强度保有率不小于90%。

4.1.5  耐候性能

- 玻璃纤维复合材料板的耐温度交变性能、耐高温湿热性能、耐热氧老化性能、耐循环盐雾腐蚀性能（严酷等级B）、耐风沙吹蚀性能、耐二氧化硫腐蚀性能、耐紫外光曝晒性能应符合现行国家标准《公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法》GB/T 22040的规定。

- 4.2  灌浆材料

- 4.2.1  玻纤套筒加固灌浆材料一般采用环氧树脂类和水泥基类两种。当采用其他化学类灌注材料或复合灌注材料时，其性能指标应满足本规范关于环氧类灌浆材料的规定，并且材料的生产与应用不应对人体、生物与环境造成有害影响。

- 4.2.2  灌浆材料应具有较好的流动性、触变性、沁水性，且易于人工灌注或专用压浆泵泵送。

- 4.2.3  环氧树脂灌浆材料由环氧树脂或改性环氧树脂、固化剂、填料、骨料等组分按规定的比例混合而成，各组分混合搅拌后应形成稠度均匀、无结块、结皮、凝胶、沉淀的流态浆体，并且颜色均匀，无分层现象。环氧类灌注料各项性能指标应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3 环氧树脂灌浆材料性能指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度/g/cm3 | >1.00 | 《地基与基础处理用环氧树脂灌浆材》JC/T 2379 |
| 2 | 可操作时间/min | >30 | 《胶黏剂黏度的测定》GB/T 2794 |
| 3 | 初始流动度/mm | ≥230 | 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448 |
| 4 | 抗压强度/MPa | ≥80 | 《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567 |
| 5 | 抗拉强度/MPa | ≥14 |  |
| 6 | 与干态混凝土基材正拉粘接强度（MPa） | ≥3，且为混凝土内聚破坏 | 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728 |
| 7 | 与湿态混凝土基材正拉粘接强度（MPa） | ≥2.5，且为混凝土内聚破坏 |  |
| 8 | 与玻璃纤维复合材料板正拉粘接强度（MPa） | ≥2.5，且为混凝土内聚破坏 |  |
| 9 | 90d湿热老化强度降低率/% | 与室温下短期实验结果相比，其钢对钢拉伸抗剪强度降低率≤12% |  |

4.2.4  水泥基灌浆材料由水泥、骨料、外加剂和填料等在专业厂家按规定的比例混合而成，使用时按要求比例加水或配套组分拌合，拌合后应无离析、沉淀现象。水泥基灌注材料的主要性能指标应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448中规定的II类材料的要求，其他性能指标尚应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 水泥基灌浆材料性能指标

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水下抗分散性 | 水泥流失量/% | <1.5 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420 |
|  |  | 悬浊物含量/mg/L | <150 |  |
|  |  | pH值 | <12 |  |
| 2 | 对钢筋锈蚀作用 |  | 无腐蚀 | 《水泥基灌浆材料》JC/T 986 |

- 4.3  环氧封顶胶

- 环氧封顶胶各组分混合搅拌后应均匀、无分层、无发泡、无变质和变色，性能指标除满足现行行业标准《水下胶粘剂技术要求和试验方法》JT/T 215的规定外，尚应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1 环氧封顶胶性能指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗拉强度/MPa | ≥30 | 《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567 |
| 2 | 抗压强度/MPa | ≥70 |  |
| 3 | 钢对钢拉伸抗剪强度标准值/MPa | ≥10 | 《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）》GB/T 7124 |
| 4 | 钢对C45混凝土正拉粘结强度/MPa | ≥2.5，且为混凝土内聚破坏 | 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728 |

- 4.4  弹性密封条

- 4.4.1  弹性密封条表面应光滑、平整，无明显的划痕、裂纹、气泡等缺陷。

- 4.4.2  接缝弹性密封条应能承受施工时接缝处位移，满足压缩永久变形小、气密、水密等要求，其性能指标应符合现行国家标准《硫化橡胶和热塑性橡胶 建筑用预成型密封条的分类、要求和试验方法》GB/T 23654中Y431331类密封条的有关规定。

- 4.5  紧固件

- 紧固件应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1、《紧固件机械性能螺母》GB/T 3098.2、《紧固件机械性能自攻螺钉》GB/T 3098.5、《紧固件机械性能自钻自攻螺钉》GB/T 3098.11、 《紧固件机械性能不锈钢自攻螺钉》GB/T 3098.21、《射钉》GB/T 18981的有关规定。

- 5  设  计

- 5.1  一般规定

- 5.1.1  玻纤套筒灌浆加固设计方案应结合桥梁竣工图纸、河道水文条件、通航条件，在桥梁技术状况、承载能力检测评定、专项数据检测的基础上综合确定。

5.1.2  应综合桩基的结构尺寸、结构破损或耐久性损伤原因、构件环境条件及施工可行性、灌浆材料与原结构材料的匹配性和修补加固后的有效性确定材料类型和加固范围。

- 5.1.3  坚持动态设计，施工过程中配合施工单位进行病害检测并分析病害类型、程度和成因，密切关注水下桥梁部件病害发展，及时调整套筒尺寸、灌浆材料类型和灌注厚度，确保加固工作的经济、安全。设计内容应包括核算玻纤套筒及灌浆材料附加恒载对桥台、桥墩承载力等力学性能的影响。

- 5.1.4  玻纤套筒灌浆加固构造应符合图5.1.4的规定。

| （a）横截面详图 | （b）剖面详图 |
| --- | --- |
| 图5.1.4 玻纤套筒灌浆加固构造图 |  |

5.2  设计原则

- 5.2.1  玻纤套筒灌浆加固技术适用于桥梁墩柱混凝土构件表面蜂窝、麻面、空洞、孔洞、磨损等病害的维修处置，以及构件存在冲刷缩颈、剥落露筋、混凝土碳化、裂缝、腐蚀或钢筋锈蚀等病害且根据JTG/T H21技术状况评定标度为3类及以上时的耐久性和功能性修复加固。

- 5.2.2  对于因外力作用或高温、冻融、干湿交替、腐蚀等恶劣环境造成的主筋严重锈蚀甚至锈断、大面积混凝土胀裂、混凝土大部分碳化且碳化深度大于保护层厚度、存在宽度超限的结构性裂缝且存在变形失稳现象等结构性病害，采用玻纤套筒加固技术时，应预先采取针对性的结构加固处治措施，加固计算应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367和现行行业标准《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22的规定。

- 5.2.3  处于含腐蚀性离子的河流、空气中长期pH值较低区域、干湿循环频繁区域、冻融循环频繁等环境恶劣区域的墩柱，可采用玻纤套筒体系进行预防性养护。

- 5.2.4  当玻纤套筒加固作为桥梁抗震补救措施时应符合现行行业标准《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01的规定，当有通航要求时应符合现行行业标准《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02的规定。

- 5.3  设计要求

5.3.1  套筒高度设置应在病害区域向上、下各延伸300mm～800mm；

5.3.2  套筒与承台之间应留有30mm～50mm的间隙，以避免墩柱在地震作用下弯曲时因套筒系统的受压而增加截面的弯曲强度；

5.3.3  套筒厚度宜选用3mm～13mm，套筒与墩柱之间间隙宜选定在15mm～50mm区间；

5.3.4  套筒高度小于2m时，套筒厚度不宜小于3mm，间隙宜设置为15mm～30mm；套筒高度大于或等于2m时，套筒厚度不宜小于5mm，间隙宜设置为30mm～50mm；

5.3.5  对于表面无明显病害的墩柱进行预防性养护时，套筒厚度宜采用3mm，间隙15mm～20mm，灌浆材料可采用环氧树脂灌浆材料；

5.3.6  对于存在蜂窝、麻面、空洞、孔洞、腐蚀等病害的墩柱进行加固维修时，套筒厚度宜采用3mm～5mm，间隙15mm～30mm，灌浆材料应采用环氧树脂灌浆材料。

6  施  工

- 6.1  一般规定

- 6.1.1  玻纤套筒灌浆加固施工流程应符合本规范图 6.1.1 的规定。

图6.1.1 玻纤套筒灌浆加固施工流程图

- 6.1.2  施工前应对待加固构筑物周边环境进行调查，调查内容包括现场施工环境、施工条件、河流通航情况、桥梁水位变化情况、上下游结构物情况等。

- 6.1.3  施工前应对待加固构筑物技术状况进行检查，包括待加固构筑物的基本尺寸、病害及缺陷的位置和范围、漏筋、锈蚀及混凝土剥落等；施工前应结合检查情况和设计图纸，核对玻纤套筒的尺寸、灌浆材料的用量等。

- 6.1.4  施工前应组织进行设计技术交底，并对设备进行全面检查，合格后方可组织施工。

- 6.1.5  施工作业应避开恶劣天气；水下潜水作业应在天气晴朗、日间且水流平稳的条件下进行；特种作业人员（含潜水员）须具备相应资质并严格遵守安全操作规程。

- 6.1.6  在通航水域施工作业前，须按规定报经相应航道或海事管理部门批准；获准后，应在配备有效护航警戒船舶、设立警示标志等安全保障措施到位的前提下，方可进行作业。

- 6.2  基面处理

- 6.2.1  采用钢丝刷、角磨机、风钻及高压水枪等设备将混凝土基面的附着物、疏松混凝土以及钢筋上的锈蚀清理干净，凿除至骨料新面，确保灌浆材料与混凝土结构结合密实、牢固。

- 6.2.2  玻纤套筒上下边缘与混凝土交界处，应重点清理。

- 6.3  套筒安装

- 6.3.1  玻纤套筒现场确定尺寸后应由厂家预制生产，运到现场后检查尺寸，验收合格后方可使用。

- 6.3.2  玻纤套筒在使用前，应清理表面污渍、灰尘等杂质；安装前应先在套筒的锁扣槽内均匀涂抹环氧封顶胶。

- 6.3.3  玻纤套筒内部应按设计要求配置限位器，限位器应在出厂前与套筒紧密复合，宜采用菱形布置。

- 6.3.4  玻纤套筒安装完成应呈闭环状态，叠加长度应大于或等于100mm。

- 6.3.5  玻纤套筒应安装在病害区域上下各延长300mm～800mm的位置，紧固带应在套筒安装完成后固定，套筒不得出现滑移、变形、错位等现象，每0.5m～1m宜布置一道紧固带。

- 6.3.6  若待加固构筑物为非圆桩，应在紧固带布置时，额外支模固定，防止玻纤套筒鼓胀变形。

- 6.3.7  紧固带固定施工完成，应采用紧固件紧固套筒锁扣处，紧固位置宜间隔150mm，并应对水下套筒的加固范围、安装情况、锁扣紧固情况检查并验收。

- 6.3.8  当玻纤套筒灌浆加固墩柱部位有系梁时，应同时处理好墩柱与系梁的搭接与密封，确保无漏浆。

- 6.4  封底与灌注

- 6.4.1  底部密封施工应采用弹性密封条封底，弹性密封条厚度宜大于套筒与墩柱间隙1.5～2倍，结构物与套筒底部之间不得存在漏浆现象。

- 6.4.2  灌浆材料应采用高位漏斗重力灌浆法灌注，第一次灌注深度为150mm～300mm后停止，作为封底。封底灌浆材料灌注结束后，应检查底部密封情况。

- 6.4.3  灌浆材料的灌注应在封底灌浆材料固化后进行。

6.4.4  应采用高位漏斗重力灌浆法进行灌注，灌注口的布置应根据桥墩墩柱直径进行环向、均匀、对称布置，宜设置2～4个灌注口。

- 6.4.5  加固高度小于或等于2m时，灌浆材料应一次性灌注至顶部；加固高度大于2m时，应分多次灌注施工，每次灌注高度宜控制在1.5m～2m，每次灌注待下层灌浆材料固化后再进行下一次灌注。

- 6.4.6  灌浆间隙大于或等于30mm时，需根据实际工况分多次灌注施工，避免套筒鼓胀变形。

- 6.5  顶部密封

- 6.5.1  灌浆材料灌注施工完成后，顶部50mm位置应采用密封胶密封，密封胶宜与加固的构筑物连接面形成光滑斜截面。

- 6.5.2  待全部施工完成后，灌浆材料至少固化24小时后，方可拆除紧固带。

- 7  验  收

- 7.0.1  玻纤套筒灌浆加固技术所涉及材料的出厂合格证、检验报告等应齐全、有效。主控材料（玻璃纤维复合材料板、灌浆材料等）的现场见证取样复验结果应符合设计要求及相应产品标准。

- 7.0.2  基面处理检验项目及要求应符合表7.0.2的规定。

表7.0.2 基面处理检验项目及要求

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土剔除表面 | 新鲜骨料面 | 目测或采用水下摄像头；100% |
| 2 | 混凝土表面无缺陷处 | 新鲜骨料面 | 目测或采用水下摄像头；100% |

- 7.0.3  玻纤套筒安装与固定检验项目及要求应符合表7.0.3的规定。

表7.0.3 玻纤套筒安装与固定检验项目及要求

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面外观 | 无异物夹杂、无裂缝、无气泡 | 目测；100% |
| 2 | 套筒长度及宽度偏差 | ≤30mm | 尺量；全部 |
| 3 | 套筒厚度偏差 | -10%,+20% | 尺量；全部 |
| 4 | 套筒安装完叠加长度 | 叠加长度≥100mm | 尺量；全部 |
| 5 | 套筒锁扣安装 | 牢固，无松动 | 小锤敲击法；全部或抽样 |

- 7.0.4  灌浆材料灌注施工检验项目及要求应符合表7.0.4的规定。

表7.0.4 灌浆材料灌注施工检验项目及要求

| 序号 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面外观 | 环氧灌浆材料 | 无结皮、凝胶、沉淀、结块、分层 | 目测；100% |
| 2 |  | 水泥基灌浆材料 | 不离析、不沉淀 | 目测；100% |
| 3 | 灌浆材料厚度误差 |  | 满足设计要求 | 尺量；每构件3处 |
| 5 | 空鼓面积 |  | ≤5% | 小锤敲击法；全部或抽样 |
| 6 | 粘结强度 |  | ≥2.5 MPa | 钻芯取样；抽样 |

- 7.0.5  玻纤套筒灌浆加固施工完成后，应对工程质量主控项目按表7.0.5进行检验，检验结果应全部合格。

表7.0.5 玻纤套筒灌浆加固施工主控项目表

| 项次 | 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基面处理情况 | 裸露钢筋除锈，钢桩清除涂层，露出基面新鲜骨料 | 目测或采用水下摄像头 | 全部 |
| 2 | 灌浆材料空鼓面积 | ≤5% | 小锤敲击法 | 全部或抽样 |
| 3 | 灌浆材料粘接强度 | ≥2.5MPa | 钻芯取样 | 抽样 |

- 7.0.6  玻纤套筒灌浆加固施工完成后，应对工程质量一般项目按表7.0.6检验结果应符合合格标准。

表7.0.6 玻纤套筒灌浆加固施工一般项目表

| 项次 | 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻纤套筒长度及宽度偏差 | ≤30mm | 尺量 | 抽样 |
| 2 | 玻纤套筒厚度偏差 | -10%,+20% | 尺量 | 抽样 |
| 3 | 套筒安装与定位 | ≤50mm | 尺量 | 抽样 |

# 用  词  说  明

为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

本规范引用下列标准。其中，注日期的，仅该日期对应的版本适用于本规范；不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

《急性经口毒性试验》GB 15193.3

《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728

《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528

《塑料 吸水性的测定》GB/T 1034

《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447

《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》GB/T 1449

《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567

《玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法》GB/T 2573

《胶黏剂黏度的测定》GB/T 2794

《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

《紧固件机械性能螺母》GB/T 3098.2

《紧固件机械性能自攻螺钉》GB/T 3098.5

《紧固件机械性能自钻自攻螺钉》GB/T 3098.11

《紧固件机械性能不锈钢自攻螺钉》GB/T 3098.21

《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T 3854

《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）》GB/T 7124

《射钉》GB/T 18981

《公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法》GB/T 22040

《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 1 部分：通则》GB/T 24721.1

《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》GB/T 28001

《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448

《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21

《水下胶粘剂技术要求和试验方法》JT/T 215

《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233

《水泥基灌浆材料》JC/T 986

《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066

《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01

《地基与基础处理用环氧树脂灌浆材》JC/T 2379

《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420

中华人民共和国建材行业标准

玻纤套筒灌浆加固应用技术规范

# JC/T  XXXX—20XX

# 条 文 说 明

制定说明

《玻纤套筒灌浆加固应用技术规范》（JC/T XXXX—20XX），经工业和信息化部XXXX年XX月XX日以[XXXX]XX号文批准发布。

本规范编制过程中，编制组总结我国玻纤套筒灌浆加固技术应用实践经验的基础上，经参考有关资料、广泛征求有关专家和单位的意见并积极吸取各方建议编制而成。规范的编制进行了大量的调研和验证试验，对主要问题进行了反复讨论并广泛征求了各方意见，与相关标准规范进行了协调。

为便于政府有关管理部门和建设、设计、施工、科研等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，规范编制组按章、节、条的顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

- 目    次

1  总  则	20

2  术  语	21

3  基本规定	22

4  材  料	23

5  设  计	24

6  施  工	25

7  验  收	27

1  总  则

1.0.1  本条明确了制定本规范的根本目的和技术原则。桥梁水下混凝土墩柱长期处于水流冲刷、冻融循环、化学腐蚀等恶劣环境中，易出现混凝土剥落、钢筋锈蚀、截面缺损等病害，严重影响结构耐久性和承载能力。玻纤套筒灌浆加固技术通过形成复合截面，不仅能恢复原有截面尺寸，更能显著提高墩柱的耐久性和抗震性能。本规范的制定，旨在统一技术标准，规范工程行为，确保加固效果，同时兼顾经济合理和环境保护要求。

1.0.2  本条规定了本规范的适用范围。玻纤套筒灌浆加固技术主要针对水位变动区、水下区的混凝土墩柱病害修复，这些部位传统修复方法施工困难、效果难以保证。其他类似结构如码头桩基、水下墩台等也可参照使用，但应结合具体工程条件进行必要的技术论证。

1.0.3  本规范作为专项技术标准，重点规定了玻纤套筒灌浆加固的特有技术要求。在实际工程中，除执行本规范外，还应符合国家及行业现行相关标准的规定，形成完整的技术标准体系。

2  术  语

2.0.1～2.0.5本标准采用的术语及其定义，根据下列原则确定：

1  凡现行工程建设国家标准已作规定的，一律加以引用，不再另行给出定义；

2  凡现行工程建设国家标准尚未规定的，由本规范参照国际标准和国外先进标准给出其定义；

3  当现行工程建设国家标准虽已有该术语，但定义不准确或概括的内容不全时，由本规范完善其定义。

3  基本规定

3.0.1  本条系统列出了玻纤套筒灌浆加固技术所涉及的主要材料种类。这些材料的质量直接关系到加固效果的可靠性和耐久性，需要在设计选型、进场验收、施工应用等各个环节严格把控。

3.0.2  强调材料质量控制的完整性和系统性。产品性能检测报告应包括型式检验和出厂检验结果，产品合格证应注明生产批次、性能指标等信息。加固工程的特殊性要求材料不仅满足常规力学性能指标，更要具备良好的施工适配性和长期耐久性。

3.0.4  此条是根据玻纤套筒加固技术特点对《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013第3.1.7条的改写。

3.0.5  施工组织方案应具有针对性和可操作性。特别是水下作业、通航水域施工等特殊工况，需要制定详细的安全保障措施和应急预案，确保施工顺利进行。

4  材  料

4.1  玻璃纤维复合材料板

本节给出了玻璃纤维复合材料板的外观要求、技术指标、检测方法及参考标准，明确了玻璃纤维复合材料板的关键项目指标。其中，经大量实验论证，玻璃纤维复合材料板的所用纤维材料的刚度对于玻璃纤维复合材料板提升构件轴向承载能力有较大影响。因此所选用玻璃纤维复合材料板的双向拉伸强度应≥170MPa，双向弯曲强度应≥200MPa，弯曲弹性模量应≥10000MPa以保证其在应用过程中的加固效果。另外，由于玻璃纤维复合材料板加固系统中玻璃纤维复合材料板如果长期处于浪溅区，在承受浪溅区腐蚀的同时还会受到紫外线腐蚀，因此玻纤套筒灌浆加固应用技术中所使用的玻璃纤维复合材料板还应满足耐水、耐化学介质、耐候性的检测标准。

4.2  灌浆材料

本节给出了环氧树脂类和水泥基类两种灌浆材料。环氧树脂类灌浆料主要技术性能指标主要参考现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的规定及其他现行推荐性国家标准。本节给出了环氧树脂类灌浆料的技术指标、检测方法及参考标准，明确了环氧灌浆料的关键项目指标，同时明确了水泥基类灌浆材料性能指标。

在玻纤套筒配套环氧树脂类灌浆料加固时，无论在水上还是水下部位，环氧树脂类灌浆料与原混凝土基材的粘结能力显著优于水泥基类灌浆料。建议在实际项目中，更推荐玻纤套筒配套环氧灌浆料使用，以保障加固后结构服役期间的稳定可靠性。

4.3  环氧封顶胶

- 本节给出了环氧封顶胶的技术要求、检测方法及参考标准，明确了环氧封顶胶的关键项目指标。环氧封顶胶的各项技术性能指标及检验方法按照现行推荐性国家标准《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567和《胶粘剂拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）》GB/T 7124的规定执行。

4.4  弹性密封条

本节给出了弹性密封条的外观要求、检测方法及相关国家标准。

4.5  紧固件

本节给出了紧固件材料及外观尺寸应符合国家相关标准要求。

5  设  计

5.1  一般规定

5.1.1  加固设计需以系统工程理念进行。除桥梁竣工图纸外，应充分调研河道水文条件（如流速、水位变化、冲刷深度）、通航条件（船舶吨位、撞击风险）、水质化学特性（pH值、氯离子含量等）。桥梁技术状况评定应依据JTG/T H21执行，对墩柱的病害类型、程度及分布进行量化评估。承载能力检测需通过静动载试验获取实际性能参数，专项检测包括混凝土强度碳化深度、钢筋锈蚀率、裂缝分布等，为设计提供精准依据。

5.1.3  玻纤套筒加固施工一般运用于在役桥梁水中桩基缺陷修复，而当前水下桩基检测技术尚不成熟，主要以潜水员水下探摸检测为主，检测数据的真实性、可靠性难以验证，据调查，实际情况往往存在较大出入，因此要加强施工前的复查和施工中的检查，及时反馈信息指导施工，若出现与设计不相符的情况，应通知设计单位修改方案。

5.2  设计原则

本节规定了可使用玻纤套筒灌浆加固技术加固的桥梁墩柱混凝土构件表面缺陷病害及加固计算相关标准。

5.3  设计要求

规定了玻纤套筒加固水中桩基构造设计要求。通过实验研究表明，玻纤套筒的厚度对于其加固效果有着较大影响，随着玻纤套筒厚度不断增加其加固效果也逐步提升，但是当厚度达到特定的阈值时，其受到轴向载荷时的变形行为是向内屈曲变形，此时厚度的额外增加便不能提供更好的抗向内屈曲变形。因此，本条给出了在对构件进行加固设计时选用玻纤套筒的厚度要求。另外，还通过对不同受损程度和类型构件进行玻纤套筒加固，通过构件轴向承载力测试试验后得出受损构件所对应的玻纤套筒的厚度及灌浆间隙。

6  施  工

6.1  一般规定

6.1.1  施工流程的规范化是保证工程质量的基础。图6.1.1所示的流程是基于大量工程实践总结优化而来，强调了工序间的逻辑关系和关键质量控制点，如基面处理、套筒定位、封底灌浆等，确保施工有序、质量可控。

6.1.2 ~6.1.6  施工单位技术人员要参加相关单位组织的设计交底，熟悉图纸；要了解现场实际情况，现场复核被加固构件的实际尺寸，并结合施工情况提出施工建议，需针对该加固技术的特点和施工条件，认真做好专项施工方案的编制。做好材料的进场检验和验收，并确保机具能够满足施工的需要，同时要求其性能可靠，保障正常施工。对加固构件进行放线定位，确定加固范围，保证加固构件和部位的正确性。另外，施工作业要避开恶劣天气，严格遵守安全操作规程；在通航水域施工作业前，要设立警示等安全保障标志。

6.2  基面处理

6.2.1  加固混凝土表面应确保无附着物、无浮尘、疏松物及油污，以清除不利于灌浆料结合的因素。

6.2.2  玻纤套筒上下边缘与混凝土交界处为防护薄弱部位，应重点清理。

6.3  套筒安装

6.3.1  工厂预制能保证套筒的加工精度和材料性能。现场复核尺寸是必要的质量控制步骤，可避免因尺寸偏差导致的安装困难或密封不严。

6.3.2  套筒清洁和预涂密封胶是保证搭接缝密封效果的重要步骤。均匀涂抹足量的环氧封顶胶能有效填充可能存在的缝隙，形成连续可靠的防水屏障。

6.3.3  限位器的设置主要是为了在灌注过程中保持设计的灌浆间隙均匀一致，防止套筒局部变形。菱形布置能提供均匀的支撑，出厂复合则能保证其与套筒粘结牢固。

6.3.6  对于非圆形墩柱，其棱角处更易在灌浆压力下发生应力集中导致套筒鼓胀变形，因此需要额外的支模固定来抵抗这种压力，确保灌浆外形规整。

6.3.8  系梁节点是应力复杂区域，也是防水密封的重点。妥善处理此处的搭接与密封，对保证加固体系的整体性和耐久性至关重要。

6.4  封底与灌注

6.4.1  弹性密封条需要具备足够的压缩量和回弹性能，以补偿基面不平整度，并在整个使用期内保持密封压力，防止浆液泄漏。

6.4.2  先进行封底灌注的目的在于：检验底部密封的可靠性，并形成一个初始的支撑层，约束后续灌注时浆液对底部密封条的压力，还可防止一次性灌注高度过大导致底部密封失效。

6.4.6  较大的灌浆间隙意味着更大的浆液体积和静压力，易导致套筒鼓胀变形。分次灌注可以控制每次的灌注压力和高度，让下部浆液部分凝结承重后，再灌注上部，从而控制总压力。

6.5  顶部密封

6.5.1  规定至少固化24小时后拆除紧固带，是为了确保灌浆料已获得足够的早期强度，能够自持并抵抗外部荷载（如水流力），防止因过早拆除导致结构变形或损坏。

7  验  收

7.0.1  材料是工程质量的基础。本条强调了对材料质量证明文件的审查和现场取样复验的双重控制，确保所用材料从源头上符合设计和标准要求，杜绝不合格材料用于工程。主控材料的复验是针对其关键性能的再次验证。

7.0.4  灌浆施工是形成复合结构的关键。本条从表观质量、厚度控制、密实度（空鼓）和粘结强度几个核心维度规定了验收标准。钻芯检测粘结强度是评价粘结效果的直接方法。

7.0.5～7.0.6  主控项目是决定加固质量的关键指标，必须全部合格；一般项目是对施工精度的辅助要求，其偏差范围基于施工可行性和功能安全性确定。两类项目共同构成验收的完整体系，分别对应结构安全的核心要素和外观及尺寸精度的次要要素。