《玻纤套筒灌浆加固应用技术规范》

Technical specification for the application of grouting reinforcement of fiberglass sleeve

JC/T XXXX－2025

编制说明

《玻纤套筒灌浆加固应用技术规范》标准编制组

2025年09月

《玻纤套筒灌浆加固应用技术规范》

行业标准编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

根据中华人民共和国工业和信息化部工信厅科函〔2024〕503号《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第六批行业标准制修订计划的通知》，《玻纤套筒灌浆加固应用技术规范》列入了行业标准计划，项目编号：2024-2039T-JC。由建材工业综合标准化技术委员会归口管理，由海峡绿色（福建）建筑科技发展有限公司牵头，联合行业内科研院所、生产企业、施工单位等相关单位共同起草编制。

1.2 主要工作过程

2024.6-2025.1  广泛调研国内外玻纤套筒灌浆加固技术在桥梁水下混凝土墩柱加固工程中的应用现状，收集相关技术资料、工程案例及国内外标准。通过行业协会、企业走访等方式，了解该技术的最新发展水平、材料性能要求、施工工艺及工程质量控制要点。

2025.1-2025.6  在调研基础上，结合国内工程实践经验，参考现有相关标准，起草规范工作组讨论稿，明确规范的整体框架和主要技术内容，包括总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、验收等章节。

2025.6  组织召开第一次工作会议，成立标准编制组，对工作组讨论稿进行审议和修改，形成标准初稿。随后广泛征求科研机构、高校、生产企业、施工单位、监理单位等相关方的意见和建议。

2025.7-2025.9  根据收集到的意见和建议，对标准初稿进行修改完善，开展验证试验和补充调研，进一步优化技术指标和条款内容，形成标准征求意见稿，并编写编制说明等相关文件。

2025.9-2025.10  向全行业发布征求意见稿，征求意见建议。

1.3 主要参加单位

本规范负责起草单位有：海峡绿色(福建)建筑科技发展有限公司、友亚（河南）新材料有限公司、浙江省岩土基础有限公司、北京耐特鸿业科技发展有限公司、南京康泰建筑灌浆科技有限公司、杭州每步材料科技有限公司、福建省榕圣建设发展有限公司、卡本科技集团股份有限公司

2 标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则

本规范根据《工程建设标准编写规定》（建标〔2008〕182号）给出的原则编写。遵从以下规则：​

1）贯彻执行国家的政策、法规，与现行其他国家标准协调一致的原则；​

2）技术制定先进可行、规范合理的原则；​

3）标准制定促进行业健康发展和技术推广的原则。​

规范制定过程中参考了相关的工程建设标准和产品标准，相关材料的指标要求和试验方法主要采用现行的国家标准和行业标准，以保证规范中技术指标的准确性、科学性与可比性。本规范本着安全、环保、实用、经济的原则，按国家有关规范的编写规定进行编制。具体编制过程中，也遵循下列的原则：​

（1）理论性和实用性相结合，深入浅出，具有可操作性；​

（2）依据玻纤套筒灌浆加固技术的施工工艺和工程质量要求及验证试验数据，明确材料、设计、施工、质量验收的具体要求，做到技术先进、安全适用、经济合理；​

（3）本规范将充分参考现行国家、行业标准，避免矛盾和抵触；​

（4）将已有的成熟的施工技术纳入本规范，尚不成熟的施工技术暂不涉及；​  （5）本规范除了为玻纤套筒灌浆加固工程的设计、施工、质量验收提供科学性外，尚应注意规范的操作性和易用性。​

本规范制订过程中，编制组进行了玻纤套筒灌浆加固技术应用现状的调查研究，总结了我国玻纤套筒灌浆加固工程的实践经验，同时参考了国内外技术标准和规范，并通过大量的调研及验证试验，提出玻纤套筒灌浆加固技术的材料、设计、施工、质量验收技术要点与依据。

2.2 标准的主要内容

2.2.1 总则

规定了规范的制定目的、适用范围及与其他标准的协调关系。制定目的是规范桥梁水下混凝土墩柱玻纤套筒灌浆加固技术的应用，保障工程质量与安全；适用范围主要为桥梁水下混凝土墩柱玻纤套筒灌浆加固工程；同时要求该技术的设计、施工及验收除符合本规范外，还应符合国家及行业现行有关标准。

2.2.2 术语

对规范中涉及的关键术语进行定义，如玻璃纤维复合材料板、玻纤套筒灌浆加固技术、灌浆材料、环氧封顶胶、紧固件等，明确其内涵和外延，确保规范使用的一致性。

2.2.3 基本规定

明确了玻纤套筒灌浆加固技术涉及的主要材料，要求材料具有产品性能检测报告和产品合格证，并满足相应的性能要求；规定了加固设计前应进行构筑物技术状况评定，加固后的结构设计使用年限及到期后的处理方式；提出了施工前应编制施工组织方案及施工过程中的环保和安全要求。

2.2.4 材料

对玻璃纤维复合材料板、灌浆材料、环氧封顶胶、弹性密封条、紧固件等主要材料的性能指标和技术要求进行了详细规定。如玻璃纤维复合材料板的物理力学性能、耐水性能、耐化学介质性能、耐候性能；灌浆材料的分类、性能指标及使用要求等，确保材料质量符合工程需要。

2.2.5 设计

包括设计的一般规定、设计原则和构造要求。设计应结合桥梁竣工图纸、水文条件等因素，综合确定加固方案；明确了该技术的适用病害类型及不适用的结构性病害情况；规定了套筒的高度、厚度、与墩柱的间隙等构造参数，确保设计的合理性和安全性。

2.2.6 施工

规定了施工的一般要求、施工流程及各环节的施工要点。施工前应进行环境勘察和技术状况检查，编制施工组织方案；施工流程包括基面处理、套筒安装、封底与灌注、顶部密封等环节；对各环节的施工工艺和质量控制提出了具体要求，如基面处理应清理干净至骨料新面，套筒安装应牢固且位置准确，灌浆材料灌注应符合规定的方法和要求等。

2.2.7 验收

明确了验收的一般规定和具体要求，包括材料验收、基面处理验收、套筒安装与固定验收、灌浆材料灌注施工验收等。规定了主控项目和一般项目的合格标准及检验方法，确保工程质量符合设计和规范要求。

2.2.8 本规范用词说明

对本规范条文中要求严格程度不同的用词和按其他标准执行的写法进行说明，以方便对本规范的理解和使用。

2.2.9 引用标准名录

标准中共引用了22项现行国家标准和10项行业标准。凡是注日期的引用标准，仅所注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

2.2.10 条文说明

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条的顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但条文说明不具备与规范正文同等的标准效力，仅供读者作为理解和把握规范规定的参考。

3 验证试验

- 3.1 水下玻纤套筒结构、材料设计与开发

- 玻纤套筒由定制化高强度玻纤板在施工现场进行折弯或拼装形成。为了实现玻纤套筒的围箍或拼装缝处不漏浆，在玻纤板边缘处设置可卡合的锁扣结构（见图1）。

图1 圆形结构玻纤套筒的锁扣示意图

- 研究开发的高强玻纤板由玻璃纤维布增强体与树脂基体通过复合成型工艺制成，并研究了玻璃纤维布的厚度、玻璃纤维布的铺层数量及铺层顺序等工艺参数对玻纤板的力学性能的影响，结合大量工程施工案例确定了套筒玻纤板材的力学性能指标。为了实现多种应用场景桩基的加固，本项目设计开发了普通圆形结构、变径圆形结构、双半圆矩形结构、矩形结构、变径矩形结构、六边形结构、工形结构，以及带加固系梁结构的玻纤套筒。

图2 不同形状结构玻纤套筒示意图

- 3.2 玻纤套筒技术指标确定

- 拉伸/弯曲强度是衡量材料在轴向拉力作用下抵抗断裂能力的关键指标。玻纤套筒主要受力方向（环向）拉伸/弯曲强度指标设定为200 MPa，非主要受力方向（轴向）强度指标设定为130 MPa，主要依据玻纤增强复合材料的性能特性及工程安全需求。玻璃纤维的固有拉伸强度（通常为1000-3000 MPa）与树脂基体的协同作用，结合层压工艺定向分布纤维，可使复合材料环向与轴向拉伸/弯曲强度分别达到200 MPa与130 MPa以上。另外结合其在工程应用中的实际需求及安全性考量。玻纤套筒常作为结构增强或防护材料使用，需承受动态载荷或长期静载作用，较高的拉伸/弯曲强度可有效避免因应力集中导致的材料失效。参照GB/T 1447《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》与GB/T 1449《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》，通过标准化的试样制备与测试流程，确保数据的可靠性与可比性。此指标结合了行业通用标准及材料特性，既满足多数工况下的力学性能要求，又为产品设计提供了合理的安全裕度。

- 巴氏硬度用于评价材料表面对压入变形的抵抗能力，间接反映其耐磨性、抗划伤性及整体可变形性。研究表明，当巴氏硬度低于30 MPa时，材料在安装过程中易因工具刮擦产生微裂纹，导致界面剥离风险增加。而硬度过高时，材料整体可变形能力不足，影响现场施工难度。因此，本标准规定玻纤套筒板材的巴氏硬度不低于35 MPa，旨在确保其在正常安装或使用过程中能够抵御机械冲击、摩擦损耗等外部因素影响。检测依据GB/T 3854《纤维增强塑料巴氏（巴柯尔）硬度试验方法》，通过标准化压头施加瞬时载荷，快速评估材料表面硬度。该指标综合考虑了玻纤增强树脂基体的固化程度及界面结合性能，避免因硬度不足导致材料表面易损伤或使用寿命缩短，适用于对耐久性要求较高的工业环境。

- 吸水率是衡量材料在潮湿环境中吸湿性能的重要指标，直接影响其尺寸稳定性、电绝缘性及耐腐蚀性。本标准将玻纤套筒板材的吸水率上限设定为1%，主要针对其可能暴露于高湿度或水接触环境的应用场景。检测依据GB/T 1034《塑料吸水性的测定》，通过浸水后质量变化率评估材料吸水性。较低的吸水率表明树脂基体对增强纤维的包覆效果良好，可有效阻隔水分侵入，防止因吸湿膨胀、强度下降或界面剥离引发的性能劣化。该指标既保障了材料的长期稳定性，也契合行业对复合材料耐候性的严苛要求。

- 3.3 水下环氧灌浆料研发及技术指标确定

- 环氧灌浆料是一种可代替水泥灌浆料的新型灌浆材料，与水泥浆料相比，有以下优点：（1）固化后收缩率极低，与结构粘结密实，牢固；（2）韧性好，可化解长期振动载荷；（3）耐腐蚀，可承受酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀；（4）抗蠕变在-40℃至+80℃冻融交替、振动受压的恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形；（5）能够在极小的间隙实现内灌浆操作；（6）灌浆料适用期长，适用性强，对木，混凝土，钢墩柱等结构都有效。为解决环氧灌浆料水下固化困难、与原结构面粘结不牢、流动性差等特点，开展了各项技术研究，并确定灌浆料关键技术指标。

- （1）解决灌浆料在完全水环境下使用，无法正常固化或固化后强度较低的技术问题

- 基于酚醛胺类固化剂已有的较好的耐水性，思考如何提高酚醛胺固化剂的憎水性。酚醛胺固化剂通常采用酚、醛及多元胺等通过曼尼希缩合反应而成。曼尼希反应，也称“Mannich反应”或胺甲基化反应，指含有活泼氢的化合物与甲醛和二元胺缩合，生成化合物的有机化学反应，通过曼尼希反应得到的酚醛胺固化剂，在分子结构中含有酚羟基，氨基（—NH2）及仲氨基（—NH—），使固化剂反应速度得以改善，并可以满足低温，潮湿环境固化的需要。固化剂改性中，共聚改性是常用的改性方法，在曼尼希反应合成中，醛及多元胺通常无法为酚醛胺固化剂提供较好的憎水性，为此，思考从酚类方面入手，通过引入长链脂肪族酚类以提高酚醛胺的憎水性。

- 腰果酚是从腰果的蜂窝状物中提取的一种生物可再生的非食物链酚醛树脂，是一种多元化的分子，其在长链脂肪链的酚羟基、芳香环和双键上具有多种不同的方式官能化，其结构特点见下图4。相比于常见的壬基酚及石油基苯酚，具有长脂肪族侧链的腰果酚具有更加优异的耐水性和憎水性。

图3  腰果酚结构示意图

- 在曼尼希反应中采用，酚类采用腰果酚，共聚改性得到腰果酚改性酚醛胺固化剂，得到的腰果酚改性酚醛胺固化剂具有优异的耐水性以及憎水性，使得整个灌浆料体系在水下可正常固化，不出现白化现象，彻底解决常规灌浆料在完全水环境下使用时，灌浆料无法固化或由于胺白现象导致强度偏低的技术问题。

- （2）解决灌浆料在水下不能很好浸润结构层，或与结构层粘结不牢固，不密实的技术问题

- 采用疏水排斥技术去除水膜；灌浆料材料采用具有超强耐水性以及超强憎水性的腰果酚改性酚醛胺环氧固化体系，灌浆料材料具有的疏水长链段具有良好的超强憎水性，能够通过疏水排斥作用有效去除界面水膜。

- 采用降低表面张力技术去除水膜。通过界面助剂，诸如消泡剂、流平剂等功能助剂有效降低灌浆料自身的表面张力，提高其对结构基材的润湿效果，进而达到去除水膜，实现其对结构基材有效粘结的目的，而且界面功能助剂的引入，能够进一步提高材料的施工性，例如灌浆料材料的流动性、流平性以及自密实性。

- 采用无机材料吸水特性去除水膜。通过对灌浆料的共混改性，采用添加具有极强吸水性的无机填料例如粉煤灰，通过粉煤灰的吸水效果，达到有效去除界面水化膜的效果，吸收水膜的粉煤灰，自身依然可以作为填料使用，不会影响灌浆料的强度发展。

- （3）解决灌浆料在水下流动性差，灌浆操作困难的技术问题

- 常规的灌浆料，树脂固化体系黏度设计较大，再加上在配方设计上往往加入大比例的填料，导致灌浆料在水下流动性差，灌浆困难；为此通过调节灌浆料树脂固化体系的黏度范围，优化各组分的比例，借助功能助剂的界面处理效果，解决灌浆料水下流动性差，灌浆操作困难的技术问题。

- （4）解决灌浆料在水下自流平差，不能在间隙中做到浆料液面流平

- 常规的灌浆料，由于配方设计上的体系黏度问题以及材料界面问题，导致灌浆料在水下灌浆使用时自流平差，不能在间隙中做到浆料液面流平。为此通过调节灌浆料树脂固化体系的黏度范围，优化各组分的比例，借助功能助剂的界面处理效果，灌浆料可以在小间隙正常灌浆，在灌浆浆面自流平，彻底解决灌浆料在水下自流平差，不能在间隙中做到浆料液面流平的技术问题。

- 基于以上问题解决方案，最终确定水下环氧灌浆料配方设计由A、B、C三组分构成，对各组分的原材料进行筛选以及配比设计，并对制备得到的水下环氧灌浆料进行流动度、抗压强度正拉粘结强度、线性收缩率等性能测试，从而确定灌浆料关键技术指标。

- 表1  环氧灌浆料性能测试结果

| - 序号 | - 测试项目 |  | - 配方1 | - 配方2 | - 配方3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 流动度（mm） | - 初始 | - 298 | - 322 | - 301 |
| - 2 | - 抗压强度（MPa） | - 1d | - 51 | - 61 | - 64 |
|  |  | - 3d | - 75 | - 80 | - 80 |
|  |  | - 21d | - 94 | - 93 | - 97 |
| - 3 | - 与混凝土正拉粘结强度（MPa） | - 7d | - 3.1；混凝土内聚破坏 | - 3.0；混凝土内聚破坏 | - 3.1；混凝土内聚破坏 |
|  |  | - 28d | - 4.2；混凝土内聚破坏 | - 4.6；混凝土内聚破坏 | - 4.5；混凝土内聚破坏 |

- 3.4 整体粘结性能指标测试

- 在提升结构件的承载能力时，玻纤套筒加固系统必须确保加固整体性，这意味着玻纤套筒与灌浆料之间需要具备优异的粘结性能。鉴于玻纤套筒加固系统被应用于两种不同的环境——水上（干态环境）和水下（湿态环境），本研究对灌浆料在不同环境下的正拉粘结强度进行了测试。测试结果详见图4。

图4 干态环境（a）与湿态环境（b）下灌浆料的正拉粘结强度

- 图4（a）呈现了在干燥环境下，玻纤套筒与两种不同灌浆料的正拉粘结强度对比。从图中可以观察到，无论灌浆间隙如何变化，环氧树脂灌浆料（CMEG）与套筒之间的正拉粘结强度始终高于水泥基类灌浆料（CCBG），这一差异的原因在于环氧树脂灌浆料属于环氧体系，相较于水泥基类灌浆料的水泥基体系，能够提供更优越的粘结性能。在不同的灌浆间隙条件下，环氧树脂灌浆料均表现出优异且相对稳定的正拉粘结强度，这对玻纤套筒加固系统的整体性能提升产生稳定且积极的效果。

- 从图4（b）中可以观察到，在湿态环境下，环氧树脂灌浆料与玻纤套筒之间的正拉粘结强度与干态环境相比，并未显示出显著差异。湿态环境下的正拉粘结强度最大值为4.56 MPa，与干态环境下4.89 MPa的最大值相比，差异为6.7%。然而，水泥基类灌浆料实验组在湿态环境下的正拉粘结强度最大值为0.92 MPa，相较于干态环境下的1.67 MPa，下降了44.9%。这一现象的原因在于水泥基类灌浆料被注入充满水的间隙时，会发生一定程度的离析，这降低了其与套筒之间的正拉粘结强度。

- 因此，根据实验结果确定环氧灌浆料在干态、湿态环境下与混凝土、玻纤套筒的正拉粘接强度指标，具体如下：

表2  环氧灌浆料正拉粘结强度指标

| 钢对干态混凝土基材正拉粘接强度（MPa） | ≥3.0，且为混凝土内聚破坏 |
| --- | --- |
| 钢对湿态混凝土基材正拉粘接强度（MPa） | ≥2.5，且为混凝土内聚破坏 |
| 钢对干态玻纤套筒基材正拉粘接强度（MPa） | ≥2.5，且为混凝土内聚破坏 |
| 钢对湿态玻纤套筒基材正拉粘接强度（MPa） | ≥2.5，且为混凝土内聚破坏 |

4 标准中涉及专利的情况说明

经检索，本规范所列技术内容没有涉及专利和知识产权的情况。

5 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

传统桥梁水下混凝土墩柱加固技术，具有一定的结构补强效果，但存在施工周期长、对水环境扰动大、材料耐腐蚀性差、后期维护成本高等局限，长期以来制约着水下结构加固领域的技术升级。玻纤套筒灌浆加固技术作为新型水下加固方案，彻底解决了传统技术的痛点：该技术以高强度玻璃纤维复合材料套筒为载体，通过专用灌浆材料与原结构形成整体受力体系，玻纤套筒的耐候性与灌浆材料的界面粘结性能完美结合，实现了水下结构“免排水、快施工、长耐久”的加固目标，大幅降低了对交通运营的影响，解决了水下加固工程中“施工难、质量控、寿命短”的行业难题。​

由于玻纤套筒灌浆加固技术的先进实用性，该技术推动了桥梁加固领域的技术革新，已在国内近百座公路与铁路桥梁加固工程中成功应用，取得了显著的经济和社会效益，逐步成为水下墩柱加固的主流技术方案。然而该技术与传统加固方法在材料体系、施工工艺、质量控制等方面存在本质差异，现有桥梁加固相关标准无法覆盖其技术特点，缺乏针对性的应用规范导致工程质量管控尺度不一，部分项目存在套筒安装偏差、灌浆不密实等隐患，严重阻碍了技术的规范化推广，因此制定《玻纤套筒灌浆加固应用技术规范》行业标准十分必要。​

玻纤套筒灌浆加固技术作为水下结构加固领域的创新成果，亟须专项标准来规范材料性能、设计参数、施工流程及验收指标，确保工程质量可控、技术应用可靠、经济投入合理，为行业健康发展提供技术支撑。本规范的制定将带动复合材料、特种灌浆料等配套产业的技术升级，推动智能化施工设备的研发应用，对促进交通基础设施养护技术进步具有重要意义。​

我国自主研发的玻纤套筒灌浆加固技术已伴随“一带一路”海外基建项目走向东南亚、非洲等地区，国内企业先后承接了越南河内大桥、肯尼亚蒙内铁路桥梁等海外加固工程。多个沿线国家的工程团队专程来华考察该技术应用案例，表达了引进技术与标准的合作意向。本规范发布后，可根据国际工程需求推进外文版翻译工作，为技术输出提供标准支撑，逐步推动该技术成为国际水下加固领域的通用标准。​

目前我国玻纤套筒灌浆加固技术年应用里程超过500公里，年产值突破8亿元，年均增长率保持在20%～25%，市场需求持续扩大。该技术无需大型水上作业平台，施工碳排放较传统方法降低40%以上，符合“双碳”发展战略；玻纤材料可回收利用，灌浆材料能消纳工业废渣，完全契合绿色基建政策要求。规范与材料、设备等相关标准协同发力，为产业链各环节提供统一技术依据，符合交通强国建设要求，顺应基础设施高质量发展趋势，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，为交通工程养护领域提供更安全、更高效、更环保的技术解决方案。

6 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况

本规范主要基于国内玻纤套筒灌浆加固技术的研发和应用实践编制，未采用国际标准和国外先进标准。目前，国际、国外尚无本规范的同类标准。

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本规范与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。本规范以现行国家对工程结构加固的相关强制性标准为基础，在满足国家有关结构安全、使用性能和环境保护规定的基础上结合玻纤套筒灌浆加固的技术特征和施工特性，大量引用和参考现有标准规范。本规范应与现行标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367、《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728、《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448、《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447、《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》GB/T 1449、《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567、《玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法》GB/T 2573、《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）》GB/T 7124、《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21、《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01等配套使用。本规范与现有相关标准属于互补关系，与行业标准《地基与基础处理用环氧树脂灌浆材》JC/T 2379、《水泥基灌浆材料》JC/T 986 等灌浆材料相关标准具有良好的协调性。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9 标准性质的建议说明

建议本规范为建材行业推荐性标准。

10 贯彻标准的要求和措施建议

鉴于我国既有建筑与基础设施加固改造领域对高效、耐久、环保的玻纤套筒灌浆加固技术的迫切需求，以及各相关设计、施工、检测单位对《玻纤套筒灌浆加固应用技术规范》能够规范行业行为、提升工程质量的急迫需要，希望本规范在保证技术严谨性的前提下，能够尽快发布实施。

11 废止现行相关标准的建议

无。

12 其它应予说明的事项

无。