| ICS | 91.100.99 |
| --- | --- |
| CCS | Q18 |

中华人民共和国建材行业标准

国家标准

JC/T XXXXX—XXXX

JC

装饰装修用软膜天花

Soft membrane ceiling for decoration

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 分类和标记	4

5 要求	5

6 试验方法	8

7 检验规则	10

8 标志、包装、运输及贮存	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由工业和信息化部提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：×××、×××、×××、×××。

本文件主要起草人：×××、×××、×××、×××。

装饰装修用软膜天花

- 范围

本文件规定了装饰装修用软膜天花的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于室内外天花吊顶用聚氯乙烯（PVC）、乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）等热塑性软膜和玻璃纤维、聚酯纤维和聚芳纤维织物涂覆PVC、聚四氟乙烯（PTFE）等织物软膜。

- 规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定试验方法

GB/T 24128 塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估

GB/T 2918-2018 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3830 软聚氯乙烯压延薄膜和片材

GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3923.1  纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 6672 塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法

GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T 7141-2008 塑料热老化试验方法

GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9914.3 增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定

GB/T 12027  塑料-薄膜和薄片-加热尺寸变化率试验方法

GB/T 18426 橡胶或塑料涂覆织物 低温弯曲试验

GB 18585 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB/T 25042-2024 膜结构用玻璃纤维膜材料

GB/T 43353 建材产品的气味释放测试 环境测试舱法

FZ/T 01009 纺织品 织物透光性的测定

FZ/T 60036 膜结构用涂层织物 接头强力试验方法

FZ/T 60039 膜结构用涂层织物 剥离强力试验方法

FZ/T 75005 涂层织物 在无张力下尺寸变化的测定

QB/T 1130 塑料直角撕裂性能试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

软膜天花 soft membrane ceiling

由PVC、ETFE热塑性材料或织物表面涂覆或层合聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)等材料制作而成的柔性天花装饰装修用膜材。

透光型（膜） light-transmitting membrane

具备良好透光性能，与内部照明系统配合使用以产生均匀发光效果的软膜。

撕破强力 tear force

在规定条件下，使试样上从初始切口扩展所需的力。

可焊性 weldability

软膜通过热合工艺（如热风焊接、高频焊接、热压焊接等）将两片膜体拼接后，拼接部位在轴向拉伸力作用下抵抗断裂的能力，以热合拉伸强度或热合强力来表示。

- 分类和标记

  - 分类

4.1.1 按软膜主要材质组成分类，见表1。

表1  软膜材质分类

| 分类 |  | 软膜结构 |  | 符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基材/基布 | 涂层/复合层 |  |
| PVC软膜 |  | 聚氯乙烯（PVC） | —— | PVC |
| ETFE软膜 |  | 乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE） | —— | ETFE |
| PVC/PVDF复合软膜 |  | 聚氯乙烯（PVC） | 聚偏二氟乙烯（PVDF） | PVC/PVD |
| 涂层织物软膜 | 玻璃纤维涂层织物软膜（G） | 玻璃纤维织物（G） | 聚四氟乙烯（PTFE） | G/PTFE |
|  |  | 玻璃纤维织物（G） | 聚偏二氟乙烯（PVDF） | G/PVDF |
|  |  | 玻璃纤维织物（G） | 硅（Si） | G/Si |
|  | 聚酯纤维涂层织物软膜（P） | 聚酯纤维织物（P） | 聚氯乙烯（PVC） | P/PVC |
|  |  | 聚酯纤维织物（P） | 聚偏二氟乙烯（PVDF） | P/PVDF |
|  |  | 聚酯纤维织物（P） | 聚氟乙烯（PVF） | P/PVF |
|  | 聚芳酯纤维涂层织物（F） | 聚芳酯纤维织物 | 含氟聚合物 | STFE |

4.1.2 按透光效果分：

a) 透光型（T）；

b) 不透光型（B）。

4.1.3 按使用场合分：

a) 室内型（N）；

b) 室外型（W）。

  - 标记

产品按下列顺序标记：产品名称、主要材质、功能效果、使用场合、规格（宽度×厚度）、标准编号。

示例：一款宽度为1.5m，厚度为0.25mm的透光型室内PVC软膜，标记为：

软膜天花 PVC-T-N- 1500×0.25 JC/T XXX-20XX

- 要求

  - 外观质量

    - 表面应平整、均匀,边缘平直整齐,不应有破边、荷叶边、裂缝、破洞、油污斑渍、漏涂、结胶、气泡、纱线断裂、纤维裸露、涂层开裂、涂层结晶不完全、破损等影响产品美观和使用性能的缺陷。

    - 印花图案轮廓清晰，同一卷膜材的表面色差(包括左中右色差和前后色差)不低于4级,同一批材料卷与卷之间的色差不低于3-4级。

    - 涂层织物软膜斜纬或弓纬应不大于1.0%，网格膜斜纬或弓纬应不大于3.0%。

  - 厚度偏差

厚度偏差应不超过标称值的±10%。

  - 幅宽偏差

幅宽偏差应不超过±3mm。

  - 单位面积质量偏差

单位面积质量偏差值应不超过标称值的±5%。

  - 透光率偏差

透光型软膜的透光率偏差值应不超过标称值的±5%。

  - 理化性能

    - PVC软膜、PVC/PVDF复合软膜

PVC软膜、PVC/PVDF复合软膜的理化性能应符合表2的规定。

表2  PVC软膜、PVC/PVDF复合软膜理化性能要求

| 序号 | 性能 | PVC软膜 | PVC/PVDF复合软膜 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内型 | 室内型&室外型 |
| 1 | 拉伸强度/MPa | ≥15Mpa | ≥30MPa |
| 2 | 断裂伸长率/% | ≥160％ | ≥150％ |
| 3 | 直角撕裂强度/kN/m | ≥40 |  |
| 4 | 可焊性（热合拉伸强度）/MPa | 不低于母材的80% |  |
| 5 | 尺寸变化率/% | ≤5 |  |
| 6 | 加热损失率/% | ≤2 |  |
| 7 | 防霉等级/级 | 0级 |  |

    - ETFE软膜

ETFE软膜的物理性能应符合表3的规定。

表3  ETFE软膜理化性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度/MPa | ≥40 |
| 2 | 断裂伸长率/% | ≥400 |
| 4 | 直角撕裂强度/kN/m | ≥80 |
| 5 | 可焊性（热合拉伸强度）/MPa | 不低于母材的80% |
| 6 | 尺寸变化率/% | ≤2 |
| 7 | 防霉等级/级 | 0级 |

    - 玻璃纤维涂层织物软膜

室外用玻璃纤维涂层织物软膜理化性能应符合GB/T 25042-2024中B类软膜的规定；室内用玻璃纤维涂层织物软膜理化性能应符合GB/T 25042-2024中内膜的规定；玻璃纤维涂层织物网格膜理化性能应符合GB/T 25042-2024中W类软膜的规定。

    - 聚酯纤维涂层织物软膜

聚酯纤维涂层织物软膜应符合表4的规定。

表4  聚酯纤维涂层织物软膜理化性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内型 | 室外型 |  |
| 1 | 经/纬向抗拉强度标准值/N/50mm | ≥1900/1600 | ≥3200/3000 |  |
| 2 | 撕破强力/N | 不低于抗拉强度断裂力值的8% |  |  |
| 3 | 剥离强度/N/50mm | ≥30 | ≥40 |  |
| 5 | 可焊性（热合强力）/N | 不低于母材的80% |  |  |
| 6 | 尺寸变化率/% | ≤2 |  |  |
| 7 | 耐低温性 | —— |  | 在(-25±2)℃低温环境下 4h弯曲后，表面应无裂纹、无开裂。 |
| 8 | 防霉等级/级 | 0级 |  |  |

    - 聚芳酯纤维织物软膜（STFE）

聚芳酯纤维织物软膜理化性能应符合表5的规定。

表5  聚芳酯纤维涂层织物软膜理化性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内型 | 室外型 |  |
| 1 | 经/纬向抗拉强度标准值/N/50mm | ≥2200/2000 | ≥4400/4000 |  |
| 2 | 撕破强力/N | 不低于抗拉强度断裂力值的8% |  |  |
| 3 | 剥离强度/N/50mm | ≥60 | ≥120 |  |
| 5 | 可焊性（热合强力）/N | 不低于母材的80% |  |  |
| 6 | 尺寸变化率/% | ≤2 |  |  |
| 7 | 耐低温性 | —— |  | 在(-25±2)℃低温环境下 4h弯曲后，表面应无裂纹、无开裂。 |
| 8 | 防霉等级/级 | 0级 |  |  |

  - 燃烧性能等级

燃烧性能应符合表6的规定。

表6  软膜燃烧性能要求

| 室外型 | 室内型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 玻璃纤维织物软膜 | 其他 |
| 不低于 GB 8624—2012中规定的 难燃材料 B1(B)级 | 不低于 GB 8624—2012中规定的 不燃材料 A(A2)级 | 不低于 GB 8624—2012中规定的 难燃材料 B1(B)级 |

  - 耐热老化性能

    - PVC软膜、ETFE软膜、EPVC/PVDF复合软膜经热老化试验后，拉伸强度应不低于初始拉伸强度的80%。

    - 涂层织物软膜高温拉伸强度应不低于初始拉伸强度的95%。

  - 耐光老化性能

室外型软膜经紫外辐照能量270MJ/m2(300nm~400nm)暴露后,拉伸强度（力）应不小于初始拉伸强度（力）的90%。

  - 有害物质限量

软膜有害物质限量应符合表7的规定。

表7  软膜有害物质限量

| 序号 | 项目 |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙烯单体含量/mg/kg |  | ≤5 |
| 2 | 邻苯二甲酸酯/（mg/kg）（DBP\BBP\DNOP\DIDP\DEHP\DINP） |  | 不得检出 |
| 3 | 重金属(或其他)元素含量/(mg/kg) | 钡（Ba） | ≤500 |
|  |  | 镉（Cd） | ≤25 |
|  |  | 铬（Cr） | ≤60 |
|  |  | 铅（Pb） | ≤90 |
|  |  | 砷（As） | ≤8 |
|  |  | 汞（Hg） | ≤20 |
|  |  | 硒（Se） | ≤165 |
|  |  | 锑（Sb） | ≤20 |
| 4 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/(mg/m3) |  | ≤0.60 |

  - 气味强度

室内型软膜气味强度等级应不低于1级。

- 试验方法

  - 取样

长度偏差整卷检测，除长度偏差外，其他项目从试样膜卷末端向内舍去约2 m后，裁取2 m长的样品，并在该样品上标明产品的纵向方向。

  - 试样状态调节与试验环境

按GB/T 2918-2018规定的温度(23°C±2°C)、湿度(50%±10%)标准环境和正常偏差范围进行，试样状态调节时间不低于4 h,并在此条件下进行试验。

  - 外观质量

外观疵点检验以产品正面为主，检验应在平台上进行，采用正常白昼光或日光灯照明,台面照度不低于750lx,目光与台面距离60cm 左右。色差按 GB/T 250评定变色用灰卡进行评定。涂层织物软膜斜纬或弓纬按GB/T 25042-2024中8.1的规定进行测定。

  - 厚度偏差

PVC软膜、ETFE软膜、PVC/PVDF复合软膜按GB/T 6672的规定进行；涂层织物软膜按GB/T 9914.3的规定进行。

  - 幅宽偏差

PVC软膜、ETFE软膜、PVC/PVDF复合软膜按GB/T 6673的规定进行；涂层织物软膜按GB/T 25042的规定进行。

  - 单位面积质量偏差

PVC软膜、ETFE软膜、PVC/PVDF复合软膜按GB/T 4669的规定进行；涂层织物软膜按GB/T 9914.3的规定进行

  - 透光率偏差

PVC软膜、ETFE软膜、PVC/PVDF复合软膜按GB/T 2410的规定进行；涂层织物软膜按FZ/T 01009的规定进行。

  - 理化性能

    - PVC软膜、ETFE软膜、PVC/PVDF复合软膜的理化性能检测应符合表8的规定。

表8  PVC软膜、ETFE软膜、PVC/PVDF复合软膜物理性能检测方法

| 序号 | 性能 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3 1B型试样，试验速度（空载）为 （250±25）mm/min |
| 2 | 断裂伸长率 |  |
| 3 | 直角撕裂强度 | QB/T 1130 |
| 4 | 可焊性（热合拉伸强度） | 按产品实际使用要求热熔焊接后，按拉伸强度测定方法进行检测 |
| 5 | 尺寸变化率 | 按 GB/T 12027 的规定进行试验。测试温度为（100±2）℃，时间 30 min。 |
| 6 | 加热损失率 | GB/T 3830 |
| 7 | 防霉等级 | GB/T 24128 |

    - 玻璃纤维涂层织物软膜的理化性能检测应符合GB/T 25042-2024的规定。

    - 聚酯纤维涂层织物软膜和聚芳酯纤维涂层织物软膜的理化性能检测应符合表8的规定。

表8  聚酯纤维涂层织物软膜和聚芳酯纤维涂层织物软膜理化性能检测方法

| 序号 | 项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经/纬向抗拉强度 | GB/T 3923.1 |
| 2 | 撕破强力 | GB/T 3917.3 |
| 3 | 剥离强度 | FZ/T 60039 |
| 5 | 可焊性（热合强力） | FZ/T 60036 |
| 6 | 尺寸变化率 | FZ/T 75005 测试温度为（100±2）℃，时间 30 min。 |
|  | 耐低温性 | GB/T 18426 |
| 7 | 防霉等级 | GB/T 2418 |

  - 燃烧性能等级

按GB 8624-2012的规定进行。

  - 耐热老化性能

    - PVC软膜、ETFE软膜、PVC/PVDF复合软膜按GB/T 7141-2008中的方法B进行热老化试验，测试条件为70℃、168h，老化后按GB/T 1040.3的规定进行拉伸强度试验。

    - 织物涂层软膜高温拉伸强度按GB/T 25042-2024中的8.6.2执行。

  - 耐光老化性能

按GB/T 25042-2024中的8.14规定进行。

  - 有害物质限量

按GB 18585的规定进行。

  - 气味强度

按GB/T 43353的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 组批

以同一原料、同一工艺、同一配方在同一设备上连续生产的产品为一批。每批产品经质检部门检 验合格后，附有合格证方准出厂。

    - 检验项目

外观、厚度偏差、单位面积质量偏差、拉伸强度（力）。

    - 抽样

外观、厚度偏差、单位面积质量偏差釆用GB/T 2828.1规定的二次抽样方案、一般检査水平H，接收质量限 AQL 为 6. 50。拉伸强度（力）在每批产品中随机抽取一卷。

    - 判定规则

外观、厚度偏差、单位面积质量偏差按GB/T 2828.1-2012规定判定。如果不合格，则判定该批不合格。拉伸强度（力）如有不合格，允许加倍抽样进行复检，复检后如仍有不合格项，则判该批产品为不合格品。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 正常生产时，每两年进行一次型式检验；

- 新产品试制或老产品转厂；

- 产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产半年以上，恢复生产时。

    - 检验项目

第5章规定的全部项目。

    - 抽样

从出厂检验合格的产品中随机抽取1卷。

    - 判定规则

从出厂检验合格的产品中随机抽取1卷。检验结果中如标志不合格，则判该次型式检验不合格；如其它项目如有不合格，可加倍抽样复检， 复检后如仍不合格，则判该次型式检验不合格。

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

每卷产品应贴有标签，标签应至少包括下列内容：

a）产品名称：

b）产品规格；

c）重量；

d）生产日期（或批号）：

e）生产企业名称和地址:

f）检验员代号；

g）产品执行标准号；

h）合格证。

  - 包装

产品以卷为包装单位。卷外（包括端面）应釆用塑料薄膜、牛皮纸或其他包装材料包装整齐，特 殊情况也可按供需双方约定。

  - 运输

运输时应轻装，轻卸，防止日晒雨淋，机械碰撞，保持包装完好无损。

  - 贮存

产品应贮存在清洁、通风、干燥的库房内，上架平放，远离烟火，不得与有毒化学品同仓存放。