《装饰装修用软膜天花》

行业标准编制说明

（征求意见稿）

2025年9月

目  录

1 标准编制工作简况	3

1.1 任务来源	3

1.2 起草单位	3

1.3 标准编制背景及必要性	3

2 标准编制的原则和主要内容	5

2.1 标准制定的原则	6

2.2 标准的主要内容	7

3 标准验证情况	20

4 标准中涉及专利、知识产权情况说明	26

5 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况；	26

6 采用国际标准，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；	26

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	26

7.1相关法律法规	26

7.2相关标准	30

8 重大意见分歧的处理依据和结果	31

9 标准性质的建议说明	31

10 贯彻标准的措施建议	31

11 废止现行有关标准的建议	32

12 其他应说明的事项	32

JC/T XXXX-20XX《装饰装修用软膜天花》

行业标准编制说明

1 标准编制工作简况

  - 任务来源

根据《工业和信息化部2022年第三批标准制修订和外文版项目计划》（建标函〔2022〕18号）的要求，建材行业标准《装饰装修用软膜天花》（2022-1308T-JC）已列入编制计划，标准技术归口单位为建材工业综合标准化技术委员会，由中国建筑装饰装修材料协会等负责标准的起草工作。

  - 起草单位

本标准起草单位涵盖软膜天花生产企业、检测机构、科研院所及行业协会，具体分工如下：

牵头单位中国建筑装饰装修材料协会：负责标准框架设计、核心技术内容统筹、意见汇总及文稿修改，协调各参与单位工作进度；

生产企业上海华喜膜结构工程有限公司、海宁明创塑胶有限公司、浙江明士达股份有限公司等提供实际生产数据、产品样品，反馈市场应用痛点（如材质混杂、性能不达标等），参与性能指标验证；

检测机构中国国检测试控股集团股份有限公司制定试验方案，开展样品检测，验证标准中试验方法的可行性与重复性；

行业协会中国钢结构协会空间结构分会、中国塑料加工工业协会组织行业调研，提供产品上游原材料和产品下游工程应用情况反馈，收集企业诉求。

  - 标准编制背景及必要性

1.3.1 编制背景

近年来，装饰装修用软膜天花因轻量化、透光性好、造型灵活等优势，广泛应用于商业空间（如商场、展厅）、公共建筑（如医院、学校）及住宅装修领域。目前市场上软膜天花产品主要分为 PVC 软膜、ETFE 软膜及涂层织物软膜三大类，但行业缺乏统一的产品标准，从而导致以下影响行业发展的问题：

（1）材质标注混乱：部分企业混淆 “PVC” 与 “ETFE” 材质，或在涂层织物软膜中偷换基布（如用聚酯纤维替代玻璃纤维），导致产品性能与宣传不符；

（2）性能指标缺失：现有标准（如 GB/T 3830《软聚氯乙烯压延薄膜和片材》）仅覆盖单一材质，未针对 “天花装饰” 场景的特殊需求（如透光均匀性、可焊性、防霉性）制定要求；

（3）测试方法不统一：不同企业对 “可焊性”“耐光老化” 等关键性能的测试条件（如温度、时间）差异大，导致检测结果无可比性，下游用户难以判断产品质量。

所以，有必要制定《装饰装修用软膜天花》的产品标准，统一标准可明确产品分类、性能限值及检测方法，规范产品的生产质量和市场流通管理，保障产品的安全应用，促进天花吊顶材料行业的健康发展，营造宜居环境，提升居住品质。

1.3.2主要工作过程

2022年11月，工业和信息化部下达了《装饰装修用软膜天花》行业标准项目计划，计划编号为2022-1308T-JC。

2022年12月—2025年6月期间，编制组对软膜天花生产和工程应用企业进行实地调研，搜集并分析了相关信息，编制完成标准草案。

2025年7月11日，建材工业综合标准化技术委员会在浙江嘉兴主持召开了建材行业标准《装饰装修用软膜天花》（以下简称《标准》）启动会暨第一次工作会议，编制组向与会专家和企业介绍了本标准的起草背景、过程和主要内容，参会代表针对装饰装修用软膜天花的技术和市场应用现状进行了热烈发言，对标准范围、分类及相关技术要求等《标准草案》内容进行了热烈讨论，提出了完善意见和建议，最后，讨论并通过了《标准》工作大纲《标准》草案。

2025年7月—8月，编制组调研相关企业，同时，委托相关企业根据标准内容开展产品测试，作为标准验证内容。

2025年9月1日，编制组线上主持召开了建材行业标准《装饰装修用软膜天花》第二次工作会议，进一步明确了标准的对象、适用范围和主要技术内容。

2025年9月1日，编制组召开线下研讨会，对标准文稿进行讨论，形成了《装饰装修用软膜天花》征求意见稿初稿。

2025年9月15日，编制组依据定向征求意见对标准征求意见稿（初稿）进一步补充完善，形成了征求意见稿。

2025年9月—10月，在中国建筑材料联合会官网进行为期45天的公开征求意见。

2 标准编制的原则和主要内容

2.1 标准制定的原则

本标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编制，符合国家现行法律、法规和政策文件要求。以《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》等政策和“好房子”建设为目标制定。编制组参考国内外相关标准，广泛调研国内软膜天花行业典型企业实际产品情况，综合天花吊顶的发展水平与趋势，从推动行业高质量发展的角度，提出装饰装修用软膜天花产品的相关技术要求。

标准的编制过程中遵循以下原则：

- 符合性原则：严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》编制，内容符合《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规要求；

- 科学性原则：性能指标（如拉伸强度、透光率偏差）参考国内外先进企业生产数据及检测机构验证结果，确保指标“既不低于行业平均水平，又不脱离实际生产能力”；

- 实用性原则：试验方法优先选用现行国标（如 GB/T 1040.3《塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件》等），降低企业检测成本，同时明确 “可焊性” 等特色指标的测试流程，确保可操作性；

- 协调性原则：与现有相关标准（如 GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB 18585《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》）衔接，避免指标冲突；

- 前瞻性原则：覆盖 ETFE 等新型材质及“室内外通用” 场景，预留性能升级空间（如增加“抗菌性”等可选指标），适应行业未来 3-5 年发展需求。

2.2 标准的主要内容

- 2.2.1  标准的适用范围

明确标准适用于 “室内外天花吊顶用聚氯乙烯（PVC）、乙烯 - 四氟乙烯共聚物（ETFE）等热塑性软膜，以及玻璃纤维、聚酯纤维、聚芳纤维织物涂覆 PVC、聚四氟乙烯（PTFE）等织物软膜”，排除了用于建筑幕墙、充气膜结构等非天花场景的膜材，确保适用边界清晰。

- 2.2.2  规范性引用文件

引用 23 项现行国标及行标，分为三类：

- 基础通用标准：如 GB/T 250《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》（用于色差评定）、GB/T 2918-2018《塑料 试样状态调节和试验的标准环境》（统一试验环境）；

- 性能测试标准：如 GB/T 1040.3（拉伸强度）、GB/T 2410《透明塑料透光率和雾度试验方法》（透光率）、QB/T 1130《塑料直角撕裂性能试验方法》（撕裂强度）；

- 安全环保标准：如 GB 8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》（燃烧性能）、GB 18585《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》（有害物质）。

2.2.3  术语和定义

界定 4 个核心术语：

- 软膜天花：明确其 “柔性装饰膜材” 属性及材质范围（热塑性材料 + 织物涂覆材料），区别于刚性天花（如石膏板）；

- 透光型（膜）：强调 “与照明配合产生均匀发光效果”，为透光率指标提供定义支撑；

- 撕破强力：明确 “初始切口扩展所需的力”，统一测试评价对象；

- 可焊性：结合软膜天花拼接施工需求，定义为 “热合后拼接部位抵抗拉伸断裂的能力”，以 “热合拉伸强度/力” 量化，解决行业对 “可焊性” 无统一认知的问题。

2.2.4  分类和标记

分类体系：从 “材质 - 透光效果 - 使用场合” 三个维度分类：

- 材质分类：按基材 / 基布 + 涂层划分（如 PVC 软膜、ETFE 软膜、G/PTFE 玻璃纤维涂层织物软膜），并给出对应符号（如 PVC、ETFE、G/PTFE），便于标识；

- 透光效果：分透光型（T）、不透光型（B），满足不同照明需求；

- 使用场合：分室内型（N）、室外型（W），为后续性能指标（如耐光老化）差异化奠定基础。

标记规则：规定标记顺序为 “产品名称 + 主要材质 + 功能效果 + 使用场合 + 规格（宽度 × 厚度）+ 标准编号”，示例：“软膜天花 PVC-T-N-1500×0.25 JC/T XXX-20XX”，确保产品信息清晰可追溯。

2.2.5  要求

- 技术要求分类

对于软膜天花所提核心技术要求的内容，分为 “基础要求”“理化性能”“安全环保要求” 三类。

- 基础要求

- 外观质量：规定表面无破洞、油污、涂层开裂等缺陷，色差不低于 4 级（同卷）、3-4级（同批），斜纬 / 弓纬偏差≤1.0%（涂层织物）、≤3.0%（网格膜），以保障视觉效果；

- 尺寸偏差：厚度偏差 ±10%、幅宽偏差 ±3mm、单位面积质量偏差 ±5%，确保产品一致性。

- 理化性能

- 按材质差异化要求：如 PVC 软膜室内型拉伸强度≥15MPa，ETFE 软膜拉伸强度≥40MPa，聚酯纤维涂层织物软膜室外型经向抗拉强度≥3200N/50mm，匹配不同材质的应用场景；

- 共性关键指标：可焊性（热合拉伸强度/力不低于母材的80%）、尺寸变化率（PVC 软膜≤5%），ETFE软膜≤2%）、防霉等级0级，确保施工可靠性与长期使用稳定性。

- 安全环保要求

- 燃烧性能：室外型不低于 GB 8624 B1 (B) 级，室内玻璃纤维织物软膜不低于 A (A2) 级，其他室内型不低于 B1 (B) 级，符合消防规范；

- 有害物质限量：聚氯乙烯单体≤5mg/kg，6 种邻苯二甲酸酯不得检出，TVOC≤0.60mg/m³，与 GB 18585 等环保标准衔接；

- 气味强度：室内型不低于 1 级，避免异味影响室内环境。

- 技术要求内容及依据

- 外观质量

- 明确软膜天花的外观质量要求，核心是基于软膜天花的 “装饰属性” 与 “功能可靠性” 双重定位。软膜天花作为室内外 “天花吊顶装饰材料”，其核心价值之一是通过平整、均匀的外观与设计感提升空间美观度。

- 标准中 “表面平整均匀、无破边 / 裂缝 / 气泡”“印花图案轮廓清晰” 等要求，直接对应装饰场景的视觉需求：例如商业展厅、医院诊室等空间，若软膜存在荷叶边、涂层开裂或图案模糊，会严重破坏整体装修风格，降低空间品质；色差控制（同卷≥4 级、同批≥3-4 级）则针对批量应用场景（如大型商场多卷拼接吊顶），避免因颜色差异出现 “色块”，确保视觉统一性 —— 这是用户选购装饰材料时的核心考量因素。

- 此外，软膜天花的外观问题往往并非单纯 “美观瑕疵”，而是可能隐藏功能失效风险。标准禁止的 “破洞、裂缝、漏涂” 等缺陷，直接影响软膜的基础功能：例如 “破洞” 会导致透光型软膜出光不均（出现光斑），室外型软膜则可能因 “裂缝” 进水，加速内部基材老化（如 PVC 软膜受潮霉变、织物软膜基布腐烂）；“涂层结晶不完全、纤维裸露” 等问题，会降低软膜的耐候性与耐用性（例如室外使用的 ETFE 软膜若涂层不完整，紫外线会直接照射基材，导致拉伸强度下降），缩短使用寿命 —— 外观质量要求实质是通过 “可视化指标” 提前筛选出潜在功能失效的产品，避免后续安装使用后出现维修返工。

- 外观质量要求并非单纯 “美学层面的附加项”，而是串联软膜天花 “装饰功能 - 使用可靠性 - 市场规范性” 的关键指标，既匹配其作为装饰材料的核心定位，也与产品应用的通用逻辑（如用户体验、风险规避、质量统一）深度契合。

- 厚度偏差

- 厚度是软膜物理性能与施工安装的基础前提。

- 首先，厚度指标与性能关联。软膜的厚度直接影响其拉伸强度、撕裂强度等核心理化性能。若厚度偏差过大（如标称 0.25mm 实际仅 0.20mm），会导致实际拉伸强度低于标准要求，室外使用时易因风荷载、雪荷载断裂；若过厚（如 0.30mm），则会增加软膜柔韧性不足的问题，难以适配弧形、异形天花造型。

- 其次，厚度指标与施工适配。软膜天花需通过热合拼接与龙骨固定，厚度偏差会影响热合效果——过薄易导致热合时膜体熔融过度、出现破洞，过厚则热合不充分、拼接处易脱落；同时，厚度不均会导致软膜张拉时受力不均，出现局部褶皱，违背 “表面平整” 的外观要求。

- 软膜天花标准厚度偏差要求，参考了 GB/T 3830《软聚氯乙烯压延薄膜和片材》、GB/T30161—2013《膜结构用涂层织物》中 “薄膜厚度偏差 ±10%” 的通用要求，确保与天花软膜行业生产精度接轨，避免脱离现有生产工艺能力。

- 幅宽偏差

- 确保拼接美观与安装效率。幅宽精度直接影响多卷拼接场景的实用性。软膜天花常用于大面积吊顶（如商场、展厅），需多卷拼接使用。若幅宽偏差过大，多卷拼接时会出现 “错边” 或 “缝隙”，破坏天花整体平整度，尤其透光型软膜，幅宽偏差会导致拼接处透光不均，出现 “暗缝”，影响发光效果。幅宽偏差超限时，施工方需额外裁剪调整，不仅增加工时成本，还会造成材料浪费（如每卷多裁剪 5mm，100 卷拼接则浪费 0.5m² 材料）。±3mm 的偏差要求可确保多卷软膜在龙骨上的安装适配性，减少现场调整工作量。

- 软膜天花吊顶的龙骨间距通常按 “幅宽整数倍” 设计（如 1.5m 幅宽软膜对应 1.5m 龙骨间距），±3mm 的偏差可通过龙骨微调兼容，避免因偏差过大导致龙骨与软膜不匹配；此偏差值参考了行业内施工设备（如裁膜机、龙骨安装工具）的精度范围，确保要求具备可操作性。

- 单位面积质量偏差

- 单位面积质量是材质与性能的 “隐性指标”，直接反映软膜的基材密度、涂层厚度（如织物软膜的基布克重 + 涂层克重）。若偏差过大，可能意味着基材偷工减料（如 PVC 软膜减少树脂含量、织物软膜降低基布密度），进而导致拉伸强度、耐老化性能下降；若超上限，则可能因涂层过厚导致软膜硬脆，影响造型适配性。

- ±5% 的偏差范围既避免企业通过 “降克重” 降低成本、牺牲质量，也为正常生产波动（如涂层涂覆时的轻微厚度差异）预留空间。软膜天花标准 6.6 条明确 “单位面积质量偏差检测按 GB/T 4669（纺织品）或 GB/T 9914.3（增强制品）执行”，±5% 的偏差要求与该两类检测方法的精度范围匹配（GB/T 4669 中纺织品单位面积质量检测误差允许 ±2%，叠加生产过程波动，扩展至 ±5%），确保检测结果与标准要求的兼容性。

- 透光率偏差

- 透光率是透光型软膜的核心功能指标。透光型软膜的核心用途是 “与内部照明配合产生均匀发光效果”（如医院诊室、商业橱窗的发光吊顶），若透光率偏差过大，会导致局部区域光线偏暗，或因透光过强导致眩光，违背 “均匀发光” 的功能定位，影响空间视觉舒适度。多卷透光型软膜拼接时，透光率偏差超 ±5% 会出现 “亮区” 与 “暗区” 的明显差异（如商场吊顶多卷拼接后出现 “光斑”），破坏整体装饰效果。

- 软膜天花标准 6.7 条明确 “透光率检测按 GB/T 2410（塑料）或 FZ/T 01009（纺织品）执行”，该两种方法的检测误差允许 ±2%，叠加生产过程中助剂添加、涂层厚度的轻微波动，将偏差限定为 ±5%，可确保实际使用时透光效果符合设计预期；此范围也参考了行业内照明设计对 “光线均匀度” 的要求（通常允许 ±5% 的亮度差异）。

- VC软膜、PVC/PVDF复合软膜的理化性能指标

PVC软膜、PVC/PVDF复合软膜的理化性能应符合下表的规定。

表1  PVC软膜、PVC/PVDF复合软膜理化性能要求

| 序号 | 性能 | PVC软膜 | PVC/PVDF复合软膜 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内型 | 室内型&室外型 |
| 1 | 拉伸强度/MPa | ≥15Mpa | ≥30MPa |
| 2 | 断裂伸长率/% | ≥160% | ≥150% |
| 3 | 直角撕裂强度/kN/m | ≥40 |  |
| 4 | 可焊性（热合拉伸强度）/MPa | 不低于母材的80% |  |
| 5 | 尺寸变化率/% | ≤5 |  |
| 6 | 加热损失率/% | ≤2 |  |
| 7 | 防霉等级/级 | 0级 |  |

- 拉伸强度

- 提出原因：保障软膜在安装与使用中的抗拉伸破坏能力

- 在安装阶段，软膜天花需通过 “张拉工艺” 固定在龙骨上，拉伸强度不足会导致安装时膜体被拉断，或出现局部拉伸变形（如鼓包、松弛），影响使用外观；使用阶段，PVC 软膜室内用需承受自身重量、轻微外力（如检修时的触碰），PVC/PVDF 复合软膜因覆盖 “室外型”，还需抵抗风荷载、雪荷载（如室外走廊吊顶受风拉扯），更高的拉伸强度（30MPa）可避免膜体断裂，确保结构可靠。

- 结合软膜天花 “吊顶装饰” 的受力需求，将 PVC 室内型拉伸强度提高至≥15MPa（确保张拉安全），断裂伸长率≥160%（适配造型）；PVC/PVDF 复合软膜因 PVDF 涂层增强强度，故拉伸强度提高至≥30MPa。

- 断裂伸长率

- 提出原因：满足软膜的造型适配性与抗变形能力

- 首先需要满足造型需求，软膜天花常用于弧形、异形吊顶（如商场中庭、酒店大堂），需通过拉伸实现设计造型，断裂伸长率不足会导致拉伸时膜体开裂，无法适配复杂造型；此外，室内外温度波动会导致软膜热胀冷缩，足够的伸长率（150% 以上）可缓冲温度应力，避免膜体因收缩被拉裂，PVC/PVDF 复合软膜侧重耐候性，伸长率适度降低但仍满足变形需求。

- 直角撕裂强度

- 提出原因：规避安装与使用中的撕裂风险

- 软膜裁剪后边缘易受力（如搬运时边角磕碰、安装时拉扯），直角撕裂强度不足会导致从边缘开始撕裂，引发整体破损；室内外可能存在意外刮擦（如室内设备检修时工具刮碰、室外树枝刮擦），40kN/m 的撕裂强度可抵抗常见刮擦力，避免小破损扩大。

- 测试方法按 QB/T 1130《塑料直角撕裂性能试验方法》，数据参考 GB/T 3830 中 PVC 薄膜的撕裂强度要求（通常≥35kN/m），结合软膜安装时的撕裂风险，上调至≥40kN/m，确保抗撕裂冗余。

- 可焊性

- 提出原因：确保大面积拼接的结构完整性

- 软膜天花多为大面积应用（如医院门诊大厅、大型超市），需通过热合拼接实现整体覆盖，若拼接处强度过低（低于母材 80%），会成为 “结构薄弱点”，长期使用中易因振动、温度变化导致拼接缝开裂，出现漏光（透光型软膜）、进水（室外型）等问题；此外，该要求为施工质量提供判定基准，避免企业以 “拼接强度达标” 为由掩盖工艺缺陷。行业内软膜热合工艺普遍能达到 “母材 80% 以上” 的强度，故以此为基准，确保拼接可靠。

- 尺寸变化率

- 提出原因：保障软膜长期使用的外观稳定性

- 软膜在使用中会经历温度变化（如室内空调启停、室外昼夜温差），尺寸变化率过大会导致吊顶起皱（收缩）或拉扯龙骨（膨胀），破坏 “表面平整” 的外观；另外，尺寸变化率≤5% 可确保软膜安装后，即使温度波动，也不会因尺寸偏差过大导致与龙骨脱离。PVC 材料在该条件下的常见尺寸变化率为 3%～5%，故限定≤5%，兼容材料特性与使用需求。

- 加热损失率

- 提出原因：控制软膜的老化速度，延长使用寿命

- PVC 软膜含增塑剂等易挥发成分，加热损失率反映此类成分的含量 —— 损失率过高（＞2%），长期使用中增塑剂挥发会导致膜体变硬、变脆，拉伸强度、断裂伸长率大幅下降，出现开裂、脱落；易挥发成分过量挥发可能影响室内空气质量，控制加热损失率（≤2%）可减少挥发物释放。

- 测试方法按 GB/T 3830，该标准对 PVC 薄膜的加热损失率要求为≤2%，软膜天花作为长期使用的装饰材料，沿用此指标以控制易挥发成分含量，避免老化。

- 防霉等级

- 提出原因：适应潮湿室内环境，保障卫生与外观

- PVC 软膜、PVC/PVDF 复合软膜室内型常应用于卫生间、医院诊室、地下车库等湿度较高的场景，易滋生霉菌 —— 霉菌会破坏膜体表面（出现黑斑）、产生异味，影响卫生安全与装饰效果；0 级是 GB/T 24128《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》中的最高防霉等级（无霉菌生长），可确保软膜在潮湿环境下长期使用不发霉。

- ETFE软膜的理化性能指标

- ETFE 软膜常应用于室外吊顶（如商业综合体户外连廊、景观亭），需承受风荷载、雪荷载（如积雪积压产生的竖向拉力），40MPa 的拉伸强度可确保膜体在极端荷载下（如 8 级风、5cm 积雪）不被拉断，避免结构坍塌风险。室内高端场景（如机场航站楼、大型展览馆）的 ETFE 软膜吊顶，可能存在大面积张拉（单块膜面积超 10㎡），高拉伸强度可避免膜体因自身重量或轻微外力（如检修人员临时踩踏）导致的拉伸变形，维持 “表面平整” 的外观。

- ETFE 软膜因柔韧性极佳，常用于弧形、穹顶等复杂异形吊顶，400% 的断裂伸长率可允许膜体在安装时大幅拉伸（如拉伸至原长度的 3 倍）而不破裂，精准实现设计造型，避免因伸长率不足导致的开裂报废；室外 ETFE 软膜需承受昼夜温差（如北方地区昼夜温差 20℃以上）与季节温差，高伸长率可缓冲热胀冷缩产生的应力，避免膜体因收缩拉裂或膨胀挤压龙骨，避免安装后因环境变化导致故障。

- ETFE 软膜吊顶多为大面积应用（如体育场馆附属用房、商业中庭），需通过热合拼接实现整体覆盖，若拼接处强度过低（低于母材 80%），会成为 “结构薄弱点”—— 室外场景中，风荷载反复作用易导致拼接缝开裂，出现漏雨；室内透光型 ETFE 软膜则会因拼接缝开裂导致出光不均，破坏装饰效果。

- 尺寸变化率、防霉性能的要求依据与PVC软膜一致。

- 玻璃纤维涂层织物软膜

- 国家针对玻璃纤维涂层织物软膜制定了国家标准GB/T 25042-2024，其中规定了内膜、外膜、网格膜等不同类型和用途软膜产品的性能要求。本标准对于玻璃纤维涂层织物软膜这类产品的理化性能，直接等同采用

- 室外用玻璃纤维涂层织物软膜理化性能应符合GB/T 25042-2024中B类软膜的规定；室内用玻璃纤维涂层织物软膜理化性能应符合GB/T 25042-2024中内膜的规定；玻璃纤维涂层织物网格膜理化性能应符合GB/T 25042-2024中W类软膜的规定。

- 聚酯纤维涂层织物软膜

- 聚酯纤维织物具有 “经向（织造方向）强度高、纬向强度略低” 的固有特性，软膜天花标准据此区分经 / 纬向抗拉强度指标；室外型需承受风荷载、雪荷载（如户外走廊吊顶受风拉扯、积雪积压），故抗拉强度（3200/3000N/50mm）显著高于室内型（1900/1600N/50mm），确保结构安全。

- 可焊性（热合强力）、尺寸变化率：聚酯纤维涂层织物软膜常用于大面积吊顶（如商场中庭、学校礼堂），需通过热合拼接实现整体覆盖，“热合强力不低于母材 80%” 可确保拼接处不成为 “结构薄弱点”—— 避免室内场景因人员触碰、室外场景因风荷载导致拼接缝开裂；聚酯纤维织物与涂层在温度变化（如室内空调启停、室外昼夜温差）下易产生尺寸收缩 / 膨胀，“尺寸变化率≤2%” 可确保软膜安装后不出现褶皱（收缩）或拉扯龙骨（膨胀），维持 “表面平整” 的外观

- 耐低温性：环境适应性能体现，聚酯纤维涂层织物软膜室外型需适应寒冷地区冬季低温（如北方地区冬季气温常低于 - 20℃），低温易导致涂层变硬、脆化，弯曲时易开裂；“-25℃×4h 弯曲无裂纹” 的要求，可确保软膜在极端低温下仍保持柔韧性，避免因低温老化导致破损。

- 聚芳酯纤维织物软膜（STFE）理化性能要求

- STFE不是化学成分的英文缩写，而是膜材商品名的英文缩写（Structural、Transparent、Fluorinated、Envelope），其本质是网格覆膜。区别在于其织物基材，不同于PVC膜材的聚酯纤维纱线，也不同于PTFE膜材的玻璃纤维纱线，而是挤压特殊涂层的聚芳酯纱线；覆膜为特种含氟聚合物，单面覆膜。覆膜的清晰度较好，可实现一定程度的透景。同时，由于有织物基材提高了膜材强度，抗拉强度可达4000N/5cm。即使不加拉索，膜单元跨度一般在3m以上。

- 图1  STFE软膜性能特点

- 燃烧性能等级

- 目前的软膜产品，除了玻璃纤维织物软膜外，大部分产品能达到B级标准，结合建筑装饰装修防火的要求，最低燃烧性能等级要求达到B1级，玻璃纤维织物软膜为A级。

- 耐热老化性能

- PVC、ETFE、PVC/PVDF 均为热塑性软膜，长期处于高温环境（如夏季室外暴晒表面温度达 70℃以上、室内空调出风口附近高温），会出现分子链松弛、增塑剂挥发（仅 PVC）、涂层软化等老化现象，导致拉伸强度下降 —— 若强度保留率过低（如低于 80%），会直接影响软膜的结构安全（如室外软膜受风荷载时断裂、室内软膜张拉后松弛）。此类软膜广泛应用于 “可能接触短期高温” 的场景（如商场顶楼吊顶、户外连廊），80% 的强度保留率可确保其在服役周期内（通常 3-5 年），即便经历多次高温循环，仍能满足基本力学性能需求（如抵抗自身重量、轻微外力），避免因热老化导致 “未到设计寿命即失效”。

- 涂层织物软膜（如聚酯纤维涂 PVC、玻璃纤维涂 PTFE）由 “织物基布 + 功能涂层” 构成，织物基布（尤其是玻璃纤维、聚芳酯纤维）本身耐热性优异（长期使用温度可达 100℃以上），涂层与基布的结合能进一步抑制高温下的性能衰减 —— 相比纯热塑性软膜，其热稳定性更强，故可提出更高的强度保留要求。涂层织物软膜常应用于 “对耐久性要求更高” 的场景（如医院手术室、大型场馆吊顶），此类场景维修成本高、对材料长期性能稳定性要求严格，95% 的高温强度保留率可确保其在长期高温环境下（如空调长期运行的密闭空间），仍能维持稳定的力学性能，避免因强度下降导致吊顶变形、开裂。

- 耐光老化性能

- 室外型软膜长期暴露于太阳紫外线（尤其是 300-400nm 的 UV-B/C 波段），紫外线会断裂软膜分子链（如 PVC 的 C-Cl 键、ETFE 的 C-C 键），导致材料脆化、拉伸强度下降 —— 若强度保留率过低（如低于 90%），室外软膜在风荷载、雪荷载作用下易断裂，引发安全事故（如吊顶坠落）。270MJ/m² 的紫外辐照能量，相当于室外自然暴晒 3-5 年的累积紫外线剂量（按我国华南地区年紫外辐照量约 50-70MJ/m² 换算），要求拉伸强度保留率≥90%，可确保软膜在设计服役周期内（通常 5-8 年），即便经历长期紫外线照射，仍能维持足够的力学性能抵御室外荷载。

- 有害物质限量

- 室内用软膜应严格控制有害物质限量，本标准中重金属、聚乙烯单体含量、TVOC与GB 18585 《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》的最新要求相协调，邻苯二甲酸酯要求高于GB 18585。

- 气味强度

- GB/T 43353《建材产品的气味释放测试 环境测试舱法》将建材产品的气味强度划分为六个等级，其中 1 级表示 “非常弱” 的气味 。在《装饰装修用软膜天花》中，要求室内型软膜气味强度等级不低于 1 级，这意味着软膜天花在室内使用时，散发的气味非常微弱，几乎难以察觉。这对于营造健康、舒适的室内环境至关重要，尤其是在住宅、医院、学校、办公室等人员长时间停留的场所，低气味的软膜天花可以有效减少气味对人体的刺激和潜在危害，保障使用者的健康。

2.2.6  试验方法

- 对应 “要求” 章节，明确各指标的测试流程：

- （1）取样：规定从膜卷末端舍去 2m 后裁样，避免边缘偏差影响结果；

- （2）状态调节：按 GB/T 2918-2018 规定 “（23±2）℃、（50±10）% RH”，调节时间≥4h；

- （3）检测方法：基本引用现有国家和行业标准，专项检测如可焊性测试 “按实际使用工艺热熔焊接后，按拉伸强度方法检测”，透光率测试 “PVC/ETFE 软膜用 GB/T 2410，涂层织物用 FZ/T 01009”，确保测试结果准确可比。

2.2.7 检验规则

- 分 “出厂检验” 与 “型式检验”：

- （1）出厂检验：项目包括外观、厚度偏差、单位面积质量偏差、拉伸强度（力），采用 GB/T 2828.1 二次抽样方案（AQL 6.5），确保出厂产品基本合格；

- （2）型式检验：每 2 年一次，或在新产品试制、工艺改变、停产半年恢复生产时进行，覆盖第 5 章全部项目，保障产品长期稳定性。

2.2.8 标志、包装、运输及贮存

- （1）标志：每卷需标注产品名称、规格、重量、生产日期、生产企业、执行标准等，确保溯源；

- （2）包装：用塑料薄膜 / 牛皮纸包装，避免运输损伤；

- （3）贮存：要求清洁、通风、远离烟火，防止材质老化（如 PVC 软膜避免高温暴晒）。

3 标准验证情况

- 本标准在编制过程中针对企业的多款产品进行测试和检验，主要检测数据如下：

- 1.PVC、PVC/PVDF、ETFE软膜验证数据

| 序号 | 性能 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | 产品5 | 产品6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PVC | PVC/PVDF | PVC | PVC | PVC | PVC |
| 1 | 拉伸强度/MPa | 22.5 | 33.4 | 22.6 | 18.3 | 27.15 | 14.2 |
| 2 | 断裂伸长率/% | 247% | 186% | 270% | 265% | 272 | 140 |
| 3 | 直角撕裂强度/kN/m | 72 | 64 | 76 | 58 | 78 | 45 |
| 4 | 尺寸变化率/% | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 加热损失率/% | 0.7 | 1.2 | 1.2 | —— | 0.8 | 2.5 |

- 2.P/PVDF软膜验证数据

| P/PVDF膜户外复合聚酯纤维织布型性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 指标 |
| 1 | 幅宽，cm | 300 |
| 2 | 厚度及允差，mm | 1.08±0.05 |
| 3 | 拉伸负荷，N/5cm | ≥6200 |
| 4 | 撕裂负荷，N | ≥700 |
| 5 | 剥离负荷，N/5cm | ≥120 |
| 6 | 透光率，% | 0-30 |
| 7 | 防火等级 | B1 |
| 8 | 适用温度，℃ | -40~70 |
| 9 | 抗芯吸，mm | ≤20 |

- 3.燃烧性能验证数据

| 序号 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 玻璃纤维织物涂层软膜G/PTEF | PVC/PVDF | 玻璃纤维织物涂层软膜G/PTEF | P/PVDF膜 |
| 1 | A2 | B1 | A1 | B1 |

4 标准中涉及专利、知识产权情况说明

经编制组检索及各起草单位声明，本标准所列技术内容（包括性能指标、试验方法）均为通用技术，不涉及任何专利、知识产权纠纷，也无企业提出专利主张。

5 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况；

我国软膜天花年产量约 5 亿平方米，其中 PVC 软膜占比 60%（主要用于室内），ETFE 软膜占比 15%（高端室外场景），涂层织物软膜占比 25%（公共建筑），产业链覆盖原料供应（如 PVC 树脂、玻璃纤维布）、生产加工、检测、施工等环节，年产值超 100 亿元。但因缺乏标准，行业集中度低，中小企业占比超 70%，产品质量参差不齐。

标准实施后，可通过以下途径推广：

（1）生产端：引导企业按标准组织生产，规范材质标注与检测，淘汰 “三无”产品；

（2）应用端：为设计单位、施工企业提供选型依据（如室外场景优先选 ETFE 软膜或 G/PTFE 涂层织物软膜），减少工程返工；

（3）监管端：为市场监管部门提供执法依据，打击假冒伪劣产品。

标准实施后，在企业端，有望推动行业整合，提升优势企业市场份额和产品溢价能力；在工程端，减少因产品质量问题导致的返工成本，预计降低行业工程损耗率；在社会端，降低有害物质释放带来的健康风险，减少废弃不合格产品的环境处理成本，兼具经济效益与社会效益。

6 采用国际标准，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

目前无直接针对 “装饰装修用软膜天花” 的国际标准，相关标准多针对 “膜结构材料”，如ISO 4591:1992《塑料薄膜和薄片.样品平均厚度，卷平均厚度及单位质量面积的测定称量法（称量厚度）》 、ASTM D882《塑料薄膜拉伸性能标准试验方法》等。本标准关键指标与国际先进水平对比：

（1）拉伸强度：ETFE 软膜标准 “≥40MPa”，与 ASTM D882 中 ETFE 薄膜的推荐值（40-50MPa）一致；

（2）燃烧性能：采用 GB 8624—2012（参考了EN 13501-1），与国际燃烧性能分级体系接轨；

（3）有害物质限量：邻苯二甲酸酯 “不得检出” 的要求，严于欧盟 REACH 法规（部分邻苯二甲酸酯限值为 0.1%），体现环保先进性。

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

7.1相关法律法规

本标准内容符合以下法律法规要求：

（1）《中华人民共和国产品质量法》：明确产品标识、质量合格证明、安全警示等要求，与标准第 8 章 “标志”、第 5 章 “燃烧性能 / 有害物质” 衔接；

（2）《中华人民共和国消费者权益保护法》：要求经营者提供产品 “性能、规格、使用方法说明书”，标准第 8 章 “标志” 及配套使用说明书（参考《建材产品使用说明书通用要求》）可满足该需求；

（3）《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》：要求建筑材料燃烧性能符合国家标准，标准第 5 章 “燃烧性能” 与该规定一致。

7.2相关标准

7.2.1  标准协调情况

本标准与现行标准无冲突，且相互补充：

与 GB/T 3830《软聚氯乙烯压延薄膜和片材》：GB/T 3830 针对通用 PVC 薄膜，本标准聚焦 “天花装饰” 场景，补充 “可焊性”“防霉性” 等专项指标；

与 GB/T 25042-2024《膜结构用玻璃纤维膜材料》：GB/T 25042 针对膜结构，本标准引用其室内 / 室外型涂层织物软膜的性能要求，避免重复制定；

与 GB 18585《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》：本标准 “有害物质限量” 与 GB 18585 保持一致，确保室内环保要求统一。

- 7.2.2  参考引用标准

- 本标准编制过程中引用和参考了以下相关标准：

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度试验方法

GB/T 24128 塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估

GB/T 2918-2018 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3830 软聚氯乙烯压延薄膜和片材

GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3923.1  纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 6672 塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法

GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T 7141-2008 塑料热老化试验方法

GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9914.3 增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定

GB/T 12027  塑料－薄膜和薄片－加热尺寸变化率试验方法

GB/T 18426 橡胶或塑料涂覆织物 低温弯曲试验

GB 18585 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB/T 25042-2024 膜结构用玻璃纤维膜材料

GB/T 43353 建材产品的气味释放测试 环境测试舱法

FZ/T 01009 纺织品 织物透光性的测定

FZ/T 60036 膜结构用涂层织物 接头强力试验方法

FZ/T 60039 膜结构用涂层织物 剥离强力试验方法

FZ/T 75005 涂层织物 在无张力下尺寸变化的测定

QB/T 1130 塑料直角撕裂性能试验方法

8 重大意见分歧的处理依据和结果

标准编制过程中，编制组共组织 3 次行业研讨会（2 次线下、1 次线上），征求 17 家单位（企业11家、检测机构 2 家、科研院所2家、协会2家）的意见，主要分歧及处理如下：

分歧 1：各类软膜的指标是否需区分室内外？

处理：在某些耐低温候性、耐紫外老化、气味强度等指标上区分室内外软膜的性能差异，比如：室内型软膜无长期室外暴晒需求，故仅对室外型要求 “紫外辐照 270MJ/m² 后拉伸强度保留率≥90%”；

分歧 2：涂层织物软膜 “剥离强度” 是否需分材质规定？

处理：根据基布强度差异，规定玻璃纤维涂层织物软膜剥离强度≥40N/50mm，聚酯纤维涂层织物软膜≥30N/50mm，参考检测机构验证结果（玻璃纤维基布粘合强度更高）。

所有分歧均通过 “数据支撑 + 行业共识” 解决，无重大意见分歧。

9 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性，发布后立即实施。

10 贯彻标准的措施建议

（1）宣贯培训：由归口单位组织 “标准宣贯会”，覆盖生产企业、检测机构、施工单位，解读核心指标（如可焊性、耐光老化）及试验方法，发放培训教材；

（2）企业对标：鼓励企业制定 “标准实施计划”，完善检测设备，对生产工艺进行优化（如 ETFE 软膜抗紫外线改性）；

（3）监督引导：市场监管部门将标准纳入 “产品质量监督抽查” 范围，重点检查 “燃烧性能”“有害物质限量” 等安全指标；行业协会发布 “达标企业名录”，引导下游用户选用合规产品；

（4）配套文件：编制《〈装饰装修用软膜天花〉 标准实施指南》，提供选型示例、使用注意事项等，助力标准落地；进一步编制《装饰装修软膜应用标准》，规范软膜工程设计、安装和质量验收等要求，保障产品工程落地质量。

11 废止现行有关标准的建议

无。

12 其他应说明的事项

无。