ICS 91.100.60

CCS Q25

备案号：

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

耐高温氧化硅气凝胶复合材料

Silica aerogel composites with high-temperature resistance

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

耐高温氧化硅气凝胶复合材料

1　范围

本标准规定了耐高温氧化硅气凝胶复合材料的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于溶胶-凝胶法制备的新能源汽车和工业保温耐高温氧化硅气凝胶复合材料绝热制品。其他类型的耐高温气凝胶绝热材料也可参考采用。

2　规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191  包装储运图示标志

- GB/T 4132  绝热材料及相关术语

- GB/T 8624-2012  建筑材料及制品燃烧性能分级

- GB/T 2408  塑料  燃烧性能的测定  水平法和垂直法

- GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  防护热板法

- GB/T 10295  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  热流计法

- YB/T 4130  耐火材料导热系数试验方法  水流量平板法

- GB/T 34336  纳米孔气凝胶复合绝热制品

- GB/T 17430 绝热材料最高使用温度的评估方法

- GB/T 5480  矿物棉及其制品试验方法

- GB/T 10299  绝热材料憎水性试验方法

3　术语和定义

- GB/T 4132和GB/T 34336界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1  氧化硅气凝胶  silica aerogel

气凝胶骨架成分为氧化硅的气凝胶，以有机醇盐或无机盐为前驱体经过溶胶-凝胶法制备。

3.2  氧化硅气凝胶复合材料  silica aerogel composites

氧化硅气凝胶与纤维增强体（如毡、纸、棉）复合得到的复合材料，其中气凝胶和纤维增强体两相均为连续相。

3.3  耐高温氧化硅气凝胶复合材料  high-temperature resistant silica aerogel composites

- 最高使用温度≥800℃的氧化硅气凝胶复合材料。

4　分类和标记

4.1  分类

产品按形态分为：毡和板。

产品按最高使用温度分为：I型1200℃、II型1000℃和III型800℃。注：相应温度下使用时长不低于30分钟。

4.2  标记

按产品形态、纤维增强体种类、最高使用温度分类、体积密度和尺寸、亲疏水特性和本标准号的顺序进行标记。技术特征包括：

（1）纤维增强体种类：高硅氧纤维（GGY）、硅酸铝纤维（GSL）、氧化铝纤维（YHL）、莫来石纤维（MLS）、氧化锆纤维（YHG）和其他纤维（QT）；

（2）体积密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

（3）尺寸：长×宽×厚，单位为毫米（mm）；

（4）亲疏水特性：亲水型和疏水型。

示例1：

高硅氧纤维增强、最高使用温度800℃、体积密度300 kg/m3、长30 000 mm、宽1 500 mm、厚10 mm、疏水型耐高温氧化硅气凝胶毡，标记为：

耐高温氧化硅气凝胶毡GGY 800℃ 300-30 000×1 500×10 疏水型 JC/T ××××-××××。

示例2：

氧化铝纤维增强、最高使用温度1200℃、体积密度400 kg/m3、长400 mm、宽300 mm、厚2.2 mm、亲水型耐高温氧化硅气凝胶板，标记为：

耐高温氧化硅气凝胶板YHL 1200℃ 400-400×300×2.2 亲水型 JC/T ××××-××××。

5　要求

  - 5.1　外观

  - 表面平整，不得有妨碍使用的破损、折痕、污渍。

  - 5.2　密度允许偏差

  - 实测体积密度与标称体积密度的正负偏差不超过10%。

  - 5.3  尺寸允许偏差

  - 尺寸允许偏差应符合表1的规定或不超过10%。

表1 尺寸允许偏差

| 项目 | 规格 mm | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 长 | — | 不允许负偏差 |
| 宽 | — | 不允许负偏差 |
| 厚 | ≤2 mm | ±0.2 mm |
|  | 2~4 mm | ±0.3 mm |
|  | 4~6 mm | ±0.5 mm |
|  | 6~10 mm | ±1.0 mm |
|  | >10 mm | ±1.5 mm |

  - 5.4  导热系数

  - 导热系数的要求应符合表2的规定。

表2  耐高温氧化硅气凝胶复合材料的导热系数要求

| 分类及最高使用温度 | 导热系数，W/(m·K) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25℃ | 500℃ | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ |
| III型，800℃ | ≤0.022 | ≤0.060 | ≤0.090 | / | / |
| II型，1000℃ | ≤0.025 | ≤0.055 | ≤0.085 | ≤0.090 | / |
| I型，1200℃ | ≤0.025 | ≤0.050 | ≤0.080 | ≤0.080 | ≤0.13 |
| 注：25℃导热系数采用GB/T 10295的规定测试，500℃和800℃导热系数采用GB/T 10294的规定测试，1000℃和1200℃导热系数采用YB/T 4130的规定测试。 |  |  |  |  |  |

  - 5.5  燃烧性能等级

根据GB/T 8624-2012的规定，耐高温氧化硅气凝胶复合材料燃烧性能应不低于A2级。

根据GB/T 2408的规定，耐高温氧化硅气凝胶复合材料的燃烧性能应达到V0级。

  - 5.6  振动质量损失率

不大于1%。

  - 5.7  最高使用温度

试样在标称最高使用温度下无熔融、烧结、分解等现象，除颜色变化外外观无显著形变，整体厚度变化应不超过10%。如对试验前后样品的其他技术指标有要求（如导热系数、防水性能、振动质量损失率等），具体指标可由供需双方商定或由制造商给出，并明确这些要求是针对整体还是某一层的样品。

  - 5.8  防水性能

疏水型样品质量吸湿率应不大于5%，憎水率应不小于98%。

6  试验方法

  - 6.1  状态调节

试验前应在（23±5）℃、（50±10）%相对湿度的环境下放置不少于24h。

  - 6.2  外观

在光照明亮的条件下目测观察。

  - 6.3  尺寸与密度

按GB/T 34336的规定进行测试。

  - 6.4  导热系数

按GB/T 10295、GB/T 10294或YB/T 4130的规定测试，其中按GB/T 10295的规定测试温度≤90℃导热系数、按GB/T 10294的规定测试温度100（含）~800℃（含）导热系数、YB/T 4130的规定测试>800℃导热系数。对于薄片样品可多层叠加进行试验并注明单层样品厚度。

  - 6.5  燃烧性能

按GB 8624-2012或GB/T 2048的规定。

  - 6.6  振动质量损失率

按GB/T 34336的规定进行测试。

  - 6.7  最高使用温度

参考GB/T 17430的规定进行测试。热板温度、升温速率、保温时间、样品总厚度等试验参数由供需双方商定或制造商制定。保温时间应不低于30分钟。试验时可由多块样品叠加进行测试，推荐试样冷面温度不超过90℃；或者由供需双方根据应用需求商定测试厚度和冷热面温差。开始测试时热板温度应超过样品标称最高使用温度不低于30℃，测试过程中热板温度与样品标称最高使用温度的偏差不超过50℃。

  - 6.8  吸湿率

按GB/T 5480的规定。

  - 6.9  憎水率

按GB/T 10299的规定。

7  检验规则

  - 7.1  出厂检验

产品出厂时，应进行出厂检验，检验项目为：外观、尺寸和密度、振动质量损失率、25℃导热系数、500℃导热系数、800℃导热系数、1000℃导热系数、1200℃导热系数。

  - 7.2  型式检验

（1）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

（2）正式生产后，原材料、工艺有较大的改变可能影响产品性能时；

（3）正常生产时，每年至少进行一次；

（4）产品停产1个月后，恢复生产时；

（5）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

（6）国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

检验项目为7.1出厂检验规定的内容。

  - 7.3  组批

以同一原料，同一生产工艺，同一品种，稳定连续生产的产品为一个检查批，但最多不超过5000片。

  - 7.4  抽样

所有的单位产品被认为是质量相同的，样本可以由一个或多个单位产品构成，单位产品应从检查批中随机抽取。抽样数量应能满足测试需求，卷状产品随机抽取一卷或在该卷上取不少于1m长样品，块状产品随机抽取不少于三块。

  - 7.5  判定规则

所有的性能应看作独立的，以测定结果的修约值进行判定。

批质量判定规则：所有指标均符合标准要求判该批产品合格，否则判该批产品不合格。

8  标志

在标志、标签或使用说明书上应标明：

（1）标记，按4.2条的规定；

（2）生产企业名称、详细地址；

（3）生产日期或批号；

（4）标志符号按GB/T 191规定；

（5）注明指导安全使用的警语或图示；例如：使用本产品时最高热面温度不超过××℃；

（6）包装单元中产品的数量。

标志文字及图案应醒目清晰，易于识别，且具有一定耐久性。

9  包装、运输及贮存

  - 9.1  包装

包装材料应具有防潮性能，每一包装中应放入同一规格的产品，特殊包装由供需双方商定。

  - 9.2  运输

产品运输工具应具备干燥防雨措施、搬运时应轻拿轻放，避免受重压。

  - 9.3  贮存

产品应在干燥、通风、防雨、远离火源、热源和化学溶剂的条件下贮存。应按品种、规格分别堆放，避免重压。