《镁质装饰材料通用技术条件》

行业标准编制说明

(征求意见稿)

标准编制组

2025年8月

目   录

一、任务来源及编制背景	2

二、工作简况	3

三、编制原则及标准的主要技术内容说明	5

四、主要试验（或验证）情况分析	11

五、标准中涉及专利情况	15

六、标准实施后预期的经济和社会效益	15

七、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况	15

八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	15

九、重大分歧意见的处理经过和依据	15

十、标准性质的建议说明	15

十一、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）	15

十二、废止现行相关标准的建议	16

十三、其它应予说明的事项	16

- 任务来源及编制背景

  - 任务来源

该项目是对SB/T 10845-2012《菱镁装饰工艺品通用技术条件》行业标准的修订。2024年3月，工业和信息化部办公厅《关于印发2024年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科〔2024〕18号），行业标准《镁质装饰材料通用技术条件》（计划编号：2024-0411T-JC）正式列入编制计划，由中国菱镁行业协会负责组织牵头起草。

  - 背景和意义

我国是最大的镁质装饰材料生产国、供应国和消费国，镁质装饰材料相关原料制备、制品生产、产品性能及质量、基础及技术研究等均处于世界领先地位。目前全国镁质装饰材料年产量20亿平方米，产值900亿元，出口额100亿元人民币。近年来，国务院以及工业和信息化部联合其他部门陆续发布了一系列支持镁质装饰材料发展的政策，《关于印发<促进绿色建材生产和应用行动方案>的通知》（工信部联原〔2015〕309号）提出“优先发展和使用生物质纤维增强的木塑、新型镁质建材等围护用和装饰装修用产品”，《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）提出“发展镁质胶凝材料等新型胶凝材料，发展生物质纤维增强的木塑、镁质建材等产品”，硫氧镁板材被列入《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2018-2019年本）》，《关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》（市监认证〔2020〕89号）将镁质装饰材料列入首批绿色建材产品分级认证目录，《建材行业稳增长工作方案》（工信部联原〔2023〕129号）提出支持重点地区加快推进菱镁等非金属矿高效利用项目建设。在国家一系列政策的支持下，我国镁质装饰材料品种逐渐丰富、产品质量稳定性、一致性、适用性稳步提升，镁质装饰材料的生产制造、消费使用和最终产品出口实现了快速发展。本标准自2012年发布实施至今，对推动我国镁质装饰材料技术进步、质量提升、应用范围扩展，市场行为规范、产业转型升级发挥了不可或缺的作用。

自2015年以来，镁质装饰材料技术理论基础发生了重大转变，由单一的氯氧镁体系转变为氯氧镁和硫氧镁并存的镁质胶凝材料体系，硫氧镁装饰材料的出现，杜绝了氯氧镁装饰材料因产品质量不符合标准要求而造成的吸潮返卤等问题的产生，硫氧镁装饰材料相关技术、工艺、装备、产品等均已发展成熟，且相关产品已经过了市场长时间检验。所以原标准大部分条款已不适合现阶段行业发展需求，标准名称、相关术语、分类、技术要求、检测方法已不能完全覆盖现有镁质装饰材料相关产品，也无法满足建筑装饰装修等用户和检测机构的使用需求。所以为了更好地贯彻执行国家政策法规，适应当前发展绿色、低碳、节能、环保，高端化、功能化、装配化发展要求，巩固提升我国镁质装饰材料的国际领先地位，推动其向国际标准转化，修订本标准是非常急迫和有必要的。

- 工作简况

  - 参编单位及任务分工

本文件主要起草单位为中国菱镁行业协会牵头，联合中交上航（福建）交通建设工程有限公司、中建深圳装饰有限公司、千年舟新材料科技集团股份有限公司、成都理工大学、沈阳理工大学及典型生产企业、科研院所、大专院校共同起草，具有广泛的代表性。

起草人主要分工见表1。

表1  工作组成员及分工

| 序号 | 单位名称 | 参编人员 | 工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国菱镁行业协会 | 曹长坤、李孟强 | 组织、协调和主持标准编制，承担验证试验 |
| 2 | 中交上航（福建）交通建设工程有限公司 中建深圳装饰有限公司 千年舟新材料科技集团股份有限公司 成都理工大学 沈阳理工大学 | 王晓华、曹亚军、王洪松、方旭峥、曾英、于旭东、许琪、王余莲 | 提供样品；参与标准编制和文本修改工作。 |

  - 具体编制过程

根据《工业和信息化部科技司关于印发2022年行业标准复审项目计划的通知》（工科函〔2022〕679号）要求，2023年4月20日，建材工业综合标准化技术委员会组织开展SB/T 10845-2012《菱镁装饰工艺品通用技术条件》行业标准的复审工作会。

2024年3月，工业和信息化部办公厅《关于印发2024年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科〔2024〕18号），本文件正式立项，标准名称确定为《镁质装饰材料通用技术条件》，标准计划号为2024-0411T-JC。

2024年5月-12月，标准工作组结合行业发展实际情况，向行业内企业共计收集22组样品进行试验验证，进一步完善了技术指标的可靠性和可操作性。。

2025年1月-6月，由中国菱镁行业协会组织，赴辽宁、山东、江苏、浙江、广州、重庆、四川等地企业、科研机构、大专院校调研，征集意见和建议，针对提出的标准修改建议。

2025年8月19日，中国菱镁行业协会在济南召开标准工作会议，与会专家和企业代表对标准进行讨论与交流，进一步完善了标准的框架和技术指标参数，形成标准征求意见稿。

- 编制原则及标准的主要技术内容说明

- （一）本标准的编制原则

为保证标准的科学性和适用性，标准起草工作组在充分讨论和研究的基础上，明确了以下编制原则：

1.规范性原则。本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定，编写本文件的内容。

2.适用性原则。本文件立足镁质装饰材料的市场应用现状，充分体现镁质装饰材料性能指标合理性、科学性和可操作性，符合行业产品特色，能够切实指导企业把握产品品质控制，实现高质量发展。

3.协调性原则。本文件的编制充分考虑与我国现行法律、法规和政策相符合，与现有镁质装饰材料相关国家标准、行业标准等相互协调。

4.开放性原则。本文件在研制推进过程中，广泛联合业界力量，曾多次召开标准起草会、专家研讨会，广泛听取并充分采纳业内专家、生产一线的意见建议，为标准的科学性和实用性提供了保障。

本文件在编制过程中，牵头单位联合生产企业、科研机构和大专院校等广大社会相关方不断完善标准内容，通过现场+线上的形式深入企业开展调研，保证了标准的准确与适用。

- （二）标准的主要内容及说明

- 1 范围

本文件规定了镁质装饰材料的术语和定义、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于镁质装饰材料的生产、检验和使用。

- 2 规范性引用文件

- 本文件在制定过程中主要引用和参考了以下标准：

（1）GB 6566 建筑材料放射性核素限量

（2）GB/T 9775 纸面石膏板

（3）GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

引用该标准内容作为镁质装饰材料的表观密度、吸水率、含水率的检测方法依据。

（4）GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

（5）GB/T 30100 建筑墙板试验方法

（6）GB/T 33544 玻镁平板

（7）GB/T 35605 绿色产品评价 墙体材料

（8）JC/T 449 镁质胶凝材料用原料

（9）JGJ 63 混凝土用水标准

（10）JG/T 301 机制玻镁复合板与风管

（11）WB/T 1023 菱镁胶凝材料改性剂

（12）WB/T 1036 菱镁制品用玻璃纤维布

- 3 术语和定义

本文件在充分考虑适应范围及技术条款的基础上，对镁质装饰材料、氯氧镁装饰材料和硫氧镁装饰材料等关键术语作相关定义。使标准的使用者更为便捷的获取其含义。

- 4 分类和标记

4.1 根据市场的使用情况和企业的生产情况将镁质装饰材料分为氯氧镁装饰材料和硫氧镁装饰材料，按照产品表观密度分为A、B、C三个等级。

4.2 规格尺寸由供需双方商定。

4.3 对镁质装饰材料产品代号、 表观密度等级、 规格尺寸和标准号作了明确的统一规定。

- 5 原材料

本条提出生产镁质装饰材料所用原材料、 增强材料、填料等应符合相关国家标准、行业标准要求，以保证生产出合格的镁质装饰材料。

6 要求

6.1 规定了镁质装饰材料的外观质量、尺寸允许偏差。镁质装饰材料的外观质量按照GB/T 9775的规定进行，对收集的22组样品进行试验，结果显示板的外观均无裂缝、无明显色差。规格尺寸方面从样品的长度、宽度、厚度、对角线差等项目分别进行检测和比对， 得到了尺寸允许偏差的标准限值分别为长度和宽度为±1.5mm， 厚度为±1.5mm，对角线差是≤5mm。

6.2 结合前期市场调研及验证试验和企业提供的检测报告结果，现确定镁质装饰材料主要性能抗返卤性、含水率、可浸出氯离子含量、漆膜附着力、抗折强度、软化系数、抗冻性、甲醛释放量、可浸出重金属、放射性核素限量、握螺钉力、贴面胶合强度、干缩率、湿胀率等。具体内容见表1。

表1 镁质装饰材料性能要求

| 序号 | 检验项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗返卤性 |  | 无水珠、无返潮 |
| 2 | 含水率a | 潮湿地区 | ≤12.0% |
|  |  | 中等地区 | ≤10.0% |
|  |  | 干燥地区 | ≤8.0% |
| 3 | 可浸出氯离子含量 | 氯氧镁装饰材料 | ≤3.0% |
|  |  | 硫氧镁装饰材料 | ≤0.3% |
| 4 | 漆膜附着力b |  | 无方格脱落 |
| 5 | 抗折强度/MPa | A | ≥8.0 |
|  |  | B | ≥6.0 |
|  |  | C | ≥3.5 |
| 6 | 软化系数 |  | ≥0.8 |
| 7 | 抗冻性c |  | 冻融循环后，无分层、剥落等破坏现象 |
| 8 | 甲醛释放量 |  | ≤0.08mg/m3 |
| 9 | 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） | ≤0.02mg/L |
|  |  | 铅（以总铅计） | ≤2.0mg/L |
|  |  | 砷（以总砷计） | ≤0.6mg/L |
|  |  | 镉（以总镉计） | ≤0.1mg/L |
|  |  | 铬（以总铬计） | ≤1.5mg/L |
| 10 | 放射性核素限量 | 内照射指数/IRa | ≤0.3 |
|  |  | 外照射指数/Iγ | ≤0.5 |
| 11 | 握螺钉力 |  | ≥15N/mm |
| 12 | 贴面胶合强度 |  | ≥0.4MPa |
| 13 | 干缩率 |  | ≤0.3% |
| 14 | 湿胀率 |  | ≤0.3% |
| a潮湿地区系指年平均相对湿度不小于75%的地区；中等地区系指年平均相对湿度50%～75%的地区；干燥地区系指年平均相对湿度不大于50%的地区。 b带有外涂饰的镁质装饰材料测试该项指标； c室外使用的镁质装饰装饰测试该项指标。 |  |  |  |

  - 表2不同厚度和密度的镁质装饰板材的抗折强度取值

单位为兆帕

| 表观密度/（g/cm3） | 抗折强度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T≤6mm | 6mm＜T≤10mm | T＞10mm |
| A | ≥13.0 | ≥10.0 | ≥8.0 |
| B | ≥11.0 | ≥8.0 | ≥7.0 |
| C | ≥9.0 | ≥7.0 | ≥5.0 |

- 抗返卤性

- 由于镁质装饰材料所用的原材料里含有氯离子，根据GB/T 33544规定，要求无水珠、无返潮。

- 表观密度

- 考虑到镁质装饰材料的性能、设计使用要求和生产实际，表观密度设置为A、B、C三个等级。

- 含水率

- 镁质装饰材料含水率的高低是影响其装配后是否会出现开裂的关键物理指标，《建筑用菱镁装饰板》（JG/T414-2013）中6.1中规定含水率≤10%和《墙体材料应用统一技术规范》(GB 50574-2010)中 3.3.6的2规定“墙板安装时的质量含水率不应大于 10%”，因此本标准增加了含水率指标。本标准规定：潮湿地区、中等地区和干燥地区镁质装饰材料的含水率应分别不大于12%、10%和8%。

- 可浸出氯离子含量

- 可浸出氯离子含量过高会直接影响板材的返卤泛霜，导致板材强度下降和外观质量问题，《机制玻镁复合板与风管》（JG/T 301-2011）中5.1.8规定氯氧镁装饰材料≤3%，《建筑用镁质胶凝材料制品 硫氧镁平板》（JC/T 2867-2025）中6.3规定硫氧镁装饰材料≤0.3%。

- 漆膜附着力

- 根据市场反馈和企业提供信息要求无方格脱落。

- 抗折强度

- 体现材料承受荷载能力的重要参数，也是工程项目选择材料的重要依据。《建筑用镁质胶凝材料制品 硫氧镁平板》（JC/T 2867-2025）规定设置。

- 软化系数

- 表征浸水前后镁质装饰材料的抗压强度变化情况，是反映其耐水性能的重要指标。鉴于镁质装饰材料有时用于潮湿环境，为确保其安全使用，增加了软化系数指标。故本标准规定设置应不低于0.80。

- 抗冻性

- 表示镁质装饰材料会在极寒或者寒冷地区进行使用，为了保持材料其性能，故指标设置冻融循环后，无分层、剥落等破坏现象。

- 甲醛释放量

- 该指标关系身体健康的重要因素之一，作为装饰材料是必要设置，按照《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2025）中表1指标应≤0.05mg/m3。

- 可浸出重金属含量

- 可浸出重金属含量是绿色建材考量的重要指标，关系到人民群众身体健康和生活环境。按照《绿色建材评价 镁质装饰材料》（T/CECS 10052-2019）中4.2中规定。

（11）放射性核素限量

作为工业与民用建筑用装饰材料，镁质装饰材料主要用于室内。为确保使用安全，增加了放射性核素限量指标。本标准执行强制性标准GB 6566《建筑材料放射性核素限量》，镁质装饰材料的放射性核素限量应符合GB 6566的规定。

- （12）握螺钉力

- 《玻镁平板》（GB/T 33544）中5.2.3.6中规定“握螺钉力应不小于25N/mm”，《建筑用镁质胶凝材料制品 硫氧镁平板》（JC/T 2867-2025）中6.3规定“握螺钉力应不小于15N/mm”，根据试验验证镁质装饰材料的握螺钉力设置应不小于20N/mm。

- （13）表面胶合强度

- 表面胶合强度是体现装饰面与镁质基层材料之间粘接强度和粘接质量的重要参数。《建筑用菱镁装饰板》（JG/T 414-2013）中6.1规定“贴面胶合强度应不小于0.4Mpa”，镁质装饰材料的表面胶合强度指标设置应不小于0.4Mpa。

- （14）干缩率和湿账率

- 干缩率和湿账率是影响材料在装饰中的伸缩缝关键因素，为了避免装饰的美观和质量问题，设置此指标。《建筑用镁质胶凝材料制品 硫氧镁平板》（JC/T 2867-2025）中6.3规定“干缩率应不大于0.3%，湿胀率应不大于0.3%”。镁质装饰材料的干缩率设置应不大于0.3%，湿胀率设置应不大于0.3%。

- 主要试验（或验证）情况分析

- 协会共收集6家企业共计22组样品并委托国家木材与木制品性能检验检测中心进行检验检测，同时协会在考察和调研过程中企业提供镁质装饰材料12组的检测报告，一是为标准制定提供可靠的数据支撑，二是增加数据指标设置的对比度。

企业提供10组氯氧镁装饰材料组样品试验数据

| 序号 | 检验项目 | 样品1（6mm） | 样品2 （8mm） | 样品3 （8mm） | 样品4 （5mm） | 样品5 （5mm） | 样品6 （10mm） | 样品7 （10mm） | 样品8 （15mm） | 样品9 （10mm） | 样品10 （10mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗返卤性 | 轻微返卤 | 合格 | 合格 | 严重返卤 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 表观密度（g/cm3） | 1.57 | 0.89 | 0.92 | 0.99 | 1.10 | 0.85 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 1.07 |
| 3 | 含水率% | 10 | 12 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 4 | 可浸出氯离子含量% | 3.1 | 2.8 | - | 6 | - | 2.7 | - | - | - | - |
| 5 | 漆膜附着力 | 无方格脱落 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 抗折强度Mpa | 12.8 | 6.1 | 9.0 | 9.5 | 7.5 | 6.9 | 5.3 | 8.5 | 8.7 | 18.6 |
| 7 | 软化系数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 抗冻性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 甲醛释放量mg/m3 | 0.04 | 0.035 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - |
| 10 | 放射性核素限量 | 内0.09 外0.13 | 内0.1 外0.1 | 内0.01 外0.14 | 内0 外0.19 | 内0.1 外0.1 | 内0.01 外0.14 | 内0.1 外0.1 | 内0 外0.03 | 内0 外0 | 内0 外0.08 |
| 11 | 握螺钉力N/mm | 28 | 45 | 43.75 | 52 | 41 | 35.5 | 31 | 25 | 21 | 25 |
| 12 | 贴面材料与芯材粘结性 | 不剥离 | 不剥离 | - | - | 纸面断裂 |  | 不剥离 | 不剥离 | 不剥离 | 不剥离 |
| 13 | 干缩率% | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| 14 | 湿账率% | 0.29 | 0.22 | 0.35 | 0.48 | 0.29 | 0.50 | 0.49 | 0.40 | 0.36 | 0.28 |

企业提供12组硫氧镁装饰材料样品试验数据

| 序号 | 检验项目 | 样品1（5mm） | 样品2 （6mm） | 样品3 （6mm） | 样品4 （9mm） | 样品5 （9mm） | 样品6 （10mm） | 样品7 （10mm） | 样品8 （12mm） | 样品9 （12mm） | 样品10 （15mm） | 样品11 （15mm） | 样品12 （18mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗返卤性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 表观密度（g/cm3） | 1.116 | 1.063 | 1.106 | 0.959 | 0.964 | 1.129 | 1.51 | 1.184 | 0.832 | 0.956 | 0.940 | 0.973 |
| 3 | 含水率% | 5.3 | 8.0 | 8.8 | 3.7 | 8.4 | 3.9 | - | 5.1 | 8.4 | 9.1 | 9.6 | 9.9 |
| 4 | 可浸出氯离子含量% | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 漆膜附着力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 抗折强度Mpa | 19.9 | 12.2 | 28.8 | 16.5 | 9.7 | 11.6 | 15.9 | 14.3 | 6.9 | 9.7 | 11.1 | 12.4 |
| 7 | 软化系数 | 0.94 | 1.10 | 0.87 | 0.98 | 0.90 | 0.74 | 1.1 | 0.98 | 0.95 | 0.88 | 0.78 | 0.92 |
| 8 | 抗冻性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 甲醛释放量mg/m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 放射性核素限量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 握螺钉力N/mm | 61 | 70 | 80 | 84 | 67 | 88 | 151 | 72 | 47 | 84 | 66 | 104 |
| 12 | 贴面材料与芯材粘结性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 干缩率% | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 0.12 | 0.42 | 0.44 | 0.36 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
| 14 | 湿账率% | 0.42 | 0.16 | 0.18 | 0.30 | 0.16 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.17 |

企业提供12组检验检测报告数据统计

| 序号 | 检验项目 | 报告编号（JC-2025-0010） （7.4mm） | 报告编号（XJ2024B03C02834） （8mm） | 报告编号（BETC-BZ1-2024-01606） （9mm） | 报告编号（WT2020B03C03173） （9mm) | 报告编号（QT226-190038） （10mm) | 报告编号（（2020）52592） （12mm) | 报告编号（（2020）52593） （12mm) | 报告编号（WT2023B03C01725） （12mm) | 报告编号（2016H01528） （12mm) | 报告编号（WT2025WX00209） （18mm） | 报告编号（BETC-BZ1-2022-01386） （18mm） | 报告编号（BETC-BZ1-2023-02750） （20mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗返卤性 | - | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 表观密度（g/cm3） | 1.41 | 1.533 | 1.070 | 0.97 | 合格 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.01 | 1.278 | 1.24 | 0.619 |
| 3 | 含水率% | 4.6 | 3 | 3 | 7.9 | 6.0 | 6.7 | 6.4 | - | 2.2 | 3 | 3 | 5.0 |
| 4 | 可浸出氯离子含量% | - | 0.09 | 0.02 | 0.065 | - | 0.05 | 3.6 | 0.04 | 2.98 | - | 5 | 0.28 |
| 5 | 漆膜附着力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 抗折强度Mpa | 31.4 | 15.4 | 12.5 | 10.1 | 11 | 13.0 | 14.3 | 7.6 | 9.3 | 32.5 | 15.6 | 5.9 |
| 7 | 软化系数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 抗冻性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 甲醛释放量mg/m3 | 0.020 | 0 | 0.035 | 0.012 | - | - | - | 未检出 | - | - | - | 0.037 |
| 10 | 放射性核素限量 | - | 内0.1 外0.2 | 内0.02 外0.04 | 内0 外0 | - | - | - | - | - | - | - | 内0.1 外0.1 |
| 11 | 握螺钉力N/mm | - | 91 | 63 | 54 | 80 | 52 | 51 | 107 | 75.5 | 121 | 132 | 35 |
| 12 | 表面胶合强度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 干缩率% | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.29 | 0.2 | 0.20 | 0.15 | - | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.1 |
| 14 | 湿账率% | - | 0.28 | 0.10 | 0.29 | 0.2 | 0.30 | 0.24 | - | 0.25 | 0.06 | 0.20 | 0.1 |

- 五、标准中涉及专利情况

本文件不涉及专利。

- 六、标准实施后预期的经济和社会效益

本标准的制定将为镁质胶凝材料行业发展提供规则和依据，解决建筑用镁质胶凝材料制品的范围定义，提供合理、全面的技术性能指标，帮助用户了解镁质胶凝材料产品的优异性能，为企业出厂检验、销售、质量验收提供依据，规范和引导市场，为管理部门提供依据，对产品推广提供支持，提高全社会对产品的认知度，最终推动建筑用镁质胶凝材料产业健康、有序、快速发展。

七、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

未采用国际标准和国外先进标准。

- 八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 九、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大意见分歧。

- 十、标准性质的建议说明

本文件首次制定，建议本文件作为行业推荐性标准发布。

十一、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

建议本文件发布后面向系统供应商、镁制品生产企业等标准使用者开展多场次、多层次的线上和线下宣贯和培训，使标准的使用者及时了解相关动态和要求等。落地实施后也要注意实施情况的反馈，逐步完善标准，确保其实施效果。

- 十二、废止现行相关标准的建议

无。

- 十三、其它应予说明的事项

无。