ICS 01.040.79

CCS B71

备案号：

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

加压法阻燃处理结构用木质材料

（征求意见稿）

Fire retardant wood for structural treatment by pressurization

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件替代SB/T 10896-2012 《结构木材 加压法阻燃处理》，与SB/T 10896-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了术语和定义（第3章）；

——更改了质量要求（第5章）；

——更改了检验方法（第7章）；

——增加了检验规则（第8章）

——更改了包装、运输和储存的要求（第9章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：木材节约发展中心、·······

本文件主要起草人：

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2012年首次发布为SB/T 10896-2012；

——本次为第一次修订。

加压法阻燃处理结构用木质材料

- 范围

本文件规定了加压法阻燃处理的结构用木质材料的术语和定义、材料要求、处理工艺、性能要求、检测方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本文件适用于加压法阻燃处理的结构用木质材料，用于建筑结构承重或非承重部位的木质材料，包括原木、锯材、工程木产品（如定向结构板、胶合木、层积材等）以及其他装饰装修木质（复合）材料。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GBT 1927.4-2021  无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分含水率测定

- GB 8624   建筑材料及制品燃烧性能分级

- GB 18580  室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放量

- GB 18584  家具中有害物质限量

- GB/T 17657   人造板及饰面人造板理化性能试验方法

- GB/T 20285   材料产烟毒性危险分级

- GB/T 26899   结构用集成材

- GB/T 28993   结构用木质定向刨花板

- GB/T 29407   阻燃木材及其木质复合材料生产技术规范

- GB 50005  木结构设计标准

- GB 50206 木结构工程施工质量验收规范

- GB 50222  建筑内部装修设计防火规范

- GB 55005  木结构通用规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1加压法 pressure processes

- 将结构用木质材料放入密闭的承压罐内，并向其中注入阻燃剂溶液，通过施加压力的方式使药液填充进木质材料内部的方法。通常情况下，根据木质材料的渗透性、规格尺寸等特点，选择使用满细胞法、空细胞法、循环浸注法等。

3.2结构用木质材料 structural wood product

用于建筑结构承重或非承重部位的木质材料，包括原木、锯材、工程木产品（如定向结构板、胶合木、层积材等）以及其他装饰装修木质（复合）材料。

- 材料要求​

4.1 基材​

4.1.1 结构用木质材料基材的树种、材质等级应符合GB 50005和GB/T 26899的规定，或满足供需双方商定的要求。​

4.1.2 基材的含水率应控制在8%-12%之间，或满足供需双方商定的要求。​

4.1.3 基材表面不应有腐朽、霉变、虫蛀等缺陷，不应有影响阻燃剂渗透的油脂、涂料等附着物。​

4.2 阻燃剂​

4.2.1 阻燃剂类型​

应采用磷-氮-硼型等高效低毒、一剂多效的阻燃剂，不应使用含卤素（溴、氯）阻燃剂。阻燃剂中溴和氯的含量应分别低于900ppm，总和低于1500ppm。​

4.2.2 环保要求​

宜选用水性的、溶液可循环利用的、不产生对环境产生额外压力的、符合绿色发展理念的阻燃剂。

4.2.3 性能要求​

应具有较低的吸湿性，使处理后的木质材料质量符合GB/T 29407的规定。​

- 处理工艺​

5.1 预处理​

5.1.1 基材应进行表面清理，去除杂质和附着物。​

5.1.2 根据需要对基材进行机械加工，如钻孔、开槽等，以提高阻燃剂的渗透效果。​

5.2 加压处理工艺​

5.2.1 原木、锯材的处理

根据木材的种类、尺寸规格和用户需求阻燃等级等，常温条件下，压力一般选择1.0-1.5MPa​，处理时间一般为 90-120min​。

5.2.2 工程木产品​

根据其生产工艺特点和用户需求，在保证其结构功能属性的前提下，选择合适的加压阻燃处理方式。

5.3 后处理​

处理后的木质材料应在通风良好的环境中自然干燥，或低温烘干，避免高温导致阻燃剂分解。​​

5.4 工艺控制​

5.4.1 应定期检测阻燃剂溶液浓度，确保其在规定范围内。​

5.4.2 加压设备应定期校准，确保压力控制精度。​

5.4.3 应记录每次加压处理的工艺参数，包括压力、温度、时间、阻燃剂浓度等，形成质量追溯记录。​

- 性能要求​

6.1 燃烧性能​

6.1.1 经加压阻燃处理后的结构用木质材料的燃烧性能，应根据其作为建筑构件种类达到相应的防火等级，符合GB 50005、GB 50222、GB 55005等的防火要求。​

6.1.2 烟气毒性等级应达到GB 8624中规定的t1级要求。​

6.2 力学性能​

经加压阻燃处理后的结构用木质材料的力学性能应符合结构设计文件或供需双方合同的规定。

6.3 含水率​

干燥后的木质材料含水率应满足产品使用环境的要求，尽量避免产生含水率梯度而影响后期使用效果。​

6.4 环保性能​

6.4.1 甲醛释放量：采用 1m³ 气候箱法检测，甲醛释放量不应超过0.124mg/m³（E1 级），优选达到ENF级（≤0.025mg/m³）。​

6.4.2 TVOC释放率：72 小时释放率不应超过 0.50mg/m³（室内型）或 0.20mg/m³（环保型）。

- 检测方法​

除另有规定外，以下测试应在温度为（23±2）℃，相对湿度（50±5）%的环境中进行。

7.1 燃烧性能检测​

7.1.1 燃烧性能等级按照 GB 8624 规定相应等级对应的方法进行检测。​

7.1.2 烟气毒性按照 GB/T 20285 规定相应等级对应的方法进行检测。​

7.2 力学性能检测​

阻燃处理后的结构用木质材料根据其产品定位按照GB 50206 的相关规定进行检测，如含水率、力学性能等。或者双方协定，静曲强度和弹性模量参照GB/T 28993 规定的方法进行检测，工程木产品经加压阻燃处理后其内结合强度按照 GB/T 17657 规定的方法进行检测。​

7.3 含水率检测

应按照GB/T 1927.4-2021规定执行

7.4 环保性能检测​

7.4.1 甲醛释放量按照 GB 18580 规定的方法进行检测。​

7.4.2 TVOC 释放率按照 GB 18584 规定的方法进行检测。​

- 检验规则

8.1 检验分类

  - 加压法阻燃处理结构用木质材料的检验分为出厂检验和型式检验。

8.1.1 出厂检验

出厂检验项目应包括规格尺寸、含水率。

  - 8.1.2 型式检验

型式检验应包括5.3规定的全部项目。在正常情况下，每两年应进行至少1次型式检验，有下列情况之一时，应进行型式检验：

  - a)当原辅材料及生产工艺发生较大变化时；

  - b)停产三个月以上，恢复生产时；

  - c)新产品投产或转产时；

  - d)国家市场监管部门提出型式检验要求时。

8.2 抽样

8.2.1 组批规则

同一班次、同一规格、同一类产品为一批。

8.2.2 抽样

在一批产品中随机抽取三块。

8.3 判定规则

外观应符合4.1.3 要求。外观不合格，则该批产品不合格。其它检验结果有任何一项不符合要求，应从该批产品中重新双倍取样，对该不符合项目进行复检。若复检结果符合要求，则该批产品合格。反之，则该批产品不合格。

- 标识、包装、运输和贮存

9.1 标识

产品外包装标识应注明生产厂名称、地址、联系电话、产品名称、型号规格、执行标准编号、生产日期、生产批号等。

  - 9.2 包装

  - 产品应按不同类型、规格、阻燃等级分别包装。

9.3 运输和贮存

产品在运输过程中应采取防晒、防雨以及防损伤等措施。产品应入库保存，存放在通风干燥处，避免雨淋。