ICS

CCS

备案号：

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

代替SB/T 10628-2011

建筑用防腐木材技术规范

（征求意见稿）

Technical Specification for Treated Wood Used in Buildings

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文代替SB/T 10628-2011《建筑用防腐木材技术规范》，与SB/T 10628-2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了标准名称；

——更改了范围（第1章）；

——更改了术语和定义（第3章）；

——增加了产品分类（第4章）；

——增加了技术要求（第5章）；

——删除了出厂检验、型式检验内容；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：木材节约发展中心、……。

本文件主要起草人：……。

本文件于2011年首次发布，本次为第一次修订。

建筑用防腐木材技术规范

- 范围

本文件规定了建筑用防腐木材的术语和定义、产品分类、技术要求、检验与验收方法。

本文件适用于建造住宅，桥梁，体育馆，景观，园林、古建等建筑物使用的防腐木材的生产、施工、质量验收。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本文件，然而，鼓励根据本文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

- GB/T 144       原木检验

- GB/T 153       针叶树锯材

- GB/T 191       包装储运图示标志

- GB 449         锯材材积表

- GB/T 1927.4-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定

- GB 4814        原木材积表

- GB/T 4817      阔叶树锯材

- GB/T 4822      锯材检验

- SB/T 10383     商用木材及其制品标志

- SB/T 10404     水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定

- SB/T 10434     木材防腐剂  铜硼唑-A型（CBA-A）

- SB/T 10435     木材防腐剂  铜唑-B型（CA-B）

- SB/T 10558      防腐木材及木材防腐剂取样方法

- GB/T 12684     工业硼化物  分析方法

- GB/T 22102     防腐木材

- GB 22280       防腐木材生产规范

- GB/T 23229     水载型木材防腐剂分析方法

- GB/T 27651-2023 防腐木材使用分类和要求

- GB/T 33021-2016 有机型木材防腐剂分析方法 三唑及苯并咪唑类

- GB 50005       木结构设计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1防腐木材 Preservative-treated wood

经木材防腐剂处理的木材及其制品。

3.2承重结构防腐木材 Pressure-treated wood for load-bearing structures

  - 经木材防腐剂处理的用于承重构件的木材及其制品。

3.3非承重结构防腐木材 Preservative-treated wood for non-load-bearing structures

  - 经木材防腐剂处理的不能用于承重构件的木材及其制品。

- 产品分类

4.1按结构分类

  - a)承重结构防腐木材

  - b)非承重结构防腐木材

  - 4.2 按用途分类

  - a)装饰用防腐木材

  - b)结构用防腐木材

  - 4.3 按使用环境分类

  - 根据木材及其制品的最终使用环境和暴露条件以及不同环境条件下生物败坏因子对木材及其制品的危害程度,使用分类分为C1~C5。建筑用防腐木材及其制品的使用分类见表1。

  - 表1建筑用防腐木材及其制品的使用分类

| - 使用分类 | - 使用条件 | - 应用环境 | - 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| - C1 | - 户内，且不接触土壤 | - 在室内干燥环境中使用,避免气候和水分的影响 | - 建筑内部及装饰 |
| - C2 | - 户内，且不接触土壤 | - 在室内环境中使用,有时受潮湿和水分的影响,但避免气候的影响 | - 建筑内部及装饰、地下室、卫生间 |
| - C3.1 | - 户外,但不接触土壤,表面有保护 | - 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,包括淋湿,但有油漆等保护避免直接暴露在水中 | - (建筑)外门窗 |
| - C3.2 | - 户外,但不接触土壤,表面无保护 | - 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,包括淋湿,但避免长期浸泡在水中 | - (平台、步道、栈道的)甲板、(建筑)外门窗 |
| - C4.1 | - 户外,且接触土壤或浸在淡水中 | - 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,且与地面接触或长期浸泡在淡水中 | - 围栏支柱、支架、木屋基础、冷却水塔、 电杆、矿柱(坑木) |
| - C4.2 | - 户外,且接触土壤或浸在淡水中 | - 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,且与地面接触或长期浸泡在淡水中。难以更换或关键结构部件 | - (淡水)码头护木、桩木、矿柱(坑木) |
| - C5 | - 浸在海水(咸水)中 | - 长期浸泡在海水(咸水)中使用 | - 海水(咸水)码头护木、桩木 |

- 技术要求

原辅材料要求

    - 材质要求

5.1.1.1 非承重结构防腐木材材质指标及缺陷允许限度应符合GB/T 153和GB/T 4817的规定或按照供需双方的约定执行。

5.1.1.2 承重结构防腐木材材质指标及缺陷允许限度应满足GB 50005的相关规定。

5.1.2  金属连接件要求

- 用于连接防腐处理木材的金属连接件应根据所用防腐剂对金属腐蚀性的不同，采用耐腐蚀的产品。

加工质量要求

5.2.1 外观与尺寸要求

5.2.1.1 针叶树锯材尺寸及允许偏差应符合GB/T 153规定，或按GB 50005中结构规格材的允许尺寸规定执行，或按供需双方约定执行。

5.2.1.2 阔叶树锯材尺寸及允许偏差应符合GB/T 4817规定，或按GB 50005中结构规格材的允许尺寸规定执行，或按供需双方约定执行。

5.2.1.3 原木的尺寸及允许偏差按供需双方的约定执行。

5.2.1.4 防腐木材表面应无明显可见的防腐剂沉积物。

5.2.2 干燥要求

- 对含水率有要求的防腐木，应进行二次干燥。干燥后的各种防腐木材含水率要求为：原木和方木不 应大于25%;板材和规格材不应大于20%;受拉构件的连接板不应大于18%;连接件、层板胶合木不应大于15%。

5.2.3 加工要求

5.2.3.1 木材在防腐处理前,应加工至最终尺寸,以避免对防腐木材进行锯切和钻孔等机械加工。5.2.3.2 如果对防腐木材进行锯切、钻孔、开榫、开槽等加工,应使用原防腐剂的浓缩液或其他适当的防腐剂在新暴露的木材表面进行涂覆处理,以封闭新暴露的木材表面。

5.2.3.3 对防腐木材进行涂覆处理时，应满足以下要求：

——应进行不少于两遍的充分涂覆。第一遍涂覆应使防腐剂充分浸润木材表面，用量宜控制在150g/m2 ~200g/m²，待其充分渗透（表面略干），进行二次涂覆，用量宜控制在100 g/m²~150g/m²，确保涂层完整、无遗漏。

——总涂覆量应不低于250 g/m²。对于位于关键承重部位或易于潮湿的切口（如端头、接地部位），宜增加涂覆一遍，总涂覆量宜达到400g/m²。

5.2.4 安全防护要求

5.2.4.1 防腐木材处理、加工和安装作业人员应带口罩和手套，作业后应用肥皂水清洗脸、手、脚等皮肤暴露部位。

5.2.4.2 施工过程中剩余防腐木材及废弃物应回收并集中处理，严禁随意丢弃或焚烧。

5.2.4.3 在室内、受限空间（如储罐、箱体、设备内部）或自然通风不良的场所进行防腐木材作业时，必须采取强制机械通风措施，确保作业区域空气流通，有效防止有毒、易燃物质积聚。

  - 5.2.4  防腐处理要求

  - 木材防腐处理用的防腐剂有效成分的最低保持量应达到表1的要求。

表2 防腐剂最低保持量                 单位为千克每立方米

| 材料及使用 |  | 无机硼化合物 | 铜氨(胺)季铵盐 |  | 钢唑(CuAz) |  |  | 氨溶 砷酸 铜锌 ACZA | 酸性 铬酸铜 ACC | 钢格砷 CCA | 唑脾啉 PTI | 8-经 基噎 啉铜 Cu8 | 二甲基二硫代氨基 甲酸钢CDDC6 | 是否二次 干燥 | 使用环境 等级分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ACQA ACQ-B | ACQ-C ACQ-D | CBA-A | CA-B | CA-C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼板 |  | NR | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.29 | 0.32 | 1.6 | 否 | C3.1 |
| 墙骨板 |  | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.21 | 0.32 | 1.6 | 是 | C3.1 |
| 屋面板 | 锯材 | NR | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.29 | 0.32 | 1.6 | 是 | C3.1 |
| 户外用地板 | 地面以上使用 | NR | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.29 | 0.32 | 1.6 | 否 | C3.2 |
|  | 与土壤或淡水接触 | NR | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 3.3 | 2.4 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | NR | NR | 3.2 | 否 | C4.1 |
| 企口板 | 地面以上使用 | NR | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.29 | 0.32 | 1.5 | 是 | C3.2 |
|  | 与土壤或淡水接触 | NR | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 3.3 | 2.4 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | NR | NR | 3.2 | 是 | C4.1 |
| 室内地板 | 锯材 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | NR | NR | NR | 0.29 | 0.32 | 1.6 | 是 | C2 |
| 地坪 | 锯材 | NR | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.29 | 0.32 | 1.6 | 是 | C3.2 |
| 垫板、垫条 |  | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.29 | 0.32 | 1.6 | 否 | C3.2 |
| 搁桥/龙骨 |  | NR | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.29 | 0.32 | 1.6 | 是 | C3.2 |
| 永久性木基础 |  | NR | 9.6 | NR | NR | NR | NR | 9.6 | NR | 9.6 | NR | NR | NR | 是 | C4.2 |
| 门槛、窗槛、地板 |  | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | NR | NR | NR | 0.29 | 0.32 | 1.6 | 是 | C2 |
| 建筑木线条 |  | NR | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.29 | 0.32 | 1.6 | 是 | C3.2 |
| 嵌角板条 |  | NR | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.29 | 0.32 | 1.6 | 是 | C3.1 |
| 表面涂饰的柱、桩 |  | NR | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 3.3 | 2.4 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | NR | NR | 3.2 | 否 | C4.1 |
| 建筑结构用桩、柱 |  | NR | 9.6 | 9.6 | NR | NR | NR | 9.6 | NR | 9.6 | NR | NR | NR | 否 | C4.2 |
| 方材、方柱形围栏 |  | NR | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 3.3 | 2.4 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | NR | NR | 3.2 | 否 | C4.1 |
| 板条围栏、板条形支柱等 |  | NR | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 3.3 | 2.4 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | NR | 0.32 | 3.2 | 否 | C4.1 |
| 景观用枕木 |  | NR | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 3.3 | 2.4 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | NR | NR | 3.2 | 否 | C4.1 |
| 注：“NR”表示不推荐使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无机硼化合物：包括硼酸（H3BO3）、氧化硼（B2O3）、（四）硼酸钠，或硼砂[（Na2B4O7·nH2O），n=1~10]，八硼酸二钠（NaB8O12·4H2O）等及其混合物。 其中有效成分以铜含量计算。 使用环境与GB/T 22102标准的规定保持一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.5 出厂检验要求

5.2.5.1  产品出厂前应由生产企业的质检部门按本标准或合同规定抽样检验。并依据检测结果，出具尺寸偏差、材质及防腐质量等级证书。

5.2.5.2  尺寸超过偏差时应改锯或由供需双方协定解决。

5.2.5.3  材质指标或缺陷超过允许限度时，可降等处理。

5.2.5.4  防腐质量未达到本标准或合同规定的使用环境等级要求，应重新处理，经复检合格后方可出厂。

5.2.6 部件的标志、包装、运输、贮存

5.2.6.1 经检验合格的防腐木材方可入库，并应按规定堆放于成品库区，堆码整齐，易于搬运、捆扎。5.2.6.2 部件或部件包装上应有标志,标志内容至少包括部件名称、数量、规格、所使用防腐剂名称、生产日期、生产厂名、址及联系方式、执行标准编号。包装应防止磕碰、划伤、污损和防潮。如包含玻璃等易损部件,还应有相应警示标志。

5.2.6.3 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

5.2.6.4 成品管理员应定期巡回检查，发现发霉、变色、腐朽、开裂等情况，应进行分离和标注，严禁不合格品出厂。

- 检验与验收方法

尺寸检验

- 按GB/T 4822和GB/T 144中有关规定执行。以防腐处理后的尺寸为准，来料加工按双方约定执行。

含水率检验

- 按GB/T 1927.4-2021中的有关规定执行。

材质等级评定

- 以防腐处理后评定的等级为准，按GB/T 4822的有关规定和要求执行，来料加工按双方约定执行。

防腐质量检验

    - 载药量检验

- 按GB/T 23229-2023及GB/T 33021-2016的有关方法执行。

    - 防腐剂透入率测定方法

- 按GB/T 23229-2023中第14章及第15章的有关方法执行。