ICS 71.100.50

CCS B71

备案号：

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

代替SB/T 10405-2006

防腐木材化学分析前的消解方法

（征求意见稿）

Digestion methods before chemical analysis of anti-corrosion wood

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

目  次

前 言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 试样制备	2

4 过氧化氢-硝酸消化法	3

5 高氯酸消化法	3

6 微波消解法	4

7 安全注意事项	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替SB/T 10405-2006《防腐木材化学分析前的消解方法》，与SB/T 10405-2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a）增加了微波消解法（见第7章）

b）增加了每种方法的设备耗材（见第4章）

c）更改标准名称《防腐木材化学分析前的湿灰化方法》为“《防腐木材化学分析前的消解方法》”

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件参加起草单位：木材节约发展中心、……。

本文件主要起草人：×××等。

本文件于2006年首次发布，本次为第一次修订。

防腐木材化学分析前的消解方法

范围

本标准描述了防腐木材消解的三种方法。

本标准适用于防腐木材中砷、铬、铜、磷酸盐等有效成分的分析前处理。

规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1927.5-2021　木材密度测定方法

- HJ 832-2017  土壤和沉积物 金属元素总量的测定 微波消解法

试样制备

3.1取样方法

取样应按照JC/T XXXX-XXXX《防腐木材及木材防腐剂取样方法》，应取在树种、规格、含水率和心、边材比例等方面具有代表性的试样，取样部位应避开节疤、开裂和应力木，且应距端头30cm以上。

3.2密度测定

按GB/T1927.5-2021木材密度测定方法测定试样的密度，以千克每立方米（g/cm3）表示。

3.3制样方法

将试样边材粉碎至可通过30号标准筛。

设备及耗材

- 烘箱

- 电子天平，精度为0.1mg

- 电热板

- 干燥器及变色硅胶

- 烧瓶，500mL

- 凯氏烧瓶

- 量筒，25mL、100mL

- 移液管，5mL

- 容量瓶，100mL、250mL

过氧化氢-硝酸消化法

5.1原理

试样经过氧化氢－硝酸分解后，使待测元素变成可溶态，然后进行定量测定。

5.2 试剂

（1）浓硝酸（70%，AR）

（2）过氧化氢（50%，AR）

5.3 操作过程

将木粉试样在125℃烘箱中干燥至恒重，准确称取约5g干燥好的试样，置于500mL的烧瓶中，将烧瓶转移至通风橱，沿瓶壁缓慢加入75mL的浓硝酸，使木粉完全润湿，加入三粒玻璃珠，在电热板上缓慢加热；

观察加热后出现棕色烟雾，继续加热直至溶液变为清澈透明。取下烧瓶，待降至室温后，逐滴加入5mL过氧化氢。

将溶液全部转移至100mL或200mL的容量瓶中，用水稀释并定容；

如试样为防腐剂，准确称取约0.5～2g试样于烧瓶中，其余步骤同上。

按照上述相同操作步骤，制备一个空白消解试验。

高氯酸消化法

6.1 原理

试样经硝酸、硫酸、高氯酸等酸分解后，使待测元素变成可溶态，然后进行定量测定。

6.2 试剂

（1）浓硝酸（70%，AR）

（2）浓硫酸（98%，AR）

（3）浓高氯酸（70%，AR）

（4）酸氧化剂：加185mL的浓高氯酸到100mL的蒸馏水中，然后慢慢地加入270mL的浓硫酸，并搅拌混合均匀。

6.3 操作过程

将过筛后的木粉试样置于105℃烘箱中烘至恒重（CA型防腐木应在80℃条件下烘至恒重），准确称取2～3g干燥好的木粉试样（CA型防腐木称取1～1.2g）于500mL的凯氏烧瓶中，并加入3～5个玻璃珠，将凯氏烧瓶转移至通风橱，沿瓶壁缓慢加入35mL的硝酸，使木粉润湿，缓慢加热至烧瓶口处出现棕色烟。

约20min后，棕色烟消失，木材已完全消化、溶解。如有少量木粉残留，则需补加10mL硝酸，重复上述操作，直至木粉安全消化、溶解。

沿瓶壁缓慢加入10mL酸氧化剂，继续加热约40min后，瓶口出现白色浓烟，溶液呈绿色。溶液若转变成黑色，则继续慢慢加热，直到溶液变为绿色。若试样中没有铬，则试样消解完成。若试样中存在铬，则继续加热，直至溶液变为橙色，则试样消解完成。消解完成后应立即停止加热，并将烧瓶撤离电热板。待消解液冷却至室温，将消解液转移至容量瓶，并定容摇匀以备后续分析使用。

微波消解法

按照HJ832-2017中7.1、7.2的方法执行。

安全注意事项

8.1 本标准所使用的操作过程，须在具有良好排气装置的通风橱内进行，应佩戴防护器具，避免接触皮肤和衣物。实验室应配备紧急喷淋装置、洗眼器、灭火器等安全保障设备。

8.2 使用酸消解的特别注意事项

  - 8.2.1 使用高氯酸方法不当，会引起剧烈及危险的爆炸。以下两点是消解木材时必须防范的。

  - （1）试样和硝酸混合后，在棕色烟雾没有停止逸出前，严禁下一步操作；

  - （2）高氯酸应和硫酸混合成为酸性氧化剂后再加入到消化混合物中。一旦消解开始，禁止添加木粉试样，或其他有机物质以免发生爆炸等危险。

8.3.2 有机物应用硝酸预处理，高氯酸应与硝酸或硫酸联合使用。

8.3.3 如酸溅到皮肤或眼睛，应立即用大量清水冲洗，并及时就医

8.3.4 本实验用到的硫酸、硝酸、高氯酸均为危险化学品，应按照易制毒化学品管理要求及易制爆危险化学品管理要求进行领用、使用以及废液处理。