ICS 91.100.99

CCS Q 12

中华人民共和国建材行业标准

JC

JC/T 2469—202×

代替JC/T 2469—2018

混凝土减胶剂

Cementitious materials-reducing admixture for concrete

（征求意见稿）

- 202× - ××-××发布

202× - ××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替JC/T 2469-2018《混凝土减胶剂》，与JC/T 2469-2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了范围；

——更改了混凝土减胶剂的定义；

——更改了一般要求；

——增加了1h坍落度保留值之差的要求；

——删除了含气量增加值的要求；

——更改了配合比；

——增加了三乙醇胺含量和1h坍落度保留值之差的试验方法；

——更改了检验规则；

——更改了批量；

——更改了包装和贮存；

——增加了出厂、产品说明书和运输。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件负责起草单位：建筑材料工业技术情报研究所。

本文件参加起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件于2018年首次发布，本次为第一次修订。

混凝土减胶剂

- 范围

本文件规定了混凝土减胶剂的标记、技术要求、试验方法、检验规则、产品说明书、包装、出厂、运输与贮存。

本文件适用于水泥混凝土中掺用的减胶剂。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8076-202X 混凝土外加剂

GB/T 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

HG/T 3268 工业用三乙醇胺

JGJ 63 混凝土用水标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

混凝土减胶剂 cementitious materials-reducing admixture for concrete

CRA

在28d抗压强度和工作性能不降低、水胶比不变且不影响耐久性的条件下，能够减少混凝土中胶凝材料用量的化学外加剂。

3.2

减胶率cementitious materials-reducing ratio

基准混凝土和受检混凝土单位胶凝材料用量之差与基准混凝土单位胶凝材料用量之比。

- 4  标记

产品按下列顺序进行标记：产品代号、标准编号。

示例：混凝土减胶剂标记为：

CRA-JC/T 2469-202X

- 5  一般要求

混凝土减胶剂的氯离子含量、释放氨含量和残留甲醛含量应符合GB/T 8076-202X的规定。

- 6  技术要求

6.1.1  匀质性指标

匀质性指标应符合表1中的要求。

表1 减胶剂匀质性指标

| 试验项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 密度 | D＞1.1g/cm3时，应控制在D±0.03； D≤1.1g/cm3时，应控制在D±0.02 |
| 碱含量 | 不超过生产厂控制值 |
| pH值 | 应在生产厂控制范围内 |
| 三乙醇胺含量 | ≤0.1% |
| 注1：对相同和不同批次之间的匀质性和等效性的其他要求，可由供需双方商定。 注2：表中的D分别为生产厂提供的减胶剂的密度的控制值。 |  |

6.1.2  掺减胶剂混凝土性能

掺减胶剂混凝土性能应符合表2的要求。

表2 掺减胶剂混凝土性能指标

| 试验项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 减胶率/% |  | ≥5.0 |
| 减水率/% |  | ≤5.0 |
| 1h坍落度保留值之差/mm |  | ≥-10 |
| 凝结时间之差a/min | 初凝 | -90~+120 |
|  | 终凝 |  |
| 抗压强度比/% | 7d | ≥90 |
|  | 28d | ≥100 |
| 28d收缩率比/% |  | ≤100 |
| 28d碳化深度比/% |  | ≤100 |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法）b/% |  | ≤100 |
| a 凝结时间之差性能指标中的“-”号表示提前，“+”号表示延缓； b 无抗冻要求工程不要求此项性能。 |  |  |

- 7  试验方法

7.1  原材料

7.1.1  水泥

应符合GB/T 8076-202X中附录A的规定。

7.1.2 砂

应符合GB/T 14684中II区要求的中砂，并且细度模数在2.6~2.9之间，含泥量小于1%。

7.1.3 石子

应符合GB/T 14685中要求的公称粒径5mm~20mm的碎石，采用二级配，其中5mm~10mm占40%，10mm~20mm占60%，满足连续级配要求，针片状物质含量小于10%，空隙率小于47%，含泥量小于0.5%。

7.1.4  水

应符合JGJ 63的规定。

7.1.5  减水剂

应符合GB/T 8076-202X中规定的固体标准型高性能减水剂，且满足基准混凝土配合比要求的混凝土减水剂。

7.1.6  减胶剂

需要检测的减胶剂。

7.2  配合比

基准混凝土和受检混凝土配合比应符合表3的要求。

表3  基准混凝土和受检混凝土配合比

| 项目 | 基准混凝土 | 受检混凝土 |
| --- | --- | --- |
| 水泥用量 | 360kg/m3 | 应按照减胶率进行计算 |
| 砂率 | 43%~47% | 同基准混凝土比，砂率变化应不大于±1% |
| 用水量 | 按水灰比0.48计算，172.8kg/m3 | 按水灰比0.48计算 |
| 减胶剂用量 | / | 采用减胶剂生产厂家的推荐掺量 |
| 减水剂用量 | 满足坍落度和工作性能要求的用量 | 同基准混凝土配合比用量 |
| 含气量 | ≤4.5% | ≤4.5% |
| 坍落度 | 210mm±10mm | 210mm±10mm |
| 工作性能 | 良好 | 良好 |
| 注1：受检混凝土与基准混凝土使用相同的减水剂； 注2：受检混凝土与基准混凝土使用同批次的原材料。 |  |  |

7.3  混凝土的搅拌、试件制作及养护

混凝土的搅拌与试件制作及养护按GB/T 8076-202X规定的试验方法进行。

7.4  试验所需试件数量

试验项目及数量详见表4。

表4 试验项目及所需数量

| - 试验项目 | - 试验类别 | - 试验所需数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 混凝土拌合批数 | - 每批取样数目 | - 基准混凝土总取样数目 | - 受检混凝土总取样数目 |
| - 减水率 | - 混凝土拌合物 | - 3 | - 1次 | - 3次 | - 3次 |
| - 1h坍落度保留值之差 |  | - 3 | - 1个 | - 3个 | - 3个 |
| - 凝结时间之差 |  | - 3 | - 1个 | - 3个 | - 3个 |
| - 抗压强度比 | - 硬化混凝土 | - 3 | - 6块 | - 18块 | - 18块 |
| - 28d收缩率比 |  | - 3 | - 1条 | - 3条 | - 3条 |
| - 28d碳化深度比 |  | - 3 | - 1条 | - 3条 | - 3条 |
| - 50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法） |  | - 3 | - 3块 | - 9块 | - 9块 |

7.5.  密度、碱含量、pH值

按GB/T 8077的规定进行。

7.6  三乙醇胺含量

按HG/T 3268的规定进行。

7.7 掺减胶剂混凝土性能

7.7.1  减胶率

应按公式(1)计算：

Rcr=C0−CsC0×100%………………………………(1)

式中：

Rcr——减胶率，%；

C0——基准混凝土的胶凝材料用量，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Cs——受检混凝土的胶凝材料用量，单位为千克每立方米（kg/m3）。

7.7.2  减水率

按GB/T 8076-202X的规定进行。

7.7.3  1h坍落度保留值之差

坍落度按GB 8076-202X的规定进行。1h坍落度保留值之差按公式（2）计算，取算术平均值，修约至1mm。

ΔH1h=H1hs−H1h0…………………………………(2)

式中：

∆H1h——1h坍落度保留值之差，单位为mm；

H1hs——受检混凝土1h混凝土坍落度，单位为毫米（mm）；

H1h0——基准混凝土1h混凝土坍落度，单位为毫米（mm）。

7.7.4  凝结时间之差、抗压强度比、28d收缩率比

按GB 8076-202X的规定进行。

7.7.5  28d碳化深度比

碳化深度按照GB/T 50082的规定进行。碳化深度比按公式(3)计算，取算术平均值，修约至0.1%

D=dsd0×100%…………………………………(3)

式中：

D——碳化深度比，%；

ds——受检混凝土碳化深度，单位为毫米（mm）；

d0——基准混凝土碳化深度，单位为毫米（mm）。

7.7.6  50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法）

抗冻试验按GB/T 50082的规定进行。经50次冻融循环后，抗压强度损失率比按公式(4)计算，取算术平均值，修约至1。

Pf=fcpfc×100%………………………………(4)

式中：

Pf——50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法），%；

fcp——受检混凝土经50次冻融循环后强度损失率，%；

fc——基准混凝土经50次冻融循环后强度损失率，%。

- 8  检验规则

8.1  检验分类

8.1.1  出厂检验

混凝土减胶剂的出厂检验项目包括密度、pH值、减水率、1h坍落度保留值之差、抗压强度比，32d内补发28d抗压强度比的检测结果。

8.1.2  型式检验

型式检验项目包括第6章要求的所有项目。有下列条件之一时，应进行型式检验：

- 新产品的试制定型鉴定；

- 正常生产后，原材料、配比和生产工艺改变时；

- 正常生产时，每年进行一次；

- 产品停产6个月以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

8.2  批量、取样及留样

8.2.1  批量

同一品种的减胶剂，每100t为一批，不足100t也作为一批。

8.2.2  取样及留样

取样应具有代表性。

每一批次取样量不少于2kg减胶剂。

每一批次取得的试样应充分混匀，分为两等份。一份按本文件规定方法与项目进行试验，另一份为封存样品，要密封保存至少6个月。

8.3  判定规则

产品经检验，产品性能符合上述出厂检验和型式检验规定的相应指标要求，则判定该批减胶剂为合格的产品；如有一项不符合，则判定为不合格。

9  产品说明书、包装、运输与贮存

9.1 产品说明书

产品说明书至少应包括下列内容：

a) 生产厂名称；

b) 产品名称；

c) 产品性能特点、主要成份及技术指标；

d) 适用范围；

e) 推荐掺量；

f) 贮存条件及有效期，有效期从生产日期算起，企业根据产品性能自行规定；

g) 使用方法、注意事项、安全防护提示等。

9.2  包装

9.2.1 包装容器和净含量

采用塑料桶或不会与产品发生化学反应的金属桶包装，也可采用槽车散装。每一包装净含量应不少于标注净含量的99%。随机抽取10桶的总体积应不少于其标注净含量的100%。

9.2.2  标志

包装容器上应清楚标明：产品名称、标记、生产厂名称、出厂编号、净含量及产品有效期。生产日期和出厂编号应在产品合格证上予以说明。

散装时应提交与包装容器标志相同内容的卡片。

9.3  出厂

经出厂检验确认减胶剂各项技术指标及包装质量符合要求时方可出厂。

生产厂应向买方随货提供质量证明材料，包括产品说明书、合格证、出厂检验报告等。出厂检验报告内容应包括出厂检验项目检验结果、匀质性指标控制值或控制范围的要求。

首次供货时，生产厂应向买方提供型式检验报告。供货期较长时，生产厂还应及时向买方提供最新的型式检验报告。

9.4  运输和贮存

减胶剂应存放于专用仓库或固定场所妥善保管，以易于识别、便于检查和提货为原则。产品运输和贮存过程中应防潮、防泄漏、防火、防晒、防冻、防杂物混入。搬运时应轻拿轻放，防破损。