中华人民共和国建材行业标准

《混凝土减胶剂》

编制说明

（征求意见稿）

建筑材料工业技术情报研究所

二零二五年十月

《混凝土减胶剂》行业标准编制说明

混凝土减胶剂是一种区别于混凝土减水剂的新型混凝土外加剂，具有掺量低、售价低、强度高等特点，性价比优势显著。国内外相关研究材料表明，传统混凝土硬化后水泥水化并不全面，不能充分发挥其水泥效果。混凝土中添加适量减胶剂可有效使水泥颗粒更充分地与水接触，提高其反应活性。而且，在实际应用中，减胶剂还可以充分活化具有潜在活性的矿物掺和料，从而提高胶凝材料的水化程度，达到提高混凝土强度或降低水泥用量的目的。它的出现，不仅可以降低混凝土的成本，更重要的是，它可以有效地减少混凝土生产过程中的碳排放，对环保事业起到了积极的推动作用。

目前JC/T 2469-2018《混凝土减胶剂》已实施近6年时间，期间减胶剂也在快速的发展与不断的完善，根据目前应用的情况和出现的问题，该标准既有内容亟需更新和补充，以更有力地指导和规范减胶剂产品朝着绿色安全高质量方向发展，特提出本次修订。

一、标准工作概况

（一）任务来源

混凝土减胶剂是一种不同于混凝土减水剂的新型混凝土添加剂，其主要特点是相同的强度等级下，至少减少5%的胶凝材料用量，可以保证混凝土的力学性能不降低，同时混凝土的工作性和体积稳定性都有不同程度的提高。

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科〔2024〕463号）要求，由建筑材料工业技术情报研究所负责组织行业标准《混凝土减胶剂》（计划编号2024-1722T-JC）的编制工作，本标准为修订标准。标准归口单位为建材工业综合标准化技术委员会归口。

- 起草单位

本标准由建筑材料工业技术情报研究所等单位共同起草，形成《混凝土减胶剂》标准的编制组。本标准负责起草单位共3家，参加起草单位共4家。包括高校（1）家、科研院所（2）家、施工单位（1）家、应用企业（2）家和检测单位（1）家等。涵盖了生产、消费、管理、研究、施工等相关领域的专家。

（三）工作过程

1、成立工作组

建筑材料工业技术情报研究所接到任务后，首先着手对标准的国内外情况进行调研，征集参加标准制定的单位，提出了标准制定工作计划。2025年2月24日召开标准编制组成立暨第一次工作会议，共6家单位11人参加会议，对标准的初稿和主要内容进行讨论，组成了标准工作组，确定了任务分工。具体分工见表1。

图1 启动会照片

2、样品征集和验证试验

第一次工作会后，标准制定工作小组立即着手进行样品的征集工作，广泛收集国内混凝土减胶剂样品，共收到30个减胶剂样品进行试验验证。

表1 工作组成员及其主要分工

| 序号 | 主要完成工作 | 主要完成单位 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业状况及产品应用的前期调研 | 建筑材料工业技术情报研究所、安徽先进建筑材料研究院有限公司、防灾科技学院、建筑材料工业技术监督研究中心 | 郭群、马旺坤、左彦峰、李兴昌 |
| 2 | 国内外技术材料及相关标准的搜集 | 建筑材料工业技术情报研究所、安徽先进建筑材料研究院有限公司、防灾科技学院、山西交物路桥建设有限公司 | 郭翠芬、陈鑫、左彦峰、韩晓宇、申铁军 |
| 3 | 确定各项性能要求 | 全体参编单位 | 全体参编人员 |
| 4 | 提供验证试验数据 | 建筑材料工业技术情报研究所、安徽先进建筑材料研究院有限公司、防灾科技学院、建研建材有限公司 | 马旺坤、王志宇、左彦峰、杨国武 |
| 5 | 资料汇总整理 | 建筑材料工业技术情报研究所 | 郭翠芬 |
| 6 | 编写及完善编制说明等相关文件 | 建筑材料工业技术情报研究所、安徽先进建筑材料研究院有限公司、防灾科技学院、建研建材有限公司、北京铁建永泰新型建材有限公司 | 郭群、郭翠芬、陈鑫、左彦峰、杨国武、韩小华 |

与此同时，工作组起草了试验方案，广泛征求各起草单位及专家意见，确定了验证试验的试验项目和方法，由建筑材料工业技术情报研究所、安徽先进建筑材料研究院有限公司、防灾科技学院和建研建材有限公司4家单位依照确定的试验项目和方法进行全部或部分试验验证工作。在认真听取各方意见和综合研究实验验证结果的情况下，标准主编单位对标准文稿进行了仔细修改，形成了征求意见稿。

- 挂网征求意见

- 标准审查

二、标准制定原则和主要内容的依据说明

（一）标准制定原则

根据GB/T 1.1给出的原则编写，本标准为修订标准，标准的编制过程中，遵从积极采用国内外先进标准原则、技术创新原则、与其他标准协调性原则、标准文本规范性适用性原则、突出产品技术性原则。编制小组查阅了大量的国内外相关标准，在现有标准的基础上，针对混凝土减胶剂特有的性能，制定出体现该类产品的技术指标。在符合混凝土减胶剂行业的产品技术水平和应用的基础上，体现混凝土减胶剂的普遍特性和性能优势，具有合适的覆盖面。技术内容全面，指标宽严得当。基于大量验证试验结果，设定合理的技术指标参数，不合格品、合格品各占一定比例。

（二）标准的主要内容

- 标准的适用范围

本文件规定了混凝土减胶剂的标记、技术要求、试验方法、检验规则、产品说明书、包装、出厂、运输与贮存。

- 本文件适用于水泥混凝土中掺用的减胶剂。

- 《混凝土减胶剂》行业标准的制定以规范统一混凝土减胶剂的概念和技术指标为目的，为混凝土减胶剂的生产提供统一的评判依据及标准。

2、规范性引用文件

试验中需要用到包括水泥、砂、石、外加剂和水的原材料，外加剂和混凝土的试验方法标准。本文件共计引用了7个标准，包括：

GB/T 8076-202X 混凝土外加剂

GB/T 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

HG/T 3268 工业用三乙醇胺

JGJ 63 混凝土用水标准

3、术语和定义

术语和定义是对标准中有关名词的释义。本标准对于混凝土减胶剂的定义主要是围绕其技术特性和应用效果给出的。减胶率定义是根据其应用特性和计算方法给出的。

- 4、标记

- 详见正文。

5、一般要求

混凝土减胶剂的氯离子含量、释放氨含量和残留甲醛含量应符合GB/T 8076-202X的规定。

6、技术要求

（1）密度、pH值

由于目前减胶剂种类比较多，pH值、密度差异比较大；同时，这两个指标对混凝土质量不产生严重的影响。因此，这两项不做具体性要求，在生产厂家控制值范围内即可。

- （2）碱含量

是厂家对外加剂产品碱含量的一个质量保证指标厂家会根据其产品的配方、生产工艺，并参考国家或行业标准来设定一个合理的控制值，不能超过该外加剂生产厂家在其技术文件或供货合同中承诺的最高限值。

- 三乙醇胺含量

- 减胶剂中三乙醇胺的增加，它可能导致水泥水化产物的晶体结构发育不良、分布不均。早期形成的水化产物结构疏松、强度低，到了后期（28天以后），强度不仅增长缓慢，甚至可能因为结构不稳定而出现强度倒缩，因此要限定三乙醇胺的含量，根据调研以及验证试验规定三乙醇胺含量不大于0.1%。

（4）减胶率

根据混凝土原材料成本，以及加入不同掺量减胶剂后的混凝土的成本计算可以得出，如果减胶率过低的话，不符合节约成本的宗旨，导致减胶剂没有应用价值，通过调研以及验证试验，减胶率为7%时，样品的整体合格率较低，所以规定减胶剂产品的减胶率不应低于5.0%。

- （5）减水率

混凝土中的减水角色由混凝土减水剂承担，混凝土减胶剂是非减水类型的外加剂，不应具有减水功能，所以需要对减胶剂的减水率进行规定，但由于减胶剂中可能含有一些特殊成份的外加剂小料，非减水目的地引入了部分减水功能，所以对减水剂应做一个减水率的上限规定。根据调研和验证试验结果分析，将上限定为5.0%。

（6）1h坍落度保留值之差

该指标是本次标准修订增加的技术指标，混凝土减胶剂定义中提到“工作性能不降低”，但标准中没有规定掺减胶剂混凝土定量的工作性指标，良好的坍落度保留能力是减胶剂实现减胶效果的基础和前提，因此需要规定“1h坍落度保留值之差”，保证掺减胶剂后的混凝土工作性不能降低，从而影响施工，根据调研和验证试验结果规定1h坍落度保留值之差不小于-10mm。

（7）凝结时间差

考虑到混凝土凝结时间对整个工程进度的影响，需要规定加入减胶剂后的混凝土的减结时间变化值。根据试验结果，并参照GB/T 8076-202X的规定，将初、终凝的凝结时间差规定为-90min~+120min。

（8）抗压强度比

由于混凝土的力学性能是混凝土结构建筑的重要考察指标，在混凝土减胶剂标准中应考虑加入减胶剂后的混凝土的力学性能，经过开会讨论和初期的实验分析后，确定用抗压强度比来衡量。根据调研和验证试验结果规定7d抗压强度比不小于90%，28d抗压强度比不小于100%。

（9）28d收缩率比、28d碳化深度比、50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法）

收缩率、抗碳化性能、抗冻性能是混凝土除力学性能外的又三项重要指标，它影响了混凝土的耐久性，经开会讨论和初期的实验分析后，确定用28d收缩率比、28d碳化深度比、50冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法）来表征，减胶剂得掺入不能影响混凝土的耐久性能，因此规定28d收缩率比、28d碳化深度比、50冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法）不大于100%。

7、试验方法

- 原材料

- 详见正文，因配合比中增加了减水剂用量，因此在原标准的基础上增加了对减水剂的要求，固体减水剂相对液体减水剂来说不含水，方便配合比计算，化学性质更加稳定，因此规定应符合GB/T 8076-202X中规定的固体标准型高性能减水剂，且满足基准混凝土配合比要求的混凝土减水剂。

（2）配合比

表1  基准混凝土和受检混凝土配合比

| 项目 | 基准混凝土 | 受检混凝土 |
| --- | --- | --- |
| 水泥用量 | 360kg/m3 | 应按照减胶率进行计算 |
| 砂率 | 43%~47% | 同基准混凝土比，砂率变化应不大于±1% |
| 用水量 | 按水灰比0.48计算，172.8kg/m3 | 按水灰比0.48计算 |
| 减胶剂用量 | / | 采用减胶剂生产厂家的推荐掺量 |
| 减水剂用量 | 满足坍落度和工作性能要求的用量 | 同基准混凝土配合比用量 |
| 含气量 | ≤4.5% | ≤4.5% |
| 坍落度 | 210mm±10mm | 210mm±10mm |
| 工作性能 | 良好 | 良好 |
| 注1：受检混凝土与基准混凝土使用相同的减水剂； 注2：受检混凝土与基准混凝土使用同批次的原材料。 |  |  |

此部分内容是本次标准修订的重点内容，配合比中增加了高性能减水剂的用量，因此基准混凝土的水泥用量由330kg/m3改为360kg/m3，基准混凝土和受检混凝土的砂率由36%~40%改为43%~47%，坍落度由80mm±10mm改为210mm±10mm。并且规定了水灰比以及新拌混凝土的含气量、坍落度值以及工作性能，水灰比0.48主要是通过试验结果以及配合比设计经验进行确定，含气量值是参考GB/T 8076-202X中高性能减水剂含气量的要求进行了规定，保证受检混凝土除了增加减胶剂用量以外，其配合比以及新拌混凝土性能与基准混凝土基本相同。

验证试验配合比见表2。

表2试验用配合比

|  | 编号 | C(kg/m3) | S(kg/m3) | G(kg/m3) | W(kg/m3) | 减水剂(kg/m3) | 减胶剂(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 基准 | 360 | 873 | 985 | 173 | 1.2 | 0 |
| 受检混凝土 | 减胶率5% | 342 | 873 | 985 | 164 | 1.2 | 0.72 |
|  | 减胶率7% | 335 | 873 | 985 | 161 | 1.2 | 0.72 |

30个混凝土减胶剂样品，减胶率为5%时，新拌混凝土的含气量、坍落度、工作性能都能满足要求，减胶率为7%时，新拌混凝土的含气量、坍落度、工作性能不满足要求的有5个减胶剂样品，分别为序号1、序号8、序号15、序号20以及序号23。

（3）混凝土的搅拌、试件制作及养护

混凝土的搅拌与试件制作及养护按GB/T 8076-202X规定的试验方法进行。

- 试验所需试件数量

- 详见正文。

- 均质性指标和掺减胶剂混凝土性能指标试验方法

- 详见正文，密度、碱含量、pH值、三乙醇胺含量、减水率、凝结时间之差、抗压强度比、28d收缩率比是参考国家现行标准进行测定，其中三乙醇胺含量的试验方法是本次修订增加的内容；减胶率、1h坍落度保留值之差、28d碳化深度比和50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法）都给出了相关的试验方法，其中1h坍落度保留值之差的试验方法是本次修订新增内容。

- 检验规则

- 详见正文，本次修订修改了批量，参考GB/T 8076-202X由50t修改为100t。

- 产品说明书、包装、运输与贮存

- 详见正文，参考GB/T 8076-202X进行了修改。

三、主要实验验证情况分析

标准编制小组在第一次工作会上确定了混凝土减胶剂的检测项目及技术要求。考虑到生产制造技术及相关标准的情况，为最大限度地保证标准的合理性，标准编制组进行了大量验证试验，对企业生产和市场销售的混凝土减胶剂产品进行了广泛收集。征集到30个减胶剂样品进行验证试验。

验证试验由建筑材料工业技术情报研究所、安徽先进建筑材料研究院有限公司、防灾科技学院和建研建材有限公司，共计4家单位参与完成，试验结果如下。

（一）三乙醇胺含量

表3 三乙醇胺含量

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三乙醇胺含量/% | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.1 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 三乙醇胺含量/% | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.09 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 三乙醇胺含量/% | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.07 |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| 三乙醇胺含量/% | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.07 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 三乙醇胺含量/% | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 三乙醇胺含量/% | 0.1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | 0.09 |
| 技术要求 | 三乙醇胺含量≤0.1% |  |  |  |  |

由表3可知，30个混凝土减胶剂样品，不满足要求的有3个，合格率为90%。

（二）减水率

表4 减胶率5%时的减水率

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减水率/% | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 0.9 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 减水率/% | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 4.1 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 减水率/% | 5.2 | 3.8 | 3.1 | 4.5 | 2.2 |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 减水率/% | 4.8 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 2.4 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 减水率/% | 1.5 | 2.9 | 3.4 | 1.9 | 4.5 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 减水率/% | 4.2 | 4.6 | 3.5 | 2.0 | 4.6 |
| 技术要求 | 减水率≤5.0 |  |  |  |  |

由表4可知，减胶率5%时，30个混凝土减胶剂样品，不满足减水率要求的样品有2个，合格率为93%。

表5 减胶率7%时的减水率

| 序号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减水率/% | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.0 | 3.5 |
| 序号 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 减水率/% | 2.3 | 1.9 | 4.5 | 5.8 | 4.0 |
| 序号 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 减水率/% | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 2.0 | 3.2 |
| 序号 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 减水率/% | 5.8 | 1.9 | 3.0 | 2.0 | 4.5 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 减水率/% | 4.5 | 4.8 | 3.7 | 2.1 | 5.0 |
| 技术要求 | 减水率≤5.0 |  |  |  |  |

由表5可知，减胶率7%时，25个混凝土减胶剂样品，不满足减水率要求的样品有3个，合格率为88%。

（三）1h坍落度保留值之差

表6 减胶率5%时的1h坍落度保留值之差

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1h坍落度保留值之差/mm | -1 | 0 | 5 | -5 | -3 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1h坍落度保留值之差/mm | -4 | -6 | 0 | 2 | -5 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1h坍落度保留值之差/mm | -15 | -5 | 5 | 0 | 3 |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1h坍落度保留值之差/mm | 0 | -2 | -15 | 2 | -5 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1h坍落度保留值之差/mm | 2 | 0 | -10 | -5 | -1 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1h坍落度保留值之差/mm | 5 | 2 | -3 | 4 | 0 |
| 技术要求 | ≥-10 |  |  |  |  |

由表6可知，减胶率5%时，30个混凝土减胶剂样品，不满足1h坍落度保留值之差要求的样品有2个，合格率为93%。

表7 减胶率7%时的1h坍落度保留值之差

| 序号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1h坍落度保留值之差/mm | -3 | 5 | -6 | -5 | -5 |
| 序号 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1h坍落度保留值之差/mm | -7 | 3 | -3 | -13 | -11 |
| 序号 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 1h坍落度保留值之差/mm | 4 | 0 | -5 | 0 | -2 |
| 序号 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 1h坍落度保留值之差/mm | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1h坍落度保留值之差/mm | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| 技术要求 | 1h坍落度保留值之差≥-10mm |  |  |  |  |

由表7可知，减胶率7%时，25个混凝土减胶剂样品，不满足1h坍落度保留值之差要求的样品有2个，合格率为92%。

（四）凝结时间之差

表8 减胶率5%时的初凝时间之差

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初凝时间之差/min | 5 | 30 | 15 | 0 | -10 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 初凝时间之差/min | -20 | 15 | 60 | 40 | 55 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 初凝时间之差/min | -100 | 20 | 65 | 80 | 100 |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 初凝时间之差/min | -55 | -10 | 10 | 130 | 35 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 初凝时间之差/min | -60 | -35 | -45 | 60 | 40 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 初凝时间之差/min | -30 | -95 | 50 | -40 | -20 |
| 技术要求 | 初凝时间之差：-90min~+120min |  |  |  |  |

由表8可知，减胶率5%时，30个混凝土减胶剂样品，不满足初凝时间之差1h坍落度保留值之差要求的样品有3个，合格率为90%。

表9 减胶率7%时的初凝时间之差

| 序号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初凝时间之差/min | 10 | 0 | -30 | -40 | -30 |
| 序号 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 初凝时间之差/min | 20 | 20 | 50 | -120 | 30 |
| 序号 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 初凝时间之差/min | 30 | 40 | -30 | -40 | 30 |
| 序号 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 初凝时间之差/min | 125 | -100 | -50 | 50 | 25 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 初凝时间之差/minm | -60 | -105 | 30 | -50 | -40 |
| 技术要求 | 初凝时间之差：-90min~+120min |  |  |  |  |

由表9可知，减胶率7%时，25个混凝土减胶剂样品，不满足初凝时间之差要求的样品有4个，合格率为84%。

表10 减胶率5%时的终凝时间之差

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 终凝时间之差/min | 10 | 10 | -5 | -30 | -20 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 终凝时间之差/min | -50 | -40 | 10 | 10 | 0 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 终凝时间之差/min | -150 | 0 | 50 | 30 | 50 |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 终凝时间之差/min | -70 | -50 | -40 | 130 | 0 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 终凝时间之差/min | -100 | -50 | -60 | 20 | 0 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 终凝时间之差/min | -50 | -120 | 30 | -50 | -50 |
| 技术要求 | 终凝时间之差：-90min~+120min |  |  |  |  |

由表10可知，减胶率5%时，30个混凝土减胶剂样品，不满足终凝时间之差要求的样品有4个，合格率为87%。

表11 减胶率7%时的终凝时间之差

| 序号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 终凝时间之差/min | 0 | 20 | -30 | -55 | -60 |
| 序号 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 终凝时间之差/min | -70 | -20 | -50 | -120 | -50 |
| 序号 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 终凝时间之差/min | 20 | 0 | -100 | -65 | -60 |
| 序号 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 终凝时间之差/min | 120 | -120 | -60 | -30 | -30 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 终凝时间之差/minm | -95 | -130 | -20 | -70 | -60 |
| 技术要求 | 终凝时间之差：-90min~+120min |  |  |  |  |

由表11可知，减胶率11%时，25个混凝土减胶剂样品，不满足终凝时间之差要求的样品有5个，合格率为80%。

（五）抗压强度比

表12 减胶率5%时7d抗压强度比

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7d抗压强度比/% | 100 | 105 | 102 | 105 | 100 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7d抗压强度比/% | 101 | 102 | 105 | 101 | 102 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7d抗压强度比/% | 100 | 95 | 100 | 99 | 101 |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7d抗压强度比/% | 102 | 100 | 102 | 104 | 101 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7d抗压强度比/% | 85 | 102 | 105 | 100 | 103 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7d抗压强度比/% | 100 | 102 | 104 | 101 | 103 |
| 技术要求 | 7d抗压强度比≥90% |  |  |  |  |

由表12可知，减胶率5%时，30个混凝土减胶剂样品，不满足7d抗压强度比要求的样品有1个，合格率为97%。

表13 减胶率7%时的7d抗压强度比

| 序号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7d抗压强度比/% | 101 | 102 | 100 | 102 | 103 |
| 序号 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7d抗压强度比/% | 100 | 101 | 102 | 89 | 101 |
| 序号 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 7d抗压强度比/% | 103 | 103 | 84 | 98 | 100 |
| 序号 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 7d抗压强度比/% | 101 | 80 | 100 | 102 | 100 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7d抗压强度比/% | 100 | 100 | 101 | 99 | 100 |
| 技术要求 | 7d抗压强度比≥90% |  |  |  |  |

由表13可知，减胶率7%时，25个混凝土减胶剂样品，不满足7d抗压强度比要求的样品有3个，合格率为88%。

表14 减胶率5%时28d抗压强度比

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d抗压强度比/% | 102 | 103 | 101 | 100 | 104 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28d抗压强度比/% | 101 | 103 | 106 | 102 | 100 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 28d抗压强度比/% | 95 | 104 | 101 | 103 | 102 |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 28d抗压强度比/% | 102 | 103 | 98 | 105 | 101 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28d抗压强度比/% | 100 | 103 | 102 | 102 | 101 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 28d抗压强度比/% | 106 | 90 | 101 | 104 | 102 |
| 技术要求 | 28d抗压强度比≥100% |  |  |  |  |

由表14可知，减胶率5%时，30个混凝土减胶剂样品，不满足28d抗压强度比要求的样品有3个，合格率为90%。

表15 减胶率7%时的28d抗压强度比

| 序号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d抗压强度比/% | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 |
| 序号 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28d抗压强度比/% | 101 | 100 | 101 | 95 | 98 |
| 序号 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 28d抗压强度比/% | 102 | 101 | 90 | 102 | 101 |
| 序号 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 28d抗压强度比/% | 101 | 91 | 96 | 102 | 103 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 28d抗压强度比/% | 101 | 102 | 103 | 89 | 101 |
| 技术要求 | 28d抗压强度比≥100% |  |  |  |  |

由表15可知，减胶率7%时，25个混凝土减胶剂样品，不满足28d抗压强度比要求的样品有6个，合格率为76%。

（六）28d收缩率比

表16 减胶率5%时的28d收缩率比

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d收缩率比/% | 95 | 96 | 93 | 100 | 98 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28d收缩率比/% | 96 | 95 | 99 | 95 | 96 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 28d收缩率比/% | 105 | 98 | 94 | 95 | 95 |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 28d收缩率比/% | 96 | 94 | 95 | 97 | 95 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28d收缩率比/% | 103 | 98 | 99 | 93 | 95 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 28d收缩率比/% | 98 | 95 | 97 | 93 | 94 |
| 技术要求 | 28d抗压收缩率比≤100% |  |  |  |  |

由表16可知，减胶率5%时，30个混凝土减胶剂样品，不满足28d收缩率比要求的样品有2个，合格率为93%。

表17 减胶率7%时的28d收缩率比

| 序号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d收缩率比/% | 95 | 94 | 98 | 96 | 98 |
| 序号 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28d收缩率比/% | 93 | 95 | 95 | 102 | 96 |
| 序号 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 28d收缩率比/% | 95 | 94 | 97 | 95 | 97 |
| 序号 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 28d收缩率比/% | 98 | 105 | 99 | 95 | 96 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 28d收缩率比/% | 101 | 96 | 98 | 95 | 93 |
| 技术要求 | 28d收缩率比≥100% |  |  |  |  |

由表17可知，减胶率7%时，25个混凝土减胶剂样品，不满足28d收缩率比要求的样品有3个，合格率为88%。

（六）28d碳化深度比

表18 减胶率5%时的28d碳化深度比

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d碳化深度比/% | 95 | 93 | 98 | 96 | 94 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28d碳化深度比/% | 96 | 94 | 95 | 97 | 98 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 28d碳化深度比/% | 96 | 94 | 98 | 98 | 97 |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 28d碳化深度比/% | 95 | 97 | 95 | 105 | 98 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28d碳化深度比/% | 96 | 95 | 96 | 94 | 98 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 28d碳化深度比/% | 93 | 102 | 96 | 97 | 94 |
| 技术要求 | 28d碳化深度比≤100% |  |  |  |  |

由表18可知，减胶率5%时，30个混凝土减胶剂样品，不满足28d碳化深度比要求的样品有2个，合格率为93%。

表19 减胶率7%时的28d碳化深度比/%

| 序号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d碳化深度比/% | 98 | 96 | 94 | 95 | 97 |
| 序号 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28d碳化深度比/% | 96 | 98 | 99 | 98 | 95 |
| 序号 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 28d碳化深度比/% | 99 | 98 | 96 | 98 | 96 |
| 序号 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 28d碳化深度比/% | 106 | 96 | 96 | 97 | 102 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 28d碳化深度比/% | 95 | 103 | 98 | 98 | 96 |
| 技术要求 | 28d碳化深度比≤100% |  |  |  |  |

由表19可知，减胶率7%时，25个混凝土减胶剂样品，不满足28d碳化深度比要求的样品有3个，合格率为88%。

（七）50次冻融循环抗压强度损失率比

表20 减胶率5%时50次冻融循环抗压强度损失率比

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比/% | 65 | 74 | 59 | 68 | 72 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比/% | 95 | 80 | 73 | 64 | 84 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比/% | 65 | 69 | 94 | 95 | 73 |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比/% | 75 | 69 | 82 | 67 | 65 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比/% | 104 | 86 | 75 | 80 | 70 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比/% | 69 | 84 | 75 | 81 | 79 |
| 技术要求 | 50次冻融循环抗压强度损失率比≤100% |  |  |  |  |

由表20可知，减胶率5%时，30个混凝土减胶剂样品，不满足0次冻融循环抗压强度损失率比要求的样品有1个，合格率为97%。

表21 减胶率7%时的50次冻融循环抗压强度损失率比/%

| 序号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比/% | 76 | 65 | 73 | 75 | 101 |
| 序号 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比/% | 85 | 70 | 89 | 72 | 75 |
| 序号 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比/% | 100 | 98 | 80 | 70 | 85 |
| 序号 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比/% | 71 | 103 | 89 | 82 | 74 |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 50次冻融循环抗压强度损失率比/% | 73 | 86 | 78 | 85 | 85 |
| 技术要求 | 50次冻融循环抗压强度损失率比≤100% |  |  |  |  |

由表21可知，减胶率7%时，25个混凝土减胶剂样品，不满足50次冻融循环抗压强度损失率比要求的样品有2个，合格率为92%。

（八）试验合格率汇总

产品各性能指标试验合格率见表22。

表22 各性能指标合格率汇总

| 序号 | 试验项目 |  | 减胶率5% 合格率 | 减胶率7% 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三乙醇胺含量 |  | 90% |  |
| 2 | 减水率 |  | 93% | 88% |
| 3 | 1h坍落度保留值之差 |  | 93% | 92% |
| 4 | 凝结时间差 | 初凝 | 93% | 84% |
|  |  | 终凝 | 87% | 80% |
| 5 | 抗压强度比 | 7d | 97% | 88% |
|  |  | 28d | 90% | 76% |
| 6 | 28d收缩率比 |  | 93% | 88% |
| 7 | 28d碳化深度比 |  | 93% | 88% |
| 8 | 50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法） |  | 97% | 92% |
| 减胶率为5%时，30个减胶剂样品，不合格的样品为序号11、序号18、序号19、序号21和序号27，整体合格率为83%； 减胶率为7%时，25个减胶剂样品，不合格的样品为序号6、序号11、序号12、序号16、序号18、序号19、序号21、序号22、序号25、序号26、序号27和序号29，整体合格率为52%。 |  |  |  |  |

四、标准中涉及专利情况说明

经检索，本标准所列技术内容没有涉及专利和知识产权等情况。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

混凝土减胶剂与市售包括聚羧酸系、萘系、脂肪族、氨基磺酸盐等各种外加剂兼容，可适用于各强度等级混凝土，在减少总胶凝材料的同时，还可以改善和易性，减少泌水，减小泵送摩擦阻力，降低坍落度经时损失等。当前，我国混凝土减胶剂产业已形成相当规模，技术成熟、产能充足，但国家标准的缺失导致市场产品良莠不齐，成为制约产业健康发展的核心瓶颈。制定统一标准已成为行业发展的迫切需求，这不仅是规范市场、实现"良币驱逐劣币"的关键举措，更是全面推广应用的制度基础。

全国范围内，目前混凝土减胶剂生产企业已经超过100家，总的年生产能力达到50万吨。从推广应用角度看，减胶剂的技术可行性已通过大量工程实践得到验证，一和建材科技（广州）有限公司、哈尔滨兴昌建材有限公司以及北京中德新亚建筑技术有限公司等公司都在生产减胶剂产品，该产品已在安徽天洲混凝土工程有限公司、哈尔滨长城宏业建筑材料有限公司等全国多个混凝土生产企业应用。使用减胶可以减少至少5%的胶材用量(相当于C30混凝土可至少减少15kg水泥用量)，不光有着十分可观的经济效益，其节能减排特性完全契合国家"双碳"战略和绿色建筑政策导向，市场需求明确。

预期推行标准后将产生显著的经济效益：直接层面，全国混凝土行业每年可节约水泥成本超百亿元；宏观层面，将实现数千万吨级二氧化碳减排，大幅降低资源消耗，同时推动工业固废资源化利用，对构建绿色、低碳、可持续的建材工业体系具有深远战略意义。

以武汉光谷综合管廊项目为例，该项目全长24.47km，结构混凝土总量超30万m³，涉及到多种抗压抗渗等级。项目选取0.8%的减胶剂掺量以及10%和15%两种减胶率，分C35P6、C40P8、C50P10三种混凝土强度等级进行配合比设计和试配。试验结果表明，减胶剂的效用明显，对高等级大胶凝量的混凝土表现更为突出。掺入减胶剂后，流动性、粘结性、保坍性都优于未掺组，7d、28d强度明显提高，可有效减少水泥用量，降低成品的单位体积重量。

《混凝土减胶剂》产品标准，是打通该技术创新成果走向产业化“最后一公里”的关键举措。它不仅能够规范和引领一个已经具备相当基础的产业走向高质量、可持续发展，更能通过在混凝土这一最大宗建材中的规模化应用，产生巨大的直接经济效益和深远的社会环境效益。此举投入小、见效快、收益大，是推动建材行业绿色低碳转型的一项至关重要且紧迫的工作。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准中涉及的混凝土减胶剂的各项基本性能均依照国内外现行的各类材料相应指标，在满足其基本要求的同时，达到本标准的性能要求。本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准保持一致，没有冲突的地方，具有很好的协调性。

本标准技术要求的部分性能指标和测试方法依据GB 8076《混凝土外加剂》、GB/T 8077《混凝土外加剂匀质性试验方法》、GB/T 50080《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、GB/T 50082《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》的规定执行。综合调研现行的国内外关于混凝土外加剂方面的标准，还没有专门针对混凝土减胶剂制定的标准，属于行业空白，与JC/T 2469-2018对比分析见表23。

表23 对比分析

| 项目 | JC/T 2469-2018 | 本标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土减胶剂定义 | 在水胶比基本不变条件下、混凝土的坍落度和 28d抗压强度不降低情况下，能够有效减少胶凝材料用量的化学外加剂。 | 在28d抗压强度和工作性能不降低、水胶比不变且不影响耐久性的条件下，能够减少混凝土中胶凝材料用量的化学外加剂。 | 强调混凝土工作性和耐久性不降低，且水灰比不变 |
| 标记 | 有减胶率 | 无减胶率 |  |
| 一般要求 | 混凝土减胶剂不应含有对混凝土耐久性和环境有害的组分 | 混凝土减胶剂的氯离子含量、释放氨含量和残留甲醛含量应符合GB/T 8076-202X的规定。 |  |
| 匀质性指标 | 氯离子含量≤0.1% 总碱量≤0.1% | 氯离子含量在一般要求中进行了规定； 总碱量规定为不超过生产厂控制值； 增加三乙醇胺含量的要求 | 总碱量参考GB/T 8076-202X进行了规定 |
| 掺减胶剂混凝土性能 | 含气量增加值有规定 | 删除含气量增加值 增加1h坍落度保留值之差 |  |
| 原材料 | 没有规定减水剂 | 减水剂有规定 | 本标准配合比中增加了减水剂的掺入 |
| 配合比 | 水泥用量：330kg/m3； 砂率：36%~40%； 坍落度：80mm±10mm； 没有规定水灰比； 没有规定配合比中新拌混凝土的含气量和工作性能 | 水泥用量：360kg/m3； 砂率：43%~47%； 坍落度由210mm±10mm； 规定水灰比为0.48 |  |
| 试验方法 | / | 删除含气量增加值的试验方法，增加三乙醇胺含量和1h坍落度保留值之差的试验方法 |  |
| 批量 | 50t | 100t |  |

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性。

十、贯彻标准的要求和措施建议

目前，国内混凝土减胶剂产品没有统一的评价标准，所以产品以哪些性能进行评价，如何设计、制备等都给企业和消费者带来困扰，整体上不利于产品的发展，制约了该行业的进步。

建议在本标准发布实施后，各生产厂家、科研单位以及相关检测机构、管理部门依据本标准中的相关规定，对混凝土减胶剂产品进行评判和管理。具体实施措施建议如下：（1）加大标准宣传力度，提高认知度。（2）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯活动。（3）鼓励行业相关企业贯彻实施标准，并对相关企业人员进行指导，使有关人员拥有标准、了解标准、熟悉标准，按要求执行标准。（4）标准归口单位跟踪服务，对企业贯彻实施标准中遇到的问题进行协调处理作好记录，并进行长期监督检查工作。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无。