水泥基陶瓷砖胶粘剂、填缝剂有害物质限量及试验方法

（拟申请更名：陶瓷砖胶粘剂有害物质分级技术要求）

Limit of harmful substances in cement-based ceramic tile adhesives and grouts

编制说明

（报批稿）

编制组

2025年9月

目录

一、工作简况：	3

（一）包括任务来源	3

（二）主要工作过程	3

（三）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等，建议以列表形式写明参编人及参编单位在标准编制过程中所做的工作。	4

二、标准编制原则和主要内容：	4

（一）标准编制原则	5

（二）主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题。此部分要按标准章条款对应逐章逐条写出。	5

三、主要试验（或验证）情况分析：	7

（一）验证试验基本情况	7

（二）验证试验数据	8

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明（见附表5）：	13

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况；	13

（一）经济效益、社会效益、产业规模、推广应用、工程应用情况、预期达到的经济、社会效益；	13

（二）本标准指标的技术先进性以及本标准的发布对行业及社会发展的促进作用，即与“宜业尚品造福人类”的相关性。请对（二）补充要加重笔墨。	14

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；	15

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；	17

八、重大分歧意见的处理经过和依据	18

九、标准性质的建议说明	18

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）	18

十一、废止现行相关标准的建议	19

十二、其它应予说明的事项	19

水泥基陶瓷砖胶粘剂、填缝剂有害物质限量及试验方法

（拟申请更名：陶瓷砖胶粘剂有害物质分级技术要求）

标准编制说明(征求意见稿)

一、工作简况：

（一）包括任务来源

2024年2月29日，中国建筑材料联合会发布《关于下达2024年第一批协会标准制修定计划的通知》（中建材联标发[2024]18号），《水泥基陶瓷砖胶粘剂、填缝剂有害物质限量及试验方法》列入制定计划，负责起草单位为中国建材检验认证集团苏州有限公司、东方雨虹砂粉科技集团有限公司等。标准类别为方法标准，周期为12个月。

（二）主要工作过程

2024年9月10日，负责起草单位中国建材检验认证集团苏州有限公司在前期工作的基础上在苏州组织召开了团体标准T/CBMF《水泥基陶瓷砖胶粘剂、填缝剂有害物质限量及试验方法》（计划号：2024-29-xbjh）的第一次工作会议，来自检测机构、原材料企业、瓷砖胶企业、施工应用单位的24位代表线下参会，22位代表线上参议。该标准由中国建筑材料联合会负责归口。国检集团苏州公司副总经理朱晓华主持本次会议并介绍了与会代表。国检集团苏州公司科技研发部经理余奕帆介绍了联合会团体标准的相关管理要求，提出要严格把控标准质量，控制标准进度，力争申报工业和信息化部百项团体标准应用推广典型案例。国检集团苏州公司检测一部经理李万勇介绍了团体标准的立项背景、目的、意义，对现行的各类胶粘剂国家标准进行了梳理，逐一介绍了标准间检测方法的差异。与会代表围绕范围、术语和定义、要求、试验方法、检验规则等技术问题展开热烈讨论。会议形成以下共识： 1.拟将标准名称修改为“陶瓷砖胶粘剂有害物质分级技术要求”；2.删除术语定义；3.增加其他种类陶瓷砖胶粘剂有害物质检测规定；4.调整相关项目检测方法参数。编制组牵头单位按本次会议精神重新整理标准文本，编制组牵头单位提出验证试验的样品类型，编制组内企业提供验证试验的样品；由编制组内的检测机构进行验证试验。验证试验完成后汇总，再次召开下次工作会议。

2024年10月-2024年12月，负责征集样品并进行了相关验证试验。

2025年1月7日，负责起草单位中国建材检验认证集团苏州有限公司在前期工作的基础上在苏州组织召开了团体标准的第二次工作会议，来自检测机构、原材料企业、瓷砖胶企业、施工应用单位的27位代表参会。国检集团苏州公司副总经理朱晓华主持本次会议并介绍了与会代表。国检集团苏州公司检测一部经理李万勇介绍了《水泥基陶瓷砖胶粘剂、填缝剂有害物质限量及试验方法》标准验证试验情况，与会代表认真仔细地审议了的标准文稿。会议形成以下共识：1.调整甲醛含量指标；2.删除氨含量项目；3.细化可溶性金属项目样品制备；4.调整VOC含量和苯系物测试方法。编制组牵头单位按本次会议精神整理标准文本，完成标准征求意见稿和标准编制说明稿件，尽快征求意见。预计2025年9月征求意见，根据意见内容处理后再返还编制组讨论并准备送审。

2025年10月，在完成前期工作的基础上，负责起草单位向主管单位提交征求意见稿及相关材料。

（三）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等，建议以列表形式写明参编人及参编单位在标准编制过程中所做的工作。

本标准起草单位：

本标准起草人：

本标准参加单位和工作组成员工作情况见表1。

表1 标准参加单位和工作组成员分工

| 序号 | 任务分工 | 起草单位 | 起草人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文本起草、编制说明、验证试验报告编制、标准内容编制 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 李万勇、朱晓华、陆建兵、余奕帆、刁卓 |
| 2 | 共同参与验证试验及比对工作，参与标准编制讨论， 提供验证试验样品、企标等技术资料、参与编制工作讨论。 | 东方雨虹 | 赵伦 |
|  |  | 福州特工组 | 鲍银俤 |
|  |  | 美巢集团司 | 陈彬彬 |
|  |  | 安徽米兰士 | ... |
|  |  | 昕特玛新材料 | ... |
|  |  | 马贝建筑材料 | ... |
|  |  | 上海牛元工贸 | ... |
|  |  | 广东巴德富新材料 | ... |
|  |  | 立邦装饰材料 | ... |
|  |  | 无锡悍王建材 | ... |
|  |  | 广东雷科 | ... |
|  |  | ... | ... |

二、标准编制原则和主要内容：

（一）标准编制原则

本标准的编制原则是依据GB/T 1.1—2020给出的原则和有关标准、政策法规进行编制的。制定本标准时充分考虑到满足我国的技术发展和生产需要，充分体现行业进步和发展趋势，符合国家产业政策，推动行业技术水平提高，促进国际贸易，做到技术上先进，使用上安全、经济上合理，生产上可能，与其他标准规程协调配套。标准文本格式、条款主要是根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制，本标准规定了陶瓷砖胶粘剂有害物质的分类和分级、技术要求、试验方法、检验结果的判定、试验报告。

- 主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题。

1、标准范围

本文件规定了陶瓷砖胶粘剂有害物质的分类和分级、技术要求、试验方法、检验结果的判定、试验报告。本文件适用于陶瓷砖胶粘剂的环保性能分级。其他陶瓷砖胶粘剂铺贴辅材如背胶、空鼓剂可参考执行。

2、术语和定义

JC/T 547 界定的术语和定义适用于本文件。

3、分类

按成分分为：水泥基胶粘剂、膏状乳液基胶粘剂和反应型树脂基胶粘剂。按环保等级分为A+级、A级、B级。

- 要求

1）基本要求：产品的基本要求应满足JC/T 547 标准相应型号全部技术要求。

2）水泥基胶粘剂有害物质分级技术要求

水泥基胶粘剂有害物质分级技术要求见表2。内照射指数和外照射指数仅测试并判定粉体，应符合GB 6566-2010标准中A类装饰装修类材料的指标要求。

表2  水泥基胶粘剂有害物质分级技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A+ | A | B |
| 1 | VOC含量a/g/kg | ≤1 | ≤5 | ≤10 |
| 2 | VOC含量b/g/L | ≤2 | ≤5 | ≤10 |
| 2 | 甲醛含量/g/kg | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 3 | 苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.1 |
| 4 | 甲苯、二甲苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.1 |
| 5 | 总铅（Pb）含量/mg/kg | ≤20 | ≤45 | ≤90 |
| 6 | 可溶性镉(Cd)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤75 |
| 7 | 可溶性铬(Cr)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |
| 8 | 可溶性汞(Hg)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |
| a:单组分粉体水泥基胶粘剂; b:多组分水泥基胶粘剂； |  |  |  |  |

3）膏状乳液基胶粘剂有害物质分级技术要求

膏状乳液基胶粘剂有害物质分级技术要求见表3。

表3  膏状乳液基胶粘剂有害物质分级技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A+ | A | B |
| 1 | VOC含量/g/L | ≤10 | ≤50 | ≤350 |
| 2 | 甲醛含量/g/kg | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 3 | 苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 |
| 4 | 甲苯、二甲苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤10 |
| 5 | 总铅（Pb）含量/mg/kg | ≤20 | ≤45 | ≤90 |
| 6 | 可溶性镉(Cd)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤75 |
| 7 | 可溶性铬(Cr)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |
| 8 | 可溶性汞(Hg)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |

4）反应型树脂基胶粘剂有害物质分级技术

反应型树脂基胶粘剂有害物质分级技术要求见表4。

表4  反应型树脂基胶粘剂有害物质分级技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A+ | A | B |
| 1 | VOC含量/g/L | ≤50 | ≤100 | ≤300 |
| 2 | 甲醛含量/g/kg | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤1.0 |
| 4 | 甲苯、二甲苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤10 |
| 5 | 总铅（Pb）含量/mg/kg | ≤20 | ≤45 | ≤90 |
| 6 | 可溶性镉(Cd)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤75 |
| 7 | 可溶性铬(Cr)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |
| 8 | 可溶性汞(Hg)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |

5）可选项目有害物质分级技术

可根据供需方需要选做总挥发性有机物释放量、甲醛释放量，可选项目有害物质分级技术要求见表5。

表5  可选项目有害物质分级技术要求

| 序号 | 项 目 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A+ | A | B |
| 1 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量/（μg/m3） | 3d | ≤750 | ≤1000 | ≤3000 |
| 2 | 甲醛释放量/（μg/m3 ） | 3d | ≤50 |  |  |

- 试验方法

1）样品制备：单组分粉体水泥基胶粘剂直接取粉体进行测试；多组分水泥基胶粘剂按照液体最大添加量比例搅拌不少于200g混合物后进行测试，不考虑水的配比。元素含量项目样品制备按照实际配比搅拌混合，在玻璃板或聚四氟乙烯板上制备0.2-0.3mm的涂膜，并在室温下养护72h后进行试验。总铅（Pb）含量项目采用微波消解法处理，消解不完全的可加入适量氢氟酸以确保消解完全。可溶性金属项目可采用适量高浓度盐酸混合以缩短调节ph时间达到稳定。释放量项目样品制备按照实际使用配比搅拌混合后在面积稍大的玻璃板上涂布厚度1mm的涂膜，涂膜面积与舱体积比例（材料/舱负荷比）为0.05㎡/m³，立即放入舱内，72h后采样测试。

2）VOC含量：单组分粉体水泥基胶粘剂按GB/T 23986.2-2023的规定进行，不做水分含量和密度的测试，按方法1计算结果，结果换算成g/kg。需要与液体混合物拌合的水泥基胶粘剂、膏状乳液基胶粘剂按GB/T 23986.2-2023的规定进行,按方法3计算结果。反应型树脂基胶粘剂按GB 18583-2008中附录F的规定进行。

3）甲醛含量：按GB 18583-2008中附录A的规定进行。

4）苯含量：水泥基胶粘剂、膏状乳液基胶粘剂按GB/T 23990-2009中方法B的规定进行。反应型树脂基胶粘剂按GB/T 23990-2009的方法A规定进行。

5）甲苯、二甲苯含量：水泥基胶粘剂、膏状乳液基胶粘剂按GB/T 23990-2009中方法B的规定进行。反应型树脂基胶粘剂按GB/T 23990-2009的方法A规定进行。

6）总铅（Pb）含量：按GB/T 30647-2014的规定进行

7） 可溶性镉(Cd)含量、可溶性铬(Cr)含量、可溶性汞(Hg)含量：按GB/T 23991-2009的规定进行。

8）总挥发性有机物释放量、甲醛释放量：按JG/T 528-2017的规定进行。

9）内照射指数和外照射指数：按GB 6566-2010的规定进行。

- 主要试验（或验证）情况分析：

（一）验证试验基本情况

1、提供验证试验样品的企业见表6。

表 6 验证试验样品提供企业

样品提供企业（简称）

东方雨虹

福州七彩居建材

安徽米兰士

昕特玛新材料

马贝建筑材料

上海牛元工贸

广东巴德富新材料

立邦装饰材料

无锡悍王建材

广东雷科

2、样品情况见表7。

表7  验证试验样品清单

| 编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 水泥基 | 水泥基 | 水泥基 | 水泥基 | 水泥基 | 水泥基 | 水泥基 | 水泥基 | 水泥基 |
| 编号 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# |
| 类型 | 膏状乳液 | 膏状乳液 | 膏状乳液 | 膏状乳液 | 膏状乳液 | 膏状乳液 | 膏状乳液 | 膏状乳液 | 反应型 |
| 编号 | 19# | 20# | 21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# | / |
| 类型 | 反应型 | 反应型 | 反应型 | 反应型 | 反应型 | 反应型 | 反应型 | 反应型 | / |

- 验证试验数据

1、水泥基胶粘剂

1）VOC含量结果见表8

表8  水泥基胶粘剂VOC含量结果

| 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOC含量/g/kg | 未检出 (＜2g/L) | 未检出 (＜1) | 未检出 (＜1) | 未检出 (＜1) | 未检出(＜1) | 未检出(＜1) | 未检出(＜1) | 3 | 4 |

VOC含量项目2个样品A等级，其他全部达到A+等级。

- 甲醛含量结果见表9

表9  水泥基胶粘剂甲醛含量结果

| 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛含量/g/kg | 未检出 (＜0.05) | 未检出 (＜0.05) | 未检出 (＜0.05) | 未检出 (＜0.05) | 0.065 | 未检出 (＜0.05) | 未检出 (＜0.05) | 0.105 | 0.060 |

甲醛含量项目2个样品A等级，其他全部达到A+等级。

- 苯含量结果见表10

表10  水泥基胶粘剂苯含量结果

| 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯含量/g/kg | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) |

苯含量项目全部达到A+等级。

- 甲苯、二甲苯含量结果见表11

表11  水泥基胶粘剂甲苯、二甲苯含量结果

| 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯、二甲苯含量/g/kg | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) |

甲苯、二甲苯含量项目全部达到A+等级。

- 总铅（Pb）含量结果见表12

表12  水泥基胶粘剂总铅（Pb）含量结果

| 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总铅（Pb）含量/g/kg | 14 | 23 | 20 | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 15 | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) |

总铅（Pb）含量项目1个样品A等级，其他全部达到A+等级。

- 可溶性镉(Cd)含量\可溶性铬(Cr)含量\可溶性汞(Hg)含量结果见表13

表13  水泥基胶粘剂可溶性镉(Cd)含量\可溶性铬(Cr)含量\可溶性汞(Hg)含量结果

| 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可溶性镉(Cd)含量/mg/kg | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) |
| 可溶性铬(Cr)含量/mg/kg | 2 | 4 | 4 | 未检出（＜1) | 4 | 未检出（＜1) | 3 | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) |
| 可溶性汞(Hg)含量/mg/kg | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) |

可溶性镉(Cd)含量\可溶性铬(Cr)含量\可溶性汞(Hg)含量项目全部到A+等级。

- 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量\甲醛释放量结果见表14

表14  水泥基胶粘剂总挥发性有机化合物（TVOC）释放量\甲醛释放量结果

| 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量/μg/m3 | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 150 | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) |
| 甲醛释放量/μg/m3 | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 59 | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) |

总挥发性有机化合物（TVOC）释放量\甲醛释放量1个样品A等级，其他全部达到A+等级。

2、膏状乳液基胶粘剂

1）VOC含量结果见表15

表15  膏状乳液基胶粘剂VOC含量结果

| 项目 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOC含量/g/L | 未检出(＜2g/L) | 未检出(＜2g/L) | 未检出(＜2g/L) | 未检出(＜2g/L) | 未检出(＜2g/L) | 14 | 114 | 101 |

VOC含量项目3个样品A等级，其他全部达到A+等级。

- 甲醛含量结果见表16

表16  膏状乳液基胶粘剂甲醛含量结果

| 项目 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛含量/g/kg | 未检出 (＜0.05) | 0.056 | 未检出 (＜0.05) | 未检出 (＜0.05) | 未检出 (＜0.05) | 0.5 | 0.6 | 未检出 (＜0.05) |

甲醛含量项目3个样品不通过，其他全部达到A+等级。

- 苯含量结果见表17

表17  膏状乳液基胶粘剂苯含量结果

| 项目 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯含量/g/kg | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) |

苯含量项目全部达到A+等级。

- 甲苯、二甲苯含量结果见表18

表18  膏状乳液基胶粘剂甲苯、二甲苯含量结果

| 项目 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯、二甲苯含量/g/kg | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) |

甲苯、二甲苯含量项目全部达到A+等级。

- 总铅（Pb）含量结果见表19

表19  膏状乳液基胶粘剂总铅（Pb）含量结果

| 项目 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总铅（Pb）含量/g/kg | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) |

总铅（Pb）含量项目全部达到A+等级。

- 可溶性镉(Cd)含量\可溶性铬(Cr)含量\可溶性汞(Hg)含量结果见表20

表20  膏状乳液基胶粘剂可溶性镉(Cd)含量\可溶性铬(Cr)含量\可溶性汞(Hg)含量结果

| 项目 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可溶性镉(Cd)含量/mg/kg | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) |
| 可溶性铬(Cr)含量/mg/kg | 2 | 4 | 4 | 未检出（＜1) | 4 | 未检出（＜1) | 3 | 未检出（＜1) |
| 可溶性汞(Hg)含量/mg/kg | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) |

可溶性镉(Cd)含量\可溶性铬(Cr)含量\可溶性汞(Hg)含量项目全部到A+等级。

- 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量\甲醛释放量结果见表21

表21  膏状乳液基胶粘剂总挥发性有机化合物（TVOC）释放量\甲醛释放量结果

| 项目 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量/μg/m3 | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) |
| 甲醛释放量/μg/m3 | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 85 | 70 | 未检出（＜10) |

总挥发性有机化合物（TVOC）释放量\甲醛释放量2个样品A等级，其他全部达到A+等级。

3、反应型树脂基胶粘剂

1）VOC含量结果见表22

表22  反应型树脂基胶粘剂VOC含量结果

| 项目 | 18# | 19# | 20# | 21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOC含量/g/kg | 28 | 5 | 16 | 8 | 11 | 23 | 4 | 6 | 18 |

VOC含量项目全部达到A+等级。

- 甲醛含量结果见表23

表23  反应型树脂基胶粘剂甲醛含量结果

| 项目 | 18# | 19# | 20# | 21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛含量/g/kg | 未检出 (＜0.05) | 未检出 (＜0.05) | 未检出 (＜0.05) | 未检出 (＜0.05) | 未检出 (＜0.05) | 0.257 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

甲醛含量项目2个样品A等级，其他全部达到A+等级。

- 苯含量结果见表24

表24  反应型树脂基胶粘剂苯含量结果

| 项目 | 18# | 19# | 20# | 21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯含量/g/kg | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) |

苯含量项目全部达到A+等级。

- 甲苯、二甲苯含量结果见表25

表25  反应型树脂基胶粘剂甲苯、二甲苯含量结果

| 项目 | 18# | 19# | 20# | 21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯、二甲苯含量/g/kg | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 2.06) | 0.56 | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) | 未检出（＜0.02) |

甲醛含量项目2个样品A等级，其他全部达到A+等级。

- 总铅（Pb）含量结果见表26

表26  反应型树脂基胶粘剂总铅（Pb）含量结果

| 项目 | 18# | 19# | 20# | 21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总铅（Pb）含量/g/kg | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) | 未检出（＜10) |

总铅（Pb）含量项目全部达到A+等级。

- 可溶性镉(Cd)含量\可溶性铬(Cr)含量\可溶性汞(Hg)含量结果见表27

表27  反应型树脂基胶粘剂可溶性镉(Cd)含量\可溶性铬(Cr)含量\可溶性汞(Hg)含量结果

| 项目 | 18# | 19# | 20# | 21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可溶性镉(Cd)含量/mg/kg | 未检出（＜1) | 2 | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) |
| 可溶性铬(Cr)含量/mg/kg | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) |
| 可溶性汞(Hg)含量/mg/kg | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) | 未检出（＜1) |

可溶性镉(Cd)含量\可溶性铬(Cr)含量\可溶性汞(Hg)含量项目全部到A+等级。

- 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量\甲醛释放量结果见表28

表27  反应型树脂基胶粘剂总挥发性有机化合物（TVOC）释放量\甲醛释放量结果

| 项目 | 18# | 19# | 20# | 21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量/μg/m3 | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 235 | 110 | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) | 未检出（＜100) |
| 甲醛释放量/μg/m3 | 未检出（＜10 | 未检出（＜10 | 未检出（＜10 | 未检出（＜10 | 未检出（＜10 | 未检出（＜10 | 未检出（＜10 | 未检出（＜10 | 未检出（＜10 |

总挥发性有机化合物（TVOC）释放量\甲醛释放量全部达到A+等级。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明：

标准是产品标准，主要技术内容是指标和试验方法，试验方法均参照了目前现行的国家和行业标准的规定。本标准不涉及产品研发、设计、生产等内容。在标准调研和编制阶段，未发现涉及专利的情况发生。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况；

（一）经济效益、社会效益、产业规模、推广应用、工程应用情况、预期达到的经济、社会效益；

截至2024年1月，住建部和发改委均发文淘汰“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”，装饰装修材料中陶瓷砖胶粘剂的推广使用必将迎来一个新的高速增长期。陶瓷砖胶粘剂作为现代建筑装修中不可或缺的关键材料，近年来市场规模持续扩张。2024年中国瓷砖粘合剂行业市场规模达到207亿元。预计到2030 年期间，市场规模预计增长至280亿元以上，年复合增长率约8.5% 。这一增长态势主要得益于新型城镇化建设的不断深入、老旧小区改造工程的加速推进，以及消费者对装修品质要求的日益提升。

装饰装修材料是与终端客户直接接触，客户对绿色环保的意识越来越高，选购产品的首要关注点是其环保要求。虽然常规瓷砖胶粘剂的主要成分是水泥和胶粉等，本身是一种相对环保的材料，但是需要注意的是，一些不知名的品牌可能会在产品中添加缩醛类胶粉，家中装修使用这样的粘合剂时，甲醛可能对居住的用户造成危害不言而喻。另一方面，水泥基产品如果使用的原材料包含较高的天然放射性物质——例如采矿废渣等——可能会导致最终产品具有放射性，若水泥放射性超过一定的限量，会给人的身体健康带来不同程度的危害。

现行的相关产品的有害物质限量标准，主要针对液体和膏体类产品，挥发性有机化合物voc限量指标均采用g/L表征，在测试过程中需要按照液体方法测试样品密度用于计算结果，但对于粉体并不适用，未明确测试方法将导致该指标无法进行。因此，现行的国家和行业标准中的有害物质限量和试验方法均不适用于水泥基的胶粘剂。同时水泥基类的产品还应关注放射性、可溶性重金属等项项目，然而目前的相关国家和行业标准中没有对这些要求进行明确，或者已有的项目不适用于本产品。

综上所述，本标准的制定和发布将有利于明确陶瓷砖胶粘剂有害物质的管控和检测要求，提升产品质量和绿色化要求，满足人民群众对美好家居的要求和向往，满足建材工业“宜业尚品”的目标要求。

（二）本标准指标的技术先进性以及本标准的发布对行业及社会发展的促进作用，即与“宜业尚品造福人类”的相关性。

近年来，国家环保政策日趋收紧，国家层面陆续提出“金山银山”、“蓝天保卫战”、“美丽中国”、“3060”双碳目标等一系列围绕生态环境的顶层设计，“绿色”、“低碳”的概念愈发深入人心。建材工业“十四五”规划中提出了“宜业尚品、造福人类”的建材行业新发展理念和目标。主旨是切实实现建材行业的转型发展、培育和实现产业和产品的绿色化、智能化和高端化。

此外，在消费端，绿色消费理念越发深入人心，经济日报披露，从各大网购平台数据显示，在“双11”购物节期间，挂着绿色、有机、低碳、节能等标签的产品销量持续增长，绿色节能的消费方式正被更多消费者所认可。在日渐增长的庞大消费市场引领下，在“双碳”目标要求下，生产端各个环节也要绿起来。以绿色消费倒逼绿色生产，从而实现绿色发展，是建设生态文明、实现可持续发展的重要路径。在这一过程中，企业只有在生产、包装、运输、经销等各环节和全产业链谋求绿色转型，适应消费市场最新变化，才能在日益激烈的市场竞争中占据主导。

因此我们在制定本标准时，一方面对标国际先进的绿色标签技术要求，建立相应的评价和试验方法，在绿色环保上全面达到国际先进水平；另一方面结合产品的特点，在试验方法选择上提出了符合国情的更高的要求，更有针对性。其中本标准中有害物质方面提出的B级指标已对标或高于国内标准中的要求，创新地提出了A级和A+级等级，提出跟高环保等级要求。

- 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

国外标准与国外相关标准、技术要求环保认证对比如下：

1、德国GEV认证

（1）德国认证的大致情况见表29：

表29  德国GEV认证

| 地区、国家 | 认证标签 | 认证技术标准 | 国内通过认证的产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧盟德国 |  | GEV – Classification Criteria分级标准，版本：27.04.2020 安装材料、胶黏剂和建筑材料排放控制及EMICOD裁定 | JS涂料、无溶剂聚氨酯、背胶、瓷砖胶、防水砂浆、填缝剂等 |

（2）GEV认证的产品认证范围：

——液体产品（涂料/界面剂，即开即用型粘合剂、防水涂料、防潮界面处理剂、液体密封胶）

——无机建筑材料（水泥基及石膏基自流平砂浆、瓷砖胶、填缝剂、水泥基防水灰浆、水泥基及石膏基地面找平材料）

——直接使用的建筑材料（垫层材料、隔热材料、自粘垫层、自粘胶带、自扣隔热板材等）

——膏状材料（有机材料为主要粘合剂）（地板粘合剂、即开即用型瓷砖胶、水基或反应固化型地面找平材料）

——密封胶（水基或反应型，安装使用时会膨胀），预压缩密封胶带、密封胶膜

（3）GEV认证技术要求见表30。

表30 德国GEV认证技术要求

| 项目 | 德国V技术要求 |  |  | 试验方法 | 本标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EC1 PLUS | EC1 | EC2 |  | A+ | A | B |
| TVOC（3d）/μg/m3 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 3000 | GEV试验方法Edition: 30.10.2019 | ≤750 | ≤1000 | ≤3000 |
| 甲醛（3d）/μg/m3 | ≤ 50 |  |  |  | ≤ 50 |  |  |

（4）GEV标准对环境舱的要求：

试验箱：至少100升不锈钢或玻璃；具有空气净化装置和加湿装置；流量计用于调整和记录通过试验室和储存室的空气流量。

2、德国蓝色天使认证

德国蓝色天使认证大致情况见表31：

表31 德国蓝色天使认证

| 地区、国家 | 认证标签 | 认证技术标准 | 国内通过认证的产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧盟 德国 |  | DE-UZ 115-2011v4低溶剂屋面涂料和沥青胶黏剂 | 无，不适用 |
|  |  | RAL-UZ102-2015修订为DE-UZ 102-2020低排放内墙涂料 | 内墙涂料 |

蓝色天使防水相关认证产品范围：DE-UZ 115-2011v4：沥青基屋面产品、DE-UZ 102-2020：内墙乳胶漆、硅酸盐乳胶漆、涂料混合系统（底涂和色浆）。蓝色天使的范围不适用于本标准参考，其技术内容更关注罐内产品有害物质限量。

3、法国voc环保标签

法国环保标签大致情况见表32：

表32 法国环保标签

| 地区、国家 | 认证标签 | 技术标准 | 国内通过认证的产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧盟 法国 |  | ISO16000 室内空气 系列标准 ISO16000-9室内空气 第9部分，建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定 环境舱法 | 防水涂料、防水砂浆、浆料、胶黏剂、美缝剂 |

法国环保标签适用于墙壁，天花板，地板覆盖物和涂料；房间间隔板和垂吊式天花板；隔热及隔音产品；门窗；所有用于安装以上建材的产品。其技术要求见表34。

表33 法国环保标签技术要求

| 排放量级别 | 等级 C，μg/m3 | 等级 B，μg/m3 | 等级 A，μg/m3 | 等级 A+，μg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总挥发性有机化合物 | ＞2000 | ＜2000 | ＜1500 | ＜1000 |
| 甲醛 | ＞120 | ＜120 | ＜60 | ＜10 |
| 为欧洲标准房间通风存放 28 天后的限制值。 |  |  |  |  |

法国认证标签的要求低于德国GEV认证的要求。

4、美国UL绿色卫士

美国UL绿色卫士认证基本情况见表34。

表34 美国UL绿色卫士认证

| 地区、国家 | 认证标签 | 技术标准 | 国内通过认证的产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北美 美国 |  | UL 2818 GREENGUARD 针对建筑材料， 家具以及装饰材料的化学释放标准 | 水泥基防水涂料、防水砂浆、干混砂浆、乳胶漆、界面剂…… |
|  |  | UL 2821 GREENGUARD 针对建筑材料， 家具以及装饰材料的测试方法 |  |

美国绿色卫士UL 2818适用于适用于：建材、家具和装饰材料等产品。

金级和认证级必须的释放量项目见表35。

表 35 美国UL绿色卫士认证释放量项目

| 物质 | 最大允许预测浓度GREENGUARD Tier合规标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 认证级，μg/m3 | 金级，μg/m3 |
| TVOC | 500 | 220 |
| 甲醛 | 50 | 25 |
| 测试7d后的释放浓度。 |  |  |

综上所述，国外认证标签的要求各不相同，从国际认可度和技术要求上，以德国GEV认证为最合适的比较和对标对象。综合考虑后，本标准的有害物质释放量部分要求采用了德国GEV认证的技术要求。技术水平全面达到了国外先进标准的要求。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；

国内相关的水泥基产品标准有JC/T 547-2017《陶瓷砖胶粘剂》、GB/T 25181-2019《预拌砂浆》、T/CECS 10048-2019《绿色建材评价 预拌砂浆》等，以上标准只规定了产品的物理性能，未涉及具体的有害物质指标。现行的胶粘剂有害物质标准有GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB 30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、DB11/1983-2022《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》等，以上标准主要是针对液体和膏体类的胶粘剂进行规定，缺少针对水泥基类粉体状产品的明确规定和具体测试方法。相关对比见表36。并且其中的指标很宽泛，不具有针对性。本标准中有害物质方面提出的B级指标已远高于上述标准中指标。因此本标准与现行的强制性标准、产品标准协调一致，并且可以与上述标准配套，完善标准体系。

表36  胶粘剂产品检测项目对比

| 序号 | 项 目 | 本标准 | JC/T 547-202X | GB/T 25181-2019 | T/CECS 10048-2019 | GB 18583-2008 | GB 33372-2020 | GB 30982-2014 | HJ 2541-2016 | DB11/1983-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内、外照射指数 | √ | 无 | √ | √ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | VOC含量 | √ | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 甲醛含量/g/kg | √ | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | 无 |
| 4 | 苯含量/g/kg | √ | 无 | 无 | 无 | √ | √ | 无 | √ | 无 |
| 5 | 甲苯、二甲苯含量/g/kg | √ | 无 | 无 | 无 | √ | √ | 无 | √ | 无 |
| 6 | 总铅（Pb）含量/mg/kg | √ | 无 | 无 | √可溶性Pb | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 可溶性镉(Cd)含量/mg/kg | √ | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 可溶性铬(Cr)含量/mg/kg | √ | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 可溶性汞(Hg)含量/mg/kg | √ | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量/（μg/m3） | √ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 甲醛释放量/（μg/m3 ） | √ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

八、重大分歧意见的处理经过和依据

编制过程中未发生重大分歧意见。

- 标准性质的建议说明

本标准为中国建筑材料联合会团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

本标准为团体标准，建议发布后立即实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无相关内容。

十二、其它应予说明的事项

无相关内容。