ICS

CCS Q

# CBMF

中  国  建  筑  材  料  协  会  标  准

T/CBMFXXXX-202X

## 陶瓷砖胶粘剂有害物质分级技术要求

Limit of harmful substances in cement-based ceramic tile adhesives and grouts

（征求意见稿：2025-9）

202×-××-××发布                                202×-××-××实施

中国建筑材料联合会发布

## 前    言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件负责起草单位：中国建材检验认证集团苏州有限公司...。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：。

本文件主要审查人：。

## 陶瓷砖胶粘剂有害物质分级技术要求

（立项名称：水泥基陶瓷砖胶粘剂、填缝剂有害物质限量及试验方法）

1  范围

本文件规定了陶瓷砖胶粘剂有害物质的分类和分级、技术要求、试验方法、检验结果的判定、试验报告。

本文件适用于陶瓷砖胶粘剂的环保性能分级,其他陶瓷砖胶粘剂铺贴辅材如背胶、空鼓剂可参考执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 23986.2-2023色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)和或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定第2部分：气相色谱法

GB/T 23990-2009 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法

GB/T 23991-2009 涂料中可溶性有害元素含量的测定

GB/T 30647-2014 涂料中有害元素总含量的测定

JC/T 547 陶瓷砖胶粘剂

JG/T 528-2017 建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法—测试舱法

3  术语和定义

JC/T 547 界定的术语和定义适用于本文件。

4 分类和分级

4.1 分类

按成分分为：水泥基胶粘剂、膏状乳液基胶粘剂和反应型树脂基胶粘剂。

4.2 分级

按环保等级分为A+级、A级、B级。

5  技术要求

5.1 基本要求

产品的基本要求应满足JC/T 547 标准相应型号全部技术要求。

5.2  水泥基胶粘剂有害物质分级技术要求

水泥基胶粘剂有害物质分级技术要求见表1。内照射指数和外照射指数仅测试并判定粉体，应符合GB 6566-2010标准中A类装饰装修类材料的指标要求。

表1  水泥基胶粘剂有害物质分级技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A+ | A | B |
| 1 | VOC含量a/g/kg | ≤1 | ≤5 | ≤10 |
| 2 | VOC含量b/g/L | ≤2 | ≤5 | ≤10 |
| 2 | 甲醛含量/g/kg | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 3 | 苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.1 |
| 4 | 甲苯、二甲苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.1 |
| 5 | 总铅（Pb）含量/mg/kg | ≤20 | ≤45 | ≤90 |
| 6 | 可溶性镉(Cd)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤75 |
| 7 | 可溶性铬(Cr)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |
| 8 | 可溶性汞(Hg)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |
| a:单组分粉体水泥基胶粘剂; b:多组分水泥基胶粘剂； |  |  |  |  |

5.3  膏状乳液基胶粘剂有害物质分级技术要求

膏状乳液基胶粘剂有害物质分级技术要求见表2。

表2  膏状乳液基胶粘剂有害物质分级技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A+ | A | B |
| 1 | VOC含量/g/L | ≤10 | ≤50 | ≤350 |
| 2 | 甲醛含量/g/kg | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 3 | 苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 |
| 4 | 甲苯、二甲苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤10 |
| 5 | 总铅（Pb）含量/mg/kg | ≤20 | ≤45 | ≤90 |
| 6 | 可溶性镉(Cd)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤75 |
| 7 | 可溶性铬(Cr)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |
| 8 | 可溶性汞(Hg)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |

5.4 反应型树脂基胶粘剂有害物质分级技术

反应型树脂基胶粘剂有害物质分级技术要求见表3。

表3  反应型树脂基胶粘剂有害物质分级技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A+ | A | B |
| 1 | VOC含量/g/L | ≤50 | ≤100 | ≤100 |
| 2 | 甲醛含量/g/kg | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤1.0 |
| 4 | 甲苯、二甲苯含量/g/kg | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤10 |
| 5 | 总铅（Pb）含量/mg/kg | ≤20 | ≤45 | ≤90 |
| 6 | 可溶性镉(Cd)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤75 |
| 7 | 可溶性铬(Cr)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |
| 8 | 可溶性汞(Hg)含量/mg/kg | ≤10 | ≤30 | ≤60 |

5.5 可选项目有害物质分级技术

可根据供需方需要选做总挥发性有机物释放量、甲醛释放量，可选项目有害物质分级技术要求见表4。

表4  可选项目有害物质分级技术要求

| 序号 | 项 目 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A+ | A | B |
| 1 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量/（μg/m3） | 3d | ≤750 | ≤1000 | ≤3000 |
| 2 | 甲醛释放量/（μg/m3 ） | 3d | ≤50 |  |  |

6  试验方法

6.1 样品制备

单组分粉体水泥基胶粘剂直接取粉体进行测试；多组分水泥基胶粘剂按照液体最大添加量比例搅拌不少于200g混合物后进行测试，不考虑水的配比。

元素含量项目样品制备按照实际配比搅拌混合，在玻璃板或聚四氟乙烯板上制备0.2-0.3mm的涂膜，并在室温下养护72h后进行试验。总铅（Pb）含量项目采用微波消解法处理，消解不完全的可加入适量氢氟酸以确保消解完全。可溶性金属项目可采用适量高浓度盐酸混合以缩短调节ph时间达到稳定。

释放量项目样品制备按照实际使用配比搅拌混合后在面积稍大的玻璃板上涂布厚度1mm的涂膜，涂膜面积与舱体积比例（材料/舱负荷比）为0.05㎡/m³，立即放入舱内，72h后采样测试。

6.2  VOC含量

单组分粉体水泥基胶粘剂按GB/T 23986.2-2023的规定进行，不做水分含量和密度的测试，按方法1计算结果，结果换算成g/kg。

需要与液体混合物拌合的水泥基胶粘剂、膏状乳液基胶粘剂按GB/T 23986.2-2023的规定进行,按方法3计算结果。

反应型树脂基胶粘剂按GB 18583-2008中附录F的规定进行。

6.3  甲醛含量

按GB 18583-2008中附录A的规定进行。

6.4  苯含量

水泥基胶粘剂、膏状乳液基胶粘剂按GB/T 23990-2009中方法B的规定进行。

反应型树脂基胶粘剂按GB/T 23990-2009的方法A规定进行。

6.5  甲苯、二甲苯含量

水泥基胶粘剂、膏状乳液基胶粘剂按GB/T 23990-2009中方法B的规定进行。

反应型树脂基胶粘剂按GB/T 23990-2009的方法A规定进行。

6.6  总铅（Pb）含量

按GB/T 30647-2014的规定进行

6.7  可溶性镉(Cd)含量、可溶性铬(Cr)含量、可溶性汞(Hg)含量

按GB/T 23991-2009的规定进行。

6.8  内照射指数和外照射指数

按GB 6566-2010的规定进行。

6.9  总挥发性有机物释放量、甲醛释放量

按JG/T 528-2017的规定进行。

7  检验结果的判定

在满足本文件5.1要求的前提下，全部达到本文件5.2、5.3、5.4及选定的5.5中相应环保分级要求的产品，则判定为其对应环保性能等级的陶瓷砖胶粘剂。

_________________________________