《建材工业用管磨机

合金铸钢衬板》

Ceramic-metal composite grinding roller sleeve and table liner for vertical roller mill

T/CBMF XX—202X

编制说明

（征求意见稿）

《建材工业用管磨机合金铸钢衬板》

标准编制组

2025年10月

目  录

1.工作简况	2

1.1任务来源	2

1.2 起草单位	2

1.3 任务分工	2

2.行业总体情况及制定标准的重要性	3

4 主要工作过程	5

4.1 立项阶段	5

4.2 标准调研阶段	5

4.3 草案起草阶段	6

4.4 研讨阶段	6

4.5 征求意见阶段	6

4.6 送审阶段	6

4.7 报批阶段	6

5 标准编制的原则和主要内容	6

5.1 制定原则	6

5.2 主要内容	7

6 主要试验验证情况分析	14

7 知识产权说明	14

8 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	14

9 采用国际标准和国外先进标准的情况	15

10 与现行相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的协调	15

11 重大意见分歧的处理依据和结果	15

12 标准性质的建议说明	16

13 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）	16

14 废止现行有关标准的建议	16

15 其它说明	16

《建材工业用管磨机合金铸钢衬板》

协会标准编制说明

1.工作简况

1.1任务来源

《建材工业用管磨机合金铸钢衬板》是中国建筑材料联合会关于下达《2024年第一批协会标准制定计划》的通知（中建材联标发〔2024〕18号）批准的标准制定任务，计划编号：2024-28-xbjh。本标准项目由中国建筑材料联合会归口并管理，由建筑材料工业技术监督研究中心主要负责起草。

1.2 起草单位

本标准由建筑材料工业技术监督研究中心、合肥水泥研究设计院有限公司、马科托合金材料（无锡）有限公司、江苏天海新特钢有限公司、中建材（湖北）秦鸿新材料有限公司、唐山市建新钢球有限公司、安徽省风形新材料科技有限公司、客锐飞帆水泥机械（苏州）有限公司）、金隅热加工唐山有限公司、徐州鑫华耐磨材料有限公司、贵州劲拓新材料有限公司共同起草。

1.3 任务分工

本次标准起草单位任务分工见下表。

| 起草单位 | 起草人 | 承担主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料工业技术监督研究中心 | 刘佳卿 邹积玉 | 负责标准编制过程的全面协调，把握标准工作的整体进度及方向，负责验证试验协调和技术支持 |
|  | 董笑宇、赵伟、尚博 | 负责标准文本编制、验证试验、资料收集 |
| 合肥水泥研究设计院有限公司 | 胡光 | 负责提供资料、数据、验证样品和验证检验 |
| 马科托合金材料（无锡）有限公司 | 郭跃 | 负责提供资料、数据、验证样品及验证检验 |
| 江苏天海新特钢有限公司 | 陆永勇 | 负责提供资料、数据、验证样品及验证检验 |
| 中建材（湖北）秦鸿新材料有限公司 | 许涛、谢志勇 | 负责提供资料、数据以及参与编制 |
| 唐山市建新钢球有限公司 | 向绍新 | 负责提供资料、数据 |
| 安徽省凤形新材料科技有限公司 | 沈茂林 | 负责提供资料和数据 |
| 客锐飞帆水泥机械（苏州）有限公司） | 步伟 | 负责提供资料和数据 |
| 金隅热加工唐山有限公司 | 郭伍、 支伟 | 负责提供资料、数据、以及有关信息 |
| 徐州鑫华耐磨材料有限公司 | 许庆 | 负责提供辊套尺寸和重量公差数据 |
| 贵州劲拓新材料有限公司 | 毛轲 | 负责提供辊套尺寸和重量公差数据 |

2.行业总体情况及制定标准的必要性

管磨机是粉磨系统中最常见的重要设备之一。物料在管磨机中研磨时间较长、产品细度均匀，粉碎比较大，生产能力大，对物料适应性强，具有较高研磨效率。管磨机广泛用于建材、冶金、选矿、电力及化工等行业粉磨矿石、熟料、混合材等。管磨机在建材行业应用更为广泛，主要应用于水泥、选矿、骨料、干混砂浆墙体材料等领域。

衬板衬板是管磨机的关键部件，用来保护筒体，使筒体免受研磨体和物料直接冲击和磨擦，同时也可利用不同形式的衬板来调整研磨体的运动状态，以增强研磨体对物料的粉碎研磨作用，有助于提高球磨机的粉磨效率，增加产量，降低金属消耗。衬板的材质、质量、制造工艺及结构形式直接影响球磨机运转时间、台时产量和粉磨能耗。衬板结构型式有很多种，主要有波纹衬板、阶梯衬板、凸楞衬板、沟槽衬板、端衬板、隔仓板等多种。

近年来，国家对水泥行业环保要求越来高，国内各大水泥集团开始采用新工艺、新产品、新材料进一步节能降耗和降本增效。粉磨工艺不断创新，管磨机进料粒度越来越小，其工作机理由冲击、研磨等方式粉碎物料向以研磨为主转变，衬板厚度也随之减薄，市场上出现了薄形衬板。薄形衬板作为一种节能的新产品，通过结构优化设计进一步降低衬板厚度和重量，减轻了工人劳动强度；同时，进一步增大管磨机有效粉磨容积，提高研磨体装载量，进一步提高管磨机粉磨效率，降低生产成本。相比较普通球磨机衬板而言，薄形衬板厚度和重量减少40～50%，耐磨性为传统金属衬板的2～5倍，大大减少维修次数及工作量，提高了设备运转率，降低了综合使用成本。

目前球磨机衬板主要有高锰钢、合金铸钢、高铬铸铁、白口铁、双液复合衬板、薄形衬板等。耐磨合金铸钢以其良好耐磨性已经成为市场主流，应用越来越广泛。

目前，全国衬板生产企业据不完全统计约有40个。外资企业早已进入中国市场，主要有智利马科托、德国客锐飞帆等代表性企业。国内企业主要居中在江苏靖江、安徽宁国、河北唐山、贵州贵阳、河南洛阳、河南洛阳、驻马店、湖南株洲等地。生产衬板的企业很多，地区分布较广，其产品质量良莠不齐，没有统一的检验验收标准。因此，制定合金铸钢衬板团标意义重大，以此推广该项先进技术，规范企业质量行为，提高产品质量，统一验收标准意义重大。

制定本标准，旨在规范合金铸钢衬板，尤其是薄形衬板的通用基础技术要求，引导企业朝着先进、优质的方向发展，填补水泥球磨机行业标准体系的空白，用于指导和规范合金铸钢衬板的设计、制造、使用，也有利于促进行业“碳达峰”节能减排目标的实现。

3、主要工作过程

3.1立项阶段

2024年1月立项申请，中国建筑材料联合会2024年2月下达团体标准制定计划。项目任务下达后，由建筑材料工业技术监督研究中心主要负责起草标准草案。

3.2 标准调研阶段

标准计划正式下达后，由建筑材料工业技术监督研究中心对管磨机衬板开展了广泛调研。先后走访合肥水泥研究设计院有限公司、天津水泥设计研究院有限公司、马科托合金材料（无锡）有限公司、中建材（湖北）秦鸿新材料有限公司、客锐飞帆水泥机械（苏州）有限公司）、江苏天海新特钢有限公司、金隅热加工唐山有限公司、唐山市建新钢球有限公司、徐州鑫华耐磨材料有限公司、安徽省风形新材料科技有限公司、贵州劲拓新材料有限公司、江苏富强特钢有限公司、宁国华达耐磨材料有限公司、江苏双星特钢有限公司、河南阿尔法工程材料有限公司、宁国市宁沪钢球有限公司、重庆展宇电力技术有限公司、马鞍山海天重工有限公司等衬板制造企业。同时，走访衬板用户新天山材料股份有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、江苏鹏飞集团股份有限公司、唐山中材重型机械有限公司等公司。对生产车间、使用现场进行考察，收集合金钢衬板牌号、化学成分、力学性能以及制造质量要求、试验检测方法、检测规则等资料和数据。

图1   薄形波纹衬板和普通波纹衬板

4.3 草案起草阶段

在起草标准草案初期，编制组查阅了GB/T26651-2011《耐磨钢铸件》、GB/T 33939-2017《立式辊磨机  磨辊磨盘衬板技术条件》、GB/T 5680-2010《奥氏体锰钢铸件》、GB/T 8263-2010《抗磨白口铸铁件》、GB/T 27976-2017《水泥工业用管磨装备》相关标准和资料。编制组成员经多次修改、补充和完善形成了标准草案和编制说明初稿。

4.4 研讨阶段

2025年9月5日，在合肥水泥研究设计院有限公司召开《建材工业用管磨机合金铸钢衬板》启动会及第一次工作会议。参加会议的有标准参编单位、科研院所、检测机构、用户代表等26个单位40人参加，中国建筑材料联合会标准质量部领导亲自参会指导，会议还邀请6名行业专家到会评审把关。会议以线下、线上方式进行。会议对标准总体框架、技术要求、试验方法、检验规则逐条进行深入研讨，提出了很多意见建议，并建议将标准名称“建材工业用管磨机超博衬板”更改为“建材工业用管磨机合金铸钢衬板”。同时，会议成立标准起草工作组，并进行明确分工，要求各参编单位认真做好衬板材料试验验证工作，于9月末10月初，向标准起草工作组提交衬板的化学成分、力学性能等技术指标。

4.5 征求意见阶段

2025年9月-10月，起草工作小组根据启动会即第一次工作会中提出的相关意见和建议，有针对性的资料收集、调研和技术研究，并根据参编企业提交的衬板化学成分、力学性能指标，修改完善后形成《建材工业用管磨机合金铸钢衬板》团体标准征求意见稿。通过发送有关专家、生产企业、用户以及有关网站广泛征求意见。

4.6 送审阶段

4.7 报批阶段

5 标准编制的原则和主要内容

5.1 制定原则

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。遵从以下规则：贯彻执行国家的政策、法规，与现行其他国家标准协调一致的原则；技术指标制定先进可行、规范合理的原则；标准制定突出产品特性，促进行业健康发展和产品推广的原则。标准制定过程中参考了国内相关标准和各生产企业标准。试验方法尽量采用现行的国家标准和行业标准，以保证标准中技术指标的准确性、科学性与可操作性，各项指标值兼顾目前现状和发展需求。

5.2 主要内容

5.2.1 标准的名称

立项时本标准的名称为《建材工业用管磨机超博衬板》，启动上，专家及参编企业提出，标准名称应该改为《建材工业用管磨机合金铸钢衬板》调研期间，理由如下：

- 超薄衬板”概念模糊，超薄无法从量上做定义。

- 合金铸钢材料都可以生产普通衬板和超薄衬板，超博衬板具有局限性。

- “超薄衬板”可从衬板分类上体现，本文件衬板分为普通衬板和薄形衬板；

- “合金铸钢衬板”比较符合铸造行业实际，定义比较准确，没有歧义；

5.2.2 标准的适用范围

本文件规定了建材工业用管磨机合金铸钢衬板（以下简称衬板）的牌号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输。

本文件适用于管磨机合金铸钢衬板的设计、制造和验收。

5.2.3 术语和定义

GB/T 5611 界定的术语和定义适用于本文件。在此基础上，给出了如下术语;

- 合金铸钢衬板  Alloy steel lining plate

这个术语参照GB/T5611中铸造合金钢、耐磨铸钢以及低合金铸钢、中合金铸钢、高合金铸钢的术语定义的：

采用铬合金为主要合金元素，且合金元素总量（质量分数）不小于5%的铸钢材料，以铸造方法生产的耐磨合金钢铸件。

2、薄形衬板  Thin lining plate

重量为普通衬板重量的40%-50%的衬板。

5.2.4 分类、牌号和标记

5.2.4.1分类

根据调研实际情况，普通型（也就是以前经常采用的结构），现在市场占居多；薄形衬板是节能创新型衬板，该种衬板厚度、质量均比普通衬板降低了40%-50%，该结构衬板市场成熟，市场占有率逐年增加。因此，本文件根据市场情况进行了分类，分为普通衬板、薄形衬板。

5.2.4.2牌号

根据调研，了解各制造企业的衬板主要牌号及化学成分数据，工作组进过汇总，确定ZGCB Cr2、ZGCB Cr5、ZGCB Cr8、ZGCB Cr10、ZGCB Cr12、ZGCB Cr13等六个牌号及其化学成分。

5.2.4.3标记

根据建材机械命名标准要求，规定合金铸钢衬板的标记和示例。

衬板表示方法规定如下：

ZGCB Cr □  □

衬板厚度代号：普通衬板不标注；薄形衬板（B）

铬合金元素含量，单位为质量分数/%

铬合金元素符号

合金铸钢衬板

- 示例1：含铬量为5 %的铬合金铸钢衬板，标记为：ZGCB Gr5  T/CFBMxxxx-2025

- 示例2：含铬量为12 %的薄形铬合金铸钢衬板，标记为：ZGCB Gr12 B  T/CFBMxxxx-2025

    - 要求

5.2.5.1制造

- a制造企业可采用适宜的熔炼方法和铸造方法生产合金铸钢衬板;

- b衬板根据工艺和化学成分不同可制作普通衬板和薄型衬板。

5.2.5.2 化学成分

a根据调研数据，目前衬板生产企业主要生产铬含量为Cr2、Cr5、Cr8、Cr10、Cr12、Cr13的衬板，不同牌号衬板添加含量不等Mo、Ni合金元素，还有的企业为改善衬板性能，还有个别企业添加微量V、Ti、Nb、Re元素。Cr合金元素是主要元素，因此，衬板以Cr元素命名。汇总参编企业数据，本标准列出了六个牌号及其化学成分含量,见表1;

b 为了严格控制化学成分，衬板的化学成分允许偏差应符合GB/T 222 的规定。

表1 衬板牌号及化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数/%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | S | P |
| ZGCB Cr2 | 0.25～0,55 | 0.4～1.2 | 0.4～1.2 | 1.5～2.5 | 0.2～0.8 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZGCB Cr5 | 0.35～0.65 | 0.4～1.0 | 0.5～1.2 | 4.0～6.0 |  |  |  |  |
| ZGCB Cr8 | 0.35～0.65 | 0.5～1.0 | 0.5～1.0 | 7.0～9.0 |  |  |  |  |
| ZGGr Cr10 | 0.8～1.5 | 0.5～1.0 | 0.5～1.0 | 9.0～11.0 |  |  |  |  |
| ZGCB Cr12 | 1.0～1.5 | 0.5～1.0 | 0.5～1.0 | 11.0～13.0 |  |  |  |  |
| ZGCB Cr13 | 1.2-1.6 | 0.3-0.8 | 0.4-1.0 | 13-15 |  |  |  |  |
| 注1：允许加入微量V、Ti、Nb、B和RE等元素。 注2：其他牌号衬板的化学成分由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.5.3热处理

a 根据衬板生产工艺，衬板应按淬火加回火热处理状态交货;

b 除供需双方另有规定外，供方可根据衬板的技术要求和使用条件，选择供方认为对使用最有利的热处理规范和供货状态。

5.2.5.4 力学性能

a 合金铸钢衬板是属于耐磨材料，其表面硬度、冲击性能是主要力学性能，根据衬板韧性，冲击性能分为V缺口和无缺口冲击吸收能量Kv2/J、Kw2/J。标准给出了个牌号的表面硬度、冲击吸收能量指标，见表2；

表2  衬板力学性能

| 代号 | 表面硬度 | 冲击吸收能量Kv2/J | 冲击吸收能量Kw2/J |
| --- | --- | --- | --- |
| ZGCB Cr2 | ≥45 | —— | ≥20 |
| ZGCB Cr5 | ≥45 | ≥12 | ≥20 |
| ZGCB Cr8 | ≥45 |  | ≥15 |
| ZGGr Cr10 | ≥50 |  | ≥8 |
| ZGCB Cr12 | ≥50 |  | ≥8 |
| ZGCB Cr13 | ≥52 |  | ≥3 |
| 注1：下标V、W分别代表V型缺口和无缺口试样。 |  |  |  |

b 为了提高衬板内部质量以及衬板芯部硬度，本标准对衬板芯部硬度进行了规定，衬板断面深度40%处的硬度应不低于表面硬度值的92%。

5.2.5.5 无损检测

衬板的无损检测主要有超声检测、渗透检测、磁粉检测。超声检测主要用于企业研发分析用，因此板标准不做要求。渗透检测主要检测衬板的浇冒口部位的裂纹缺陷；磁粉检测主要检测衬板表面质量。渗透检测、磁粉检测主要应用于出口衬板的检测，国内交货验收一般不做渗透检测、磁粉检测。因此，本标准对衬板的无损检测不做强制性规定，渗透检测、无损检测是否作为产品验收的必检项目以及检测部位、等级均由供需双方商定。

5.2.5.6  金相组织

衬板的金相组织是在特定成分、温度及加工条件下形成的内部微观结构，反应晶粒、相分布和缺陷等特征。衬板不同成分、不同热处理工艺得到金相组织是不同的。合金铸钢衬板根据金相组织不同有分为马氏体铸钢衬板、珠光体铸钢衬板、贝氏体铸钢衬板。因此，本标准不做具体规定，除供需双方另有规定外，一般情况下金相组织不作为产品验收依据。

5.2.5.7  表面质量

衬板表面质量直接影响衬板的性能、寿命，规定表面质量也是高端制造的要求。表面质量一是不应用影响使用性能的各种缺陷；二是表面粗糙度；三是表面抛丸处理以及表面油漆防锈处理。具体规定如下：

a 衬板不应有影响使用性能的裂纹、夹渣、夹砂、冷隔、气孔、缩孔、缩松、缺肉等铸造缺陷;

b衬板浇口、冒口、毛刺、粘砂等应清除干净;

c衬板单件重量大于1000kg时，表面粗糙度应达到GB/T 6060.1-2018中Ra50级的规定，其他衬板表面粗糙度应达到GB/T 6060.1-2018中Ra25级的规定;

d衬板表面宜进行抛丸处理，并应喷涂防锈油漆。

5.2.5.8 尺寸和重量公差

a 衬板主要安装在管磨机筒体内部，衬板安装一般有两种方式：一种是砌筑方式、一种是螺栓固定。这两种按照方式对衬板外形尺寸、位置公差有严格要求，确保安装牢固，不脱落。砌筑方式外形尺寸要求更高，螺栓固定方式对孔及其位置度要求较严格，还有不同结构型式的衬板尺寸及形位公差要求不一样，有的企业要求更高，因此，衬板尺寸及形位公差应符合图纸或合同要求，当图纸和订货合同无规定时，其尺寸公差应符合GB/T 6414-2017中DCTG11级的规定;

b 衬板是批量生产的零部件，一个大型管磨机衬板数量达到几百块、上千块，规定其质量偏差对保证衬板尺寸统一、安装质量至关重要。因此，标准规定衬板重量偏差应符合GB/T 11351-2017中MT11级的规定。

5.2.5.9 衬板清整

衬板是高硬度材料，在衬板表面清理和表面缺陷处理过程中，如果方法不当，极易出现新的裂纹缺陷，影响衬板使用，甚至导致衬板报废，因此对衬板的清理有必要进行规定。

a衬板在清整和处理铸造缺陷过程中，不允许使用火焰切割、碳弧气刨、电弧切割和焊补;

b衬板宜低速打磨，并采取防止打磨面出现裂纹的措施。

5.2.5 试验方法

按照本标准第5章要求，给出各项要求的试验（测试）方法，方法采用现行国家标准或行业标准规定方法，以确保试验的准确性、可靠性。

      - 化学成分

a 对5.2化学成分测定用试样的取样和制样方法，按GB/T20066给出的方法进行;

b 对5.2化学成分分析，按GB/T223.69、GB/T223.68、GB/T223.59、GB/T223.11、GB/T223.23、GB/T223.26、GB/T223.60、GB/T223.64给出的方法进行;

c 衬板化学成分分析也可以按GB/T4366给出的方法进行光谱分析。

      - 热处理

对5.3热处理的检验，采用查看实际热处理曲线并与热处理工艺对照的方法进行。

      - 力学性能

a 对5.4中表面硬度检验，按GB/T 230.1或GB/T17934.1给出的方法进行。测试部位应为衬板工作面，且应进行打磨处理，打磨深度不应小于2mm,粗糙度不应低于Ra2.0;

b 对5.4中冲击吸收能量的试验，按GB/T 229给出的方法进行;

c 对衬板断面深度40%处硬度的检验，按GB/T 230.1或GB/T17934.1给出的方法进行。取样检验方法由供方决定，硬度测试面应采用机械加工、线切割或电火花技术制取，但线切割或电火花加工面还应采用机械加工去掉热影响区。

      - 无损检测

a 衬板无损检测部位应进行喷砂或打磨处理，表面粗糙度不应低于Ra25mm;

b 对5.5衬板的渗透检测、磁粉检测，按GB/T 9444、GB/T 9443给出的方法进行。

      - 表面质量

a对5.7.1、5.7.2、5.7.4表面质量的检验，采用目测方法进行;

b对5.7.3粗糙度的检验，按GB/T 15056给出的方法进行。

      - 尺寸和重量公差

a对5.8.1尺寸偏差的检验，采用通用量检具进行;

b对5.8.2重量偏差的检验，按GB/T 11351-2017给出的方法进行。

5.2.5.7 衬板清整

对5.9衬板清整的检验，采用查阅衬板工艺文件方法进行。

5.2.6检验规则

本标准属于材料标准，按照材料标准制定要求，标准规定检验批次划分，抽样规则、合格判定依据等内容。对指导衬板检验、判定给出依据。

5.2.6.1检验批次划分

检验批次的划分按以下二种，具体由供需双方商定。

a按炉次分批：铸件为同一类型，由同一炉次浇注，在同一炉作相同热处理的为一批;

b按数量或重量分批：同一牌号在熔炼工艺稳定的条件下，多个炉次浇注的并经相同工艺多炉次热处理后，以一定数量或以一定重量的铸件为一批。

5.2.6.2 化学成分

a化学成分检验按批进行。

b采用电炉熔炼时，每炉作为一批,每批取一个试样进行化学成分检验。采用切削取样时，应取自衬板表面6 mm以下。6mm以下的规定，引用GB/T26651-2011 耐磨铸钢件。

c如果化学成分检验结果为不合格，则要加倍取样复验。其中仍有一个试样为不合格，则判该批衬板为不合格。

5.2.6.3 力学性能

a硬度和冲击吸收能量的检验按批进行。

b硬度检验，每批随机抽取3件进行检验，若有1件不合格，可再随机抽取同样数量的铸件（试块）进行复检，两次取样不合格铸件（试块）数量大于或等于2时，则该批铸件为不合格。若第一次取样即有2件（试块)不合格，则该批次铸件为不合格;

c冲击吸收能量的检验所用试样，应取自衬板本体;

d冲击吸收能量的检验，每一批取三个V型缺口（缺口深度为2mm）或无缺口的夏比冲击试样，三个试样冲击吸收能量的平均值应符合表2中的规定。三个检验中只允许有一个值低于规定值，但不得低于规定下限值的70%。若不合格，可从同一批中取三个备用冲击试样进行复检，复检结果与原结果相加重新计算平均值，若新平均值不能满足规定的要求，或复检值中有任何一个低于规定的下限值的70%时，则该批铸件为不合格;

e力学性能检验不合格时，允许对该批铸件及试块重新热处理，然后进行标准所要求的所有力学性能检验。重新热处理后力学性能检验合格，则该批铸件仍为合格。但是，未经需方同意，不允许对铸件及试块进行多于两次的重新热处理（回火热处理除外）.

5.2.6.4 无损检测

a无损检验应按批进行;

b每批抽样比例和判定规则由供需双方商定。一般抽样比例不应大于5%，若有1件不合格，可再随机抽取同样数量的铸件（试块）进行复检，两次取样不合格铸件数量大于或等于2时，则该批铸件为不合格。若第一次取样即有2件不合格，则该批次铸件为不合格。

5.2.6.5 表面质量

a衬板表面质量供方应逐件检验;

b当第三方检验时，可按批抽样，抽样比例不应大于5%，且应全部合格。

5.2.6.5 尺寸和质量偏差

a衬板尺寸和重量偏差供方应逐件检验或按供需双方约定的方法和比例进行;

b当第三方检验时，可按批抽样，抽样比例不应大于5 %，且应全部合格。

5.2.7标志、随机文件、包装、运输和贮存

衬板的标志、随机文件、包装、运输和贮存以符合国家相关法律、法规的规定，符合相关国标、行标规定为原则。

衬板在装卸时，应按指定的位置吊装，且运输过程中防止强烈振动和冲击，在贮存时应确保环境干燥、通风、无日晒、无雨淋、无腐蚀，以保护设备不因恶劣环境因素或意外的外力造成损坏。

- 主要试验验证情况分析

在送审稿完成后，由第三方检测机构和参编企业共同出具验证试验报告，最终将根据验证报告情况进行分析。

7 知识产权说明

本标准尚未发现涉及专利等知识产权内容。

8 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

目前，合金铸钢衬板已经实现了产业化，并广泛应用于水泥、电力、钢铁、冶金等行业。合金铸钢衬板具有高强度、高耐磨等优点，能够有效提高生产效率、延长使用寿命，尤其是薄形衬板的因重量是普通衬板重量的45%-50%，具有轻量化特征，其应用降低管磨机负荷，管磨机功率大幅下降，有利于节约能源，节能降碳效果明显。目前市场占有率逐年提高，取得良好应用效果。

目前，国内生产合金铸钢衬板衬板企业据不完全统计大约有40个企业，他们生产的衬板占有率为其总量的90%，参编单位质量水平处于行业领先，代表行业最高质量水平。

合金铸钢衬板优点如下：

- 衬板耐磨性良好，合金铸钢衬板寿命是其他材料衬板2-3倍。

- 减少管磨机维修次数，降低维修强度，降低运行成本，提高设备运转率。

- 薄形衬板的应用，还有一个显著优点就是降低管磨机负荷，从而降低管磨机运行电流，节约电力，节能降碳效果明显。

从合金铸钢衬板的优点可以看出，合金铸钢衬板的应用带来的直接经济效益和间接经济效益都十分明显。制定合金铸钢衬板标准，对规范制造企业质量行为、提高产品质量、统一检验标准、扩大产品出口等意义重大。

9 采用国际标准和国外先进标准的情况

目前国外尚无相关标准。

10 与现行相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的协调

本标准中内容均依照国内现行各类相关法律、法规、规章、标准予以要求。与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调一致。

目前球磨机衬板主要有高锰钢、合金铸钢、高铬铸铁、白口铁、双液复合衬板、薄形衬板等。合金铸钢以其良好耐磨性已经成为市场主流，应用越来越广泛。

现行衬板材料不同，其标准主要有JC/T401.1-2011《建材机械用铸钢件 第1部分：高锰钢铸件技术条件》、JC/T 691-2022《高铬铸铁衬板》、GB/T18263-2025《耐磨白口铸铁件》、GB/T5680-2023《奥氏体锰钢铸件》。

合金铸钢衬板标准有GB/T26651《耐磨钢铸件》，这个标准是同意标准，其主要牌号仅包含Cr2、Cr5两个系列牌号，不能满足建材行业需要。本标准牌号有Cr2、Cr5、Cr8、Cr10、Cr12、Cr13等。

11 重大意见分歧的处理依据和结果

无。

12 标准性质的建议说明

产品标准，建议为推荐性标准。

13 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

建议在本标准正式出台后，各生产厂家、科研单位、检测机构以及地方管理部门共同推广应用。

（1）加大标准宣传力度，提高认知度，建立信息公共平台，将有参考价值的案例、好的做法和经验等在行业内部公开发布，引起有关部门领导和相关企业单位的重视，使相关单位能够积极主动的购买标准和资料、参加培训、结合本单位实际情况学习研究标准并准备贯彻实施标准。

（2）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。设立专门的答疑或咨询部门或网站，为贯标企业排忧解难，组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动，培训班等。及时了解标准制、修订信息。

（3）鼓励行业相关企业成立标准宣贯小组，组员由标准化技术人员、产品主管设计人员、工艺主管设计人员、检验人员、车间技术人员等工作人员组成，进行明确的分工合作，适时组织标准宣贯会，使有关人员拥有标准、了解标准、熟悉标准，执行标准。产品主管设计人员、工艺主管设计人员、检验人员、车间技术人员、操作人员均须按照细则要求进行相应工作。

（4）标准化技术人员全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标中出现的技术问题进行协调处理作好贯标记录，并进行长期监督检查工作。

14 废止现行有关标准的建议

无。

15 其它说明

无