建材行业标准

《混凝土用膨胀剂应用技术规范》

编制说明

（征求意见稿）

建筑材料工业技术监督研究中心

2026年2月

《混凝土用膨胀剂应用技术规范》

建材行业标准编制说明

## 一、工作简况

（一） 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函【2024】191号）要求，由建筑材料工业技术监督研究中心负责组织行业标准《混凝土用膨胀剂应用技术规范》（计划编号2024-0762T-JC）的编制工作。标准归口建材工业综合标准化技术委员会。

（二）主要工作过程

1. 调研工作

建筑材料工业技术监督研究中心邀请涵盖混凝土膨胀剂生产、研发、设计、施工及检测等全链条产业的单位组成标准编制组，并对混凝土膨胀剂在国内外应用情况进行了系统调研。

1.1 混凝土膨胀剂发展历程

混凝土作为建筑工程中用量最大的胶凝材料，其收缩开裂问题一直是影响工程结构耐久性、安全性和使用寿命的核心痛点。膨胀剂是在膨胀水泥基础上发展而来的一种混凝土外加剂，通过水化反应产生适度体积膨胀，可有效补偿混凝土硬化过程中的干缩、冷缩及塑性收缩，减少或避免裂缝产生，被公认为是解决混凝土收缩开裂最简单、经济有效的技术手段，广泛应用于水利、交通、市政、工业与民用建筑等各类工程中。

以膨胀水泥为胶凝材料的膨胀混凝土是水泥混凝土学科中化害为利的典范，利用技术手段将有害的膨胀成分，控制、转变为有利的膨胀变形，可以补偿混凝土收缩解决开裂或膨胀张拉钢筋达到机械预应力的目的。20世纪50年代，在中国工程院资深院士、中国建材总院原总工程师吴中伟教授指导下，我国开始膨胀水泥技术的研发，经过几代研究人员的科研攻关，奠定了我国膨胀水泥混凝土学科。中国建材总院开创了我国自应力混凝土管与膨胀剂行业，为推动不同时期的国民经济建设做出具大贡献，并在该领域居国际领先地位。

上世纪30年代至80年代，前苏联、美国、日本等国家先后开发了各种膨胀水泥和膨胀剂产品，澳大利亚、意大利、保加利亚、印度、埃及等国也有相关的研究和生产活动。我国从上个世纪70年代起对混凝土膨胀剂展开了深入研究， 1974年，游宝坤、邓慎操等首次研制成功类似日本CSA的硫铝酸钙膨胀剂，采用回转窑烧结法制成CSA熟料，但由于结圈问题，未能投入工业化生产。1985年后，王延生等研制成功氧化钙-硫铝酸盐型复合膨胀剂CEA。其后，又研制成功用铝酸盐水泥熟料、明矾石和石膏磨制而成的铝酸钙膨胀剂AEA。1985年，南京化工学院（现南京工业大学）研制成功用于水电站坝基混凝土的氧化镁膨胀剂。1986年后，游宝坤、韩立林、吴万春等研制成功UEA膨胀剂。UEA、AEA和CEA三种产品均通过部级技术鉴定，其中UEA膨胀剂及其应用获国家科技进步二等奖。1998年起，针对传统膨胀剂膨胀能低、绝湿膨胀小、膨胀速率慢、膨胀期长、与活性矿物掺合料适应性差的问题，中国建材总院开发了HCSA双膨胀源高性能膨胀剂，该材料具有比现行标准要求更高的限制膨胀率（3～4倍）、膨胀速率快、膨胀期短（7～10d）、7d绝湿限制膨胀率约为水中的80%、干燥收缩小，且能激发掺合料活性。与日本的电熔工艺相比，效率高、能耗低，成本优势明显，性能领先于国内外同类产品。“HCSA双膨胀源膨胀剂制备与工程应用成套技术”获得2014年度建筑材料科技进步一等奖。

针对降温过程中温度应力导致的混凝土开裂问题，中国建材总院于2010年在国内率先提出水化热抑制概念，将水化热抑制剂与高性能膨胀剂复合，2020年又构建了集温度应力调控核心材料、水冷/风冷物理调控、信息采集评价与BIM技术一体化的混凝土温度应力调控成套技术。武汉三源特种建材有限责任公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、天津豹鸣股份有限公司等行业龙头企业先后开发了氧化镁膨胀剂、钙镁复合膨胀剂，近几年膨胀型矿物掺合料也在市场占有一席之地。

1.2产品类型及技术特点

混凝土膨胀剂产品种类齐全，依据主要膨胀源和水化产物类型进行分类，各类产品的技术特点及适用场景明确，适配不同工程需求。

（1）硫铝酸钙类膨胀剂

以无水硫铝酸钙为主要膨胀组分，水化后生成钙矾石，通过钙矾石的体积膨胀实现混凝土收缩补偿，是目前我国市场上应用最广泛的膨胀剂类型。比较有代表性的产品是日本电气化学工业公司的CSA、我国的UEA、ZY、FFA、PNC、CSA等。采取固定SO3，变换Al2O3的来源，如铝酸钙（高铝水泥热料）、硫铝酸钙（硫铝水泥熟料）、明矾石、含铝矿渣、煅烧矾土、高铝煤矸石、高铝粉煤灰、煅烧高岭土、地开石等，各生产厂家据比制定不同的生产配方，形成不同品牌的膨胀剂。由于该膨胀剂水化产物存在32个结晶水，故其对水养护要求较高，因此冬季施工或封闭条件下施工场景（如钢管混凝土）不太适用，该类产品执行现行国家标准GB/T 23439-2017《混凝土膨胀剂》。

（2） 氧化钙类膨胀剂

以氧化钙为主要膨胀组分，水化生成氢氧化钙，体积膨胀效应明显，后期膨胀性能突出，可有效补偿混凝土长期干缩。比较有代表性的产品是日本小野田水泥公司的CA。我国也在20世纪60年代和80年代分别研制成功几种CaO膨胀剂，如用掺过烧CaO膨胀剂生产的浇筑水泥、包裹法生产的脂膜石灰以及过烧、包裹相结合的复合膨胀剂（CEA）的熟料等。该生产技术和应用要求严格，现在市场上没有这类产品。但是从节约高品质铝矾土和优质石膏等方面考虑，CaO类混凝土膨胀剂应该是一个发展方向。

（3）硫铝酸钙-氧化钙类混凝土膨胀剂

以无水硫铝酸钙、氧化钙为主要膨胀组分，水化生成钙矾石与氢氧化钙，膨胀能较大，膨胀速率快，具有绝湿膨胀特性。有两种生产技术途径，一是生产专用的CaO熟料，再与硫铝酸钙类膨胀剂在粉磨时复合，如与明矾石、硬石膏复合的CEA复合膨胀剂；另一种方法是在熟料烧成中，直接烧制成含有CaO和能够水化形成钙矾石的矿物，如无水硫铝酸钙和硬石膏，通过技术手段控制CaO的结晶程度和有效含量，如HCSA高性能混凝土膨胀剂。该膨胀剂兼具氧化钙类和硫铝酸钙类膨胀的特点，通过技术措施较易控制膨胀速率，是可调控膨胀速率的高性能膨胀剂发展方向之一。该类产品执行现行国家标准GB/T 23439-2017《混凝土膨胀剂》。

（4）氧化镁类膨胀剂

以氧化镁为主要膨胀组分，水化生成氢氧化镁，其反应速率受煅烧温度和颗粒细度的影响。比较有代表性的产品是FQY、BM和HME等。该类产品通过控制菱镁矿等含镁原料的煅烧温度和时间，制备具有特定活性的轻烧氧化镁，再经粉磨加工而成。根据不同的混凝土强度等级、结构尺寸、浇筑温度、服役环境等，设计不同掺量和活性的氧化镁膨胀剂，使其释放的膨胀能和膨胀发挥时间与混凝土结构物的收缩相匹配，从而有效补偿混凝土由于内部温降阶段产生的温度收缩以及干燥收缩，可实现不同工况条件下产品膨胀和混凝土收缩全周期的协调补偿。工程应用过程中，该类产品要选择正确的型号，并精确控制掺量，避免延迟性膨胀。该类产品目前执行现行团体标准CBMF 19-2017《混凝土用氧化镁膨胀剂》。

（5）钙镁复合膨胀剂

以氧化钙、氧化镁为主要膨胀组分，水化生成氢氧化钙与氢氧化镁，兼具氧化钙膨胀剂与氧化镁膨胀剂双重特性，实现膨胀性能协同优化，可根据工程需求调控膨胀速率和膨胀量，适配不同工况条件。比较有代表性的产品是HME、FQY与BM等。该产品可由轻烧氧化镁和氧化钙类或硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂按一定比例粉磨制成。该类产品执行现行团体标准T/CECS 10082-2020《混凝土用钙镁复合膨胀剂》。

1.3 补偿收缩混凝土

膨胀剂在水化过程中生成的膨胀性水化产物（钙矾石、氢氧化钙、氢氧化镁）受在临位混凝土和钢筋的约束，在混凝土内部储存在一定的预压应力，可以有效补偿混凝土的干燥收缩与温度应力收缩，主要用于混凝土结构自防水、超长结构无缝施工与大体积混凝土裂缝控制。

1960年开始，中国建材总院采用膨胀水泥制备补偿收缩混凝土，并将其应用于水池、地下室、后浇缝及渗漏修补等。1980年后，采用明矾石膨胀水泥补偿收缩混凝土修建了一座600m2地下人防工程，历经20年无渗漏。而后，在毛主席纪念堂（100m×100m）、北京饭店做后浇带回填混凝土，在天津地铁西站做结构自防水，这些工程实践开创了我国补偿收缩混凝土应用之先河，对其后期发展起到重要推进作用。

借鉴日本发展膨胀混凝土经验，中国建材总院从1985年后，将补偿收缩混凝土配制由膨胀水泥转为膨胀剂。UEA补偿收缩混凝土在亚运会工程、北京十三陵水下九龙宫和天津市第一人民医院地下室等一批大型工程应用成功，奠定了补偿收缩混凝土三大应用技术。首先提出结构自防水是根本、抗裂比抗渗更重要的概念，开发补偿收缩混凝土结构自防水技术，1992年建设部把《UEA补偿收缩混凝土防水工法》列为国家级工法。其次，根据“抗”、“放”结合的补偿收缩混凝土原理，以膨胀加强带替代后浇带，“UEA补偿收缩砼超长结构施工应用技术”项目荣获1997年度建材行业部级科技进步奖三等奖。最后，提出采用膨胀剂、掺合料（矿渣和粉煤灰）和缓凝减水剂“三掺”方法的大体积混凝土裂渗控制技术。2008年，膨胀剂成功应用于北京奥运会国家体育场地下防水主体结构、国家游泳中心“水立方”、首都机场3号航站楼及北京南站等，为北京奥运会场馆及附属工程建设做出应有的贡献。2018年，水化热抑制剂与高性能膨胀剂复合制备的补偿收缩混凝土与“互联网+”检测仪在首都新机场试用，取得较好的抗裂效果，积累了宝贵经验。目前，我国膨胀剂产量与用量稳居世界之首。高性能混凝土膨胀剂应用成套技术为有效解决现代混凝土非载荷变形开裂世界性难题提供关键材料与技术支撑，极大推动我国高性能混凝土和建筑、建工行业的技术进步，有助于提升了高铁、核电等战略新兴产业建设水平与国际竞争力。

1.4 混凝土膨胀剂工程应用

随着我国基础设施建设的持续推进，混凝土膨胀剂的应用范围不断扩大，已广泛应用于以下领域：

（1）地下工程：地下室底板、墙体、顶板、地下连续墙、隧道衬砌等，利用其收缩补偿性能，减少地下工程渗漏隐患，目前地下工程是膨胀剂最主要的应用领域，占总用量的40%以上。

（2）工业与民用建筑：高层建筑筏板基础、梁柱节点、屋面防水、墙体砌筑砂浆等，解决建筑结构收缩开裂问题，提升建筑防水性能和结构稳定性；预制构件生产中，膨胀剂的应用可减少构件收缩裂缝，提高构件合格率。

（3）交通工程：高速公路、高速铁路、桥梁、机场跑道、港口码头等，如桥梁支座、桥面铺装、铁路轨道板等，要求混凝土具有良好的抗裂性和耐久性，膨胀剂的应用可有效提升工程质量，延长使用寿命。

（4）水利水电工程：大坝、水闸、泵站、输水管道等，尤其是大体积混凝土工程，采用氧化镁类或复合型膨胀剂，补偿混凝土温度收缩和干缩，防止裂缝产生，保障水工结构的耐久性。

（5）特种工程：核电工程、海洋工程、冻融环境工程等，如福建漳州核电华龙一号机组、跨海大桥等，补偿干燥收缩与温度应力，控制混凝土结构开裂，从而保证特种工程在复杂服役环境下的耐久性。

混凝土膨胀剂应用的几个典型工程案例如下：

（1）广东梅州韩江高陂水利枢纽工程是国务院部署开工建设的27项重大水利工程之一。工程采用氧化镁膨胀剂解决重力坝与泄水闸坝段常态垫层及碾压混凝土开裂难题，累计浇筑混凝土65529立方，未出现开裂现象。

图1.1 广东梅州韩江高陂水利枢纽

（2）双柳长江大桥是武汉城市圈环线的重要组成部分，全长34.7公里。锚定、塔柱属于大体混凝土，工程采用具有分阶段、全过程补偿混凝土收缩变形特性的钙镁复合膨胀剂，有效控制混凝土体积变形，根除温度开裂风险。

图1.2 双柳长江大桥

（3）北京丰台站是国内首例高铁普速双层车场站房，也是亚洲最大铁路枢纽客站，建筑面积40万平米。采用具有绝湿膨胀功能的双膨胀源HCSA膨胀剂解决了大体积混凝土开裂难题，实现超大尺寸结构无缝连续施工。经两年运行观察，未出现有害裂缝，达到预期效果。

图1.3 北京丰台站

（4）天府机场T1航站楼建筑面积约为37.93万平米，采用“T”字型布局，属于典型的超长结构体系。航站楼及中间部位的整个建筑及其地下的综合管廊采用氧化镁膨胀剂，实现混凝土抗裂及超长无缝施工。

图1.4 天府机场T1航站楼

（5）中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区，号称亚洲最大肿瘤医院，地下室设有质子、直线加速器、影像区、手术室等大型医疗设备用房及防射线、屏蔽构造。其中直线加速器、质子治疗区混凝土结构为超长、大体积混凝土结构，部分墙体厚度近8米，极易开裂。为了满足防幅射要求，本工程采用“膨胀剂+中热水泥+大掺量粉煤灰”技术方案，实现C30外墙无裂缝施工。

图1.5 中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区

我国膨胀剂工程应用已积累了丰富的实践经验，但仍存在一些问题：部分工程存在膨胀剂掺量不合理、配合比设计不科学的情况，导致膨胀效果不佳或过度膨胀；施工过程中，搅拌、浇筑、养护工艺不规范，影响膨胀剂性能发挥；部分工程质量管控不到位，存在劣质膨胀剂流入施工现场的情况，给工程结构安全留下隐患。

1.5 标准体系建设

1.5.1 国内标准

我国已建立起涵盖产品性能、施工应用、检测方法的混凝土膨胀剂标准体系，为产品生产、质量管控和工程应用提供了明确依据，主要核心标准包括：

（1）GB/T 23439—2017《混凝土膨胀剂》：核心产品标准，该标准适用于硫铝酸钙类、氧化钙类、硫铝酸钙-氧化钙类粉状混凝土膨胀剂，主要是规定了膨胀剂的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等，规定了化学性能（氧化镁、碱含量）和物理性能（细度、凝结时间、抗压强度、限制膨胀率）等指标。该标准框架逻辑性较强，遵循“界定范围－奠定基础－明确要求－规范方法”的逻辑链条，各部分衔接顺畅，但未覆盖氧化镁膨胀剂、钙镁复合膨胀剂，也未涵盖与其他外加剂复合使用的特殊要求。

（2）JGJ/T 178—2009《补偿收缩混凝土应用技术规程》：工程建设标准，规定了补偿收缩混凝土的设计原则、原材料选择、配合比、生产和运输、浇筑和养护、验收等技术要求。该标准仅适用于GB/T 23439规定的硫铝酸钙类、氧化钙类、硫铝酸钙-氧化钙类粉状混凝土膨胀剂。

（3）GB 50119—2013《混凝土外加剂应用技术规范》：通用应用标准，对膨胀剂的适用范围、技术要求、进场检验、施工，并规定了补偿收缩混凝土的限制膨胀率测定方法。该标准适用于硫铝酸钙类、氧化钙类、硫铝酸钙-氧化钙类混凝土膨胀剂。

（4）DL/T 5296—2013 《水工混凝土掺用氧化镁技术规范》，工程建设标准，该标准适用于水电水利工程掺合氧化镁的混凝土，规定了氧化镁技术要求、水工混凝土掺用氧化镁的技术要求、掺氧化镁混凝土的质量控制和检查及相应的测定试验方法，有效规范了氧化镁在水工混凝土中的应用。

（5）CBMF 19—2017《混凝土用氧化镁膨胀剂》，产品标准，规定了混凝土用氧化镁膨胀剂的分类、技术要求、试验方法和检验规定，在一定程度上规范了我国氧化镁膨胀剂的产品品质，该标准成功入选2018年“百项团体标准应用示范项目”。但由于部分产品指标设置不合理，导致产品检测经常不合格。

（6）T/CECS 540—2018《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》，工程建设标准，该标准适用于氧化镁膨胀剂在工业与民用建筑、市政、交通和一般构筑物等混凝土工程中的应用，主要内容包括设计、原材料选择、混凝土技术要求、配合比、生产和运输、浇筑和养护、质量检验与验收，为工程应用推广奠定了标准基础，促进了行业发展。

（7）T/CECS 10082—2020《混凝土用钙镁复合膨胀剂》，产品标准，该标准适用于混凝土用钙镁复合膨胀剂，规定了其分类和标记、技术要求、检验规则，该标准在一定程度规范我国钙镁复合膨胀剂的产品品质，推动了钙镁复合膨胀剂在我国工程中的应用。

1.5.2 国外标准

国外混凝土膨胀剂标准体系起步早，注重与工程实际需求结合，强调产品性能的精细化、专用化和环保性，主要核心标准如下：

（1）日本：JIS A 6202：2017《コンクリート用膨張材》，产品标准，该标准适用于混凝土或砂浆中的膨胀剂。与我国GB/T 23439—2017类似，明确了膨胀剂的分类，规定了氧化镁、烧失量、碱含量、氯离子、细度、凝结时间、限制膨胀率、抗压强度等产品技术要求和试验方法，注重膨胀剂的体积稳定性，与日本的工程实际需求结合紧密，尤其适配铁路、地下工程等对膨胀性能要求较高的场景。

（2）美国：ASTM C845/C845M-24《Standard Specification for Expansive Hydraulic Cement》，该标准规定了三种膨胀水硬性水泥：K型（含无水硫铝酸钙）、M型（含铝酸钙水泥）和S型（含C3A）。其膨胀机理主要源于钙矾石生成反应，7天膨胀率要求0.04-0.10%，28天强度需达24MPa以上。ASTM C878/C878M-22《Standard Test Method for Restrained Expansion of Shrinkage-Compensating Concrete》，方法标准，该标准规定了补偿收缩混凝土限制膨胀率测试方法。ACI PRC-223-21《Shrinkage-Compensating Concrete—Guide》工程建设标准，指导膨胀水泥在实际工程中应用的实践标准。本指南阐述了确保混凝土膨胀应变发展的标准和实践。除了讨论基本原则外，还提供了方法和细节，包括结构设计细节和应用、混凝土混合料配比、浇筑、饰面和养护。

（3）欧盟：EAD 260055-00-0301《Non-metallic expansive mixture based on calcium oxide for concrete》，定义了产品范围（基于氧化钙）、类型、基本成分和用途，规定膨胀性能、化学稳定性等关键性能指标，同时规定了评估其是否符合性能要求的统一测试方法。该标准确保了全欧盟对该产品有统一、明确的技术要求，确保产品在膨胀性能、耐久性、环保安全等方面达标。UNI 8146:2017《Non metallic expansive agents for cement mixings - Fitness and relevant checking methods》、UNI 8147:2017《Not metallic expansive agents for cement mixings - Determination of restrained expansion of mortar》及UNI 8148:2018《Not metallic expansive agents for cement mixings - Determination of restrained expansion of concrete》分别规定了适用性、砂浆及混凝土限制膨胀率测定方法。

（4）韩国：KS F 2562-2020(2024)《콘크리트용 팽창재》，产品标准，该标准规定了混凝土用膨胀剂的技术要求、试验方法及检验规则。内容涵盖膨胀剂的化学成分、物理性能以及在混凝土中的应用特性。标准中明确了不同种类膨胀剂的分类依据，并对产品的包装、储存及运输条件进行了说明。

国外标准体系的主要特点的是：标准之间衔接紧密，产品标准与施工应用标准、检测方法标准相互配套；指标要求精细化、差异化，针对不同类型、不同应用场景的膨胀剂制定不同的技术指标；注重环保性和耐久性，将低碱、低氯离子、无危作为核心环保指标；与国际标准接轨程度高，便于产品的国际流通。

2. 标准启动暨第一次工作会议

2024年10月10日，建筑材料工业技术监督研究中心在北京以“线上+线下”方式组织召开了标准启动会暨第一次工作会议，共13家单位20人参加了会议。

图1.6 第一次工作会议

与会代表对标准草案和主要内容进行了讨论，提出了大量建设性意见和建议，主要包括：（1）S型氧化镁膨胀剂对混凝土的结构安全性问题，该种型号氧化镁膨胀剂除水利水电工程外较少使用，本标准是否有必要将其纳入；（2）增加氧化镁膨胀剂的安定性检测要求与方法；（3）现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119—2013的附录B规定的掺加膨胀剂混凝土的限制膨胀率和限制收缩率的测试方法的适用范围；（4）规定钙镁复合膨胀剂中的氧化钙与氧化镁范围。会上组成了标准工作组，明确了各成员单位的任务，并制定了详细的工作计划。

### 3. 样品征集和验证试验

2024年11月～2025年9月，标准编制组收集了国内混凝土膨胀剂样品，本次验证试验由建筑材料工业技术监督研究中心、中国建筑材料科学研究总院有限公司、武汉三源特种建材有限责任公司、天津豹鸣股份有限公司等共同进行，首先对混凝土膨胀剂、掺膨胀剂混凝土的性能指标进行了验证，并对掺氧化镁膨胀剂混凝土安定性进行了验证。

### 4. 第二次工作会议

### 2025年11月6日，标准编制组在北京采用“线下+线上”的会议形式召开了第二次工作会议，线下参会的单位有武汉三源特种建材有限责任公司、郑州市建文特材科技有限公司、中核混凝土股份有限公司等8家单位的19人代表，线上参会单位包括湖北乾道新型材料有限责任公司、重庆三圣实业股份有限公司、湖南湘源新型材料科技有限公司等5家单位的6位代表，会上对前期验证试验进行总结，并对标准讨论稿的主要章节进行了逐条研讨，完善修改了标准稿件。

图1.7 第二次工作会议

### 5. 标准征求意见稿的确定

### 在认真总结各方意见和补充附加的试验数据的基础上，2026年1月30日，建筑材料工业技术监督研究中心组织主编单位对标准讨论稿进行修改，形成了征求意见稿，向行业内生产施工企业、科研院所、高等学校等广泛征求意见。

（三）参与单位与任务分工

建筑材料工业技术监督研究中心、中国建筑材料科学研究总院有限公司、南京晶磊兴建材有限公司、郑州市建文科技特材有限公司、湖南湘源新型材料科技有限公司、湖北乾道新型材料有限责任公司、北京市宗久建材有限公司、重庆三圣实业股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、辽宁省建设科学研究院有限责任公司、新特新材料集团(河南)股份有限公司、天津豹鸣股份有限公司、武汉三源特种建材有限责任公司等单位组成的标准编制组，起草单位和工作组成员及所做的工作具体详见表1。

表 1.1 起草单位和工作组成员及所做的工作任务分工

| 单位名称 | 分工 |
| --- | --- |
| 建筑材料工业技术监督研究中心 | 负责调研、资料收集；分阶段编写标准草案、征求意见稿、送审稿、报批稿及编制说明；收集及反馈征求意见；开展验证试验、标准会议等工作。 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司、武汉三源特种建材有限责任公司、天津豹鸣股份有限公司、湖北乾道新型材料有限责任公司、湖南湘源新型材料科技有限公司、南京晶磊兴建材有限公司等 | 主要完成标准试验验证工作，提供膨胀剂工程应用案例，并结合生产实际对标准条文设定提出要求与建议等。 |
| 郑州市建文科技特材有限公司、北京市宗久建材有限公司、重庆市北碚区三圣新材料科技有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、辽宁省建设科学研究院有限责任公司、新特新材料集团(河南)股份有限公司等 | 配合调研和相关技术资料收集；负责提供能力范围内的验证试验及试验样品；配合分阶段编写征求意见稿、送审稿、报批稿及编制说明，并结合实践经验提出修改建议等。 |

## 二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

1．规范性原则

本规范在编制过程中按照建设部的（建标【2008】182号）《工程建设标准编写规定》进行编写，力求提高规范及相关文件资料的编写质量。

2．协调性原则

本规范内容应符合国家和行业现行的方针、政策、法律、法规，另外还应与行业发展技术水平相协调，以促进技术进步、行业技术升级和城市更新。本规范在与相关标准协调的基础上，充分考虑本规范材料特性和工程应用要求，广泛收集相关单位的应用经验，本着安全、环保、实用、经济的原则，按国家有关规范的编写规定进行编制。

3．科学性和先进性原则

技术要求指标的确定，不仅要考虑科学、先进，还要考虑经济、适用，即标准指标要科学先进，还要经济合理、实施便利，满足使用要求，具有可操作性。

（二）标准主要内容

### 1．总则

1.0.1  混凝土收缩开裂是困扰工程界的世界性难题，一旦开裂，外界水或侵蚀性介质就有可能进入混凝土内部，影响构筑物使用功能及安全性。据统计，约52%的地下建筑存在开裂渗漏问题。混凝土膨胀剂是目前提升建筑工程抗裂抗渗性能最有效的材料之一，是解决混凝土工程开裂渗漏难题的重要技术手段。混凝土膨胀剂已广泛应用于混凝土结构自防水、超长结构连续无缝施工、大体积混凝土裂缝控制。本规范制的目的，就是规范混凝土膨胀剂在工程中的设计与使用，充分发挥其补偿收缩能力，减免混凝土收缩开裂，改善混凝土耐久性，提升混凝土工程质量。

1.0.2  本条规定了本规范的适用范围。本规范适用于混凝土膨胀剂在工业与民用建筑、交通、市政等工程中的应用。混凝土膨胀剂适用范围较广，包括民用建筑工程、工业建筑工程、构筑物工程、道路工程、轨道交通工程、隧道工程、桥涵工程、水工工程、矿山工程、国防工程、人防工程，以及市政公共用途的地下空间设施、地下综合管廊等。

1.0.3  混凝土膨胀剂的抗裂防渗设计和施工涉及不同工程类别，在使用中除应执本规范外，还应按所属工程类别符合现行有关国家或行业标准的规定。

### 2. 术语

2.0.1～2.0.6  本规范所涉及膨胀剂包括：水化产物为钙矾石的硫铝酸钙类膨胀剂、水化产物为氢氧化钙的氧化钙类膨胀剂、水化产物为钙矾石和氢氧化钙的硫铝酸钙—氧化钙类膨胀剂、水化产物为氢氧化镁的氧化镁膨胀剂、水化产物为氢氧化钙和氢氧化镁或钙矾石、氢氧化钙和氢氧化镁的钙镁复合膨胀剂。

2.0.7～2.0.10  干燥收缩与温度应力是导致混凝土开裂的重要原因，且近年来温度裂缝所占比例逐年上升。对于结构最小尺寸在1000mm以上或因水化温升容易开裂的混凝土结构，可以采用具备水化速率调控的复合抗裂材料。本规范所涉及的温控型抗裂剂是以氧化钙类膨胀剂或硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂、氧化镁膨胀剂、钙镁复合膨胀剂和水化热调控材料为关键组分，具备补偿混凝土收缩变形和降低混凝土水化温升双重功效。

2.0.12  通过测量配筋率一定的纵向限制器的变形可以获得膨胀剂或掺加膨胀剂混凝土的限制膨胀率。膨胀剂的限制膨胀率是其产品关键质量和技术指标，是工程选择膨胀剂的最重要参数。掺加膨胀剂混凝土的限制膨胀率是工程设计指标，直接决定着混凝土的收缩补偿能力。

2.0.13  反应时间表征了氧化镁膨胀剂的活性，是影响氧化镁膨胀剂膨胀性能的关键因素之一，通过调整煅烧温度和保温时间，可以获得具有不同活性的氧化镁膨胀剂。

2.0.14  补偿收缩混凝土膨胀时，会对其约束体施加拉应力，根据作用力与反作用力原理，约束体会对其产生相应的压应力，由于此压应力是利用混凝土自身的化学能（膨胀能）张拉钢筋或其他约束体产生的，有别于外部施加的机械预应力，所以称为自应力。自应力按照公式σ=ε·E·μ计算（σ为自应力值：E为限制钢筋的弹性模量，取2.0×10MPa：μ为试件配筋率），对于钢筋混凝土而言，在一定范围内，配筋率与自应力值成正比关系：配筋率一定时，限制膨胀率高，自应力值就大。

2.0.15  按膨胀能大小可以将膨胀混凝土分为补偿收缩混凝土和自应力混凝土两类，其中补偿收缩混凝土的自应力值较小，主要用于补偿混凝土收缩和填充灌注。用于补偿因混凝土收缩产生的拉应力、提高混凝土的抗裂性能和改善变形性质时，其自应力值一般为0.2～0.7MPa：用于后浇带、连续浇筑时预设的膨胀加强带、以及接缝工程填充时，自应力值为0.5～1.0MPa。在这两种情况下使用的膨胀混凝土，由于自应力很小，故在结构设计中一般不考虑自应力的影响。

日本认为当膨胀混凝土经过干燥收缩后尚残留压应力，称为自应力混凝土，否则为补偿收缩混凝土。我国所称的自应力混凝土的自应力值较大，在结构设计时必须考虑自应力的影响，自应力混凝土主要用于制造自应力混凝土压力输水管。

2.0.16  膨胀剂与水泥同样参与水化作用，是胶凝材料的一种，故单位胶凝材料用量为水泥、矿物掺合料和膨胀剂的用量之和。常用的矿物掺合料包括粉煤灰、矿渣粉、硅灰、石灰石粉、复合掺合料等。

2.0.17  膨胀剂掺量是指膨胀剂占水泥、矿物掺合料和膨胀剂总量的百分比。

2.0.18  膨胀加强带用于减少或取消后浇带，通常设置在原后浇带位置，在收缩应力比较集中的位置，利用自应力更大的补偿收缩混凝土对两侧混凝土进行强化补偿，从而实现超长结构连续无缝施工。按照工程特点和施工要求，可分为连续式、间歇式和后浇式三种构造形式。

3. 基本规定

3.0.1  本条规定了混凝土膨胀剂的主要使用场合。在钢筋或临位混凝土的约束作用下，混凝土膨胀剂水化反应生成的膨胀性水化产物可以在混凝土内部建立一定的预压应力，用于补偿温度收缩与干燥收缩，从而控制混凝土开裂。这种补偿收缩能力使其在对结构自防水、填充、连续浇筑以及大体积开裂控制有需求的工程得到广泛应用。

3.0.2  本条规定了硫铝酸钙类膨胀剂的使用条件。钙矾石在80℃以上存在分解可能性，因此从安全角度出发，规定膨胀源为钙矾石的硫铝酸钙类膨胀剂使用环境温度低于80℃。

3.0.3  本条规定了氧化钙类膨胀剂的使用条件。氧化钙类膨胀剂水化反应迅速，且会推高混凝土绝热温升，对温降收缩补偿能力一般，因此规定氧化钙类膨胀剂适用于胶凝材料水化温升导致结构内部温度不超过40℃的环境。

3.0.4  本条规定了氧化镁膨胀剂的使用条件。氧化镁膨胀剂对温度十分敏感，40℃养护条件下掺加氧化镁膨胀剂的混凝土限制膨胀率明显高于20℃养护条件下的试件，20℃及以下氧化镁膨胀剂的水化反应比较缓慢。混凝土构件中心温峰值在20℃以下时，混凝土的温降收缩较小；而对于冬期施工的最小尺寸小于150mm的薄墙、薄板混凝土构件，构件内部温度会更快地降为较低的环境温度。上述两种情况不利于氧化镁膨胀剂性能的发挥，因此不建议使用氧化镁膨胀剂。

3.0.5本条规定了掺加膨胀剂混凝土限制膨胀率指标。限制膨胀率指标是依据现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定确定的。与其他类别膨胀剂相比，氧化镁膨胀剂、温控型镁质抗裂剂水化反应较为缓慢，可以在较长龄期内持续发挥补偿收缩作用，因此采用40℃水中养护28d龄期的限制膨胀率作为设计指标。钙镁复合膨胀剂兼具氧化钙类膨胀剂快速膨胀与氧化镁良好的温降收缩补偿能力，其膨胀特性介于二者之间，故掺加钙镁复合膨胀剂、温控型钙镁复合抗裂剂混凝土的限制膨胀率以40℃水中养护14d龄期的限制膨胀率作为设计指标。同时考虑到混凝土安定性的问题，本规范还规定了28d与7d限制膨胀率差值的上下限。

3.0.6 掺加膨胀剂混凝土依然执行《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。掺加膨胀剂后，混凝土拌合物的凝结时间缩短、坍落度偏低、坍落度损失略大，因此在确定其工作性指标时，应予以注意。

3.0.7  本条规定了掺加硫铝酸钙类膨胀剂、氧化钙类膨胀剂、温控型钙质抗裂剂和硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂混凝土限制膨胀率和限制收缩率的试验方法。规定了掺加氧化镁膨胀剂、钙镁复合膨胀剂、温控型镁质抗裂剂和温控型钙镁复合抗裂剂混凝土限制膨胀率试验方法。

3.0.8  本条规定了掺加氧化镁膨胀剂、温控型镁质抗裂剂混凝土安定性试验方法。

3.0.9  本条规定了掺加膨胀剂混凝土抗压强度的检验龄期、最低抗压强度设计等级与试验方法。

3.0.10  现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496指出，大体积混凝土施工时，除应满足普通混凝土施工所要求的混凝土力学性能及可施工性能外，还应控制有害裂缝的产生。为此，施工单位应预先制定好满足上述要求的施工组织设计和施工技术方案，并应进行技术交底，切实贯彻执行。因此，对于大体积混凝土工程，掺加膨胀剂混凝土同样需要制定专项技术方案。

4. 设计原则

4.0.1  构筑物中不同结构部位受到的约束程度不同，补偿收缩时所需的膨胀能也不一样，因此需要明确不同部位的限制膨胀率最小取值。混凝土限制膨胀率与混凝土强度等级、强度增长速率、膨胀剂掺量均有相关性，因此单独规定膨胀剂掺量不能反映膨胀能大小。规定限制膨胀率后，可以经混凝土配合比验证确定膨胀剂掺量。

4.0.2  膨胀和强度是膨胀混凝土最重要的一对矛盾，强度的发展速率与限制膨胀率的增长成反比例，早期强度越高，限制膨胀率增长的越小，故掺加膨胀剂混凝土的膨胀应与强度相匹配。由于后浇带、膨胀加强带等填充部位的限制膨胀率设计取值高于两侧混凝土，因此其抗压强度相应提高一个等级。

4.0.3  本条规定了掺加膨胀剂混凝土的限制膨胀率设计取值，该值是指3.0.5章节规定的水中14d或28d龄期限制膨胀率。

基于限制膨胀率检测误差等考虑，限制膨胀率的取值一般以0.005%为级，例如0.015%、0.020%、0.025%……。

限制膨胀率设计取值时，需要综合考虑混凝土强度等级、约束程度、使用环境、结构总长度等因素；同一结构不同部位的约束程度和收缩应力不同时，其限制膨胀率设计取值也不同，养护条件同样会影响膨胀剂的膨胀能的发挥。例如，墙体结构的限制膨胀率取值高于水平梁板结构。约束程度大的部位就应该用大的膨胀进行补偿，故后浇带、膨胀加强带的限制膨胀率取值要高一些。结构长度小、约束较弱、混凝土强度较低的情况时，梁板、墙体结构部位限制膨胀率取值可取低此，反之则取高些。结构总长度或厚度增大时，后浇带、膨胀加强带的限制膨胀率取值增大。

4.0.4  本条规定了大体积、大面积及超长混凝土结构的膨胀加强带构造形式、设置原则。膨胀加强带是一种旨在提高混凝土抗裂性能、取消后浇带减少施工缝的一种技术措施，一般设置在后浇带的位置。膨胀加强带是一种“抗”的措施，在连续施工的混凝土结构中，为提高其抵御收缩应力的能力，增设一些附加钢筋。膨胀加强带的构造与后浇带基本相同，带宽由800mm增至2000mm，并且在较厚的板中，一般不用设止水带。图4.0.4-1~图4.0.4-3是工程中常见的部分节点构造示例，工程技术人员可以根据工程特点选择更合理的构造形式。其中，图4.0.4-1~图4.0.4-3是板式结构中三种膨胀加强带构造示意图。图4.0.4-1是连续式浇筑混凝土时的膨胀加强带构造示意图，图4.0.4-2是与先浇筑混凝相接时采用的膨胀加强带构造示意图，图4.0.4-3是一种类似于后浇带的后浇方式，大体积混凝土地考虑温度收缩应力外，一般可在浇筑完两侧膨胀混凝土的任何时候回填浇筑。后浇式膨胀加强带，在两侧混凝土浇筑完7d~14d后回填浇筑。

膨胀加强带条数及形式依工程构造、尺寸和施工组织安排，由设计和施工技术人员视工程具体情况确定。

4.0.5  温度、水养护直接影响着膨胀剂的膨胀性能发挥，不同膨胀源膨胀剂对水养护依赖程度也存在较大差异。随着结构最小截面尺寸、强度等级提高，胶凝材料水化温升导致的混凝土结构内部温度增大，外界水进入混凝土内部参与膨胀剂水化难度提升。因此，应根据不同结构尺寸、强度等级和施工条件，选择适宜的膨胀材料。

4.0.6  本条规定了大体积混凝土或预计因水化温升导致容易开裂的混凝土结构中，温控型抗裂剂的选用原则。

4.0.7  本条规定了超长结构采取的浇筑方式和结构形式。本条规定与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015版）的第8章规定是统一的。

约束弱、结构总长度小、结构厚度小的构件，连续浇筑的区段长，反之则短。超长、大面积混凝土结构施工时，一般采用分段浇筑，在相邻区段之间设后浇式膨胀加强带比单设后浇带有利于缩短工期。后浇式膨胀加强带本质上是一种加宽、加强的后浇带。跳仓施工也是超长、大面积分段浇筑中常用的施工方式，与后浇带、后浇式膨胀加强带相比，减少了一条施工缝。

4.0.8本条规定了掺加膨胀剂混凝土的配筋要求。膨胀剂在混凝土内部所建立的预压应力可以减免干燥收缩裂缝和温度收缩裂缝，并不提高承载能力，所以配筋率依然按现行设计规范取值。优化配筋方式、分散配筋可以提高混凝土的抗裂能力，在一些薄弱部位增设附加钢筋，可以发挥膨胀剂的补偿收缩效果，抵御有害裂缝的出现。均衡配筋可以保证在需要补偿收缩的部位产生均匀有效的膨胀，故强调在全截面双层配筋。

5. 原材料

5.1 水泥

5.1.1  目前工程中使用最广泛的水泥以通用硅酸盐水泥为主，推荐采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，主要是考虑水泥中的混合材，现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175规定硅酸盐水泥混合材掺量0%～5%，普通硅酸盐水泥混合材掺量为5%～20%，混凝土搅拌站制备掺加膨胀剂混凝土时可以另外掺加粒化高炉矿渣粉、粉煤灰等矿物掺合料。

5.1.2  大体积混凝土采用中、低热硅酸盐水泥可以更好的控制温度裂缝，此外，膨胀剂的限制膨胀率增长与中、低热硅酸盐水泥的强度增长匹配性更好，可以更高效的发挥膨胀剂有效膨胀功能。

5.1.3  遭受外界侵蚀性介质作用时，为了提高混凝土构筑物耐久性，应按所处环境等级选用相应的水泥品种。

5.1.4  水泥的矿相组成和细度会影响膨胀剂的膨胀率和膨胀速率，一般来说，使用比表面积大、早期强度高的水泥，掺入膨胀剂后的膨胀相对较小。

5.2 混凝土膨胀剂

5.2.1  现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB/T 23439规定了硫铝酸钙类膨胀剂、氧化钙类膨胀剂和硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂三种膨胀剂的技术要求。

5.2.2  本条规定了氧化镁膨胀剂的性能要求，现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB/T 23439没有对氧化镁膨胀剂进行技术规定，目前也没有行业标准及相关国外标准，故本规范对其性能指标进行了技术规范。

5.2.3  本条规定了钙镁复合膨胀剂的性能要求，现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB/T 23439没有对钙镁复合膨胀剂进行技术规定，目前也没有行业标准及相关国外标准，故本规范对其性能指标进行了技术规范。

5.2.4～5.2.6  本条规定了温控型镁质抗裂剂、温控型钙质抗裂剂和温控型钙镁复合抗裂剂的性能要求，现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB/T 23439没有对温控型抗裂剂进行技术规定，目前也没有行业标准及相关国外标准，故本规范对其性能指标进行了技术规范。

5.2.7  本条规定了膨胀剂的贮存要求。膨胀剂不得与其他材料混放，否则存在膨胀剂与其他材料误用风险，容易造成膨胀过低或过大，影响工程质量。

5.3 矿物掺合料

5.3.1～5.3.5矿物掺合料是现代混凝土的重要组分之一，等量取代水泥后，不但可以降低成本，减少水化热，改善混凝土工作性，同时优化微观结构，提高混凝土力学性能与耐久性能。矿物掺合料品种众多，常用的主要包括粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、石灰石粉及复合掺合料等。由于掺合料品质直接影响混凝土性能，为保证工程质量，本规范故规定不同品种矿物掺合物应符合相应国家、行业标准要求。

5.3.6  随着技术进步，更多种类的矿物掺合料得到使用，且执行相应的现行标准。然而，其他品种矿物掺合料与膨胀剂共同使用时，可能会影响膨胀剂的膨胀效能发挥，因此规定使用时应进行试验验证。

5.4 外加剂

5.4.1～5.4.3 化学外加剂是现代混凝土的关键组分之一，显著改善掺加膨胀剂混凝土的拌合物性能与硬化混凝土性能，不宜选用收缩率比偏大的化学外加剂。缓凝剂、防冻剂会影响水泥的水化进程，因此与膨胀剂共同使用时，将会影响膨胀剂的膨胀率与膨胀速率，使用时应予以注意。

5.5 骨料

5.5.1～5.5.2 掺加膨胀剂混凝土使用的骨料与普通混凝土相同，对于要求使用非碱性骨料的工程，应在使用前检验、测定骨料的碱活性，或采取控制混凝土最大碱含量的措施。

5.6水

5.6.1  掺加膨胀剂混凝土用水要求与普通混凝土相同。

5.7 其他材料

5.7.1  合成纤维是以合成高分子化学物为原料制成的化学纤维，可以降低混凝土的早期收缩开裂，提高混凝土防裂抗裂性能。常用的合成纤维有聚丙烯纤维、聚丙烯腈纤维、聚酰胺纤维、聚乙烯醇纤维及聚甲醛纤维。合成纤维体积率应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221的规定。

5.7.2 玄武岩纤维具有高抗拉强度、良好耐碱性与界面相容性，在混凝土中形成三维乱向网络，通过桥接、应力分散与微裂缝抑制三重机制，显著提升混凝土抗裂性能。

5.7.3  钢纤维是防止或减少混凝土裂缝产生的一种技术措施，它可以显著提升混凝土的韧性与抗裂性。由于钢纤维种类很多，故纤维的品种及掺量应通过试验确定。由于考虑到钢纤维的锈蚀问题，故钢纤维严禁与海砂共同使用。

6.  配合比

6.0.1  掺加膨胀剂混凝土配合比设计不仅应满足试配强度要求，同时也应满足施工要求和耐久性要求。掺加膨胀剂混凝土和普通混凝土的标志性区别在于：它可以通过自身产生的膨胀而具有抗裂防渗功能。因此，在配合比设计与试配时，应在选材和确定材料用量方面，尽可能做到有利于膨胀的发挥，以保证限制膨胀率设计值，并进行限制膨胀率测定、验证。膨胀剂品种很多，限制膨胀率增长特性不同，并且存在膨胀剂与水化、化学外加剂的适应性问题，因此应根据工程结构部位、尺寸、环境条件和施工要求进行事先选择，确定膨胀剂的种类。

6.0.2  本条规定了掺加氧化镁膨胀剂混凝土配合比设计时，不同工况下氧化镁膨胀剂的推荐类型和掺量。研究表明，不同类型的氧化镁膨胀剂由于活性不同，有各自所适宜的应用环境温度条件。20℃环境条件下，活性较高的R型氧化镁膨胀剂的膨胀发挥相对较好，且膨胀理容易稳定，而S型在这种较低的环境温度下早期膨胀缓慢，且需要很长时间膨胀才能达到稳定。当环境温度较高时，S型氧化镁膨胀剂的膨胀效果能免很好发挥，且较大的膨胀能免更好的补偿高温环境下较大的温降和干燥收缩。M型氧化镁膨胀剂的膨胀性能介于R型与S型之间。

规定氧化镁膨胀剂掺量限值是为了防止出现后期膨胀难以稳定，甚至引发安定性不良的安定性问题。鉴于氧化镁膨胀剂性能发挥受环境条件、约束程度等众多因素影响，氧化镁膨胀剂工程实际应用时的类型和掺量，应采用工程实际原材料，通过配合比试验进行确定。

6.0.3  本条规定了不同设计指标时，掺加膨胀剂混凝土的水胶比取值。水胶比是确保掺加膨胀剂混凝土抗裂性能、力学性能与耐久性的关键技术指标，降低水胶比可以提高混凝土强度、抗渗性能，提高抵抗外部侵蚀介质的腐蚀能力。研究表明，水胶比大于0.50，对混凝土的膨胀性能、耐久性均有一定影响，故规定不宜大于0.50；现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476规定了不同使用条件和不同结构构件的混凝土最大水胶比。应采用工程实际原材料，结合工程需求，通过配合比试验确定掺加膨胀剂混凝土的水胶比。

6.0.4  现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119规定了掺加膨胀剂混凝土的单位胶凝材料最小用量。单位胶凝材料用量根据单位用水量和水胶比确定。一般来说，C25～C40补偿收缩混凝土的单位胶凝材料用量为（300～450）kg/m3时，可获得结构致密及最佳的补偿收缩效果。

6.0.5  掺加膨胀剂混凝土对氯离子含量要求与普通混凝土标准相同，均应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的要求。

6.0.6  碱骨料反应引起的混凝土破坏已成为一个普遍关注的工程问题。当混凝土中的碱在有水的环境中遇到活性骨料时，可能引发碱骨料反应，并危及结构安全性与耐久性。现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定单方混凝土最大碱含量为3.0kg，并指了，当使用非碱活性骨料时，对混凝土中的碱含量可不作限制。

7. 混凝土制造和运输

7.0.1  掺加膨胀剂混凝土是具有补偿收缩能力的高品质混凝土，为了确保其品质， 需要选择技术水平和生产管理水平高的预拌混凝土工厂。选择工厂时，应须考虑到达现场的 运输时间、卸车时间、混凝土的生产能力、运输车数、工厂的生产设备以及质量管理状态等。

7.0.2  为确保掺加膨胀剂混凝土质量与稳定性，膨胀剂与混凝土其他原材料必须配备专用计量设备，并定期进行校验，在使前确定具有所规定的计量精度。

7.0.3  搅拌均匀是确保膨胀剂在混凝土内部均匀发挥膨胀效能的关键所在，故本规范规定掺加膨胀剂混凝土的搅拌时间比普通混凝土延长30s以上。

8. 浇筑和养护

8.0.1  掺加膨胀剂混凝土的浇筑和养护遵循普通混凝土的质量控制标准和施工规范。

8.0.2  掺加膨胀剂混凝土的浇筑过程和注意事项与普通混凝土作业标准相同。工程实践表明，浇筑过程中一旦出现施工“冷缝”，采用剔除粗骨料的同配比膨胀砂浆接缝是一种比较可靠的技术措施。初凝和终凝前对混凝土表面进行抹压可有效消除塑性裂缝。

8.0.3  本条规定了掺加膨胀剂混凝土的养护方法。充分的水养护是保障膨胀剂性能发挥的关键技术措施，特别是时期，应予以足够重视。对于水平构件，可采用覆盖塑料薄膜并定时酒水、铺湿麻袋等方式进行保湿养护。对于墙体构件，可在浇筑完成后，在顶端设淋水管，达到脱模强度后，松开对拉螺栓，使墙体外侧与模板之间有2mm~3mm的缝隙，让上部淋水进入模板与墙体之间，也可采用涂刷养护剂或粘贴养护膜等措施。

在混凝土硬化初期应避免受到低温、干燥以及急剧的温度变化影响。新浇筑的混凝土既没有足够的强度，也没有建立起有效的膨胀应力，不能够抵御突然降温或振动、冲击等产生的破坏应力，为防止出现裂缝，要采取一定的保护措施。采取保温养护可有效减缓早期温降，降低混凝土由于温降产生的收缩应力。

北方冬期施工的混凝土，直接浇水可能会导致混凝土遭受冻害，因此需要进行保温养护， 虽然这样做会导致膨胀效果的降低，但是由于冬期施工的混凝土冷缩小 与高温季节相比， 需要的膨胀也较小。此外，工程完工后应该尽早回填，使混凝土处于潮湿状态，对膨胀能的充分发挥十分有利。为 防止温度应力造成工程裂缝，应该在降温之前对地下工程进行回填保温。

9. 质量检验与验收

9.0.1  本条规定了规定膨胀剂进场复验验收原则。

9.0.2  本条规定了掺加膨胀剂混凝土限制膨胀率取样方式和验收规则。掺加膨胀剂混凝土的配合比试配以及施工过程中，应重点关注混凝土的膨胀性能，保证限制膨胀率结果满足本规范要求的配合比设计要求。同时，掺加氧化镁膨胀剂、温控型镁质抗裂剂混凝土还应进行安定性检测。硫铝酸钙类膨胀剂、氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂和掺上述膨胀剂混凝土的膨胀性能快速试验可按现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017的有关规定进行。

9.0.3  掺加膨胀剂混凝土遵循与普通混凝土相同的工程质量验收规范。

附录A  膨胀剂限制膨胀率试验方法

A.0.2  本条规定了氧化镁膨胀剂、钙镁复合膨胀剂和温控型镁质抗裂剂的限制膨胀率试验所需试验仪器要求。测量仪、纵向限制器符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017附录A规定。

A.0.3  本条规定了膨胀剂限制膨胀率测试所需的试验室环境条件。与硫铝酸钙类膨胀剂、氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙类-氧化钙类膨胀剂不同，除了测试20℃水中限制膨胀率外，氧化镁膨胀剂和温控型镁质抗裂剂需测试40℃水中养护的限制膨胀率，钙镁复合膨胀剂需测试60℃水中养护条件下的限制膨胀率。因此，本条规定了高温养护箱的温度调节范围与温度控制精度。

A.0.4～A.05  规定了试体制备与试体测长要求，试体制备与测长符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017附录A规定。

A.0.6  本条规定了试体养护及限制膨胀率测试步骤。测量完初始长度的试体在40 ℃±2 ℃的恒湿水槽内的水中养护到测试龄期后，在测量前6h从水槽中取出，放入标准养护室中冷却。为了保证试验精度，试体不可浇水急冷，不可堆垛，且不可直接放入恒温恒湿室。

附录B  掺膨胀剂混凝土的限制膨胀率试验方法

B.0.2  本条规定了掺氧化镁膨胀剂混凝土的限制膨胀率试验所需试验仪器要求。测量仪、纵向限制器符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017附录B要求。

B.0.3  本条规定了混凝土限制膨胀率测试所需的试验室环境条件。氧化镁膨胀剂、钙镁复合膨胀剂、温控型镁质抗裂剂、温控型钙镁复合抗裂剂具有较好的温缩补偿能力，其优越性源于水化反应特性与体积膨胀效应的时空匹配性。氧化镁与水反应生成氢氧化镁，固相体积增加约148%。其反应速率受氧化镁膨胀剂的煅烧温度和混凝土内部温湿度调控。中低活性氧化镁膨胀剂在温度下降阶段（温缩主导期）缓慢水化，持续提供体积膨胀应力。因此，与硫铝酸钙类膨胀剂、氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙类-氧化钙类膨胀剂不同，掺氧化镁膨胀剂混凝土是测试40℃水中限制膨胀率，故本条还规定了用于养护混凝土试体的40℃±2℃恒温水槽要求。

B.0.4～B.0.5  规定了混凝土限制膨胀率测试所需试体的制作、测长与养护步骤，试体的制作规定了混凝土限制膨胀率测试所需试体的制作、测长与养护步骤，试体的制作符合现行国家标准GB/T 23439-2017附录B的规定。与硫铝酸钙类膨胀剂、氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙类-氧化钙类膨胀剂不同，掺氧化镁膨胀剂、钙镁复合膨胀剂、温控型镁质抗裂剂、温控型钙镁复合抗裂剂混凝土试体是在40℃±2℃恒温水槽中养护，到达规定龄期后在测量前6h从水槽中取出，放入标准养护室中冷却至20℃±2℃后，转入恒温恒湿室进行测长。并且，每个龄期测长完成后立即放回40 ℃±2 ℃的水槽内，继续养护至下一测试龄期。

附录C 掺膨胀剂混凝土的安定性试验方法

C.0.1  掺氧化镁膨胀剂混凝土的安定性一直是工程界关心的重点问题，其本质是膨胀剂水化膨胀特性与混凝土约束条件、强度发展的不匹配，即氧化镁膨胀剂水化产生的体积膨胀应力超过混凝土不同龄期的极限拉伸值，或膨胀过程延迟至混凝土强度稳定后发生，导致结构出现不可逆的开裂、变形，最终丧失体积稳定性。压蒸法是利用高温高压环境加速混凝土中氧化镁膨胀剂的水化反应，通过测定压蒸前后混凝土试件的体积膨胀率和试件外观变化，评估其长期安定性风险。本条规定了基于压蒸法的掺氧化镁膨胀剂混凝土的安定性检测方法。

C.0.2～C.0.3  本条规定了安定性检测所需的试验仪器与试验室温度要求。

C.0.4  本条规定了压蒸膨胀率试件制作要求。考虑压蒸釜内部空间尺寸，混凝土试件尺寸定为55mm×55mm×280mm的棱柱体，控制粗骨料粒径小于16mm。试件脱模强度同样规定为3MPa～5MPa，与混凝土限制膨胀率测试脱模强度保持一致。

C.0.5  本条规定了压蒸膨胀率测试步骤。试体脱模测试完初始长度后，按现行国家标准《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346进行3h沸煮，然后按现行国家标准《水泥压蒸安定性试验方法》GB/T 750进行压蒸。压蒸后的试件应立即置于90℃以上的热水中，均匀地注入冷水并在15min内使水温降至室温，进行测长。

C.0.7  本条规定了掺氧化镁膨胀剂的混凝土的安定性评价指标。

## 三、主要验证试验情况

（一）掺氧化镁膨胀剂混凝土限制膨胀率试验方法验证

选用R型（70s）、M型（120s）和S型（210s）三种型号进行掺氧化镁膨胀剂混凝土限制膨胀率试验方法验证。水泥为基准水泥，掺合料为F类Ⅰ级粉煤灰、S95级矿粉，骨料为机制砂与5mm～25mm碎石，减水剂为聚羧酸高性能减水剂。膨胀剂掺量分别为4%、6%、8%与10%，混凝土配合比见3.1-1。

表3.1-1 掺氧化镁膨胀剂混凝土的配合比 /(kg/m3)

| 编号 | 水泥 | 矿粉 | 粉煤灰 | 氧化镁膨胀剂 |  | 砂 | 石 | 水 | 减水剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型号 | 掺量 |  |  |  |  |
| 1 | 230 | 85 | 85 | - | 0 | 765 | 1078 | 166 | 5 |
| 2 | 230 | 85 | 69 | R | 16 | 765 | 1078 | 166 | 5.5 |
| 3 | 230 | 85 | 61 | R | 24 | 765 | 1078 | 166 | 5.7 |
| 4 | 230 | 85 | 53 | R | 32 | 765 | 1078 | 166 | 6 |
| 5 | 230 | 85 | 45 | R | 40 | 765 | 1078 | 166 | 6.2 |
| 6 | 230 | 85 | 69 | M | 16 | 765 | 1078 | 166 | 5.2 |
| 7 | 230 | 85 | 61 | M | 24 | 765 | 1078 | 166 | 5.5 |
| 8 | 230 | 85 | 53 | M | 32 | 765 | 1078 | 166 | 5.5 |
| 9 | 230 | 85 | 45 | M | 40 | 765 | 1078 | 166 | 6.1 |
| 10 | 230 | 85 | 69 | S | 16 | 765 | 1078 | 166 | 5 |
| 11 | 230 | 85 | 61 | S | 24 | 765 | 1078 | 166 | 5.5 |
| 12 | 230 | 85 | 53 | S | 32 | 765 | 1078 | 166 | 5.7 |
| 13 | 230 | 85 | 45 | S | 40 | 765 | 1078 | 166 | 5.8 |

混凝土限制膨胀率试件脱模测试初始长度后，试件分别放置在20℃±2℃、40℃±2℃的恒温水槽中养护至测试龄期。到达规定龄期后，40℃±2℃养护的试件在测量前6h从水槽中取出，放入标准养护室（温度为20℃±2℃，相对湿度为＞95%）中冷却至20℃±2℃后，转入恒温恒湿室进行测长。

掺M型氧化镁膨胀剂的混凝土限制膨胀率测试结果见图3.1-1。可以看出，随着龄期增长，混凝土的限制膨胀率持续增长，未出现倒缩现象。随着氧化镁膨胀剂掺量的增加，混凝土试件膨胀率也逐渐增大。与20℃水养相比，40℃条件下混凝土限膨胀率增大。掺量6% 时，掺氧化镁膨胀剂混凝土的限制膨胀率可以达到0.02%。

- 20℃水养                          (b) 40℃水养

图3.1-1  掺M型氧化镁膨胀剂混凝土限制膨胀

掺量固定6%时，掺不同活性氧化镁膨胀剂混凝土限制膨胀率测试结果见图3.1-2。可以看出，在40℃水养条件下，掺高活性氧化镁膨胀剂的混凝土在早期膨胀率明显大于掺低活性氧化镁膨胀剂的混凝土。14d后，掺低活性氧化镁膨胀剂的混凝土试件则高于掺高活性氧化镁膨胀剂的混凝土。20℃养护条件下则没有出现上述规律。

（a）20℃水养                              （b）40℃水养

图3.1-2 掺不同活性氧化镁膨胀剂的混凝土限制膨胀曲线

上述结果表明，40℃水养条件下测试掺氧化镁膨胀剂混凝土的限制膨胀率方法是可行的，可以达到设计要求。

（二）掺氧化镁膨胀剂混凝土安定性试验方法验证

压蒸试验方法是通过高温高压促使MgO在较短时间大部分水化，通过测定掺氧化镁膨胀剂混凝土试件的体积变化，利用压蒸膨胀率来评估混凝土的安定性，从而确定氧化镁膨胀剂的安全极限掺量。当混凝土试件无弯曲或龟裂，压蒸膨胀率不大于0.5%，即为安定性合格。

选用不同活性的氧化镁膨胀剂等量替代水泥，粗骨料通过公称直径为16mm的方孔筛，制备尺寸为55mm×55mm×280mm的混凝土试件。

表3.2-1 基准混凝土配合比 /(kg/m3)

| 水泥 | 氧化镁膨胀剂 | 砂 | 小石（5-16mm） | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 | 0 | 740 | 1110 | 185 |

试件脱模后1h内测量其初长，然后按照GB/T 1346沸煮安定性试验的制度进行沸煮3h。试件在加盖煮沸完后，立即切断电源，试件继续留在沸煮箱内热水中养护到压蒸前，养护时间在20h以上。沸煮后的试件应在4d内完成压蒸试验。试件放入压蒸釜内试件支架上，试件之间留有空隙，必须加入足量的蒸馏水，不少于900mL。在加热初期打开气阀，让釜内空气排出直至看见水蒸气后关闭，加热45min~75min达到2.0MPa±0.05MPa，相当于釜内温度215.7℃±1.3℃。在该压力下保持3h后切断电源，让压蒸釜90min内冷却至釜内压力小于0.1MPa。然后微开汽阀排出剩余蒸汽。打开压蒸釜，取出试件立即置于90℃以上热水中，然后在热水中均匀的注入冷水，在15min内使水温降至室温，再过15min取出试件，进行测长。如试件弯曲、过长、龟裂等应做记录，试件取出后，直接放入恒温室自然冷却1h~2h后测长。

掺氧化镁膨胀剂混凝土安定性试验结果见表3.2-2。

表3.2-2 压蒸安定性试验结果

| 氧化镁膨胀剂 |  | 掺量/% | 膨胀率/% | 安定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 80s | 13% | 0.32 | 合格 |
|  |  | 14% | 0.34 | 合格 |
|  |  | 15% | 0.55 | 膨胀率不合格 |
| M | 120s | 7% | 0.39 | 合格 |
|  |  | 8% | 0.79 | 有裂纹，不合格 |
|  | 160s | 8% | 0.36 | 合格 |
|  |  | 9% | 0.58 | 有裂纹，不合格 |
| S | 210s | 7% | 0.20 | 合格 |
|  |  | 8% | 0.41 | 有裂纹，不合格 |
|  | 260s | 4% | 0.10 | 合格 |
|  |  | 5% | 0.38 | 合格 |
|  |  | 6% | 0.99 | 有裂纹，不合格 |

随着氧化镁膨胀剂掺量增加，混凝土压蒸膨胀率增大。随着氧化镁活性降低，极限掺量逐渐变小；活性为80s的氧化镁膨胀剂极限掺量为14%；活性为120s 氧化镁膨胀剂极限掺量为7 %；活性为160s的氧化镁膨胀剂极限掺量为8 %；活性为210s 氧化镁膨胀剂极限掺量为7%；活性为210s的氧化镁膨胀剂极限掺量为5%。

安定性试验结果表明，通过压蒸法可有效评价掺氧化镁膨胀剂混凝土的安定性问题，该试验方法可行。

## 4  标准中涉及专利、知识产权情况说明

经检索，本标准所列技术内容没有涉及专利和知识产权的情况。

## 5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

我国建筑工程开裂渗漏问题十分严重，据统计，约52%的建筑存在开裂渗漏问题。混凝土膨胀剂是目前提升建筑工程抗裂抗渗性能最有效的材料之一，是解决混凝土工程开裂渗漏难题的重要技术手段。当前国内混凝土膨胀剂生产企业上百家，年生产能力近千万吨。2025年膨胀剂销量近200万吨，膨胀剂衍生产品近100余万吨，折合生产使用混凝土超1亿立方米。

当前，混凝土膨胀剂品种推陈出新，除了传统的硫铝酸钙类膨胀剂、氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂外，氧化镁类膨胀剂、钙镁复合膨胀剂、膨胀型矿物掺合料以及具有抑温功能的复合膨胀剂逐渐占领较大的市场份额，膨胀剂市场呈现“高端产品供不应求、中低端产品竞争激烈”的特点，绿色环保、高性能、专用化成为市场竞争的核心焦点。我国混凝土膨胀剂市场集中度较高，呈现“头部引领、中小企业补充”的格局，形成了以武汉三源特种建材有限责任公司、天津豹鸣股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司等龙头企业为主导的市场格局，这些企业凭借技术优势、品牌优势和地域布局优势，占据我国市场的主导地位。

与其它抗裂技术措施相比，混凝土膨胀剂技术优势明显、工程价值高，主要体现在：膨胀剂水化生成的钙矾石、 氢氧化钙与氢氧化镁产生微膨胀，一方面可以有效抵消混凝土干缩与温度收缩，起到补偿收缩抗裂作用；另一方面，晶体填充毛细孔形成致密结构，阻断水渗透路径，提高抗渗性能；同时，致密结构延缓氯离子、硫酸盐侵蚀，减少钢筋锈蚀，提升混凝土结构耐久性，延长结构使用寿命。膨胀剂及衍生产品已广泛应用于地下抗裂防水混凝土、超长结构抗裂无缝施工、大体积混凝土抗裂施工等工程中。

混凝土膨胀剂的推广应用具有良好的社会经济效益，主要体现在以下几方面：

（1）提高了我国建筑工程裂缝控制水平，为确保我国重大工程建设质量提供重要技术支撑。

（2）推进重点建筑结构工程高耐久、长寿命，促进混凝土工业节能减排，符合国家绿色、低碳可持续发展战略。
     （3）应用于地下工程时，减少卷材、防水涂料等不可再生化工产品使用，防水成本降低15%左右，建设周期缩短30天左右。同时，有效减少裂缝处理，结构使用寿命延长，降低全生命周期维修成本，综合经济收益明显。

（4）超长结构无缝施工技术，一方面减少了后浇带凿毛、清理等工序，节省施工能耗10%，减少混凝土浪费，同时减少该部位的混凝土结构裂缝与渗漏，提高建筑安全性与居住舒适度，降低工程质量投诉率。

综上所述，混凝土膨胀剂产业具备技术成熟、成本可控、效益显著的推广基础，通过推广应用，可实现工程质量提升、成本节约、节能减排三重目标，符合“绿色建筑、低碳发展”的国家战略，具有良好的社会经济效益。

# 6  采用国际标准，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无。

综合调研国内外情况，未发现专门针对混凝土用膨胀剂应用制定的标准，属于行业空白。本标准中所涉及到的技术要求与试验方法与现行相关法律、法规、规章及相关标准保持一致，没有冲突的地方，具有很好的协调性。该标准涉及相关的国家行业标准有GB/T 23439—2017《混凝土膨胀剂》、JC/T 178—2009《补偿收缩混凝土应用技术规程》、GB 50119—2013《混凝土外加剂应用技术规范》。现行标准主要规定了硫铝酸钙、氧化钙、硫铝酸钙-氧化钙三类膨胀剂的技术要求，并对产品及补偿收缩混凝土工程应用做出了基本规定。此外，未涉及氧化镁膨胀剂、钙镁复合膨胀剂等主要产品。本标准侧重点在全面覆盖国内膨胀剂类型，对产品甄别真伪、不同膨胀剂应用的结构尺寸、环境温度、施工季节等技术条件、拆模温度、养护注意事项等重要环节进行细致规定，以更好的指导混凝土膨胀剂的应用。本标准与上述标准形成完整的技术体系，本标准与国内外相关标准的对比分析见表6.1。

表6.1标准对比分析

| 项目 | GB/T 23439—2017 | JC/T 178—2009 | GB 50119—2013 | JIS A 6202：2017 | EAD 260055-00-0301 | ACI PRC-223-21 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 类别 | 产品标准 | 工程建设标准 | 工程建设标准 | 产品标准 | 产品标准 | 工程建设标准 | 工程建设标准 |
| 产品 类别 | 硫铝酸钙类、氧化钙类、硫铝酸钙-氧化钙类 | 硫铝酸钙类、氧化钙类、硫铝酸钙-氧化钙类 | 硫铝酸钙类、氧化钙类、硫铝酸钙-氧化钙类 | 硫铝酸钙类、氧化钙类/ 20型与30型 | 氧化钙类 | 膨胀水泥 | 硫铝酸钙类、氧化钙类、硫铝酸钙-氧化钙类、氧化镁类、钙镁复合膨胀剂、温控型抗裂剂等 |
| 性能 指标 | 化学成分：氧化镁、碱含量；物理性能：细度、凝结时间、限制膨胀率、抗压强度。 | 不同结构部位补偿收缩混凝土限制膨胀率 | 补偿收缩混凝土限制膨胀率，灌浆用膨胀砂浆扩展度、竖向膨胀率及抗压强度 | 化学成分：氧化镁、烧失量、碱含量及氯离子；物理性能：细度、凝结时间、限制膨胀率、抗压强度。 | 细度、氯离子含量、碱含量、SO3含量、氧化钙含量、游离氧化钙含量、Al2O3含量，抗压强度、限制膨胀率和锈蚀形为 | 混凝土泌水、凝时间、强度、干缩、热膨胀系数等性能要求 | 掺膨胀剂混凝土限制膨胀率、氧化镁膨胀剂性能、钙镁复合膨胀剂性能、温控型镁质抗裂剂性能。 |
| 试验 方法 | 膨胀剂限制膨胀率、抗压强度，掺膨胀剂的混凝土限制膨胀率和收缩，膨胀剂和掺膨胀剂混凝土膨胀性能快速试验方法 | 按GB 501191和其他标准的规定进行 | 补偿收缩混凝土限制膨胀率测定方法 | 膨胀剂限制膨胀率、抗压强度，掺膨胀剂的混凝土限制膨胀率和收缩，约束状态掺膨胀剂混凝土抗压强度试验方法 | 给出上述性能测试方法 | 给出混凝土结构应变测试方法 | 氧化镁膨胀剂、钙镁复合膨胀剂和温控型镁质抗裂剂的限制膨胀率试验方法，掺氧化镁膨胀剂混凝土的限制膨胀率及安定性试验方法 |
| 设计 施工 | 不涉及 | 给出硫铝酸钙类、氧化钙类、硫铝酸钙-氧化钙类三种膨胀剂制备补偿收缩混凝土的原材料选择、配合比、生产和运输、浇筑和养护等。 | 概括性提出进场检验、施工要求 | 不涉及 | 不涉及 | 结构设计细节和应用、混凝土混合料配比、浇筑、饰面和养护 | 除了常规的配合比、浇筑和养护，创新性给出产品甄别真伪、不同膨胀剂应用的结构尺寸、环境温度、施工季节等技术条件、拆模温度、养护注意事项，以及结构设计细节和应用。 |

本标准的制定，一方面弥补了现有工程建设标准的缺失，让混凝土膨胀剂使用单位深入了解膨胀剂类型、特性、使用范围、应用技术，设计、施工、材料等各个环节联动，实现精准裂渗控制。另一方面，促进膨胀剂的发展和应用。通过制定本标准，可加快产品技术进步，指导工程应用，显著提升我国建筑工程质量，对混凝土膨胀剂的发展和应用有很好的促进作用。

# 7  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

混凝土结构开裂是困扰工程界的世界性难题，建筑防裂与建筑安全和使用寿命有强关联性，关系到“住有所居”的民生问题、国家重大工程的安全服役与国家双碳战略的实施。混凝土膨胀剂是目前最有效的抗裂抗渗材料之一，是解决混凝土工程收缩裂缝难题的重要技术手段。为此，《混凝土用膨胀剂应用技术规范》的出台，侧重全面覆盖国内膨胀剂类型，旨在提高混凝土膨胀剂的质量和应用技术水平，实现设计、施工、材料等各个环节的配合，根据不同工程类型、结构类型，更好地指导混凝土膨胀剂的应用，实现精准裂渗控制，从而引导行业健康高质发展。本文将从现行相关法律、法规、规章及相关标准的角度出发，探讨该本标准颁布实施后的协调性。

1 与现行法律、法规的协调性

我国现行法律体系中，关于建筑工程质量的法律条款，如《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》等，均对工程结构开裂、渗漏等质量缺陷与建筑材料的选用、检验、施工过程控制、质量验收等环节进行了规定，确保建筑材料应用符合工程建设基本法律要求。而《混凝土用膨胀剂应用技术规范》的出台，正是对这些法律要求的细化和补充。该规范通过明确不同类型混凝土膨胀剂的技术要求、适用范围及施工与验收等具体细节，为建筑工程抗裂、膨胀剂的合理应用提供了详细的技术指导，确保工程实施符合法律要求，提升了建筑工程的质量与安全性。

2 与现行规章的协调性

在规章层面，如中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《建设工程质量检测管理办法》、GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》等规章和标准，为建筑工程裂缝控制、抗裂材料检测等工作提供了基本的技术规范。《混凝土用膨胀剂应用技术规范》标准的颁布实施，不仅与这些规章在目标上保持一致，即提高建筑工程质量、建筑材料选用与检验，还在技术上进行了细化和补充。本标准为膨胀剂在工程中应用提供了更加全面、细致的技术指导，有助于提升建筑工程质量和技术水平。

3 与相关标准的协调性

在标准层面，现行涉及膨胀剂应用的国家、行业标准有GB/T 23439—2017《混凝土膨胀剂》、JGJ/T 178—2009《补偿收缩混凝土应用技术规程》、GB 50119—2013 《混凝土外加剂应用技术规范》，一定程度上规范了我国膨胀剂在工程中的规模化应用与行业发展。但是现行标准主要规定了硫铝酸钙、氧化钙、硫铝酸钙-氧化钙三类膨胀剂的技术要求，并对产品及补偿收缩混凝土工程应用做出了基本规定，且未涉及逐渐占据市场主导的氧化镁膨胀剂、钙镁复合膨胀剂等主要产品。《混凝土用膨胀剂应用技术规范》标准的侧重点在全面覆盖国内膨胀剂类型，对产品甄别真伪、不同膨胀剂应用的结构尺寸、环境温度、施工季节等技术条件、拆模温度、养护注意事项等重要环节进行细致规定，以更好的指导混凝土膨胀剂的应用。
    此外，本标准与现行的强制性标准形成了完整的技术体系，协调性良好：

| 序号 | 强制性 标准名称 | 标准号 | 协调要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑与市政工程防水通用规范 | GB 55030-2022 | 本标准中补偿收缩混凝土限制膨胀率的技术要求，与该规范中结构自防水的设计工作年限、防水性能等级要求完全匹配。 |
| 2 | 混凝土结构通用规范 | GB 55008-2021 | 标准中膨胀剂应用于钢筋混凝土工程的技术规定，与该规范中混凝土结构安全性、适用性、耐久性的基本要求保持一致。 |
| 3 | 地下工程防水技术规范 | GB 50108-2011 | 补偿收缩混凝土在地下工程中的应用要求与该规范中结构自防水、后浇带防水等规定相协调。 |
| 4 | 混凝土质量控制标准 | GB 50164-2011 | 掺膨胀剂混凝土的原材料控制、配合比设计、施工过程控制等要求与该标准保持一致。 |
| 5 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204-2015 | 掺膨胀剂混凝土的施工质量验收要求与该规范中混凝土结构实体验收等规定完全一致。 |

因此，《混凝土用膨胀剂应用技术规范》标准与现行涉及膨胀剂的产品和工程建设国家行业标准的完善，与涉及混凝土质量、工程防水的强制性标准协调性良好。

4 协调性的重要意义

《混凝土用膨胀剂应用技术规范》的颁布实施，对于提升建筑工程抗裂性和质量和安全性，合理指导膨胀剂工程应用具有重要意义。通过与现行法律、法规、规章及相关标准的协调一致，本标准为混凝土膨胀剂在工程中应用提供了全面、细致的技术指导，有助于确保工程实施符合法律法规要求，提升工程质量和技术水平。

因此，《混凝土用膨胀剂应用技术规范》与现行相关法律、法规、规章及相关标准保持了良好的协调性。这一举措不仅有助于提升混凝土膨胀剂的质量和应用技术水平，实现不同工程、结构类型的混凝土构筑物精准裂渗控制，显著提升我国建筑工程质量，为膨胀剂行业的可持续发展提供了有力支撑。

# 8  重大意见分歧的处理依据和结果

在标准的编制过程中，广泛征求了行业相关单位和业内专家的意见和建议，主要针对标准规定中各项技术指标的要求做了深入研讨，各家单位和行业专家结合自身的工作经验和实验验证提出了作为数据支撑的有力依据，最终对标准要求达成一致。编制过程中对标准的主要内容并未产生重大意见分歧。

# 9  标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性，发布后立即实施。

# 10  贯彻标准的措施建议

建议在本标准正式发布后，针对混凝土用膨胀剂生产企业、设计单位、施工企业、检测单位等进行宣贯。具体实施措施建议补如下：

（1）加大标准宣传力度，提高认知度，建立信息公共平台，将有参考价值的案例、好的做法和经验等在行业内部公开发布，引起有关部门领导和相关企业单位的重视，使相关单位能够积极主动的购买标准和资料、参加培训、结合本单位实际情况学习研究标准并准备贯彻实施标准。

（2）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。设立专门的答疑或咨询部门或网站，为贯标企业排忧解难，组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动，培训班等。及时了解标准制、修订信息。

（3）鼓励行业相关企业或项目部成立标准贯彻实施小组，组员由技术负责人、质量负责人、标准化技术人员、设计人员、质检人员、施工技术人员等技术相关工作人员组成，进行明确的分工合作，适时组织标准宣贯会，使有关人员拥有标准、了解标准、熟悉标准，执行标准。

（4）标准化技术人员全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标中出现的技术问题进行协调处理作好贯标记录，并进行长期监督检查工作。

# 11  废止现行有关标准的建议

无。

# 12  其他应说明的事项

无。