JC

ICS 91.100.30

CCS Q 13

中华人民共和国建材行业标准

JC/T xxx- xxxx

混凝土用防水剂应用技术规范

Technical specification for application of concrete water-repellent admixture

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx发布                                       xxxx-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目 次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 基本规定	3

4 技术要求	4

5 原材料	6

6 配合比设计	8

7 施工	9

8 质量检验与验收	12

用 词 说 明	13

引用标准名录	14

附：条文说明	15

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic requirement	3

4 Technical requirements	4

5 Raw materials	6

6 Mix proportion design	8

7 Construction	9

8 Quality acceptance	12

Explanation of wording	13

List of quoted standards	14

Addition: Explanation of provisions	15

# 前  言

根据中华人民共和国工业和信息化部《关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕191号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规范。

本规范共分8章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、技术要求、原材料、配合比设计、施工、质量检验和验收。

本规范的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规范的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规范由中国建筑材料联合会负责管理，由建筑材料工业技术监督研究中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至建筑材料工业技术监督研究中心（地址：北京市朝阳区管庄东里甲2号，邮政编码：100024）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

1 总 则

1.0.1为了规范和合理使用混凝土防水剂，提升混凝土工程的防水性能和耐久性能，保证工程质量，做到技术先进、安全耐久、经济合理，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于掺加混凝土防水剂的混凝土设计、施工和验收。

1.0.3 掺加混凝土防水剂的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 混凝土防水剂 water-repellent admixture for concrete

掺入混凝土中能够减少混凝土内部孔隙和堵塞毛细通道，降低混凝土在静水压作用下透水性的外加剂。

2.0.2 混凝土防水剂掺量 dosage of water-repellent admixture for concrete

混凝土防水剂质量占胶凝材料质量的百分比。

3 基本规定

3.0.1防水剂宜用于有防水要求的地下工程、建筑屋面工程、建筑外墙工程、建筑室内工程以及轨道交通、蓄水池等市政防水工程。

3.0.2 掺加防水剂的混凝土可作为一道防水设防措施。

3.0.3 掺加防水剂的混凝土设计应包括抗渗性能、抗裂性能和必要的耐久性能。

3.0.4 对于结构最小截面尺寸超过1000mm或预测因水化热容易产生开裂的掺加防水剂的混凝土，宜针对性的制定专项技术方案。

3.0.5 掺加防水剂的混凝土设计和施工过程中宜采取必要措施减少或取消结构缝设置。

3.0.6 掺加防水剂的混凝土工程中采用新材料、新技术、新工艺时应经过试验验证，其中创新性的技术方法和措施应进行专题评审论证并符合本规范的相关要求。

4 技术要求

4.0.1 地下工程迎水面主体结构、预制拼装衬砌结构和内部储水区域的结构宜采用掺加防水剂的混凝土，结构底板、侧墙、顶板厚度均不应小于250mm，变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm；

4.0.2掺加防水剂的混凝土强度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定。

4.0.3掺加防水剂的混凝土抗渗性能除应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的要求，还应符合下列规定：

表4.0.3掺加防水剂的混凝土抗渗性能

| 类别 |  | 抗渗等级 |
| --- | --- | --- |
| 工程埋置深度H（m） | H＜10 | ≥P8 |
|  | 10≤H＜20 | ≥P10 |
|  | 20≤H | ≥P12 |

4.0.4掺加防水剂的混凝土抗裂性能应符合下列规定：

表4.0.4 掺加防水剂的混凝土抗裂性能

| 结构最小截面尺寸d | 强度等级 | 早期开裂面积 （mm2/m2） | 温升值（℃） | 56d干燥收缩率（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤250mm | － | ≤400 | － | ≤400 |
| 250mm＜d≤1000mm | ＜C40 | － | － |  |
|  | ≥C40 | － | ≤40 |  |
| ＞1000mm | ＜C40 | － | ≤40 |  |
|  | ≥C40 | － | ≤40 |  |

4.0.5掺加防水剂的混凝土耐久性应根据结构构件所处的环境类别、环境作用等级及结构设计使用年限进行确定，并满足相应的要求，环境类别和作用等级的划分应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的有关规定。

4.0.6 掺加防水剂的混凝土结构应在设计施工时考虑采用减少或避免留设伸缩后浇带的技术措施，并应符合下列规定：

1当单独使用混凝土防水剂时，可采用跳仓法技术，设计时应根据结构形式及特点，明确跳段、分仓长度等，并应符合现行行业标准《超长混凝土结构无缝施工标准》JGJ/T 492的规定；

2.当混凝土防水剂与混凝土膨胀剂共同使用时，可采用膨胀加强带技术，设计时应明确膨胀加强带的设置类型及位置、不同结构部位混凝土限制膨胀率设计取值等，并应符合现行行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178的规定。

4.0.7掺加防水剂的混凝土应用环境温度不应高于100℃，受腐蚀性介质作用的工业建（构）筑物中的掺加防水剂的混凝土技术要求还应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的规定。

5 原材料

5.0.1 水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175、《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》GB/T 200的规定。

5.0.2矿物掺合料应符合下列规定：

1粉煤灰应选用F类粉煤灰，并应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的有关规定，粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级，烧失量不应大于5%；

2.矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046 的规定，用于大体积混凝土时，比表面积不宜大于450 m2 /kg；

3复合掺合料应符合现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T 486的规定；

4采用其他品种的矿物掺合料时，除满足相应的技术标准之外，应进行混凝土试配，经过系统验证后使用。

5.0.3骨料应符合下列规定：

1粗骨料宜坚固、耐久、洁净，并应符合现行国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685的规定。用于泵送时，其最大粒径不应大于输送管径的1/4，且不应大于钢筋间最小净距的3/4，吸水率不应大于1.5%；

2砂应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684的规定。

5.0.4 减水剂宜选用聚羧酸系高性能减水剂，性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB/T 8076的规定；

5.0.5防水剂应符合下列规定：

1截面尺寸大于250mm且不超过1000mm的工程结构，宜选用符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB/T 8076和现行行业标准《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474规定的防水剂；

2结构最小截面尺寸不超过250mm的工程结构，宜采用防裂抗渗复合材料，性能符合现行行业标准《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014的规定；

3结构最小截面尺寸超过1000mm或预测因水化热容易产生开裂的工程结构，宜选用混凝土抑温抗裂防水剂，性能符合现行行业标准《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014的规定；

4混凝土无机抗裂减渗剂应符合现行行业标准《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014的规定；

5水泥基渗透结晶防水剂应符合现行国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445的规定；

6 硅质抗裂防水剂应符合表5.0.5的规定。

表5.2.5 硅质抗裂防水剂性能要求

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 含水率（%） |  | ≤2.0 |
| 氯离子含量（%） |  | ≤0.06 |
| 细度（%） | 0.315 mm方孔筛筛余 | ≤5.0 |
| 泌水率比（%） |  | ≤50 |
| 初凝时间差（min） |  | ≥-90 |
| 抗压强度比（%） | 3d | ≥100 |
|  | 7d | ≥110 |
|  | 28d | ≥100 |
| 限制膨胀率（%） | 水中7d | ≥0.035 |
|  | 空气中21d | ≥-0.015 |
| 渗透高度比（%） |  | ≤30 |
| 48h吸水量比（%） |  | ≤65 |
| 28d收缩率比（%） |  | ≤125 |
| 混凝土抗渗性能 | 掺防水剂混凝土的抗渗压力28d（MPa） | 实测值 |
|  | 抗渗压力比28d（%） | ≥200 |
|  | 掺防水剂混凝土的第二次抗渗压力56d（MPa） | 实测值 |
|  | 第二次抗渗压力比56d（%） | ≥150 |

7 对有抗冻要求的混凝土，宜选用复合引气组分的防水剂，性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB/T 8076和现行行业标准《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474规定；

8使用其他防水剂时应符合相关标准的规定。

5.0.6 拌合水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

5.0.7掺加防水剂的混凝土可根据工程抗裂需要掺入钢纤维或合成纤维，纤维性能应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221的规定，纤维的品种及掺量应经过试验确定。

6 配合比设计

6.0.1 掺加防水剂混凝土的配合比设计，应满足设计所需要的强度、抗渗性、耐久性等技术指标和施工工作性要求。

6.0.2掺加防水剂混凝土配合比除应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定，还宜符合下列规定：

1胶凝材料用量应根据混凝土强度等级、抗裂性能、抗渗性能以及耐久性能确定，其总用量不宜小于320kg/m3；胶凝材料的最大用量不宜超过表6.0.2的规定，自密实成型时由试验确定；

表6.0.2 混凝土中胶凝材料最大用量限值

| 混凝土强度等级 | 胶凝材料最大用量限值（kg/m3） |
| --- | --- |
| C30 | 380 |
| C35 | 400 |
| C40~C45 | 450 |
| C50 | 480 |
| C55~C60 | 500 |

2水胶比不应大于0.50，有侵蚀介质时水胶比不宜大于0.45；

3使用潜在碱活性骨料时，掺加防水剂的混凝土中各类材料的总碱量（Na2O当量）不得大于3kg/m3；

4氯离子含量应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定；

5 掺加防水剂的混凝土用于大体积结构，可采用60d或90d的抗压强度作为评定依据；

6 掺加防水剂的混凝土的施工配合比应通过试验确定，试配混凝土的抗渗压力值应比设计要求提高0.2MPa。

6.0.3 混凝土防水剂掺量应根据设计要求的抗渗等级，并采用实际工程使用的材料，经过混凝土配合比试验后确定。

6.0.4 混凝土防水剂与其他外加剂复合使用时，应进行相容性试验，试验方法按照现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119进行。

6.0.5 在满足混凝土工作性要求的前提下，宜降低单位体积用水量、增加单位体积骨料用量。

# 7 施工

7.1 一般规定

7.1.1  防水混凝土结构工程在浇筑预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带周边混凝土时，振捣时应避免破坏、松动预埋件，并确保振捣密实，必要时辅以人工插捣。

7.1.2  防水混凝土结构应确保钢筋保护层厚度满足设计要求，绑扎铁丝端头不得进入保护层。

7.1.3　明挖法地下工程防水施工中的降水应符合下列规定：

1　在浇筑底板混凝土前及地下防水工程施工期间，地下水位应低于垫层底部标高500mm；

2　工程底板范围内的降水井，在降水结束后应封堵牢固、密实。

7.1.4  混凝土结构自防水屋面板应进行淋水或蓄水试验，试验应在混凝土达到设计强度80%后进行，在防水层施工前，应对渗漏水或其他混凝土缺陷进行修复，试验合格后方可进行下一道工序施工。

7.1.5 蓄水类工程的混凝土底板和顶板，应连续浇筑且不应留设施工缝。

7.1.6 蓄水类工程的混凝土壁板，应分层交圈和连续浇筑，不应留设垂直施工缝。

7.1.7 超长混凝土结构的施工应符合现行行业标准《超长混凝土结构无缝施工标准》JGJ/T 492的有关规定。

7.1.8 掺加防水剂的混凝土施工完毕，应对影响防水功能的缺陷部位进行治理，并应符合下列规定：

1治理后的防水效果应符合设计要求的防水等级，且不得影响结构和环境安全；

2裂缝渗漏水宜采用钻孔注浆的方法治理。堵漏用聚氨酯灌浆材料、丙烯酸盐灌浆材料和速凝型无机防水堵漏材料的物理力学性能指标应符合现行行业标准《建筑防水维修用快速堵漏材料技术条件》JG/T 316的规定；

3缺陷补强宜采用环氧树脂等材料灌浆，环氧树脂灌浆材料性能应符合现行行业标准《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》JC/T 1041的规定；

4穿墙管和预埋件根部渗漏，宜先止水再采用嵌填密封材料、涂刷防水涂料等措施进行表面处理；

5施工缝渗漏，止水后表面宜设置防水砂浆、涂料防水层等加强处理。

7.2 生产和运输

7.2.1 掺加防水剂的混凝土宜采用预拌混凝土，并应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的有关规定。

7.2.2砂、石骨料可以搭设遮阳棚来降低原材料温度；刚出厂的水泥应放置一定时间，待其温度降低至60℃以下；另外还可以通过加冰控制混凝土入模温度。

7.2.3 混凝土用防水剂严禁超量掺加。掺加防水剂的混凝土的各种原材料必须采用专用计量设备进行准确计量。计量设备应定期校验，使用前应进行零点校核，保持计量准确。原材料每盘计量允许偏差应符合表7.2.3的规定。

表7.2.3  原材料每盘称量的允许质量偏差

| 材料名称 | 允许偏差(%) |
| --- | --- |
| 水泥、矿物掺合料 | ±2 |
| 粗、细骨料 | ±3 |
| 混凝土防水剂、水、其他外加剂 | ±1 |

7.2.4 掺加防水剂的混凝土应搅拌均匀。预拌防水剂混凝土搅拌时间与普通混凝土相同，现场拌制的防水剂混凝土搅拌时间应比普通混凝土延长30s以上。

7.2.5 根据需要，粉体混凝土防水剂可在搅拌站配制成液体使用。

7.2.6 混凝土拌合物运输应采用混凝土搅拌运输车。运输车应根据施工现场实际情况，具有防晒、防雨和保温措施。

7.2.7 混凝土拌合物在运输后如出现分层、离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失不能满足施工要求时，应掺加与原混凝土配合比中品种相同的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。减水剂掺量和搅拌时间应按照试验确定的预案执行。

7.3 浇筑和养护

7.3.1 混凝土墙体宜采用钢模板或铝模板，模板应拼缝严密、支撑牢固。

7.3.2浇筑混凝土前，应清除模板内或垫层上的杂物。表面干燥的地基、垫层、模板上应洒水湿润；现场环境温度高于35℃时，宜对金属模板进行洒水降温；洒水后不得留有积水。

7.3.3 混凝土入模温度宜控制在5℃~30℃。

7.3.4混凝土不得在有积水的环境中浇筑。混凝土施工不应在雨雪天作业；施工过程下雨时，应采取遮挡措施并适时中止施工。

7.3.5 浇筑混凝土时应保证合适的凝结时间和浇筑时间间隔，避免出现施工冷缝。

7.3.6 大面积浇筑混凝土时，应合理划分施工段，施工段之间的垂直施工缝应设置止水钢板。

7.3.7 混凝土应分层连续浇筑，分层厚度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定；大体积混凝土分层浇筑厚度不应大于500mm。

7.3.8 混凝土应采用机械振捣，不得漏振、欠振和过振。

7.3.9 底板和顶板混凝土初凝及终凝前，宜分别对混凝土表面进行收光抹压处理。

7.3.10 侧墙混凝土宜待温度降至环境温度时拆除模板。

7.3.11混凝土终凝后应及时进行养护，应对混凝土外露面采取包裹、覆盖、喷淋洒水等保温保湿养护措施，混凝土最短养护时间应满足表7.3.13的规定。混凝土养护应包括适当的带模养护时间，当大气相对湿度小于50%，有风，或阳光直射时，带模养护时间不宜小于3d；大风、大日较差环境带模养护时间宜适当延长，不宜小于7d。

表7.3.11 高性能防水混凝土最短养护时间

| 日平均气温T（℃） | 大气潮湿（RH≥50%）无风、无阳光直射 | 大气干燥（20%≤RH<50%）有风、或阳光直射 | 大气干燥（RH<20%）大风、日较差大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5≤T<10 | 21d | 28d | 56d |
| 10≤T<20 | 14d | 21d | 45d |
| T≥20 | 10d | 14d | 35d |

# 7.3.12混凝土养护期间，混凝土芯部与表面温度差值不应大于20℃，混凝土表面与环境之间的温差不应大于20℃；混凝土芯部开始降温之前不得进行拆模作业；混凝土表面温度与养护水的温差不得大于15℃。

# 7.3.13处于腐蚀介质的掺防水剂的混凝土，应采取防腐蚀措施。

7.3.14 结构最小截面尺寸超过1000mm或预测因水化热容易产生开裂的掺加防水剂的混凝土施工过程中宜进行温度监测与控制，温度监测与控制应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的规定。

# 8 质量检验和验收

8.0.1 原材料进场时，供方应按规定批次向需方提供质量证明文件，质量证明文件应包括型式检验报告、出厂检验报告与合格证等，外加剂产品还应提供使用说明书。

8.0.2 混凝土防水剂材料进场和施工中抽检应符合下列规定：

1混凝土防水剂进场检验应按每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计；

2混凝土防水剂材料进场和施工中抽检项目应按表8.0.2。

表8.0.2 混凝土防水剂材料进场和施工中抽检项目

| 材料 | 抽检项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 砂浆、混凝土防水剂 | 密度（或细度）、固含量（或含水率）、渗透高度比、吸水量比 | GB/T 8076和JC/T 474 |
| 防裂抗渗复合材料 | 细度、含水率、安定性、裂缝降低系数、混凝土抗压强度比、渗透高度比 | JC/T 60014 |
| 抑温抗裂防水剂 | 抑温率、初始温升5℃时间差（h） | JC/T 60014 |
| 无机抗裂减渗剂 | 收缩率比、极限拉伸比、渗透高度比 | JC/T 60014 |
| 水泥基渗透结晶防水剂 | 抗压强度比、收缩率比、抗渗性 | GB/T 18445 |

8.0.3 水泥、粗细骨料、矿物掺合料、其他外加剂等应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定进行检验验收。

# 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《通用硅酸盐水泥》GB 175

《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》GB/T 200

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

《混凝土外加剂》GB/T 8076

《建设用砂》GB/T 14684

《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

《预拌混凝土》GB/T 14902

《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445

《混凝土结构设计规范》GB/T 50010

《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

《大体积混凝土施工标准》GB 50496

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《混凝土用水标准》JGJ 63

《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178

《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221

《超长混凝土结构无缝施工标准》JGJ/T 492

《建筑防水维修用快速堵漏材料技术条件》JG/T 316

《混凝土用复合掺合料》JG/T 486

《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474

《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》JC/T 1041

《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014

中华人民共和国建材行业标准

混凝土用防水剂应用技术规范

JC/T XXX—202X

条 文 说 明

制 定 说 明

《混凝土用防水剂应用技术规范》JC/T XXX-202X，经工业和信息化部    年  月  日以第   号公告批准、发布。

本规范编制过程中，编制组进行了充分的调查研究，总结了我国混凝土用防水剂工程应用实践经验和相关研究成果，同时参考了有关国外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了混凝土用防水剂应用重要技术参数。

为便于广大设计、施工、监理、生产、检验、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《混凝土用防水剂应用技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目 次

1 总 则	18

2 术 语	19

3 基本规定	20

4 技术要求	21

5 原材料	23

6 配合比设计	25

7 施工	27

8 质量检验与验收	31

# 1 总 则

1.0.1提高砂浆和混凝土抗渗性能的外加剂较多，其原理各不相同，但最终目的都是提高砂浆和混凝土的抗渗性能。这方面的外加剂主要有：减水剂、引气剂、密实剂、防水剂、憎水剂等，还有一些间接起到抗渗作用的外加剂，如膨胀剂、水泥基渗透结晶材料、防冻剂等。多数防水外加剂的质量标准执行现行行业标准JC/T 474《砂浆、混凝土防水剂》中的技术要求。这些混凝土防水剂广泛应用于北京腾讯总部大楼、天津港圣瀚石化物流罐区项目、青海省黄南藏族自治州市政综合管廊、兰州国际商业广场、吉林省辽源市花溪山语住宅小区等地下工程、屋面工程、建筑外墙工程、建筑室内工程、蓄水类等工程中，取得了良好的防水效果。

本规程的制定旨在规范混凝土防水剂的工程应用，确保掺加防水剂混凝土的工程质量。本规程主要根据我国现有标准规范、科研成果和工程实践经验制定。

1.0.2本条规定了规程的适用范围，本规程适用于地下工程（明挖法、暗挖法）、建筑屋面工程（平屋面、坡屋面）、建筑外墙工程、建筑室内工程，也适用于轨道交通、蓄水池等市政防水工程。

1.0.3掺加混凝土防水剂的混凝土，在使用过程中还会涉及其他国家标准、行业标准或团体标准，在使用中除应执行本规程外，还应符合现行有关国家、行业和团体标准的规定。

2 术 语

2.0.1防水剂是为了阻止渗水和吸水，在搅拌混凝土过程中掺加的外加剂。根据作用不同，可分为防潮剂和抗渗剂。前者是指防止水分进入干燥的混凝土中，以降低混凝土吸水率为目的，后者是指在一定水压下阻止水分渗透，以提高抗渗为目的。

根据防水剂组成又可分为无机质防水剂、有机质防水剂和有机无机复合防水剂。一般来说无机质防水剂多为抗渗剂，有机质防水剂则为以降低吸水率为主的防潮剂，有机无机复合防水剂往往结合两者的特点，兼具抗渗、防潮的功能。

3 基本规定

3.0.1本条规定了防水剂的应用范围。

3.0.2防水剂指掺入混凝土中，可减少混凝土内部孔隙和堵塞毛细通道，降低混凝土在静水压作用下透水性的外加剂。由于其提高了混凝土的防水性能，进而提高了工程防水能力，因此可作为一道防水设防措施。

3.0.3具有良好的抗渗性和抗裂性是混凝土结构工程防水的本质要求，混凝土结构工程的防水失效和耐久性失效也互为因果，耐久性失效也会加速防水失效，因此对掺加防水剂的混凝土在抗渗性能、抗裂性能和耐久性能这三个方面提出设计要求。

3.0.4大体积或者高强混凝土具有水化放热高、收缩大的特点，裂缝控制难度高导致防水难度极大，靠单一技术手段很难实现有效的裂渗控制，需要设计、施工、材料等各方通力配合才能完成。因此，对于这类混凝土结构，建议制定专项技术方案。

3.0.5大量工程实践证明，混凝土施工过程中设置变形缝、施工缝、后浇带等结构缝可以在一定程度上降低混凝土裂缝的产生，但是过多设缝会影响混凝土结构的整体性和防水性能，因此掺加防水剂的混凝土在施工过程中应采取必要的措施减少或取消结构缝的设置。

4 技术要求

4.0.1与《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030中规定一致。

4.0.2《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030中规定，掺加防水剂的混凝土抗压强度等级不应低于C25，受中等及以上腐蚀性介质作用的地下工程，强度等级不应低于C35；

4.0.3《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030规定了表b-1所示的明挖法地下工程掺加防水剂的混凝土最低抗渗等级。

表b-1明挖法地下工程掺加防水剂的混凝土最低抗渗等级

| 防水等级 | 市政工程现浇混凝土 | 建筑工程现浇混凝土 | 装配式衬砌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | P8 | P8 | P10 |
| 二级 | P6 | P8 | P10 |
| 三级 | P6 | P8 | P8 |

4.0.4针对不同结构尺寸、不同强度等级的混凝土提出抗裂要求：

早期开裂面积：结构最小截面尺寸≤250mm的薄板结构开裂主要是早期塑性收缩开裂，宜采用早期抗裂试验方法评价掺加防水剂的混凝土抗裂性能。早期抗裂性能不应低于现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193中的L-IV级（100mm2/m2≤c<400mm2/m2）。

干燥收缩率：针对掺加防水剂的混凝土提出干燥收缩率的技术要求。日本建筑学会标准《钢筋混凝土工程》JASS5 第23章防水混凝土规定，防水混凝土干燥收缩率不应大于800×10-6（JISS A 1129规定的方法，龄期12个月测定值），其试验方法与我国现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082中非接触法基本相当。但是《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082规定的360d终极收缩率值测试时间太长，使用不方便。根据《混凝土的收缩》（黄国兴、惠荣炎编著，中国铁道出版社1990北京，第100页）建议的收缩时间影响系数，龄期60d取0.54，龄期365d取0.87，相对于365d，龄期60d的系数为0.54/0.87=0.62，则0.62×800×10-6=496×10-6，本规范规定为400×10-6，略严于日本标准。

温升值：地下工程中防水混凝土的抗裂性非常重要，温度应力引起的冷缩以及混凝土失水引起的干缩是导致防水混凝土产生收缩裂缝的主因，尤其是早期裂缝，主要是由冷缩所致。现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的3.0.4条规定，混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃，由于防水混凝土对裂缝的要求高于一般大体积混凝土，故本规范规定温升值不宜大于40℃。

4.0.5具有良好的抗渗性和抗裂性既是混凝土结构工程防水的根本要求，也是耐久性的根本要求。因此本规程规定，混凝土结构防水工程应进行耐久性设计。目前，国内有关混凝土结构的耐久性设计标准中，国家标准有《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476，铁路行业标准有《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005，公路行业标准有《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》JTG/T 3310，水运行业标准有《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153等，《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046针对受腐蚀性介质作用的工业建筑也做了相应规定。行业标准相对国家标准提出了更为详细严格的要求，不同行业的工程还应满足本行业的混凝土结构耐久性设计标准。

4.0.6国内建设的高速发展，造成现浇大体积、大面积和超长混凝土的开裂情况不断增多，掺加膨胀剂配制补偿收缩混凝土是一种较好的解决手段。膨胀加强带是一种旨在提高混凝土结构抗裂性能的技术措施。施工中采用膨胀加强带的目的是代替后浇带，进一步简化施工工艺，所以一般设置在后浇带的位置。为了有效发挥膨胀效果，增加长度方向的膨胀绝对量，其宽度应该比后浇带更宽一些；膨胀加强带是一种“抗”的措施。膨胀加强带的构造与后浇带基本相同，但是在较厚的板中，一般不用设止水带。工程技术人员可以根据现行行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178和工程特点选择更合理的构造形式。

跳仓法也是一种在大体积、超长混凝土施工中经常采用的方法，其核心理念是“抗与放”的设计原则。具体而言，跳仓法将超长的混凝土块体划分为若干小块体，间隔施工，经过短期的应力释放后，再将若干小块体连成整体，依靠混凝土抗拉强度抵抗后续的温度收缩应力。跳仓法有效控制超长、超厚、大体积混凝土的裂缝产生。在实际应用中，跳仓法需要根据具体的工程情况、混凝土性能以及设计要求等因素进行合理规划和施工。

4.0.7当掺加防水剂的混凝土用于具有一定温度的工作环境时，其抗渗性能随着温度升高而降低，温度越高则降低越显著。根据原冶金工业部建筑研究总院的研究结果，当温度超过250℃时，混凝土几乎失去抗渗能力（表b-2）。

表b-2不同加热温度的掺加防水剂的混凝土抗渗性能

| 加热温度（℃） | 抗渗压力（MPa） |
| --- | --- |
| 常温 | 1.8 |
| 100 | 1.1 |
| 150 | 0.8 |
| 200 | 0.7 |
| 250 | 0.6 |
| 300 | 0.4 |

5 原材料

5.0.1试验结果表明，在通用硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥中，掺加防水剂都有提高抗渗防水的效果，所以原则上混凝土防水剂可以掺入所有硅酸盐类水泥中使用。

5.0.2条文中提到的矿物掺合料标准，基本涵盖了当前主要使用的混凝土矿物掺合料，使用其他外加剂和掺合料时，应符合相应的标准。

5.0.3天然砂资源日趋紧张，现有的研究和工程应用实践表明，采用符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684规定的机制砂，完全能够生产出性能符合规定的防水混凝土。为了保护环境，应减少挖采天然河砂，鼓励使用机制砂。

5.0.4聚羧酸系高性能减水剂在配制高强、高性能、高耐久混凝土时具有明显技术优势，主要表现在：

（1）掺量低，减水率高。萘系减水剂在饱和掺量0.75%～1.2%（折固）时，减水率在20%左右，聚羧酸系高性能减水剂在0.2%～0.3%（折固）时，减水率可达25%～40%；

（2）保塑性好，对水泥适应性强；

（3）增强效果好。以28d抗压强度为例，萘系高效减水剂28d抗压强度比一般在130%左右，而聚羧酸系高性能减水剂为150%左右；

（4）收缩低。与萘系减水剂相比，聚羧酸系高性能减水剂混凝土体积稳定性有较大的提高，降低了结构混凝土的开裂概率。28d收缩率比，掺萘系高效减水剂的混凝土一般在120％以上，而掺聚羧酸系高性能减水剂可达100％左右，甚至更低；

（5）有害成分含量少。碱含量、硫酸根离子含量、氯离子含量和甲醛等显著低于萘系减水剂的含量；

（6）绿色环保，符合可持续发展战略。

5.0.5针对不同结构尺寸、不同强度等级的混凝土提出防水剂的适用范围及产品技术要求：

表b-3 防水剂特性及适用范围

| 防水剂种类 | 技术原理 | 产品标准 | 工程标准 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂浆、混凝土防水剂 | 提高抗渗性能，降低混凝土吸水率 | 《混凝土外加剂》GB/T 8076《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474 | 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 | 有防水、防潮要求的混凝土工程 |
| 抑温抗裂防水剂 | 降低水泥水化温升速率，减少混凝土构件温升。降低混凝土吸水率 | 《混凝土抑温抗裂防水剂》T/CECS 10270 | 《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014 | 有控制水化热温升和防水要求的混凝土工程 |
| 掺渗透结晶材料防水剂 | 水化反应结晶体填充和堵塞水泥浆体的毛细孔，提高混凝土致密性和防水性 | 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445 | 《聚合物水泥、渗透结晶型防水材料应用技术规程》CECS 195 | 有防水要求的混凝土工程 |
| 无机抗裂减渗剂 | 提高混凝土抗拉极限延伸率和抗渗性能 | 《混凝土无机纳米抗裂减渗剂》T/ASC 6006 | 《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014 | 有提高混凝土极限延伸率和防水要求的混凝土工程 |
| 抗裂抗渗复合材料 | 提高混凝土抗拉强度和抗渗性能 | 《用于混凝土中的防裂抗渗复合材料》T/CECS 10001 | 《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014 | 有早期防裂要求的薄板结构混凝土工程 |

表b-4防水剂的选用

| 结构最小截面尺寸d | 强度等级 | 防水剂 | 防裂抗渗复合材料 | 抑温抗裂防水剂 | 无机抗裂减渗剂 | 水泥基渗透结晶防水剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤250mm | - | 可选 | 宜选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 250mm＜d≤1000mm | ＜C40 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
|  | ≥C40 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| ＞=1000mm | ＜C40 | 可选 | 可选 | 宜选 | 可选 | 可选 |
|  | ≥C40 | 可选 | 可选 | 宜选 | 可选 | 可选 |

5.0.6水是混凝土必不可少、不可替代的主要组分之一，它能够直接影响混凝土拌合物的工作性能和硬化混凝土的力学性能、耐久性能。水质标准符合《混凝土用水标准》JGJ 63的规定，可以直接用于防水剂混凝土的拌合和养护。

5.0.7钢纤维、合成纤维混凝土适用于要求改善早期抗裂、抗渗、抗冲击和抗疲劳等性能的混凝土工程、结构或构件。合成纤维的品种和规格繁多，主要有聚丙烯腈（PAN）纤维、聚丙烯（PP）纤维、聚酰胺（PA）纤维和聚乙烯醇（PVA）纤维等。合成纤维应符合现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120的技术要求。

6 配合比设计

6.0.1防水剂混凝土配合比设计需要满足试配强度、抗渗性、耐久性和施工工作性要求。

6.0.2

1现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108规定，防水混凝土的最小胶凝材料用量不宜小于320kg/m3。混凝土的原材料种类和品质因地域等条件差异而不同，导致相同强度等级和抗渗等级的防水混凝土配合比不同，但是单方混凝土中胶凝材料用量最少320kg在绝大多数情况下仍可满足防水混凝土最低抗渗等级要求。

由于胶凝材料过大，容易增加混凝土的开裂风险，还会造成混凝土的泛浆分层，对混凝土防水不利，且会增加混凝土的成本，因此，在防水混凝土配合比设计中，应当遵循的原则是：在满足混凝土工作性能和力学性能要求的前提下，应尽可能降低混凝土中单方胶凝材料的用量。因此，本规程参照现行行业标准《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005的有关规定，按强度等级和成型方式规定了混凝土中胶凝材料最大用量。本条表中部分数值宽于铁标，其中C30混凝土铁标中为360kg/m3，C50混凝土铁标中为480kg/m3，C55~C60铁标中为500kg/m3，有条件的情况下，推荐按铁标控制。

2本条规定与现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定相同。水灰比或水胶比是确保防水混凝土抗渗性能的关键技术指标，降低水胶比不但能够提高混凝土的抗渗性能，而且能够提高混凝土抵抗化学介质侵蚀的能力。研究证明（图1，引自A.M.内维尔著，《混凝土的性能》），水胶比小于0.50后，混凝土的渗透性大幅度降低，防水性能显著提高。混凝土防水剂主要用于制备抗裂防水混凝土。

图1 水灰比对混凝土渗透性的影响

3碱骨料反应引起混凝土破坏已成为一个普遍关注的问题。当混凝土中的碱在有水的环境中遇到活性骨料时，可能引起碱骨料反应，并危及结构的耐久性，故要避免或减少碱骨料反应的发生。当使用活性骨料时，国内、外标准对混凝土中含碱量的规定各不相同。英国规定每立方米混凝土碱含量不超过3kg，对不重要工程可放宽至4.5kg；南非等一些国家认为每立方米混凝土碱含量小于1.8kg时较安全，1.8kg～3.8kg时为可疑危害，大于3.8kg时为有害。一般认为每立方米混凝土中的碱含量不大于3kg时，即便使用活性骨料，也不会导致碱骨料反应。根据以上资料，本规范规定每立方米防水混凝土中各类材料的总碱量（Na2O当量）不得大于3kg。

4现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55规定了混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量要求，防水混凝土与其相同。

5本条规定与现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的规定相同。

6本条规定与现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定相同。

6.0.3水泥、其他外加剂和混凝土配合比对掺加防水剂混凝土的性能影响较大，所以要经过混凝土配合比试验确定混凝土防水剂的合理掺量。通常情况下，随着混凝土防水剂掺量增加，抗渗等级提高，混凝土强度、施工性能也会发生改变。在配合比设计时，应该综合考虑防水剂掺量对混凝土性能的影响。

6.0.4混凝土防水剂通常由无机抗渗组分、有机防水组分等构成，这些组分与减水剂、膨胀剂、阻锈剂等外加剂共同使用时，可能会对混凝土凝结时间、坍落度产生影响，甚至会影响强度、抗渗性和耐久性。

6.0.5通常混凝土在相同工作性能条件下，增大胶凝材料用量会降低水胶比，提升防水性能。但是增加胶凝材料用量会使混凝土温度收缩和干燥收缩增加。因此在保证混凝土工作性要求下，应该尽量减少用水量和胶凝材料用量，增加骨料用量。降低单方混凝土用水量能够减少收缩，降低混凝土泌水，提高混凝土的防水性能。

# 7 施工

7.1一般规定

7.1.1本条规定在预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带周边振捣时应避免扰动并保证密实，是因为该区域构造复杂、空间狭窄，最易发生漏振、夹渣、蜂窝孔洞等缺陷而形成渗漏通道；同时振捣器直接碰触或过度振捣易造成预埋件松动位移、止水带偏移或损伤，导致节点防水构造失效。规定必要时辅以人工插捣，是为解决机械振捣难以到达或易漏振部位的密实问题，降低节点渗漏风险。

# 7.1.2本条规定钢筋保护层厚度应满足设计要求且绑扎铁丝端头不得进入保护层，是为保证防水混凝土结构耐久性与抗渗性能。保护层不足会降低混凝土对钢筋的屏蔽与保护作用，易引发钢筋锈蚀并诱发裂缝，形成渗水通道；铁丝端头进入保护层会造成局部薄弱与锈蚀源点，易出现锈胀裂缝和渗漏隐患，因此作出禁止性规定。

# 7.1.3本条设立是为了在底板浇筑及防水施工期间形成稳定、干燥的作业条件，避免地下水对新浇混凝土和防水构造产生冲刷、扰动、浮托及渗压影响，保证混凝土密实成型和节点施工质量。规定地下水位低于垫层底部标高一定高度，是为降低基底渗水与作业面返潮风险；规定降水井封堵牢固密实，是为防止降水井成为永久渗漏通道并消除结构薄弱点。

# 7.1.4自防水屋面板在防水层施工前进行淋水或蓄水试验，是为了在结构自防水阶段尽早暴露渗漏点及混凝土缺陷，避免防水层施工后将问题遮蔽而导致渗漏难以发现、定位和修复；试验应在混凝土达到设计强度一定比例后进行，是因为此时混凝土已具备较好的承载与抗裂能力，可更稳定地承受水荷载及含水条件变化影响，降低早期试验诱发附加开裂的风险；对试验中发现的渗漏或其他缺陷先修复并经复验合格后再进入下一道工序，可形成“发现—治理—验证”的质量闭环，确保结构自防水可靠并与后续防水层施工有效衔接。

# 7.1.5本条规定蓄水类工程底板和顶板应连续浇筑且不留设施工缝，是为避免在受水压力作用下施工缝成为优先渗流通道，并减少因缝面处理不当导致的渗漏风险。蓄水构筑物底、顶板通常为主要受水构件，渗漏维修代价高且影响使用功能，因此通过连续浇筑控制关键部位的整体性与密实性。

# 7.1.6本条规定蓄水类工程壁板应分层交圈连续浇筑且不留设垂直施工缝，是为保证池壁的整体防水性能与受力连续性。垂直施工缝贯穿壁厚且与水压力作用方向不利，若处理不当极易形成贯通渗漏路径；采用分层交圈连续浇筑可减少浇筑间歇与接缝数量，降低冷缝和离析缺陷概率，提高壁板密实性与抗渗可靠性。

# 7.1.7本条对超长混凝土结构施工引用现行行业标准，是为控制超长结构因温度收缩、干燥收缩等引起的裂缝风险。防水混凝土结构对裂缝敏感，超长结构若仅依靠材料抗渗难以保证不开裂或裂缝可控，需在施工组织、温控与收缩控制、后浇带/跳仓等措施上形成系统性技术要求。引用专门标准可避免重复规定并保证与现行技术体系一致。

# 7.1.8本条规定掺加防水剂的混凝土施工后仍应对影响防水功能的缺陷进行治理，是为明确“掺防水剂不等于免缺陷处理”。防水剂主要改善混凝土抗渗与孔隙结构，但对施工质量缺陷、结构裂缝及节点渗漏不具有自动消除作用，若不及时治理将难以满足设计防水等级要求。条款分别对治理效果、安全影响及典型缺陷治理方法提出要求，并引用相关材料标准规定性能指标，是为保证治理材料的适用性与可靠性，避免因材料性能不足或措施不当造成二次渗漏、结构受损或环境风险。

7.2 生产和运输

7.2.1预拌混凝土的质量控制优于现场拌制混凝土。掺加防水剂的混凝土对质量控制要求严格，因此规定宜在预拌混凝土工厂生产。

7.2.2计量不准确可能会导致混凝土施工性能、强度、抗渗性能、耐久性能发生变化。在实际工程中，曾发生过计量不准确尤其是防水剂超掺导致混凝土凝结异常、强度下降、抗渗抗裂性能下降的工程事故。因此本条规定了各种原材料的允许计量偏差。

7.2.4使用液体产品可以减少投料过程中的粉尘污染。根据搅拌站计量输送泵的情况，混凝土防水剂制成一定浓度的液体，便于自动计量，以减少投料粉尘，实现文明施工。使用过程中需要注意液体浓度与输送泵的匹配性。另外防水剂液体还要避免长期存放导致变质。

7.2.5本条规定了混凝土拌合物的运输方式和运输过程中的注意事项。

7.2.6在施工现场随意加水不仅影响混凝土的强度，还会影响混凝土的抗渗、抗裂性能。因此本条规定，在施工中遇到坍落度不满足施工要求时，可以用同品种减水剂调整坍落度，严禁在施工现场直接加水。

7.3 浇筑和养护

7.3.1 20mm厚的木模板，其热阻大约相当于300mm厚的混凝土。与木模板相比，钢模板或铝模板传热性能好，能够将混凝土中积蓄的热量尽快散发掉，降低混凝土温升峰值，减少温度裂缝。

7.3.2本条要求浇筑前清除模板内或垫层杂物，是为避免夹渣、蜂窝孔洞等缺陷，保证混凝土密实与抗渗性能。对干燥地基、垫层和模板洒水湿润（高温时对金属模板降温），可减少基层吸水和表面失水过快，降低塑性收缩裂缝风险。洒水后不得积水，以防稀释浆体、局部水胶比增大导致离析和抗渗薄弱区。

7.3.3浇筑温度高于30℃，会导致防水混凝土凝结时间缩短，容易出现施工冷缝；另外，浇筑气温高时，混凝土入模温度也高，会加大混凝土温度裂缝产生的概率。入模温度低于5℃，会影响混凝土凝结硬化，并导致强度增长缓慢。

7.3.5施工冷缝属于施工质量事故，冷缝处极易渗漏水，因此在浇筑混凝土前应制定周详的浇筑计划，避免出现施工冷缝。

7.3.6本条规定的技术措施旨在避免大面积浇筑混凝土时发生施工冷缝。

7.3.7规定分层浇筑厚度的目的，是确保掺加防水剂的混凝土能够振捣密实。根据现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定，每层浇筑厚度宜控制在（300～350）mm；大体积混凝土宜采用分层浇筑的方法，可利用自然流淌形成斜坡沿高度均匀上升，分层厚度不应大于500mm。

7.3.8漏振、欠振和过振都会严重影响混凝土的质量，尤其是漏振和欠振会显著降低混凝土的密实度，因此混凝土切忌漏振和欠振。与人工插捣相比，机械振捣具有更强的激振力，更能够保证混凝土振捣质量，故建议采用机械振捣。

7.3.9混凝土浇筑完毕后，在初、终凝前，对混凝土表面抹压处理，能够有效消除混凝土的早期裂缝，对于提高混凝土结构的防水性能具有很好的作用。

7.3.10掺加防水剂的混凝土带模养护有利于减少温度裂缝，对减少侧墙混凝土干燥收缩开裂也有好处。

7.3.11与普通混凝土相比，防水剂混凝土的养护更为重要。在浇筑成型后，如混凝土养护不及时，混凝土内部的水分将迅速蒸发，水分蒸发不但会造成毛细管网彼此连通，形成渗水通道，也会造成混凝土收缩增大，出现龟裂，导致抗渗性急剧下降，甚至完全丧失抗渗能力。混凝土养护措施有洒水、覆盖、喷涂养护剂等，可根据现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工条件等因素确定。

7.3.12本条通过限制混凝土芯部与表面、表面与环境的温差不超过20℃，并要求芯部开始降温前不得拆模，是为控制温度梯度与约束条件，减少温度应力引起的早期裂缝，保证抗渗与耐久性；同时规定混凝土表面温度与养护水温差不大于15℃，是为避免冷（热）水骤冷（骤热）导致表层温度突变和热冲击开裂，从而确保养护效果与结构自防水性能。

7.3.13防水剂能提高静水压力下混凝土的抗渗性能。当混凝土处于腐蚀介质环境时，除了使用防水剂以外，还应考虑其他防腐措施。

7.3.14本条规定了结构最小截面尺寸超过1000mm或预测因水化热容易产生开裂的防水剂混凝土的温度监测与控制标准。大体积防水剂混凝土在施工过程中应采取特殊的施工措施防止混凝土开裂。如采取调整混凝土配合比、降低入模温度、分层浇筑、设置冷却水管、控制降温速率等技术措施，这些技术内容在现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496均有较为详细的规定，在大体积混凝土施工过程中应按标准规定执行。

8 质量检验和验收

8.0.1生产混凝土的所有原材料质量文件齐全方可进场。

8.0.2本条规定了混凝土防水剂材料检验批量、进场和施工中抽检的检验项目和检测执行标准。

8.0.3本条规定了掺加混凝土防水剂的混凝土中，除混凝土防水剂之外，其他原材料进场检验验收应该执行的标准。