中华人民共和国建材行业标准

《混凝土用防水剂应用技术规范》

编制说明

（征求意见稿）

建筑材料工业技术监督研究中心

2026年2月

《混凝土用防水剂应用技术规范》建材行业标准

编制说明

## 1  标准编制工作概况

1.1  任务来源

根据中华人民共和国工业和信息化部办公厅《关于印发2024年第二批行业标隹制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函﹝2024﹞191号）要求，由建筑材料工业技术监督研究中心负责组织《混凝土用防水剂应用技术规范》（计划号 2024-0761T-JC）建材行业标准的编制工作。标准归口建材工业综合标准化技术委员会。

1.2  起草单位

标准由建筑材料工业技术监督研究中心等单位共同起草，形成《混凝土用防水剂应用技术规范》标准的编制组。本标准负责起草单位共1家，参加起草单位共14家。科研院所（2家）、检测机构（1家）、生产施工企业（12家）等。涵盖了生产、消费、检测、研究、施工等相关领域的专家。

表1 主要参加单位及其所做工作

| 序号 | 主要完成工作 | 主要完成单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行业状况及产品应用的前期调研 | 建筑材料工业技术监督研究中心、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、中交二航武汉港湾新材料有限公司 |
| 2 | 国内外技术材料及相关标准的搜集 | 武汉三源特种建材有限责任公司、天津豹鸣股份有限公司、郑州市建文特材科技有限公司、石家庄市长安育才建材有限公司、湖北宗源材料有限公司、湖北乾道新型材料有限责任公司、湖南湘源新型材料科技有限公司 |
| 3 | 确定各项性能要求 | 全体参编单位 |
| 4 | 提供验证试验数据 | 建筑材料工业技术监督研究中心、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司 |
| 5 | 资料汇总整理 | 建筑材料工业技术监督研究中心、中国建筑材料科学研究总院有限公司、山东高速新型建材有限公司、新特新材料集团（河南）股份有限公司、上海科洛自防水工程有限公司、国建新材（北京）科技发展有限公司 |
| 6 | 编写及完善编制说明等相关文件 | 建筑材料工业技术监督研究中心、中国建筑材料科学研究总院有限公司、武汉三源特种建材有限责任公司、中国建材检验认证集团股份有限公司 |

1.3  编制背景和意义

建筑防水是构筑物耐久性的一个重要环节，随着国家现代化建设的快速推进，建筑防水行业迅速发展成为建设系统中的新兴产业群。水泥基防水材料通过掺加砂浆、混凝土防水剂等关键材料提高混凝土表面或内部密实度、消除混凝土内部、表面裂缝，提高抗渗、防水性能，同时具备与结构物同寿命的显著特征。水泥基防水材料已在房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、地铁、机场、地下管廊、地下空间和水利设施等领域有着较好的市场应用，水泥基防水材料已形成市场规模超过百亿的行业。尽管我国防水剂行业经过二十多年的发展，但防水剂行业存在技术产品低端化、同质化现象，高端产品缺失，导致当期和今后一个时期供需表现为不匹配、不协调、不平衡的结构性特点；使用单位对防水剂类型、特性、使用范围、应用技术等不了解，不能正确使用防水剂，造成信息不对称。产品性能和应用技术成为制约行业发展的瓶颈。

混凝土用防水剂，指一种能降低混凝土在静水压力下的透水性的外加剂，其特征是通过掺入混凝土内部，形成致密防水层，显著降低水分的渗透率和毛细孔隙率；在水压或潮湿环境下，材料可实现阻挡水分入侵，防水等级可达P8～P12以上；防水寿命对应于混凝土结构使用年限，耐久性指标如抗冻融循环次数可达200次以上。这一材料的抗水渗透、抗氯离子侵蚀、抗碳化、抗硫酸盐侵蚀等耐久性指标也均优于普通混凝土。采用这种材料来设计防水混凝土结构，能有效减少结构渗漏和腐蚀问题，甚至免除频繁的维修维护，大幅度延长结构使用寿命。从而有效减少因渗水导致的修复和重建工程量。编制此标准将为工程实践提供一个科学有效的应用技术和质量验收标准，能够更好地控制及保障防水工程质量，提升既有建筑物的防水性和可靠性。本标准的制定填补了国内技术空白，推动防水剂应用规范化。

### 1.4  主要工作过程

### 1.4.1  成立工作组

建筑材料工业技术监督研究中心接到任务后，首先收集相关标准，查询国内外混凝土用防水剂在工程中的应用情况，调研生产企业的生产规模、产品规格。征集参加标准制定的单位，提出了标准制定工作计划。2024年10月10日在北京召开了第一次工作会议，线上线下共15家单位25人参加了会议，对标准的初稿和主要内容进行讨论，组成了标准工作组，明确了各成员单位的任务，并制定了详细的工作计划。

图1 第一次工作会照片

### 1.4.2  样品征集和验证试验

2024年10月－2025年1月收集到国内混凝土用防水剂。

2025年1月－2025年10月进行试验验证。本次验证试验由建筑材料工业技术监督研究中心、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司共同进行，首先对混凝土用防水剂的性能指标进行了验证，此外对渗水系数与逐级加压的对应关系进行了试验验证。验证试验期间，标准起草组与行业技术专家、企业技术专家采取电话沟通及视频会议的方式，对试验进程，试验结果进行了充分地讨论。

### 1.4.3  第二次工作会议

2025年11月6日采用线下会议形式召开第二次工作会议，武汉三源特种建材有限责任公司、郑州市建文特材科技有限公司等8家参编单位共19人参与了会议（图2）。会上对标准讨论稿的主要章节进行了逐条研讨，补充修改了标准稿件。

图2 第二次工作会照片

### 1.4.4 标准征求意见稿的确定

在认真总结各方意见的基础上，主编单位对需要附加的试验数据进行补充，并对标准讨论稿进行修改，于2026年2月25日形成了征求意见稿，向行业内生产施工企业、科研院所、高等学校等广泛征求意见。

## 2  标准编制的原则和主要内容

### 2.1  标准制定的原则

1 规范性原则

本规范在编制过程中按照建设部的（建标【2008】182号）《工程建设标准编写规定》进行编写，力求提高规范及相关文件资料的编写质量。

2 协调性原则

本规范内容应符合国家和行业现行的方针、政策、法律、法规，另外还应与行业发展技术水平相协调，以促进技术进步、行业技术升级和城市更新。本规范在与相关标准协调的基础上，充分考虑本规范材料特性和工程应用要求，广泛收集相关单位的应用经验，本着安全、环保、实用、经济的原则，按国家有关规范的编写规定进行编制。

3 科学性和先进性原则

技术要求指标的确定，不仅要考虑科学、先进，还要考虑经济、适用，即标准指标要科学先进，还要经济合理、实施便利，满足使用要求，具有可操作性。

### 2.2  标准内容与条文说明

### 2.2.1  总则

提出制定本规范的目的、适用范围以及明确本规范与国家现行有关标准的协调性。

为了规范和合理使用混凝土防水剂，提升混凝土工程的防水性能和耐久性能，保证工程质量，做到技术先进、安全耐久、经济合理，制定本规程。

本规程适用于掺加混凝土防水剂的混凝土设计、施工和验收。本条规定了规程的适用范围，本规程适用于地下工程（明挖法、暗挖法）、建筑屋面工程（平屋面、坡屋面）、建筑外墙工程、建筑室内工程，也适用于轨道交通、蓄水池等市政防水工程。

掺加混凝土防水剂的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。掺加混凝土防水剂的混凝土，在使用过程中还会涉及其他国家标准、行业标准或团体标准，在使用中除应执行本规程外，还应符合现行有关国家、行业和团体标准的规定。

### 2.2.2  术语和符号

1、术语

根据调研及工程实际应用情况，提出了与本标准密切相关的术语3条，便于专业使用者易于理解或者在本规范中有不同解释的术语进行了定义。

（1）混凝土防水剂：掺入混凝土中能够减少混凝土内部孔隙和堵塞毛细通道，降低混凝土在静水压作用下透水性的外加剂。防水剂是为了阻止渗水和吸水，在搅拌混凝土过程中掺入的外加剂。根据作用不同，可分为防潮剂和抗渗剂。前者是指防止水分进入干燥的混凝土中，以降低混凝土吸水率为目的，后者是指在一定水压下阻止水分渗透，以提高抗渗为目的。

（2）混凝土防水剂掺量：混凝土防水剂质量占胶凝材料质量的百分比。

### 2.2.3  基本规定

规定了防水剂的应用范围、耐久性能和应用后混凝土所需要采取的技术方案、并且规定了采用防水剂的混凝土可采用相对渗透系数进行评价。

防水剂宜用于有防水要求的地下工程、建筑屋面工程、建筑外墙工程、建筑室内工程以及轨道交通、蓄水池等市政防水工程。

掺加防水剂的混凝土可作为一道防水设防措施。防水剂指掺入混凝土中，可减少混凝土内部孔隙和堵塞毛细通道，降低混凝土在静水压作用下透水性的外加剂。由于其提高了混凝土的防水性能，进而提高了工程防水能力，因此可作为一道防水设防措施。

掺加防水剂的混凝土设计应包括抗渗性能、抗裂性能和必要的耐久性能。具有良好的抗渗性和抗裂性是混凝土结构工程防水的本质要求，混凝土结构工程的防水失效和耐久性失效也互为因果，耐久性失效也会加速防水失效，因此对掺加防水剂的混凝土在抗渗性能、抗裂性能和耐久性能这三个方面提出设计要求。

对于结构最小截面尺寸超过1000mm或预测因水化热容易产生开裂的掺加防水剂的混凝土，宜针对性的制定专项技术方案。大体积或者高强混凝土具有水化放热高、收缩大的特点，裂缝控制难度高导致防水难度极大，靠单一技术手段很难实现有效的裂渗控制，需要设计、施工、材料等各方通力配合才能完成。因此，对于这类混凝土结构，建议制定专项技术方案。

掺加防水剂的混凝土设计和施工过程中宜采取必要措施减少或取消结构缝设置。大量工程实践证明，混凝土施工过程中设置变形缝、施工缝、后浇带等结构缝可以在一定程度上降低混凝土裂缝的产生，但是过多设缝会影响混凝土结构的整体性和防水性能，因此掺加防水剂的混凝土在施工过程中应采取必要的措施减少或取消结构缝的设置。

掺加防水剂的混凝土工程中采用新材料、新技术、新工艺时应经过试验验证，其中创新性的技术方法和措施应进行专题评审论证并符合本规范的相关要求。

### 2.2.4 技术要求

规定了混凝土用防水剂的技术指标要求。

地下工程迎水面主体结构、预制拼装衬砌结构和内部储水区域的结构宜采用防水剂配制防水混凝土，结构底板、侧墙、顶板厚度均不应小于250mm，变形缝处防水混凝土结构的厚度不应小于300mm。与《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030中规定一致。

掺加防水剂的混凝土强度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定。《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030中规定，防水混凝土抗压强度等级不应低于C25，受中等及以上腐蚀性介质作用的地下工程，强度等级不应低于C35。

掺加防水剂的混凝土抗渗性能除应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的要求，还应符合下列规定：

表2 掺加防水剂的防水混凝土抗渗性能

| 类别 |  | 抗渗等级 |
| --- | --- | --- |
| 工程埋置深度H（m） | H＜10 | ≥P8 |
|  | 10≤H＜20 | ≥P10 |
|  | 20≤H | ≥P12 |

掺加防水剂的混凝土抗裂性能应符合下列规定：

表3 掺加防水剂的防水混凝土抗裂性能

| 结构最小截面尺寸d | 强度等级 | 早期开裂面积 （mm2/m2） | 温升值（℃） | 56d干燥收缩率（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤250mm | － | ≤400 | － | ≤400 |
| 250mm＜d≤1000mm | ＜C40 | － | － |  |
|  | ≥C40 | － | ≤40 |  |
| ＞1000mm | ＜C40 | － | ≤40 |  |
|  | ≥C40 | － | ≤40 |  |

针对不同结构尺寸、不同强度等级的混凝土提出抗裂要求：早期开裂面积：结构最小截面尺寸≤250mm的薄板结构开裂主要是早期塑性收缩开裂，宜采用早期抗裂试验方法评价掺加防水剂的防水混凝土抗裂性能。早期抗裂性能不应低于现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193中的L-IV级（100mm2/m2≤c<400mm2/m2）。干燥收缩率：针对掺加防水剂的防水混凝土提出干燥收缩率的技术要求。日本建筑学会标准《钢筋混凝土工程》JASS5 第23章防水混凝土规定，防水混凝土干燥收缩率不应大于800×10-6（JISS A 1129规定的方法，龄期12个月测定值），其试验方法与我国现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082中非接触法基本相当。但是《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082规定的360d终极收缩率值测试时间太长，使用不方便。根据《混凝土的收缩》（黄国兴、惠荣炎编著，中国铁道出版社1990北京，第100页）建议的收缩时间影响系数，龄期60d取0.54，龄期365d取0.87，相对于365d，龄期60d的系数为0.54/0.87=0.62，则0.62×800×10-6=496×10-6，本规范规定为400×10-6，略严于日本标准。温升值：地下工程中防水混凝土的抗裂性非常重要，温度应力引起的冷缩以及混凝土失水引起的干缩是导致防水混凝土产生收缩裂缝的主因，尤其是早期裂缝，主要是由冷缩所致。国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的3.0.4条规定，混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃，由于防水混凝土对裂缝的要求高于一般大体积混凝土，故本规范规定温升值不宜大于40℃。

掺加防水剂的防水混凝土耐久性应根据结构构件所处的环境类别、环境作用等级及结构设计使用年限进行确定，并满足相应的要求，环境类别和作用等级的划分应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB/T 50476的有关规定。具有良好的抗渗性和抗裂性既是混凝土结构工程防水的根本要求，也是耐久性的根本要求。因此本规程规定，混凝土结构防水工程应进行耐久性设计。目前，国内有关混凝土结构的耐久性设计标准中，国家标准有《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476，铁路行业标准有《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005，公路行业标准有《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》JTG/T 3310，水运行业标准有《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153等，《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046针对受腐蚀性介质作用的工业建筑也做了相应规定。行业标准相对国家标准提出了更为详细严格的要求，不同行业的工程还应满足本行业的混凝土结构耐久性设计标准。

掺加防水剂的防水混凝土结构应在设计施工时考虑采用减少或避免留设伸缩后浇带的技术措施，并应符合下列规定：1.当单独使用混凝土防水剂时，可采用跳仓法技术，设计时应根据结构形式及特点，明确跳段、分仓长度等，并应符合现行行业标准《超长混凝土结构无缝施工标准》JGJ/T 492的规定；2.当混凝土防水剂与混凝土膨胀剂共同使用时，可采用膨胀加强带技术，设计时应明确膨胀加强带的设置类型及位置、不同结构部位混凝土限制膨胀率设计取值等，并应符合现行行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178的规定。国内建设的高速发展，造成现浇大体积、大面积和超长混凝土的开裂情况不断增多，掺加膨胀剂配制补偿收缩混凝土是一种较好的解决手段。膨胀加强带是一种旨在提高混凝土结构抗裂性能的技术措施。施工中采用膨胀加强带的目的是代替后浇带，进一步简化施工工艺，所以一般设置在后浇带的位置。为了有效发挥膨胀效果，增加长度方向的膨胀绝对量，其宽度应该比后浇带更宽一些；膨胀加强带是一种“抗”的措施。膨胀加强带的构造与后浇带基本相同，但是在较厚的板中，一般不用设止水带。工程技术人员可以根据《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178和工程特点选择更合理的构造形式。跳仓法也是一种在大体积、超长混凝土施工中经常采用的方法，其核心理念是“抗与放”的设计原则。具体而言，跳仓法将超长的混凝土块体划分为若干小块体，间隔施工，经过短期的应力释放后，再将若干小块体连成整体，依靠混凝土抗拉强度抵抗后续的温度收缩应力。跳仓法有效控制超长、超厚、大体积混凝土的裂缝产生。在实际应用中，跳仓法需要根据具体的工程情况、混凝土性能以及设计要求等因素进行合理规划和施工。

掺加防水剂的防水混凝土应用环境温度不应高于100℃，受腐蚀性介质作用的工业建（构）筑物中的掺入防水剂的混凝土技术要求还应符合《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的规定。当防水混凝土用于具有一定温度的工作环境时，其抗渗性能随着温度升高而降低，温度越高则降低越显著。根据原冶金工业部建筑研究总院的研究结果，当温度超过250℃时，混凝土几乎失去抗渗能力。

表4 不同加热温度的防水混凝土抗渗性能

| 加热温度（℃） | 抗渗压力（MPa） |
| --- | --- |
| 常温 | 1.8 |
| 100 | 1.1 |
| 150 | 0.8 |
| 200 | 0.7 |
| 250 | 0.6 |
| 300 | 0.4 |

### 2.2.6  原材料

规定了水泥、矿物掺合料、骨料、减水剂、防水剂、水、钢纤维以及合成纤维的技术要求。

水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175、《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》GB/T 200的规定。

矿物掺合料应符合下列规定：

1粉煤灰应选用F类粉煤灰，并应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的有关规定，粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级，烧失量不应大于5%；

2.矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046 的规定，用于大体积混凝土时，比表面积不宜大于450 m2 /kg；

3复合掺合料应符合现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T 486的规定；

4采用其他品种的矿物掺合料时，除满足相应的技术标准之外，应进行混凝土试配，经过系统验证后使用。

骨料应符合下列规定：

1粗骨料宜坚固、耐久、洁净，并应符合现行国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685的规定。用于泵送时，其最大粒径不应大于输送管径的1/4，且不应大于钢筋间最小净距的3/4，吸水率不应大于1.5%；

2砂应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684的规定。

减水剂宜选用聚羧酸系高性能减水剂，性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB/T 8076的规定；

防水剂应符合下列规定：

1截面尺寸大于250mm且不超过1000mm的工程结构，宜选用符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB/T 8076和现行行业标准《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474规定的防水剂；

2结构最小截面尺寸不超过250mm的工程结构，宜采用防裂抗渗复合材料，性能符合现行行业标准《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014的规定；

3结构最小截面尺寸超过1000mm或预测因水化热容易产生开裂的工程结构，宜选用混凝土抑温抗裂防水剂，性能符合现行行业标准《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014的规定；

4混凝土无机抗裂减渗剂应符合现行行业标准《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014的规定；

5水泥基渗透结晶防水剂应符合现行国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445的规定；

6对有抗冻要求的混凝土，宜选用复合引气组分的防水剂，性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB/T 8076和现行行业标准《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474规定；

7使用其他防水剂时应符合相关标准的规定。

拌合水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

防水混凝土可根据工程抗裂需要掺入钢纤维或合成纤维，纤维性能应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221的规定，纤维的品种及掺量应经过试验确定。

### 2.2.7  配合比设计

规定了配合比设计需要满足强度、抗渗性、耐久性和施工工作性等要求。

掺加防水剂混凝土配合比除应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定，还宜符合下列规定：

1胶凝材料用量应根据混凝土强度等级、抗裂性能、抗渗性能以及耐久性能确定，其总用量不宜小于320kg/m3；胶凝材料的最大用量不宜超过表5的规定，自密实成型时由试验确定；

表5 混凝土中胶凝材料最大用量限值

| 混凝土强度等级 | 胶凝材料最大用量限值（kg/m3） |
| --- | --- |
| C30 | 380 |
| C35 | 400 |
| C40~C45 | 450 |
| C50 | 480 |
| C55~C60 | 500 |

2水胶比不应大于0.50，有侵蚀介质时水胶比不宜大于0.45；

3使用潜在碱活性骨料时，防水混凝土中各类材料的总碱量（Na2O当量）不得大于3kg/m3；

4氯离子含量应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定；

5 掺加防水剂的混凝土用于大体积结构，可采用60d或90d的抗压强度作为评定依据；

6 掺加防水剂的混凝土的施工配合比应通过试验确定，试配混凝土的抗渗压力值应比设计要求提高0.2MPa。

混凝土防水剂掺量应根据设计要求的抗渗等级、相对渗透系数，并采用实际工程使用的材料，经过混凝土配合比试验后确定。

混凝土防水剂与其他外加剂复合使用时，应进行相容性试验，试验方法按照《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119进行。

在满足混凝土工作性要求的前提下，宜降低单位体积用水量、增加单位体积骨料用量。

### 2.2.8  施工

防水混凝土结构工程在浇筑预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带周边混凝土时，振捣时应避免破坏、松动预埋件，并确保振捣密实，必要时辅以人工插捣。

防水混凝土结构应确保钢筋保护层厚度满足设计要求，绑扎铁丝端头不得进入保护层。

明挖法地下工程防水施工中的降水应符合下列规定：

1 在浇筑底板混凝土前及地下防水工程施工期间，地下水位应低于垫层底部标高500mm；

2 工程底板范围内的降水井，在降水结束后应封堵牢固、密实。

混凝土结构自防水屋面板应进行淋水或蓄水试验，试验应在混凝土达到设计强度80%后进行，在防水层施工前，应对渗漏水或其他混凝土缺陷进行修复，试验合格后方可进行下一道工序施工。

蓄水类工程的混凝土底板和顶板，应连续浇筑且不应留设施工缝。

蓄水类工程的混凝土壁板，应分层交圈和连续浇筑，不应留设垂直施工缝。

超长混凝土结构的施工应符合现行行业标准《超长混凝土结构无缝施工标准》JGJ/T 492的有关规定。

掺加防水剂的混凝土施工完毕，应对影响防水功能的缺陷部位进行治理，并应符合下列规定：

1治理后的防水效果应符合设计要求的防水等级，且不得影响结构和环境安全；

2裂缝渗漏水宜采用钻孔注浆的方法治理。堵漏用聚氨酯灌浆材料、丙烯酸盐灌浆材料和速凝型无机防水堵漏材料的物理力学性能指标应符合现行行业标准《建筑防水维修用快速堵漏材料技术条件》JG/T 316的规定；

3缺陷补强宜采用环氧树脂等材料灌浆，环氧树脂灌浆材料性能应符合现行行业标准《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》JC/T 1041的规定；

4穿墙管和预埋件根部渗漏，宜先止水再采用嵌填密封材料、涂刷防水涂料等措施进行表面处理；

5施工缝渗漏，止水后表面宜设置防水砂浆、涂料防水层等加强处理。

规定了混凝土用防水剂的施工过程中的生产和运输、浇筑和养护的注意事项。

掺加防水剂的混凝土宜采用预拌混凝土，并应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的有关规定。预拌混凝土的质量控制优于现场拌制混凝土。掺加防水剂的混凝土对质量控制要求严格，因此规定宜在预拌混凝土工厂生产。

砂、石骨料可以搭设遮阳棚来降低原材料温度；刚出厂的水泥应放置一定时间，待其温度降低至60℃以下；另外还可以通过加冰控制混凝土入模温度。

混凝土用防水剂严禁超量掺加。掺入防水剂的混凝土的各种原材料必须采用专用计量设备进行准确计量。计量设备应定期校验，使用前应进行零点校核，保持计量准确。原材料每盘计量允许偏差应符合表6的规定。

表6  原材料每盘称量的允许质量偏差

| 材料名称 | 允许偏差(%) |
| --- | --- |
| 水泥、矿物掺合料 | ±2 |
| 粗、细骨料 | ±3 |
| 混凝土防水剂、水、其他外加剂 | ±1 |

掺加防水剂的防水混凝土应搅拌均匀。预拌防水剂混凝土搅拌时间与普通混凝土相同，现场拌制的防水剂混凝土搅拌时间应比普通混凝土延长30s以上。

根据需要，粉体混凝土防水剂可在搅拌站配制成液体使用。

混凝土拌合物运输应采用混凝土搅拌运输车。运输车应根据施工现场实际情况，具有防晒、防雨和保温措施。

混凝土拌合物在运输后如出现分层、离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失不能满足施工要求时，应掺加与原混凝土配合比中品种相同的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。减水剂掺量和搅拌时间应按照试验确定的预案执行。

混凝土墙体宜采用钢模板或铝模板，模板应拼缝严密、支撑牢固。20mm厚的木模板，其热阻大约相当于300mm厚的混凝土。与木模板相比，钢模板或铝模板传热性能好，能够将混凝土中积蓄的热量尽快散发掉，降低混凝土温升峰值，减少温度裂缝。

浇筑混凝土前，应清除模板内或垫层上的杂物。表面干燥的地基、垫层、模板上应洒水湿润；现场环境温度高于35℃时，宜对金属模板进行洒水降温；洒水后不得留有积水。

混凝土入模温度宜控制在5℃~30℃。浇筑温度高于30℃，会导致防水混凝土凝结时间缩短，容易出现施工冷缝；另外，浇筑气温高时，混凝土入模温度也高，会加大混凝土温度裂缝产生的概率。入模温度低于5℃，会影响混凝土凝结硬化，并导致强度增长缓慢。

混凝土不得在有积水的环境中浇筑。混凝土施工不应在雨雪天作业；施工过程下雨时，应采取遮挡措施并适时中止施工。

浇筑混凝土时应保证合适的凝结时间和浇筑时间间隔，避免出现施工冷缝。施工冷缝属于施工质量事故，冷缝处极易渗漏水，因此在浇筑混凝土前应制定周详的浇筑计划，避免出现施工冷缝。

大面积浇筑混凝土时，应合理划分施工段，施工段之间的垂直施工缝应设置止水钢板。本条规定的技术措施旨在避免大面积浇筑混凝土时发生施工冷缝。

混凝土应分层连续浇筑，分层厚度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。大体积混凝土分层浇筑厚度不应大于500mm。规定分层浇筑厚度的目的，是确保防水混凝土能够振捣密实。根据现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定，每层浇筑厚度宜控制在（300～350）mm；大体积混凝土宜采用分层浇筑的方法，可利用自然流淌形成斜坡沿高度均匀上升，分层厚度不应大于500mm。

混凝土应采用机械振捣，不得漏振、欠振和过振。漏振、欠振和过振都会严重影响混凝土的质量，尤其是漏振和欠振会显著降低混凝土的密实度，因此混凝土切忌漏振和欠振。与人工插捣相比，机械振捣具有更强的激振力，更能够保证混凝土振捣质量，故建议采用机械振捣。

底板和顶板混凝土初凝及终凝前，宜分别对混凝土表面进行收光抹压处理。混凝土浇筑完毕后，在初、终凝前，对混凝土表面抹压处理，能够有效消除混凝土的早期裂缝，对于提高混凝土结构的防水性能具有很好的作用。

侧墙混凝土宜待温度降至环境温度时拆除模板。掺加防水剂的防水混凝土带模养护有利于减少温度裂缝，对减少侧墙混凝土干燥收缩开裂也有好处。

混凝土终凝后应及时进行养护，应对混凝土外露面采取包裹、覆盖、喷淋洒水等保温保湿养护措施，混凝土最短养护时间应满足表7的规定。混凝土养护应包括适当的带模养护时间，当大气相对湿度小于50%，有风，或阳光直射时，带模养护时间不宜小于3d；大风、大日较差环境带模养护时间宜适当延长，不宜小于7d。

表7 高性能防水混凝土最短养护时间

| 日平均气温T（℃） | 大气潮湿（RH≥50%）无风、无阳光直射 | 大气干燥（20%≤RH<50%）有风、或阳光直射 | 大气干燥（RH<20%）大风、日较差大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5≤T<10 | 21d | 28d | 56d |
| 10≤T<20 | 14d | 21d | 45d |
| T≥20 | 10d | 14d | 35d |

与普通混凝土相比，防水剂混凝土的养护更为重要。在浇筑成型后，如混凝土养护不及时，混凝土内部的水分将迅速蒸发，水分蒸发不但会造成毛细管网彼此连通，形成渗水通道，也会造成混凝土收缩增大，出现龟裂，导致抗渗性急剧下降，甚至完全丧失抗渗能力。混凝土养护措施有洒水、覆盖、喷涂养护剂等，可根据现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工条件等因素确定。

混凝土养护期间，混凝土芯部与表面温度差值不应大于20℃，混凝土表面与环境之间的温差不应大于20℃；混凝土芯部开始降温之前不得进行拆模作业；混凝土表面温度与养护水的温差不得大于15℃。

处于腐蚀介质的掺防水剂的混凝土，应采取防腐蚀措施。防水剂能提高静水压力下混凝土的抗渗性能。当混凝土处于腐蚀介质环境时，除了使用防水剂以外，还应考虑其他防腐措施。

结构最小截面尺寸超过1000mm或预测因水化热容易产生开裂的掺入防水剂的混凝土施工过程中宜进行温度监测与控制，温度监测与控制应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的规定。本条规定了结构最小截面尺寸超过1000mm或预测因水化热容易产生开裂的防水剂混凝土的温度监测与控制标准。大体积防水剂混凝土在施工过程中应采取特殊的施工措施防止混凝土开裂。如采取调整混凝土配合比、降低入模温度、分层浇筑、设置冷却水管、控制降温速率等技术措施，这些技术内容在现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496均有较为详细的规定，在大体积混凝土施工过程中应按标准规定执行。

### 2.2.9 质量检验和验收

规定了使用防水剂混凝土的质量检验和验收要求。

原材料进场时，供方应按规定批次向需方提供质量证明文件，质量证明文件应包括型式检验报告、出厂检验报告与合格证等，外加剂产品还应提供使用说明书。

混凝土防水剂材料进场和施工中抽检应符合下列规定：

1混凝土防水剂进场检验应按每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计；

2混凝土防水剂材料进场和施工中抽检项目应按表8。

表8 混凝土防水剂材料进场和施工中抽检项目

| 材料 | 抽检项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 砂浆、混凝土防水剂 | 密度（或细度）、固含量（或含水率）、渗透高度比、吸水量比 | GB/T 8076和JC/T 474 |
| 防裂抗渗复合材料 | 细度、含水率、安定性、裂缝降低系数、混凝土抗压强度比、渗透高度比 | JC/T 60014 |
| 抑温抗裂防水剂 | 抑温率、初始温升5℃时间差（h） | JC/T 60014 |
| 无机抗裂减渗剂 | 收缩率比、极限拉伸比、渗透高度比 | JC/T 60014 |
| 水泥基渗透结晶防水剂 | 抗压强度比、收缩率比、抗渗性 | GB/T 18445 |

水泥、粗细骨料、矿物掺合料、其他外加剂等应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定进行检验验收。

## 3  主要验证试验情况

渗水高度法与逐级加压法对照关系。为验证渗水高度法中渗水系数与逐级加压法的相关性，按照如下步骤进行试验。

（1）市面上选择3种防水剂，分别取代号为防水剂A，防水剂B，防水剂C。

（2）制备C30、C35、C40、C45的混凝土。混凝土分为空白组和掺加不同型号防水剂的混凝土。混凝土配合比见表6。其中，水泥为通用42.5硅酸盐水泥（P·O 42.5），粉煤灰为F类二级粉煤灰，砂为河砂，石为5mm~25mm连续级配碎石，减水剂为聚羧酸减水剂。防水剂按照不同厂家的推荐掺量，A为2.0%，B为2.5%，C为4.0%。减水剂按照混凝土坍落度（180±10）mm调整。

表9 空白组与掺加不同型号防水剂的混凝土配合比/（kg/m3）

| 标号 |  | 水泥 | 粉煤灰 | 砂 | 石 | 防水剂 | 减水剂 | 水 | 28d强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C30 | 空白 | 220 | 80 | 770 | 1150 | 0 | 3.0 | 170 | 31.1 |
|  | A | 220 | 80 | 770 | 1150 | 6.0 | 2.8 | 170 | 32.4 |
|  | B | 220 | 80 | 770 | 1150 | 7.5 | 2.7 | 170 | 32.0 |
|  | C | 220 | 80 | 770 | 1150 | 12.0 | 2.8 | 170 | 31.4 |
| C35 | 空白 | 258 | 112 | 744 | 1160 | 0 | 3.5 | 170 | 39.7 |
|  | A | 258 | 112 | 744 | 1160 | 7.4 | 3.3 | 170 | 41.8 |
|  | B | 258 | 112 | 744 | 1160 | 9.3 | 3.3 | 170 | 41.1 |
|  | C | 258 | 112 | 744 | 1160 | 14.8 | 3.4 | 170 | 40.5 |
| C40 | 空白 | 279 | 121 | 732 | 1098 | 0 | 4.0 | 170 | 44.9 |
|  | A | 279 | 121 | 732 | 1098 | 8.0 | 3.9 | 170 | 46.8 |
|  | B | 279 | 121 | 732 | 1098 | 10.0 | 3.8 | 170 | 46.1 |
|  | C | 279 | 121 | 732 | 1098 | 16.0 | 3.8 | 170 | 45.4 |
| C45 | 空白 | 350 | 90 | 750 | 1066 | 0 | 4.8 | 170 | 51.5 |
|  | A | 350 | 90 | 750 | 1066 | 8.8 | 4.6 | 170 | 53.4 |
|  | B | 350 | 90 | 750 | 1066 | 11.0 | 4.7 | 170 | 52.8 |
|  | C | 350 | 90 | 750 | 1066 | 17.6 | 4.6 | 170 | 52.1 |

（3）成型、养护及试验按照GB/T 50082－2024中6抗水渗透试验进行，其中采用渗水高度法测量混凝土按照6.1进行，逐级加压法测量混凝土按照6.2进行。其中，渗水高度法试验参数为采用1.2MPa恒压24h，逐级加压法最高压力值为2.1MPa（一般工程实践中，一般要求的抗渗系数不会大于P20，所以，此处采用P20作为试验参数）。按照渗水高度法和逐级加压法得到的不同混凝土配合比结果如表10。

表10 空白组与掺加不同型号防水剂的混凝土结果

| 标号 | 混凝土 | 渗水高度法 |  | 逐级加压法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渗透深度（mm） | Kr（10-7mm/h） | 渗透深度（mm） |
| C30 | 空白 | 18.1 | 16.7 | 30.1 |
|  | A | 13.8 | 9.7 | 18.0 |
|  | B | 11.6 | 6.9 | 9.7 |
|  | C | 12.3 | 7.7 | 14.3 |
| C35 | 空白 | 8.0 | 3.3 | 11.6 |
|  | A | 0 | 0 | 0 |
|  | B | 11.4 | 6.6 | 12.2 |
|  | C | 10.2 | 5.3 | 9.8 |
| C40 | 空白 | 0 | 0 | 0 |
|  | A | 0 | 0 | 0 |
|  | B | 0 | 0 | 0 |
|  | C | 0 | 0 | 0 |
| C45 | 空白 | 0 | 0 | 0 |
|  | A | 0 | 0 | 0 |
|  | B | 0 | 0 | 0 |
|  | C | 0 | 0 | 0 |

其中：Kr为相对渗透系数。其中，吸水率a取0.03。

以渗水高度法Kr为X，逐级加压法渗透深度为Y，处理并拟合，作图结果如图3。经分析可得，拟合方程为Y=1.37X+1.69，相关系数R2为0.91945。说明渗水高度法与逐级加压法在一定区间内有相关性。但是需要指出的是，当混凝土达到C40及以上时，无论采用渗水高度法还是逐级加压法，混凝土劈开后均没有渗水情况发生。

图3 逐级加压法渗透深度与 Kr关系

## 4  标准中涉及专利、知识产权情况说明

经检索，本标准所列技术内容没有涉及专利和知识产权的情况。

## 5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

混凝土用防水剂作为一种高效的混凝土外加剂，近年来在建筑防水领域得到了快速的发展和应用。随着建筑行业的不断发展和对工程质量与耐久性要求的提高，混凝土用防水剂的市场需求呈现出稳步增长的趋势。目前，国内已经有多家企业具备了混凝土用防水剂的生产能力，形成了从原材料供应、生产加工到销售服务的完整产业链。这些企业不仅在国内市场占据了一定的份额，还积极拓展国际市场，推动了混凝土用防水剂的产业化进程。同时，相关的科研机构和高校也在不断加大对混凝土用防水剂的研究力度，为产业的发展提供了技术支持和创新动力。

混凝土用防水剂通过减少混凝土内部孔隙和堵塞毛细通道，显著降低混凝土在静水压作用下的透水性，其抗渗性能可达P8以上，远高于普通混凝土，是普通混凝土的数倍。因此，混凝土用防水剂在防水混凝土体系中具有抗渗能力强、抗裂性能优异和耐久性高的特点。混凝土用防水剂的耐久性能同样优异：降低吸水率、抗碳化能力强；抗冻融循环能力好；抗渗透性能强；耐腐蚀介质能力强。最重要的是，混凝土用防水剂可与多种胶凝材料和外加剂复合使用，具有良好的相容性，且无腐蚀风险。相比传统防水工艺，使用混凝土用防水剂配制防水混凝土，具备以下社会经济效益：

（1）防水性能远高于传统防水工艺，提升工程整体耐久性；

（2）耐久性好，可大幅度延长结构寿命，并基本免维护；

（3）加固或防水时不破坏原有结构；

（4）施工工艺简单，可直接掺入搅拌；

（5）无额外防水层需求，减少材料用量；

（6）材料用量少，节材节能；掺量小，对混凝土体积影响轻微；

（7）工期缩短，降低施工成本，提高经济效率。

工程案例：

1. 深圳欧加大厦为深圳湾超高层地标建筑，地下4层，地下室侧墙厚达 750mm，地处海滨高水位区域，传统卷材防水易开裂、渗漏风险高。针对大体积混凝土易开裂、防水耐久性不足的问题，项目采用混凝土无机纳米抗裂防渗剂，降低水化热、减少温缩裂缝，提升结构密实度与抗裂性。取消传统卷材防水层，实现结构自防水，抗渗等级高、与混凝土同寿命，对原结构破坏小、施工快捷、经济性突出，有效解决超高层地下室大体积混凝土开裂渗漏难题，为同类超高层防水提供示范。

2、文昌白石溪水库为海南重点供水水利工程，长期承压蓄水，对混凝土抗渗、抗裂与耐久性要求极高。项目主体结构全面采用混凝土防水剂，形成渗透结晶型结构自防水体系。该材料可密封混凝土孔隙，具备微裂缝自修复能力，提升结构密实度与抗渗等级，满足水利工程一级防水标准。材料无毒环保，适配饮用水工程要求，可抵御长期水压与环境侵蚀，有效避免渗漏、冻融与碳化问题。施工简便、与混凝土同寿命、后期维护成本低。工程服役以来，库体混凝土无渗漏、无开裂，防水效果稳定可靠，为水利蓄水工程提供了成熟的结构自防水示范。

3. 港珠澳大桥为世界级跨海集群工程，沉管隧道与人工岛结构长期处于海洋高盐、高水压、强腐蚀环境，设计使用寿命120年，对防水抗渗与耐久性要求极高。项目在沉管隧道、桥墩等关键部位采用内掺型自修复防水剂+渗透结晶型防水剂复合体系，混凝土搅拌阶段掺入高延性抗裂防渗剂，降低水化热、抑制早期开裂，提升结构密实度；成型后喷涂水性渗透结晶材料，深入毛细孔形成不溶于水的晶体，实现微裂缝动态自修复。该方案取消传统外包防水，实现结构自防水，抗渗等级达P12以上，可抵御氯离子侵蚀与长期海水浸泡，防水寿命与结构同寿命，有效解决海洋工程渗漏与腐蚀难题，为超长寿命跨海工程提供可靠防水保障。

4. 南水北调枢纽工程为国家级重大水利调水工程，渠道、隧洞、泵站等结构长期承受高水压、干湿交替与冻融作用，要求防水环保、耐久、无渗漏。项目主体混凝土全面采用内掺水泥基渗透结晶型防水剂，并配合外喷渗透结晶增强剂，形成全结构自防水体系。材料遇水激活活性成分，在混凝土内部结晶封堵毛细孔与微裂缝，具备持续自修复能力，抗渗等级提升至P12，冻融破坏指数显著降低。材料无毒环保，符合饮用水工程标准，施工简便、与混凝土同寿命、后期免维护。工程投用以来，渠体与构筑物无渗漏、结构稳定，保障长距离调水安全，为大型水利枢纽提供成熟的结构自防水示范。

5. 青岛地铁1号线为沿海地下轨道交通工程，地下水位高、湿度大、震动频繁，传统防水易老化失效，渗漏风险突出。项目采用内掺+外喷双重防水技术：隧道与车站主体混凝土内掺无机纳米抗裂防渗剂，减少温缩与干缩裂缝，提高混凝土密实性与抗裂能力；结构成型后外喷水性渗透结晶型防水剂，深层渗透形成密封结晶层，具备裂缝自修复与耐腐性能。该方案实现结构自防水，取消部分卷材层，施工快捷、噪音小、工期短、经济性好，可抵抗高地下水压与列车动载疲劳，投用后隧道与车站无渗漏、结构安全稳定，为沿海城市地铁工程提供长效防水解决方案。

混凝土用防水剂应用技术规程的制定具有重要行业意义。防水剂是改善混凝土防水性能的重要材料，广泛应用于地下工程、隧道、大坝等水工建筑及暴露在环境中的混凝土结构中。随着建筑业的发展，防水技术在保障工程质量和延长建筑物使用寿命方面起着越来越重要的作用。规程的制定有助于规范防水剂使用标准，确保其在混凝土中的实际效果，避免因使用不当而导致的质量问题。通过技术规程，施工单位可以合理选择和应用防水剂，避免因配比不当或施工工艺问题产生的性能不稳定。规范还促进了环保型防水剂的应用，推动防水剂生产企业向绿色、环保方向发展。统一的技术规程有助于提升建筑行业技术水平，促进行业创新与发展，推动高性能防水剂的研发与应用。总之，技术规程的制定不仅确保防水工程质量，提升建筑物的耐久性和安全性，还推动建筑行业的规范化与现代化进程。

# 6  采用国际标准，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无。

本标准在国内和国际无相同标准，同类标准也仅是从部分条款有相似的规定或约束。经查找归纳，现将本标准与国内标准JC/T 474-2008《砂浆、混凝土防水剂》、GB 50108-2010《地下工程防水技术规范》、国际标准EN 934-2《Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling》、ASTM C494/C494M《Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete》、ACI 212.3R《Report on Chemical Admixtures for Concrete》的对比分析如表11。

表11 标准对比分析

| 项目 | JC/T 474-2008 | GB 50108-2010 | EN 934-2 | ASTM C494/C494M | ACI 212.3R | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准类型 | 产品标准（砂浆、混凝土防水剂） | 工程应用规范（地下工程防水技术规范） | 欧洲标准（混凝土外加剂规范） | 美国标准（混凝土化学外加剂规范） | 美国报告（混凝土化学外加剂报告，非强制标准） | 应用技术规范（混凝土用防水剂应用技术规范） |
| 防水剂分类 | 无机质防水剂、有机质防水剂、有机无机复合防水剂 | 不涉及具体分类，重点防水混凝土 | Water resisting admixtures（防水外加剂，Table 9） | Type S（特定性能外加剂，常用于防水剂） | PRAN（非静水压渗透减少外加剂）、PRAH（静水压渗透减少外加剂/防水外加剂） | 无机质防水剂、有机质防水剂、有机无机复合防水剂 |
| 性能指标 | 外观、细度、固含量、pH值、凝结时间、抗压强度比、抗渗压力比、吸水率比 | 防水混凝土抗渗等级（P6-P12）、强度等级（≥C25）、水胶比（≤0.50）、胶凝材料用量（≥320kg/m³） | 减少硬化混凝土毛细吸水率（至少30%-50%减低，与对照组比较）；凝结时间、强度等基本要求 | Type S：水含量≤参考组、强度≥90%参考组；特定性能（如防水）需额外验证（如减少渗透） | PRAN：减少吸水率、水 repellent；PRAH：减少渗透率、抵抗静水压（如减少水渗透>50%） | 在JC/T 474基础上，增加相对渗透系数（Kh ≤7.5-3.5×10⁻⁷ mm/h）、抗裂性能（早期开裂面积≤400 mm²/m²、温升值≤40℃、56d干燥收缩率≤400×10⁻⁶）、耐久性能（环境类别按GB/T 50476） |
| 试验方法 | 抗渗压力比法、吸水率比法 | 逐级加压法（抗渗等级） | EN 480系列（毛细吸水率测试，如EN 13057）；凝结时间、强度等 | ASTM C192（制备试件）、渗透测试（如ASTM C1202氯离子渗透）；Type S需特定性能测试 | 推荐测试：USACE CRD-C48（渗透率）、DIN 1048-5/BS EN 12390-8（水压渗透深度）；长期性能评估 | 渗水高度法、相对渗透系数法 |
| 配合比设计 | 不涉及 | 水胶比≤0.50、胶凝材料≥320kg/m³、碱含量≤3kg/m³ | 掺量0.2%-2.0%胶凝材料；水减少率等基本要求 | Type S掺量根据特定性能；水减少率、强度等与参考组比较 | 不涉及具体设计；推荐与减水剂等复合，掺量基于测试 | 水胶比≤0.50（侵蚀介质≤0.45）、胶凝材料≥320kg/m³、碱含量≤3kg/m³、氯离子含量规定、防水剂掺量试验确定（抗渗等级提高0.2MPa、相对渗透系数提高2×10⁻⁷ mm/h） |
| 施工 | 不涉及 | 预拌混凝土、搅拌、运输、浇筑、养护要求 | 不涉及应用细节；参考EN 206混凝土规范 | 不涉及应用细节；参考ACI指南 | 不涉及具体施工；强调与混凝土兼容性测试 | 预拌混凝土、精确计量、搅拌时间延长、运输防晒防雨、浇筑分层、机械振捣、养护≥7d |
| 质量检验和验收 | 出厂检验、型式检验 | 原材料检验、混凝土性能检验 | 型式检验、出厂检验；符合性声明（CE标记） | 出厂检验、型式检验；第三方验证可选 | 不涉及；推荐性能验证测试（如渗透减少率） | 原材料进场检验、防水剂抽检（抑温率等）、符合GB 50204规定 |
| 设计设施 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及；参考EN 206耐久性设计 | 不涉及；参考ACI规范 | 强调耐久性设计；PRAH用于水箱、基础等静水压结构 | 抗渗、抗裂、耐久性设计、专项方案、大体积混凝土温度控制 |

# 7  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本规范在编制过程中，确保与国家现行相关标准特别是强制性标准的协调一致性。

《混凝土用防水剂应用技术规范》在法律维度上与国家相关建筑法律相一致，确保了防水剂的应用符合国家在建筑工程质量、建设安全和环境保护等方面的法律要求。例如，根据《中华人民共和国建筑法》，所有建设工程都必须确保其质量、安全和环保等基本要求得到落实。该规范在制定过程中充分考虑了混凝土防水性能的提升，确保工程能够符合《中华人民共和国环境保护法》的要求，避免使用有害物质，从而保障防水混凝土的环保性和施工安全。

本规范引用了GB 55030《建筑与市政工程防水通用规范》、GB 50010《混凝土结构设计规范》、GB/T 50476《混凝土结构耐久性设计标准》、GB/T 50046《工业建筑防腐蚀设计标准》等国家标准，并在总则、基本规定、技术要求、原材料、配合比设计、施工、质量检验和验收等章节中明确规定，掺加混凝土防水剂的应用除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定，避免了与现有标准的冲突。同时，本规范参考了GB 50108《地下工程防水技术规范》、GB 50496《大体积混凝土施工标准》等相关强制性条文，对混凝土防水剂的应用进行了细化和补充，例如在抗渗性能、抗裂性能、耐久性设计等方面与GB 55030协调一致，确保了规范的兼容性和可操作性。本规范未涉及强制性条文，但其技术要求与现行强制性标准无矛盾，并通过引用和条文说明增强了协调性，有利于促进混凝土防水技术的标准化应用。

# 8  重大意见分歧的处理依据和结果

在标准的编制过程中，广泛征求了行业相关单位和业内专家的意见和建议，主要针对标准规定中各项技术指标的要求做了深入研讨，各家单位和行业专家结合自身的工作经验和实验验证提出了作为数据支撑的有力依据，最终对标准要求达成一致。编制过程中对标准的主要内容并未产生重大意见分歧。

# 9  标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性，发布后立即实施。

# 10  贯彻标准的措施建议

建议在本标准正式发布后，针对混凝土用防水剂生产企业、设计单位、施工企业、检测单位等进行宣贯。具体实施措施建议补如下：

（1）加大标准宣传力度，提高认知度，建立信息公共平台，将有参考价值的案例、好的做法和经验等在行业内部公开发布，引起有关部门领导和相关企业单位的重视，使相关单位能够积极主动的购买标准和资料、参加培训、结合本单位实际情况学习研究标准并准备贯彻实施标准。

（2）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。设立专门的答疑或咨询部门或网站，为贯标企业排忧解难，组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动，培训班等。及时了解标准制、修订信息。

（3）鼓励行业相关企业或项目部成立标准贯彻实施小组，组员由技术负责人、质量负责人、标准化技术人员、设计人员、质检人员、施工技术人员等技术相关工作人员组成，进行明确的分工合作，适时组织标准宣贯会，使有关人员拥有标准、了解标准、熟悉标准，执行标准。

（4）标准化技术人员全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标中出现的技术问题进行协调处理作好贯标记录，并进行长期监督检查工作。

# 11  废止现行有关标准的建议

无。

# 12  其他应说明的事项

无。