附表1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 水工建筑物水泥基密封与修复 技术规范 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Technical Specification for Cement-Based Sealing and Repair of Hydraulic Structures |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ☑ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  | / |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  | / |  |
| 国际标准名称（中文） | / |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  | / |  |
| ICS分类号 | 93.160 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | P 55 |  |
| 标准主要起草单位 | 东南大学等 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 1年 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 水工建筑物水泥基密封与修复技术规范是针对水利水电工程复杂服役环境研发的高性能修复材料体系。该体系通过高抗分散絮凝技术与聚合物-水泥基复合技术，解决了传统材料在动水环境下易流失、易脆断及剥离的行业难题。 水工建筑物水泥基密封与修复技术规范主要特点： 1.优异的水下抗分散性：密封材料通过高效抗分散组分的作用，在动水或静水等不排水工况下施工时，能够有效保持浆体的完整性。这种特性可以遏制水泥浆在水中的流失，确保材料在复杂水环境下能够精准填充空腔并固化，保障水下施工质量。 2.卓越的柔韧性与形变自适应能力：韧性修复材料通过聚合物与水泥基材料的复合作用，赋予了构筑物远超传统材料的极限变形能力。其能够适应水工结构因温度变化或不均匀沉降产生的位移，有效应对复杂应力环境，防止修复层发生脆性破坏。 3.可靠的粘结稳定性：修复材料具备与旧混凝土基体或钢筋表面形成持久、高强度结合的能力。无论是水上还是水下环境，均能保持良好的粘结状态，解决了修复界面易剥离的难题，确保加固工程的整体性与长效性。 4.良好的抗渗性与耐久性：利用材料内部的特殊机理实现优异的阻水效果，展现出显著的抗渗性能。同时，通过优化组分抑制材料收缩，减少了裂缝产生的风险，提升了水工建筑物在长期服役过程中的耐久性。 水工建筑物水泥基密封与修复技术规范主要应用领域： （1）水工结构修补与加固领域： 大坝与泄洪设施修复，水工建筑物水泥基密封与韧性修复材料可用于大坝坝面、溢洪道及泄洪洞等部位的修补。其既能利用高抗分散特性在动水环境下完成精准封堵，又能发挥超高韧性抵御泄洪时的冲磨与震动载荷。在不排水工况下，材料可迅速填充冲坑与裂缝，恢复结构完整性，减少因停产检修带来的经济损失，适用于水电站、大型水闸等对结构耐久性有严苛要求的水工建筑。结构防渗与止水工程，在水工建筑物内部空间中，该材料可作为防渗墙、伸缩缝或渗漏点的止水屏障使用。它能够在封堵渗漏通道的同时，凭借形变自适应能力应对结构的不均匀沉降或温度应力，保持长期的密封效果，确保水工结构的运行安全。 （2）港口与地下水务工程： 水下基础加固，水工建筑物水泥基密封与韧性修复材料用于港口码头、护岸及桩基等水下基础的加固。在潮汐带或全潜环境下，材料能够提供强韧的粘结力，为钢筋混凝土结构提供可靠的保护层。同时，其优异的抗渗性能可以有效阻止氯离子侵蚀，大幅延长涉水基础设施的使用寿命。地下水务工程，可应用于城市泵站、输水隧洞、沉井及调蓄池等地下构筑物的维护。施工过程中，材料以其良好的流变性能融入狭窄空间或复杂部位；运行期间，其物理封堵与微观互穿网络的共同作用能够营造出卓越的阻水环境，为城市供排水系统的稳定运行提供保障。 水工建筑物水泥基密封与韧性修复已在多项大型水利水电及港口工程中得到应用，涵盖了防渗堵漏、结构加固及抗冲磨修复等多个领域。该类材料典型应用工程案例有： (1)白鹤滩水电站修复工程 图1 白鹤滩水电站导流洞闸门底坎水下修复处理 (2)景洪电厂大坝 图2 景洪电厂大坝12#-13#坝段结构横缝渗水处理工程 (3)尤溪洲大桥的墩柱施工 图3 尤溪洲大桥的墩柱施工修复工程 目前，国内外对水下修复材料的研究多集中于单一抗分散性能，尚缺乏能兼顾“超高韧性”与“水下施工性”的聚合物-水泥基复合材料技术标准。制定本标准旨在规范水工水泥基密封与韧性修复材料的技术要求（如水下抗分散性、柔韧性、粘结强度等）、试验方法及施工验收准则。这将为水利行业提供一种兼具无机材料长寿命与有机材料高韧性表现的新型评价准则，对保障水工建筑物的安全服役、提升行业技术水平具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 适用范围：本标准适用于以水泥基材料为基体材料，通过添加高抗分散组分或聚合物改性组分，采用灌注、抹面、喷射或压浆等施工工艺，用于大坝、水闸、溢洪道、港口等水工建筑物或构筑物在静水或动水环境下的裂缝密封、孔洞填充、渗漏修补及表面韧性加固工程的水泥基材料。 主要技术内容：术语与定义、基本规定（含材料选型准则及水工环境适应性要求）、原材料（主要原材料种类与性能要求）、材料制备与施工工艺（组分混合顺序、配比控制及不同工况下的施工要点）、质量要求（外观、流动度、水下抗分散性、柔韧性、粘结强度及抗渗性能等技术指标）、试验方法、检验规则（出厂与型式检验项目、批次判定）、产品合格证、包装标志及存放运输要求等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 国内外情况 - 简要说明 | 1.国内外对该技术研究情况简要说明： 水工建筑物水泥基密封与修复技术规范是以水泥基材料为基体，通过高抗分散组分与聚合物改性技术复合而成的功能型修复材料。该材料体系的研究旨在解决水工建筑物在动水环境、渗漏及复杂应力下的结构损伤修复难题。在相关研究领域，国内以水电水利规划设计总院、中国水利水电科学研究院等多家核心研究团队为代表，重点围绕水工混凝土材料展开相关研究，取得了多项创新性研究成果与工程应用经验。目前，已形成了一套完整应用体系，并组织制定了NB/T 11669-2024《水工建筑物水下修复技术规范》、GB/T 50448及SL/T 352等现行规程多项国家与行业标准。这些研究成果为水工密封与修复材料的力学性能、水下施工性能、试验方法及产品制备积累了大量实验数据，为本标准的制定奠定了坚实基础。 2.项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： 目前国外针对水工特种修复材料，尤其是兼具水下抗分散性与超高韧性的水泥基复合材料，尚无统一的国际技术标准。相关国际企业多采用企业内部技术规程对产品性能进行界定，且核心技术参数具有封闭性。因此，本标准在制定过程中将广泛参考国际先进的技术文献及水下施工规范内容，但在技术指标设置上将结合我国水利工程的具体服役环境与施工工艺特点进行自主确立，不采取等同采用国外标准的方式。 3.与国内相关标准间的关系： - 水工建筑物水泥基密封与修复技术规范目前在国内尚无直接对应的产品标准。在基础力学性能与水工适应性测试方面，本标准将尽可能与现行行业标准《水工混凝土试验规程》SL/T 352以及《水利水电工程加固材料应用技术规范》相协调，同时在韧性评价与大变形测量方面参考相关建筑防水材料的先进试验方法，确保标准体系的科学性与延续性。 4.指出是否发现有知识产权的问题： - 该标准的制定目前没有发现有知识产权的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | （签字、盖公章）月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。