附表1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 《水泥熟料替代原料应用技术规范 镁渣》 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Technical specification for application of raw materials alternative in cement clinker—Magnesium slag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ☑ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  |  |  |
| 国际标准名称（中文） |  |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  |  |  |
| ICS分类号 | 91.100.10 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | Q11 |  |
| 标准主要起草单位 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司等 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2026.7-2027.7 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 指出标准项目涉及的方面，期望解决的问题； 镁渣是金属镁厂在炼镁过程中排放的固体废弃物。生产金属镁的工艺大致如下：将白云石在回转窑中锻烧，然后经研磨成粉后与硅铁粉和萤石粉混合、制球，送入耐热钢还原罐内，在还原炉中以1190-1210℃的温度及大约10 Pa真空条件下还原制取粗镁，再经过熔剂精炼、铸锭、表面处理，即得到金属镁锭，剩余的残渣即为镁渣。 镁渣的主要成分是CaO、SiO2，此外还有未还原的MgO和少量铁、铝氧化物等。由于各镁厂生产条件及工艺差别，镁渣的成分并不是固定的，而是有一个波动范围。镁渣成分波动的范围：CaO为40%-50%；SiO2为20%-30%；MgO为6%-10%；Fe2O3约9%；A12O3为2%-5%。 随着全球对轻量化材料需求的增长，金属镁在新能源汽车、航空航天等领域的应用不断扩展，镁及镁合金产量持续攀升，镁渣的产生量也逐年增加。中国是世界上最大的金属镁生产国，2025年我国金属镁产量超过100万吨，每吨金属镁副产6.5-10吨镁渣，粗略估计，全国镁渣年产生量约800万吨（该数据见《中国有色冶金》第55卷第1期《镁渣在无机材料制备中资源化利用研究现状及进展》）。受处理成本和技术等因素限制，多数镁渣被无序堆存或填埋，致使土壤结构破坏、重金属浸出污染等问题，对生态系统和人类健康造成潜在威胁。 水泥工业是CO2排放重点行业，约60%碳排放来自石灰石分解。若能用含钙工业废渣部分替代石灰石，既能消纳固体废弃物、减少环境污染，又可从源头削减碳排放。镁渣可以替代部分天然石灰石原料生产水泥熟料，《水泥工程》2020年第5期《镁渣大比例替代石灰石生产熟料的生产实践》文中：利用改造后的大温差预热预分解工艺系统对生料中不同镁渣配比进行了应用研究，结果表明，镁渣替代石灰石比例可以大幅提高，配比稳定在18%以上，最高达到了22%，同时，熟料产量、质量大幅度提高，烧成煤耗大幅度下降，呈现出增产、提质、节能、降耗的价值，更为重要的是，大幅减少了水泥熟料生产中CO2的排放。 2024年，生态环境部制定并发布四项全国碳排放权交易市场技术规范，其中《企业温室气体排放核算与报告指南 水泥行业（CETS—AG—02.01—V01—2024）》界定了在水泥熟料生产中可较为显著降低碳排放的替代天然碳酸盐矿石原料的非碳酸盐原料，主要为工业废渣、经过高温煅烧的废渣或明确不含碳酸钙或碳酸镁的原料，该指南中认可的非碳酸盐替代原料较多，包括脱硫粉剂（氢氧化钙）、熟石灰、电石渣、镁渣、造纸白泥、氟化钙污泥、磷渣、钒钛渣、氮渣、飞灰、铁合金炉渣、脱硫石膏、磷石膏、钛石膏、氟石膏、硼石膏、模型石膏、柠檬酸渣等，镁渣降低水泥熟料生产中CO2排放的扣减系数高达0.480tCO2/t，与电石渣相同。 2025年，工业和信息化部发布《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2025年本）》，明确将“采用镁渣等工业废渣废弃物替代石灰石等作为水泥生产用原料”列为鼓励推广技术，要求原料替代率10%以上。宁夏地区已将“镁渣用作水泥熟料替代原料技术”列入重点节能低碳技术推荐目录，并已在水泥生产企业实际应用。 随着“双碳”战略深入推进，镁渣替代水泥熟料原料技术将迎来快速发展期，有望成为水泥工业绿色低碳转型发展的重要支撑技术。然而，目前水泥熟料生产企业在使用镁渣中还存在一些不规范问题，如镁渣中MgO含量高，而采用常规方式配料，带入的MgO会使液相出现温度降低，液相粘度下降，影响水泥窑运行和水泥熟料质量。目前，我国尚无镁渣在水泥熟料替代原料中使用的相关标准规范，导致其资源化利用缺乏统一的技术指引和质量要求，本标准的制定将填补这一领域的空白，从原料准入、成分控制到应用要求，规范镁渣在水泥熟料生产中的替代应用，保障产品质量与环境安全，为镁渣在水泥工业中的资源化利用提供技术依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 标准的技术内容与适用范围； 本文件规定了镁渣用作水泥熟料替代原料的术语和定义、总体要求、技术要求、试验方法、检验规则以及运输与贮存等。 本文件适用于镁渣作为水泥熟料替代原料的应用。 主要技术内容：术语与定义、总体要求、外观质量要求（色泽均匀无明显杂质）、化学组成要求（CaO、SiO2、MgO、Fe2O3、A12O3、SO3、Cl-等质量分数）、物理性能要求（含水率、粒度等）、稳定性要求（来源稳定，CaO、MgO等质量分数的波动范围）、环保安全性要求（放射性、重金属含量等）、应用工艺要求（配料设计、过程控制、质量控制等）、试验方法、检验规则（出厂与型式检验项目、批次判定）、产品合格证、运输与贮存要求以及资料性附录（包括典型镁渣化学成分参考范围、镁渣替代原料配料计算示例等）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | - 国内外对该技术研究情况简要说明： - 我国对镁渣用作水泥原料的研究起步较早。早在2000年，国内学者就开展了镁渣配料煅烧硅酸盐水泥熟料的研究，近年来，该方面研究进入快速发展阶段，主要研究进展包括：（1）基础理论研究方面：系统揭示了镁渣的理化特性。镁渣中含有大量的CaO、SiO2和少量Al2O3、Fe2O3，其组分与水泥熟料所需的钙硅铝铁体系高度契合。研究表明，镁渣的水化活性与其冷却速率密切相关，急冷处理可有效抑制β-C2S向γ-C2S转变，保留高活性晶相。（2）应用技术研究方面：宁夏、山西等镁冶炼集中地区率先开展了镁渣用作水泥熟料替代原料工业试验，开发出镁渣掺入水泥生料的工艺，确定了配比方案，生产的硅酸盐水泥熟料符合GB/T21372标准。研究表明，生料中加入10%左右的镁渣，煅烧时可起到良好的矿化效果。 - 国际上对镁渣的研究主要集中于镁磷酸盐水泥（MPC）、镁硅酸盐水（MSC）等领域。利用含镁工业固废替代煅烧菱镁矿制备水泥基材料，可显著降低碳排放和生产成本。以MgO制备传统MPC的碳排放强度超过普通硅酸盐水泥的90%，使用固废替代原料是重要的低碳路径。但目前国际上针对“镁渣直接用作硅酸盐水泥熟料替代原料”的系统性技术尚未形成，相关研究多处于实验室阶段。 - 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： - 经检索和调研，目前国际标准化组织（ISO）及主要发达国家标准化机构尚未发布专门针对“镁渣用作水泥熟料替代原料”的技术标准或规范。国外研究多为实验室阶段的基础研究，尚未形成成熟的工程应用体系。我国镁渣产量大、镁冶炼工艺独特（占全球80%以上），本标准将结合我国镁渣特性（皮江法炼镁工艺产生的还原渣）及水泥工业实际工况，以国内工业试验和应用经验为主要依据，国外研究成果作为补充参考。 - 与国内相关标准间的关系： - 目前国内相关标准包括GB/T23933-2009《镁渣硅酸盐水泥》、YS/T1804-2025《镁冶炼渣回收处理技术规范》、DB6108/T115-2025《镁渣资源化利用技术规范》、T/CBMF246-2023《用于水泥中的镁渣》等。 - 国家标准GB/T23933-2009《镁渣硅酸盐水泥》标准规定了镁渣硅酸盐水泥的组分、材料、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则等，针对的是以镁渣作为混合材生产的水泥产品，而非镁渣作为水泥熟料生产过程中的替代原料。行业标准YS/T1804-2025《镁冶炼渣回收处理技术规范》适用于以镁冶炼渣为原料或掺合料，用于生产铺路砖、免烧砖、水泥等产品，或作为回填材料进行回收处理。地方标准DB6108/T115-2025《镁渣资源化利用技术规范》适用范围为镁渣在水泥稳定材料、混凝土和砂浆中的应用技术，规定了镁渣作为矿物掺合料用于部分替代水泥的使用要求。团体标准T/CBMF246-2023《用于水泥中的镁渣》规定了作为水泥混合材的镁渣的技术要求，如氧化镁、烧失量、游离氧化钙质量分数以及活性指数等。 - 本标准项目在镁渣综合利用标准体系中聚焦“水泥熟料替代原料”这一细分方向，与现有标准形成互补和衔接，共同构成较为完整的镁渣资源化利用标准体系。 4. 指出是否发现有知识产权的问题。 该标准的制定目前未发现有知识产权问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 （签字、盖公章）月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。