ICS 81.080

CCS Q 44

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 494—XXXX

代替JC/T 494-2013

玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品

Fused cast alumina refractories for glass furnace

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类与标记	2

5  技术要求	3

6  取样方法	5

7  试验方法	7

8  检验规则	8

8.1  检验分类	8

8.2  组批	8

8.3  抽样	8

8.4  合格判定规则	8

9  标志、包装、运输、储存和质量证明书	8

附录A（规范性） 玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品容重计算方法	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替JC/T 494-2013《玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品》。本文件与JC/T 494-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了“准无缩孔浇铸”方法及示意图（见4.1.2）；

- 更改了“标记”的类型（见4.2，2013年版的4.2）；

- 更改了“制品的理化指标”的RA-M和RA-H的化学成分、致密部分体积密度、容重指标（见5.1.1，2013年版的5.1.1）；

- 增加了“制品的理化指标”RA-M的准无缩孔浇铸容重指标（见5.1.1）；

- 修改了“制品的尺寸允许偏差及外观质量”的缺角指标（见5.2.1）；

- 增加了“制品的尺寸允许偏差及外观质量”的工作面裂纹、非工作面裂纹指标（见5.2.1，2013年版的5.2.1）；

- 删除了“制品的尺寸允许偏差及外观质量”中对“爆皮”的要求（见5.2.1，2013年版的5.2.1）；

- 更改了“取样方法”的样砖尺寸及样砖示意图（见6.1.2，2013年版的6.1.2）；

- 更改了“取样方法”的样块尺寸（见6.2，2013年版的6.2）；

- 增加了“样块数量”（见6.3）；

- 更改了“制样方法”（见6.4，2013年版的6.3）；

- 增加了“玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品容重计算方法”（见附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所替代文件的历次版本发布情况为：

——JC/T 494-1992；

——JC/T 494-2013。

玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品

1　范围

本文件规定了玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品(以下简称制品)的分类与标记、技术要求、取样方法、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、储存和质量证明书的要求。

本文件适用于玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2997  致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 5072  耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 6900  铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7321  定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10326 定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 16546 定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定

GB/T 18930 耐火材料术语

GB/T 21114 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法

JC/T  639   玻璃熔窑用耐火材料气泡析出率试验方法

JC/T  806   玻璃熔窑用耐火材料静态下抗玻璃液侵蚀试验方法

JY/T  0587  多晶体X射线衍射方法通则

3　术语和定义

GB/T 18930界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

熔铸氧化铝耐火制品 fused cast alumina refractory

以氧化铝为主要原料，经熔融浇铸后冷却成型的耐火制品。

3.2

铸口 cast gate

浇铸冒口除掉后留下的痕迹。

3.3

铸口面 casting face

制品铸口所在面。

3.4

工作面 working face

制品与工作介质接触面。

3.5

缩孔 shrinkage cavity

制品中因熔体冷固后形成的收缩孔洞。

3.6

砌筑面 mating face

砌筑时砖与砖之间的接触面。

3.7

直角度 squareness

以直角钢尺测量、制品端面与钢尺之间的最大缝隙。

4　分类与标记

4.1　分类

    - 4.1.1　制品按其晶相组成分为两个牌号，见表1。

- 表1  制品晶相组成

| - 产品名称代号 | - 牌号 | - 主晶相 |
| --- | --- | --- |
| - RA | - M | - α刚玉和β刚玉 |
|  | - H | - β刚玉 |

    - 4.1.2　制品按其浇铸方法分为两种类型，见表2。

- 表2  制品浇铸方法类型

| - 型号 | - 说明 |
| --- | --- |
| - PT | - 普通浇铸，见图1 |
| - ZWS | - 准无缩孔浇铸，切断面允许有缩孔，深度不超过砖高度的1/3，见图2 |
| - WS | - 无缩孔浇铸，见图3 |

切除部分

图1  PT型制品剖面示意图

图2  ZWS型制品剖面示意图

切除部分

图3  WS型制品剖面示意图

4.2 标记

制品标记由制品名称、代号、牌号和浇铸类型组成。

示例：主晶相为α刚玉和β刚玉（M），普通浇铸的熔铸氧化铝（RA）制品标记为：

熔铸氧化铝砖 RA-M-PT

5　技术要求

5.1　制品的理化指标

  - 5.1.1 制品的理化指标应符合表3的规定。

### 表3  制品的理化指标

| ### 项目 |  |  | ### 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### RA-M | ### RA-H |
| ### 化学成分 | ### Al2O3 |  | ### 93%～96% | ### 91%～94% |
|  | ### Na2O |  | ### 3.0%～4.5% | ### 5.0%～7.2% |
|  | ### SiO2+Fe2O3+TiO2+CaO+K2O+其他 |  | ### 余量 |  |
| ### 物理性能 | ### 致密部分体积密度/（g/cm3） |  | ### ≥3.35 | ### ≥2.85 |
|  | ### 常温耐压强度/MPa |  | ### ≥200 | ### ≥30 |
|  | ### 气泡析出率（普通钠钙玻璃，1300℃×10h） |  | ### ≤0.3% | ### － |
|  | ### 三相界面处静态下抗玻璃液侵蚀速度/（mm/24h） ### （普通钠钙玻璃，1350℃×48h） |  | ### ≤0.4 | ### － |
|  | ### 晶相组成 |  | ### 提供实测数据 |  |
|  | ### 容重a/（kg/m3） | ### PT | ### ≥3150 | ### ≥2650 |
|  |  | ### ZWS | ### ≥3200 | ### － |
|  |  | ### WS | ### ≥3300 | ### ≥2800 |
| ### a 适用于单重大于100kg的制品。 |  |  |  |  |

5.2  制品的尺寸允许偏差及外观质量

### 5.2.1 制品的尺寸允许偏差及外观质量应符合表4的规定。

### 表4 制品的尺寸允许偏差及外观质量

单位为毫米

| - 项目 |  |  | - 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 粗加工面 | - 精加工面 |
| - 尺寸允许偏差 |  |  | - +1～-4 | - 0～-2 |
| - 直度角a |  |  | - 0～2 | - 0～1 |
| - 砌筑面扭曲 |  |  | - — | - +1～-1 |
| - 缺角（a+b+c） | - 工作面 | - ≤130，不超过2处 |  |  |
|  | - 非工作面 | - ≤160，不超过2处 |  |  |

### 表4 制品的尺寸允许偏差及外观质量（续）

单位为毫米

| - 项目 |  |  | - 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 粗加工面 | - 精加工面 |
| - 缺棱（e+f+g） |  | - 工作面 | - e+f ≤30，g不超过棱长的1/4，不超过2处 |  |
|  |  | - 非工作面 | - e+f ≤50，g不超过棱长的1/3，不超过2处 |  |
| - 裂纹 | - 工作面 | - 宽度≤0.5 | - 长度≥面宽度的1/2，不准许 |  |
|  |  | - 0.5＜宽度≤1 | - 长度≥30，不准许 |  |
|  |  | - 宽度＞1 | - 不准许 |  |
|  | - 非工作面 | - 宽度≤1 | - 长度≥面宽度的1/2，不准许 |  |
|  |  | - 1＜宽度≤2 | - 长度≥30，不准许 |  |
|  |  | - 宽度＞2 | - 不准许 |  |
|  | - 跨棱裂纹 |  | - 当跨越一条棱时，在厚度方向超过面宽的1/2，在其他面超过面宽度的1/3，不准许；跨越两条棱延续到三个面的裂纹，不准许。 |  |
|  | - 贯穿裂纹 |  | - 贯穿到相对面的裂纹，不准许。 |  |
| - 表面附着物或其他熔结物 |  |  | - 不准许 |  |
| - 注1：如有特殊要求时由供需双方商定。 |  |  |  |  |
| - a边长＜500mm的制品由供需双方商定。 |  |  |  |  |

5.2.2  对于一些特殊的异型制品如唇砖、U型料槽砖、流道流槽砖等特异型品种以及其他有特殊要求的制品，外观质量可由供需双方商定。

5.2.3  非加工砖（面）尺寸允许偏差为+8mm～+2mm，扭曲±15mm，也可由供需双方商定。

5.3　预组装

  - 5.3.1 预组装配套制品的组装后精磨面砖缝宽度应不大于1mm，如有特殊要求，可由供需双方商定。

5.3.2 预组装应保证总体尺寸允许偏差，当长度大于5m时，偏差不大于0.15%；当长度小于等于5m时，偏差不大于5mm，但可不保证每块砖的尺寸允许偏差。如有特殊要求，由供需双方商定。

6　取样方法

6.1　样砖规格

6.1.1  样砖的浇铸方法为普通浇铸。

6.1.2  样砖尺寸为400mm×300mm×450mm(长度×宽度×高度),如图4。

6.1.3  样砖的铸口应在400mm×300mm面上。

单位为毫米

图4 样砖示意图

6.2　样块尺寸

制品的取样尺寸为150mm×130mm×120mm。

6.3　样块数量

RA-M砖送检1块试样，RA-H砖送检2块试样或由供需双方商定。

6.4　制样方法

6.4.1 RA-M砖制样示例见图5、图6，切除工作毛面表皮以上20mm厚的部分，试验样品从余下的样品中切取。其中第一层取样顺序如图6所示，A：化学成分、晶相组成，B：静态下抗玻璃液侵蚀速度，C：气泡析出率，常温耐压强度样品制为长（40±0.5）mm×宽（40±0.5）mm×高（40±0.5）mm的立方体，致密部分体积密度和显气孔率按GB/T 7321从余下样品中制样。

6.4.2 RA-H砖切除工作毛面表皮以上20mm厚的部分，化学成分和晶相组成从靠近表皮侧拐角处取样，按GB/T 7321从余下样品中依次制取常温耐压强度和致密部分体积密度试样。

6.4.3 化学成分也可以从生产该批产品的炉嘴料中取样并按GB/T 7321制样。

单位为毫米

图5 RA-M砖试样取样示意图

单位为毫米

说明：

A——化学成分、晶相组成；

B——静态下抗玻璃液侵蚀速度；

C——气泡析出率。

图6 RA-M砖试样从10mm厚的层面上切取

7　试验方法

- 7.1　化学成分的检验按GB/T 6900或GB/T 21114的规定进行。

  - 7.2　致密部分体积密度、显气孔率的检验按GB/T 2997的规定进行。

  - 7.3　常温耐压强度的检验按GB/T 5072的规定进行。

  - 7.4　气泡析出率的检验按JC/T 639的规定进行。

  - 7.5　静态下抗玻璃液侵蚀速度的检验按JC/T 806的规定进行。

  - 7.6　晶相组成的检验按JY/T 0587的规定进行。

  - 7.7　容重的检验按附录A的规定进行。

  - 7.8　尺寸、外观的检查按GB/T 10326的规定进行。

8　检验规则

8.1　检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

    - 8.1.1 出厂检验

出厂检验项目包括尺寸允许偏差及外观质量、化学成分、容重。

    - 8.1.2 型式检验

型式检验项目包括第5章的全部内容，有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 生产工艺或原材料有较大改变时；

b) 正常生产时，每年至少进行两次；

c) 停产半年以上，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

8.2　组批

相同条件生产的制品按牌号及砖型进行组批，每300t制品为一批，不足300t时按一批计。

- 9

8.3  抽样

    - 8.3.1 尺寸允许偏差及外观质量、容重需每块检查和检验。

    - 8.3.2 样品除容重外的理化指标，可用生产该批制品时普通浇铸的三块样砖进行检测，样砖尺寸为400mm×300mm×450mm(长×宽×高)。

8.4  合格判定规则

    - 8.4.1  容重、尺寸允许偏差及外观质量的判定

应按表3和5.2的要求对每件制品的容重、尺寸允许偏差及外观质量分别做出“合格”或“不合格”判定。容重、尺寸允许偏差及外观质量检验的不合格品，允许生产方调整之后，再次进行验收，再次验收不合格，则判定该批制品不合格。

    - 8.4.2 理化性能的判定

理化性能检验先取按8.3.2浇铸的三块样砖中的一块检测，除容重、晶相组成外，其余结果符合表3规定时，判定该批制品合格。若检验结果中有任一项指标不符合要求时，应取剩余两块样砖对不合格项进行复验。复验结果的平均值符合表3的规定时判定该批制品合格。否则判定该批制品不合格。

    - 8.4.3 综合判定

当检验批的理化性能、尺寸允许偏差及外观质量项目全部验收合格时，判定该批制品合格，否则为不合格。

9　包装、标志、运输、储存和质量证明书

  - 9.1　包装、标志、运输和储存按GB/T 16546的规定进行，唇砖、U型料槽砖、流道流槽砖等特异品种应予以特殊包装。

  - 9.2 制品出厂时应附有质量证明书，质量证明书应注明生产厂名、需方名称、制品名称、牌号等级及生产批号、质检专用章、签发人、检验结果、执行标准或供需双方约定等。

附  录  A

（规范性）

玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品

容重计算方法

- A.1  概述

本附录规定了玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品容重的计算方法。

  - A.2　容重的计算方法

  - 容重的检验按公式（A.1）的规定进行。

用感量小于0.1kg的磅秤称量制品并按公式（A.1）计算：

γ=mV                …………………………（A.1）

式中：

γ——制品的容重，单位为千克每立方米（kg/m3）；

m——制品的质量，单位为千克（kg）；

V ——制品的体积，单位为立方米（m3）。

结果取整数。

_________________________________