JC/T 494-XXXX

《玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品》

（征求意见稿）

编制说明

标准编制组

2026年7月

一、 任务来源

根据工业和信息化部《工业和信息化部办公厅关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2025〕528号）的要求，由中国国检测试控股集团股份有限公司承担JC/T 494-2013《玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品》标准修订工作，项目编号为：2025-1402T-JC。

二、工作过程

# 2025年12月，标准计划下达之后，标准负责起草单位确立了起草工作组，确定工作计划。

# 2025年12月至2026年1月，对玻璃窑用熔铸氧化铝耐火制品的行业状况和国内外相关标准进行广泛分析，收集相应的技术资料。

# 2026年1月至2026年2月，前往生产企业和使用单位进行考察调研。

# 2026年2月，整理国家建筑材料工业耐火材料产品质量监督检验测试中心多年检测数据。

# 2026年3月，形成工作组讨论稿。

# 2026年4月1日，起草组召开第一次工作组讨论会。会后对标准工作组讨论稿进行修改完善。

# 2026年5月22日，起草组召开第二次工作组讨论会，对标准文本和编制说明进行修改完善。

# 2026年7月1日，起草组召开第三次工作组讨论会，对标准编制说明进行完善。

# 2026年7月8日，起草组召开第四次工作组讨论会。根据起草单位提出的意见，对文本和编制说明进行修改，形成征求意见稿。

- 标准修订的原则

遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则。在标准制定过程中，进行全面调研及公开征求社会意见，了解行业背景及现状，自主编制标准，并结合调研和征求意见，适时修改，不断完善，注重标准的经济性和社会效益。

注重标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合。编写标准过程中在充分调查研究的基础上，认真分析国内外同类技术标准的技术水平，在预期可达到的条件下，积极地把先进技术纳入标准，提高技术水平。同时，进行大量的试验验证和产品推广使用。

本着先进性、科学性、合理性和可操作性以及标准的统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的原则。编制过程注意符合法律法规的规定以及与相关标准协调，避免与法律法规、相关标准之间出现矛盾，给标准的实施造成困难。

在编制过程中主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》要求编写。在确定本标准主要技术指标时，综合考虑企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

四、标准主要修订内容

4.1修订“规范性引用文件”

现行标准版本为2013年版，规范性引用文件中的1项已有适用最新版本，如表1所示。

表1 修订前后的规范性引用文件

| 序号 | 修改前规范性引用文件 | 修改后规范性引用文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JY/T 009 转靶多晶体X射线衍射方法通则 | JY/T 0587 多晶体X射线衍射方法通则 |

4.2增加“准无缩孔浇铸”方法

本次修订在普通浇铸（PT）和无缩孔浇铸（WS）的基础上，增加了准无缩孔浇铸方法（ZWS）。在熔铸氧化铝制品的浇铸过程中，熔体凝固时因体积收缩不可避免地会在铸口下方形成缩孔。普通浇铸制品缩孔较大，致密部分利用率较低，影响制品使用寿命；而无缩孔浇铸通过切除缩孔部分获得全致密制品，虽质量最优，但切除量大、出品率低、成本较高，通常仅用于与玻璃液直接接触的关键部位。实际使用中，玻璃熔窑上部结构及部分非关键部位既需要比普通浇铸更高的致密性，又无需达到无缩孔浇铸的严苛标准。准无缩孔浇铸将缩孔深度控制在砖高度的1/3以内，致密程度介于PT与WS之间，在提高制品内在质量的同时显著提升了材料利用率，兼顾了性能提升与成本控制。该方法的增加顺应了行业技术进步和产品细分的发展趋势，为不同使用部位提供了更合理的产品选型方案。

4.3修改“标记”的方法

本次修订将制品标记的方法做了调整，制品的标记由制品名称、代号、牌号和浇铸类型组成，将后面的标准编号进行了删除。标记的核心功能在于通过名称、代号、牌号和浇铸类型准确标识产品本身，标准号并非产品固有属性的组成部分。删除标准号后，标记形式为，例：熔铸氧化铝砖RA-M-PT，更加简洁规范，保持了标记的长期稳定性和通用性，也更符合行业内对产品标记的通行做法。

4.4修订制品的“理化指标”

由于技术的不断进步，产品质量的不断提升，现行标准的理化指标不符合现在市场的现状及发展需求，熔铸氧化铝耐火制品的质量，直接影响着玻璃的质量和熔窑的使用寿命。因此，熔铸α-βAl2O3（RA-M）需要尽可能的减少在玻璃熔体中造成气泡、结石、节瘤、条纹等玻璃缺陷，需要较高的抗玻璃液侵蚀的能力；熔铸β-Al2O3（RA-H）需要更好的抗碱蒸气的能力。

为了保证制品的质量和使用需求，使得玻璃缺陷降低至较低水平，提高窑炉的使用寿命，起草组将收集到的数据进行了整理和分析，对RA-M牌号和RA-H牌号的理化指标进行了修订，并制定了新的理化指标。修订的具体指标有化学成分、致密部分体积密度、显气孔率、常温耐压强度、容重。

- （1）修订“化学成分”指标

- 熔铸氧化铝耐火制品的主要原料为氧化、纯碱和其他外加物，根据RA-M和RA-H牌号的不同，通常会配入不同比例的纯碱以调控晶型组成。是一种通过将原料高温熔融后浇铸成型而制得的高端耐火制品。熔铸氧化铝耐火制品经过电弧炉熔融后浇铸成型，制品的晶相组成主要是由Na2O的含量和退火制度决定的。熔铸α-βAl2O3（RA-M）的晶相组成最优选为α-Al2O3含量为45%，β-Al2O3含量为55%，熔铸β-Al2O3（RA-H）的β-Al2O3含量为95%以上。

本次修订对化学成分进行了系统性优化，主要包括RA-H牌号主成分Al2O3含量范围的调整，RA-M和RA-H牌号Na2O元素单独列出，以及RA-M和RA-H牌号微量杂质元素总量的控制。RA-H牌号的熔铸氧化铝制品主晶相为β-Al2O3，化学式表示为Na2O·xAl2O3，其中x通常在9~11之间波动，其晶体结构决定了Al2O3含量在理论层面存在比较宽的固溶区间。β-Al2O3在理论上的化学式为Na2O·11Al2O3，β-Al2O3制品由于其晶体结构本身已被内部的钠盐所饱和，对外部碱蒸气表现出极强的化学惰性，因此在玻璃熔窑中，其抗碱蒸气侵蚀能力较强。

在使用过程中，β-Al2O3中固溶的Na2O会优先与SiO2反应，破坏β相的稳定结构，使其转变为结构更致密的α-Al2O3。这个过程中伴随着剧烈的体积收缩，会直接导致砖体产生裂纹、剥落甚至结构坍塌。因此对材料中杂质含量的需要严格把控。因此在该标准修订中扩大了RA-H牌号氧化铝成分的范围，将杂质成分的含量调整为余量。

本次修订将Na2O元素单独列出，主要基于其对熔铸氧化铝耐火制品晶相组成和高温性能的决定性作用。Na2O能够直接调控制品中α-Al2O3相与β-Al2O3相的比例。在RA-H砖中，Na2O含量偏低会导致β-Al2O3相发育不足，直接影响其抗碱蒸气侵蚀性能，在使用过程中Na2O挥发，砖中的碱性成分降低后，β-Al2O3相向α-Al2O3相转化，伴随体积收缩，导致制品的晶间疏松，稳定性降低。若Na2O过高，则会导致制品凝固过快，偏析较大，裂纹变多，成品的合格率下降。明确Na2O含量能有效控制两相比例实现平衡，有利于在生产过程中监控原料配比和工艺稳定性，从而保障制品的使用性能。

对熔铸氧化铝耐火制品的化学成分进行修订，修订了RA-H牌号的Al2O3含量指标；修订RA-M牌号和RA-H牌号的Na2O和SiO2+Fe2O3+TiO2+CaO+K2O其他的含量指标。修订前后的化学成分指标如表2所示。

# 表2  修订前后化学成分的指标

| 项目 |  |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RA-M | RA-H |
| 化学成分 | Al2O3 | 修订前 | 93%~96% | 92%~94% |
|  |  | 修订后 | 93%~96% | 91%~94% |
|  | K2O+Na2O | 修订前 | 3.2%~5.0% | 5.5%~7.5% |
|  | SiO2+Fe2O3 +TiO2+CaO+其他 |  | ≤2.0% | ≤1.5% |
|  | Na2O | 修订后 | 3.0%~4.5% | 5.0%~7.2% |
|  | SiO2+Fe2O3 +TiO2+CaO+K2O+其他 |  | 余量 |  |

（2）修订“致密部分体积密度”指标

制品致密部分的体积密度反映了制品的致密程度，制品在浇铸过程中，会形成缩孔，倘若缩孔分散不集中，会出现较大尺寸的分散气孔，这些气孔主要集中在制品的表面以下，形成泡层，当表面进行抛光加工时会呈现出大量气孔；虽然制品的容重是合格的，但制品的气孔缺陷对制品的使用是有害的。因此，我们希望缩孔集中，致密部分的体积密度提高。

行业内普遍采用Al2O3含量较高的氧化铝粉作为原料。这种高纯度原料本身在经过高温煅烧，结构更加致密，活性更有助于熔铸过程中晶体的发育，同时浇铸的工艺进行了优化，补缩工艺改进，致密部分体积密度提高。

结合调研情况，修订了RA-M和RA-H的致密部分体积密度指标，修订前后的致密部分体积密度指标如表3所示。

# 表3 修订前后致密部分体积密度指标

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RA-M | RA-H |
| 致密部分 体积密度 /（g/cm3） | 修订前 | ≥3.30 | ≥2.80 |
|  | 修订后 | ≥3.35 | ≥2.85 |

- （3）修订“容重”指标

- 容重是指包含制品内部全部气孔、缩孔在内的整体的致密程度。对于熔铸氧化铝制品来说，容重是衡量其宏观致密程度和内在质量均匀性的重要综合性指标，尤其适用于单重超过100kg的大尺寸制品。与体积密度不同，容重反映的是整块制品在自然状态下的质量水平。容重越高，意味着制品内部越致密，缺陷越少，直接关系到砖体在玻璃熔窑中的抗侵蚀性能和服役寿命。

- 本次修订将RA-M和RA-H两个牌号在不同浇铸方式下的容重指标均进行适度提升，主要得益于熔化、精炼和退火等工艺的持续优化，使熔体更加均匀、气体充分排出、内部缺陷显著减少，从而提升了制品的宏观致密程度和整体容重水平，因此本次修订提高了容重指标，同时本次修订增加了准无缩孔浇铸制品的容重指标，随着玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品浇铸工艺技术的不断发展，准无缩孔浇铸方法在实际生产中已得到较多应用，其缩孔深度控制在制品高度的三分之一以内，以致于制品的致密程度介于普通浇铸和无缩孔浇铸之间。为应产品多样化需求，完善不同浇铸类型产品的质量评价体系。修订前后的容重如表4所示。

表4  修订前后容重指标

| 项目 |  |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RA-M | RA-H |
| 容重 /（kg/m3） | 修订前 | PT | ≥3050 | ≥2500 |
|  |  | WS | ≥3250 | ≥2700 |
|  | 修订后 | PT | ≥3150 | ≥2650 |
|  |  | ZWS | ≥3200 | — |
|  |  | WS | ≥3300 | ≥2800 |

4.5修订“制品的尺寸允许偏差及外观质量”指标

# 由于技术与设备的不断更新换代，熔铸氧化铝耐火制品的品质更加稳定，窑炉对制品加工后的尺寸允许偏差与外观质量的要求也有提高，原来的尺寸允许偏差与外观质量已经不符合现在的市场需求。因此修改了缺角的指标，增加了熔铸氧化铝耐火制品的工作面和非工作面裂纹指标。修订前后的指标如表5所示。

# 表5  修订前后制品的尺寸允许偏差及外观质量

单位为毫米

| 项目 |  |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺角 （a+b+c） | 修订前 | 工作面 |  | - ≤150，不超过2处 |
|  |  | 非工作面 |  | - ≤190，不超过2处 |
|  | 修订后 | 工作面 |  | - ≤130，不超过2处 |
|  |  | 非工作面 |  | - ≤160，不超过2处 |
| 裂纹 | 修订前 | 宽度<1 |  | 长度超过面宽度1/2不允许 |
|  |  | 宽度1～2 |  | 长度超过30，不允许 |
|  |  | 宽度>2 |  | 不允许 |
|  | 修订后 | 工作面 | 宽度≤0.5 | 长度超过面宽度的1/2，不准许 |
|  |  |  | 0.5＜宽度≤1 | 长度超过30，不准许 |
|  |  |  | 宽度＞1 | 不准许 |
|  |  | 非工作面 | 宽度≤1 | 长度超过面宽度的1/2，不准许 |
|  |  |  | 1＜宽度≤2 | 长度超过30，不准许 |
|  |  |  | 宽度＞2 | 不准许 |

4.6 删除“制品的尺寸允许偏差及外观质量”中对“爆皮”的要求

随着熔铸氧化铝耐火制品生产工艺的持续优化与质量控制水平的稳步提升，制品的外观质量已得到显著改善。在本标准修订过程中，经对现场走访调研记录的大量产品外观质量情况的统计分析，发现“爆皮”这类缺陷在实际生产中的发生率已极低。爆皮是指耐火制品因内部应力、材料不均匀或工艺缺陷等原因导致的表层材料局部剥离或脱落的现象。由于熔铸制品在冷却凝固过程中会形成较强的内应力，一旦发生爆皮，并非仅限于表层剥落，而极有可能发展为深层开裂乃至大块脱落，对制品的使用安全性构成严重威胁。随着熔化工艺的精细化控制和退火制度的不断优化，目前主流生产企业的制品应力分布趋于均匀，爆皮缺陷已基本消除。

鉴于上述此类缺陷在实际生产中的检出率极低，且其存在与否已不再构成对制品质量的实质性影响，本次修订决定将原标准中关于“爆皮”的外观质量要求予以删除，以简化标准条款，使之更加贴合当前的生产实际和质量控制水平。

4.7修订制品的“取样方法”

对制品样砖上取样的样块尺寸进行调整，以便于制取各个项目的试样。

- （1）修订“样砖尺寸”

- 将样砖尺寸从300mm×200mm×300mm（长度×宽度×高度）调整为400mm×300mm×450mm（长度×宽度×高度），本次修订将样砖尺寸增大，为了保证每次能够从样砖上制取多个样块，1块送检，剩余用作备用样品或对比样品。

- （2）修订样砖示意图

- 对样砖的尺寸进行修订，并对其示意图进行调整，如图1。

- 图1 样砖示意图

- （3）修订“样块尺寸”

- 将样块尺寸从150mm×100mm×120mm调整为150mm×130mm×120mm。

- （4）增加了“样块数量”

- 本次修订增加了熔铸氧化铝耐火制品样块数量，RA-M砖送检1块试样，RA-H砖送检2块试样或由供需双方商定。

- 修订了制样方法和RA-M砖制样示例图

- 修订了RA-M砖和RA-H砖的制样方法，为了保证试样能够完全按照标准要求制备，本次修订规定了RA-M砖常温耐压强度的试样尺寸和RA-H砖各个项目的取样要求。根据新的制样方法对RA-M砖的取样示意图进行完善

- 对RA-M制品样块切出工作表皮后的制样示意图进行调整，如图2和图3。

- 图2 RA-M砖取样示意图

- 图3 RA-M砖样品从10mm厚的层面上切取

4.8修订要素“试验方法”

将现行标准采用的试验方法标准更新为最新版本，并将相关说法规范化。

（1）将“化学成分按GB/T 6900或GB/T 21114的规定检验，其中GB/T 6900是仲裁方法”修改为“化学成分的检验按GB/T 6900或GB/T 21114的规定进行”。

（2）将“体积密度、显气孔率按GB/T 2997的规定检验”修改为“体积密度、显气孔率的检验按GB/T 2997的规定进行”。

（3）将“常温耐压强度按GB/T 5072的规定检验”修改为“常温耐压强度的检验按GB/T5072的规定进行”。

（4）将“气泡析出率按JC/T 639的规定检验”修改为“气泡析出率的检验按JC/T 639的规定进行”。

（5）将“静态下抗玻璃液侵蚀按JC/T 806的规定检验”修改为“静态下抗玻璃液侵蚀速度的检验按JC/T 806的规定进行”。

（6）将“晶相组成按JY/T 009的规定检验”修改为“晶相组成的检验按JY/T 0587的规定进行”。

（7）将“容重用感量小于0.1kg的磅秤称量制品并按式（1）计算”修改为“容重的检验按附录A的规定进行”。

（8）将“制品的尺寸偏差和外观质量按GB/T 10326的规定检查”修改为“尺寸、外观的检查按GB/T 10326的规定进行”。

4.9修订要素“包装、标志、运输、储存和质量证明书”

现行标准的包装、标志、运输、储存和质量证明书是按照GB/T 16546-1996《定形耐火制品包装、标志、运输和储存》制定的，该标准已有适用的最新版本，现按照GB/T 16546-2020《定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定》进行修订。

4.10增加要素“附录A（规范性）玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品 容重计算方法”

为保持试验方法部分的衔接性和逻辑清晰度，避免在试验方法中混入具体的计算方法，本次修订将试验方法中的容重计算公式调整至新增的附录A（规范性）玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品容重计算方法。

五、主要试验（或验证）情况分析

标准编制组根据近3年的耐火中心检测数据、玻璃企业和熔铸氧化铝耐火制品企业样品的测试数据进行验证试验，数据如下：

- 制品的理化指标

制品的理化指标分别如表6~表7所示，其中不合格数据已涂黄标记。

- 1.RA-M砖指标

- RA-M砖的Al2O3含量、Na2O含量、SiO2+Fe2O3+TiO2+CaO+K2O其他含量、致密部分体积密度、常温耐压强度、气泡析出率、静态下抗玻璃液侵蚀速度数据如表8所示。

表6  RA-M砖数据

| 序号 | Al2O3 /% | Na2O/% | SiO2+Fe2O3+TiO2+CaO+K2O+其他/% | 致密部分体积 密度/g/cm3 | 常温耐压强度 /MPa | 气泡析出率/% | 静态下抗玻璃液侵蚀速度/(mm/24h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93.13 | 4.26 | 1.66 | 3.39 | >400 | 0.1 | 0.27 |
| 2 | 94.62 | 3.25 | 1.48 | 3.45 | 326 | 0.1 | 0.34 |
| 3 | 94.31 | 4.08 | 0.93 | 3.31 | 288 | 0 | 0.30 |
| 4 | 95.65 | 3.29 | 0.59 | 3.45 | 466 | 0.1 | 0.40 |
| 5 | 95.07 | 2.88 | 0.78 | 3.47 | 260 | 0.5 | 0.28 |
| 6 | 95.14 | 3.32 | 0.80 | 3.47 | 207 | 0 | 0.27 |
| 7 | 95.16 | 3.37 | 1.02 | 3.49 | 278 | 0 | 0.28 |
| 8 | 94.96 | 3.57 | 1.05 | 3.40 | 363 | 0 | 0.28 |
| 9 | 95.33 | 3.28 | 1.17 | 3.44 | 440 | 0.1 | 0.26 |
| 10 | 94.50 | 3.95 | 0.96 | 3.44 | 418 | 0 | 0.32 |
| 11 | 95.15 | 3.77 | 0.94 | 3.46 | 296 | 0 | 0.29 |
| 12 | 94.65 | 3.75 | 0.96 | 3.47 | 228 | 0.1 | 0.31 |
| 13 | 95.50 | 3.16 | 0.93 | 3.49 | 182 | 0.1 | 0.30 |
| 14 | 95.43 | 3.38 | 0.77 | 3.47 | 295 | 0 | 0.32 |
| 15 | 93.71 | 3.62 | 1.39 | 3.44 | 243 | 0.1 | 0.39 |
| 16 | 93.33 | 4.00 | 1.50 | 3.38 | 375 | 0.1 | 0.32 |
| 17 | 94.55 | 3.88 | 1.05 | 3.43 | 238 | 0.1 | 0.35 |
| 18 | 94.45 | 3.59 | 1.18 | 3.42 | 305 | 0.1 | 0.33 |
| 19 | 95.12 | 3.28 | 0.74 | 3.41 | 251 | 0 | 0.25 |
| 20 | 94.12 | 4.07 | 1.41 | 3.37 | 354 | 0.1 | 0.25 |
| 21 | 93.94 | 4.18 | 1.30 | 3.41 | 392 | 0.1 | 0.34 |
| 22 | 93.47 | 4.51 | 1.37 | 3.42 | 319 | 0 | 0.44 |
| 23 | 96.22 | 2.92 | 0.53 | 3.43 | 216 | 0.1 | 0.30 |
| 24 | 94.07 | 4.08 | 1.00 | 3.43 | 210 | 0.1 | 0.30 |
| 25 | 93.80 | 3.79 | 1.17 | 3.38 | 195 | 0.1 | 0.26 |
| 26 | 94.26 | 4.10 | 1.31 | 3.41 | 222 | 0.1 | 0.31 |
| 27 | 95.72 | 3.10 | 0.72 | 3.43 | 212 | 0.1 | 0.31 |
| 28 | 95.10 | 3.08 | 0.96 | 3.48 | 274 | 0 | 0.35 |
| 29 | 96.08 | 2.70 | 0.71 | 3.45 | 208 | 0.1 | 0.39 |
| 30 | 95.02 | 3.64 | 0.95 | 3.43 | 232 | 0.1 | 0.48 |
| 31 | 94.53 | 3.35 | 1.37 | 3.43 | 274 | 0.1 | 0.34 |
| 32 | 94.30 | 3.84 | 1.23 | 3.43 | 342 | 0.1 | 0.23 |
| 33 | 93.74 | 4.09 | 1.38 | 3.38 | 249 | 0.1 | 0.27 |
| 34 | 93.37 | 4.27 | 1.66 | 3.39 | 253 | 0.1 | 0.38 |
| 35 | 94.20 | 4.06 | 1.34 | 3.41 | 284 | 0.1 | 0.34 |
| 36 | 95.24 | 3.37 | 0.87 | 3.46 | 348 | 0.1 | 0.39 |
| 37 | 95.28 | 3.14 | 0.82 | 3.42 | 399 | 0.1 | 0.24 |
| 38 | 94.77 | 3.59 | 0.79 | 3.41 | 338 | 0 | 0.25 |
| 39 | 94.73 | 3.38 | 1.08 | 3.48 | 335 | 0 | 0.38 |
| 40 | 95.20 | 3.49 | 0.75 | 3.40 | 222 | 0.1 | 0.25 |
| 41 | 95.37 | 3.05 | 0.69 | 3.46 | 322 | 0 | 0.28 |
| 42 | 95.34 | 3.24 | 1.16 | 3.40 | 288 | 0 | 0.29 |
| 43 | 94.53 | 3.69 | 1.30 | 3.33 | 208 | 0.1 | 0.24 |
| 44 | 93.74 | 4.09 | 1.47 | 3.37 | 226 | 0.1 | 0.37 |
| 45 | 95.31 | 2.97 | 1.17 | 3.47 | 260 | 0.1 | 0.23 |
| 46 | 93.81 | 4.21 | 1.11 | 3.39 | 201 | 0.1 | 0.27 |
| 47 | 94.96 | 3.39 | 0.65 | 3.39 | 313 | 0 | 0.34 |
| 48 | 94.86 | 3.72 | 0.82 | 3.43 | 251 | 0.1 | 0.39 |
| 49 | 95.14 | 3.35 | 1.05 | 3.47 | 344 | 0 | 0.26 |
| 50 | 94.93 | 3.43 | 0.99 | 3.44 | 300 | 0.1 | 0.30 |
| 51 | 94.78 | 3.59 | 1.01 | 3.52 | 290 | 0.1 | 0.32 |
| 52 | 94.81 | 3.19 | 0.87 | 3.42 | 251 | 0 | 0.23 |
| 53 | 94.52 | 3.75 | 1.08 | 3.42 | 227 | 0 | 0.34 |
| 54 | 96.09 | 2.58 | 0.81 | 3.41 | 266 | 0 | 0.29 |
| 55 | 94.70 | 3.70 | 1.38 | 3.44 | 416 | 0 | 0.30 |
| 56 | 93.75 | 4.33 | 1.45 | 3.38 | 343 | 0.1 | 0.30 |
| 57 | 95.84 | 3.10 | 0.71 | 3.42 | 234 | 0 | 0.30 |
| 58 | 95.03 | 3.38 | 1.26 | 3.45 | 468 | 0.1 | 0.27 |
| 59 | 95.26 | 3.30 | 0.83 | 3.41 | 229 | 0 | 0.29 |
| 60 | 95.34 | 3.02 | 0.69 | 3.42 | 312 | 0 | 0.28 |
| 61 | 95.64 | 3.04 | 0.69 | 3.39 | 261 | 0 | 0.24 |
| 62 | 95.09 | 3.41 | 1.47 | 3.47 | 404 | 0 | 0.35 |
| 63 | 93.74 | 4.13 | 1.28 | 3.35 | 378 | 0.1 | 0.36 |
| 64 | 93.20 | 4.52 | 1.49 | 3.38 | 358 | 0.1 | 0.24 |
| 65 | 94.86 | 3.40 | 1.09 | 3.38 | 308 | 0.3 | 0.28 |
| 66 | 95.46 | 3.21 | 0.70 | 3.53 | 235 | 0 | 0.27 |
| 67 | 95.00 | 3.46 | 1.11 | 3.43 | 286 | 0.2 | 0.30 |
| 68 | 94.53 | 3.50 | 1.26 | 3.43 | 255 | 0.2 | 0.32 |
| 69 | 94.27 | 3.43 | 1.48 | 3.42 | 256 | 0.2 | 0.39 |
| 70 | 94.51 | 3.94 | 0.80 | 3.38 | 282 | 0.1 | 0.30 |
| 71 | 94.88 | 3.01 | 1.37 | 3.47 | 316 | 0 | 0.30 |
| 72 | 94.09 | 4.01 | 1.14 | 3.40 | 275 | 0 | 0.32 |
| 73 | 93.92 | 4.04 | 1.49 | 3.42 | 290 | 0 | 0.31 |
| 74 | 93.19 | 4.39 | 1.55 | 3.37 | 367 | 0 | 0.26 |
| 75 | 94.51 | 3.49 | 1.44 | 3.37 | 228 | 0 | 0.22 |
| 76 | 95.08 | 3.46 | 0.72 | 3.46 | 270 | 0 | 0.29 |
| 77 | 94.73 | 3.78 | 0.81 | 3.46 | 304 | 0.1 | 0.27 |
| 78 | 94.83 | 3.39 | 1.00 | 3.44 | 279 | 0 | 0.38 |
| 79 | 95.27 | 3.17 | 0.81 | 3.48 | 227 | 0 | 0.32 |
| 80 | 95.17 | 3.23 | 1.01 | 3.43 | 262 | 0.2 | 0.34 |
| 81 | 95.76 | 3.29 | 0.62 | 3.52 | 237 | 0.2 | 0.24 |
| 82 | 95.67 | 3.14 | 1.01 | 3.38 | 285 | 0 | 0.31 |
| 83 | 95.74 | 2.84 | 0.81 | 3.49 | 288 | 0.1 | 0.31 |
| 84 | 95.52 | 3.22 | 0.85 | 3.44 | 212 | 0 | 0.36 |
| 85 | 95.35 | 3.38 | 0.67 | 3.47 | 204 | 0 | 0.30 |
| 86 | 95.41 | 3.27 | 0.78 | 3.48 | 283 | 0 | 0.28 |
| 87 | 94.93 | 3.66 | 0.75 | 3.42 | 249 | 0 | 0.30 |
| 88 | 94.06 | 3.72 | 1.38 | 3.30 | 281 | 0.2 | 0.43 |
| 89 | 95.02 | 3.68 | 0.74 | 3.49 | 240 | 0.1 | 0.26 |
| 平均值 | 94.77 | 3.55 | 1.05 | 3.43 | 286 | 0.070 | 0.31 |
| 定值 | 93~96 | 3.0~4.5 | 余量 | ≥3.35 | ≥200 | ≤0.3 | ≤0.4 |
| 合格率/% | 96 | 91 | — | 96 | 97 | 100 | 100 |

RA-M砖的Al2O3含量、Na2O含量、SiO2+Fe2O3+TiO2+CaO+K2O+其他含量、体积密度、常温耐压强度、气泡析出率和静态下抗玻璃液侵蚀速度数据如表8所示。Al2O3含量：93%~96%的指标合格率为96%，Na2O含量：3.0%~4.5%的指标合格率为91%，体积密度≥3.35g/cm3的指标合格率为96%，常温耐压强度≥200MPa的指标合格率为97%，气泡析出率≤0.3%的指标合格率为100%，静态下抗玻璃液侵蚀速度≤0.4（mm/24h）的指标合格率为100%，总合格率为74%。

2. RA-H砖

RA-H砖的Al2O3含量、Na2O含量、SiO2+Fe2O3+TiO2+CaO+K2O+其他含量、致密部分体积密度、显气孔率、常温耐压强度数据如表7所示。

表7  RA-H砖数据

| 序号 | Al2O3/% | Na2O/% | SiO2+Fe2O3+TiO2+ CaO+K2O+其他/% | 致密部分 体积密度/g/cm3 | 常温耐压强度 /MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93.23 | 6.27 | 0.43 | 2.86 | 33.0 |
| 2 | 91.57 | 7.29 | 0.53 | 2.88 | 71.3 |
| 3 | 92.12 | 7.09 | 0.56 | 2.89 | 68.1 |
| 4 | 92.65 | 7.06 | 0.29 | 3.16 | 214 |
| 5 | 92.76 | 6.60 | 0.57 | 2.96 | 48.0 |
| 6 | 92.27 | 6.86 | 0.48 | 2.74 | 45.2 |
| 7 | 92.59 | 7.15 | 0.26 | 3.18 | 244 |
| 8 | 92.01 | 6.72 | 1.04 | 3.05 | 47.2 |
| 9 | 92.86 | 6.89 | 0.25 | 3.16 | 194 |
| 10 | 93.29 | 6.18 | 0.46 | 2.81 | 64.0 |
| 11 | 92.60 | 7.12 | 0.28 | 3.18 | 149 |
| 12 | 92.48 | 6.53 | 0.75 | 3.11 | 36.1 |
| 13 | 92.48 | 6.54 | 0.75 | 3.09 | 43.4 |
| 14 | 88.82 | 7.44 | 0.42 | 3.09 | 147 |
| 15 | 93.35 | 6.35 | 0.23 | 3.01 | 35.0 |
| 16 | 92.73 | 6.69 | 0.51 | 2.88 | 42.0 |
| 17 | 92.84 | 6.92 | 0.24 | 3.17 | 252 |
| 18 | 92.04 | 7.00 | 0.86 | 3.09 | 71.0 |
| 19 | 94.18 | 4.27 | 0.66 | 2.68 | 56.8 |
| 20 | 92.86 | 5.98 | 0.66 | 3.09 | 52.8 |
| 21 | 90.85 | 7.02 | 0.61 | 3.10 | 63.1 |
| 22 | 94.78 | 3.25 | 0.70 | 3.30 | 64.0 |
| 23 | 92.04 | 6.42 | 1.00 | 2.85 | 62.9 |
| 24 | 93.64 | 5.63 | 0.56 | 3.19 | 70.8 |
| 25 | 92.64 | 6.19 | 0.74 | 2.89 | 63.3 |
| 26 | 93.23 | 6.27 | 0.43 | 2.86 | 33.0 |
| 27 | 91.57 | 7.29 | 0.53 | 2.88 | 71.3 |
| 平均值 | 92.55 | 6.46 | 0.55 | 3.01 | 89.5 |
| 定值 | 91~94 | 5.0~7.2 | 余量 | ≥2.85 | ≥30 |
| 合格率/% | 85 | 81 | — | 88 | 100 |

RA-H砖的Al2O3含量、Na2O含量、SiO2+Fe2O3+TiO2+CaO+K2O+其他含量、致密部分体积密度、显气孔率、常温耐压强度数据如表9所示。Al2O3含量：91%~94%的指标合格率为85%，Na2O含量：5.0%~7.2%的指标合格率为81%，致密部分体积密度≥2.85g/cm3的指标合格率为88%，常温耐压强度≥30MPa的指标合格率为100%，总合格率为70%。

六、涉及到的专利情况

本标准未涉及专利。

- 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

当前，玻璃窑炉向大型化发展，寿命延长，对玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品的性能提出更高的要求。

截至2025年底，全国浮法玻璃生产线共计296条，其中在产生产线220-230条，但自2025年11月起产线持续减少，至2026年2月底，在产产线已降至209条，较2025年初减少21条。熔铸氧化铝耐火材料是浮法玻璃窑、电子玻璃窑、日用玻璃窑、医药玻璃窑等各种玻璃熔窑的主体砌筑材料，其使用部位除与玻璃液接触的所有部位外，还广泛用于火焰空间的胸墙、小炉平碹等重要部位。

熔铸氧化铝耐火制品因其极高的致密度、几乎不与玻璃液发生反应、优异的抗玻璃液侵蚀性、良好的高温结构强度，被广泛应用于玻璃熔窑的关键部位。α-βAl2O3砖凭借其不污染玻璃液、在高温下优良的抗玻璃液侵蚀性，已成为玻璃熔窑澄清部、冷却部等关键部位的理想选择。β-Al2O3砖对强碱蒸气具有极高的耐侵蚀性，特别适用于玻璃窑炉上部结构中平碹、胸墙等部位。

与过去主要依靠房地产驱动的格局不同，当前玻璃行业应用领域正加速向多元化方向发展。汽车玻璃、家电玻璃、电子玻璃等细分领域的需求占比持续变化，整体抗周期性有所增强。同时，国家对平板玻璃产业的政策导向也从规模扩张转向质量提升，绿色建材、先进无机非金属材料产业规模持续增长。

目前，国内生产熔铸氧化铝耐火制品的企业主要包括瑞泰科技股份有限公司、北京西普耐火材料有限公司、淄博艾杰旭刚玉材料有限公司、郑州东方安彩耐火材料有限公司等十余家骨干企业，行业集中度较高，技术壁垒显著，已形成较为成熟的产业体系。这些企业不仅满足了国内玻璃熔窑的建设与维修需求，产品还出口至东南亚、中东、欧洲等国际市场，展现出较强的国际竞争力。

# 随着市场竞争的日益激烈，经过十几年的发展，制品性能提升，窑炉寿命延长，原标准的技术指标已经不符合市场发展的要求。因此，需要对该标准进行修订，更好的规范市场行为，便于国家对制品质量进行监督，同时也为供需双方提供明确的技术标准，减少质量纠纷。

玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品为玻璃窑的高效长寿命运行提供了可靠的保障，对降低生产成本，节约资源和能源具有重大意义。本标准修订后，将为提高制品质量、延长玻璃窑使用寿命起到积极的推动作用，同时为制品质量检验提供重要依据。该标准的修订，将推动熔铸氧化铝耐火制品生产技术的提高，加速落后产能的淘汰，对于熔铸氧化铝耐火制品行业转型升级、节约资源，提高企业经济效益起到促进作用。该标准的修订，更好的符合了国家环保政策的要求，为熔铸氧化铝耐火制品行业和玻璃行业早日实现低碳发展起到一定的助力作用。

八、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况

将修订的制品理化指标与国内外典型企业进行了对比，RA-M和RA-H与国内外制品对比数据分别见表8和表9。

表8  RA-M砖国内外对比

| 项目 |  | 性能指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本标准 | A公司 （国外） | B公司 （国内） |  |
| Al2O3 |  | 93%~96% | 95% | 93%~96% | 本标准该指标与国内外制品相当 |
| Na2O |  | 3.0%~4.5% | ≤4.0% | / | 本标准该指标优于国外制品一致，国内制品未做规定 |
| SiO2+Fe2O3+TiO2 +CaO+K2O+其他 |  | 余量 | ≤1.0% | / | 本标准该指标优于国外制品，国内制品未做规定 |
| 体积密度/（g/cm3） |  | ≥3.35 | / | ≥3.30 | 本标准该指标优于国内制品，国外制品未做规定 |
| 常温耐压强度/MPa |  | ≥200 | ≥200 | ≥200 | 本标准该指标与国内外制品一致 |
| 气泡析出率 |  | ≤0.3% | / | ≤0.3% | 本标准该指标与国内制品一致，国外制品未做规定 |
| 静态下抗玻璃液侵蚀速度/(mm/24h) |  | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.4 | 本标准该指标劣于国外制品，与国内制品一致 |
| 容重/(kg/m3) | PT | ≥3150 | ≥3170 | ≥3050 | 本标准该指标劣于国外制品，优于国内制品，ZWS国内外制品未做规定 |
|  | ZWS | ≥3200 | / | / |  |
|  | WS | ≥3300 | ≥3400 | ≥3250 |  |

从表8可以看出，对于RA-M砖，本标准Al2O3含量指标与国内外制品相当，Na2O含量指标优于国外制品致，国内制品未做规定。SiO2+Fe2O3+TiO2+CaO+K2O+其他含量指标优于国外制品，国内标准未做规定。体积密度指标优于国内制品，国外制品未做规定，常温耐压强度指标与国内外制品一致，气泡析出率指标与国内制品保持一致，国外制品未做规定。静态下抗玻璃液侵蚀速度指标劣于国外制品，与国内制品保持一致，容重指标劣于国外制品，优于国内制品。

表9  RA-H砖国内外对比

| 项目 |  | 性能指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本标准 | A公司 （国外） | B公司 （国内） |  |
| Al2O3 |  | 91%~94% | 92% | 92%~94% | 本标准该指标与国内外制品相当 |
| Na2O |  | 5.0%~7.2% | ≤7.0% | / | 本标准该指标优于国外制品，国内制品未做规定 |
| SiO2+Fe2O3+TiO2 +CaO+K2O+其他 |  | 余量 | ≤1% | / | 本标准该指标优于国外制品，国内制品未做规定 |
| 体积密度/（g/cm3） |  | ≥2.85 | / | ≥2.80 | 本标准该指标优于国内制品，国外制品未做规定 |
| 常温耐压强度/MPa |  | ≥30 | ≥30 | ≥30 | 本标准该指标与国内外制品相当 |
| 容重/(kg/m3) | PT | ≥2650 | ≥2800 | ≥2500 | 本标准该指标劣于国外制品，优于国内制品，ZWS国内外制品未做规定 |
|  | ZWS | / | / | / |  |
|  | WS | ≥2800 | ≥3000 | ≥2700 |  |

从表9可以看出，对于RA-H砖，Al2O3含量指标与国内外制品相当，Na2O含量指标优于国外制品，国内制品未做规定。SiO2+Fe2O3+TiO2+CaO+K2O+其他含量优于国外制品，国内制品未做规定。体积密度指标优于国内制品，国外制品未做规定，常温耐压强度指标优于国内外制品，容重指标劣于国外制品，优于国内制品。

综合以上，本标准指标略低于国外A公司，优于国内B公司。考虑到熔铸氧化铝耐火制品各性能指标间的关联性以及熔铸氧化铝耐火制品的实际使用需求，该标准整体优于业内熔铸氧化铝耐火制品企业指标，该标准达到国内先进水平。

九、与现行法律、法规、规章及相关标准的协调性

本产品标准与现行的法律、法规、规章及相关标准协调性较好。

十、重大分歧意见的处理经过和依据

本产品标准无重大分歧意见。

十一、标准性质的建议说明

考虑到制品为工业用，不直接关乎人员健康安全，建议本产品标准为推荐性标准。

- 十二、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）
     建议本标准尽快实施。需要时，应由标准主编单位进行培训。

- 十三、废止现行相关标准的建议

本标准为修订标准，本标准在执行前需废止现行标准JC/T 494-2013《玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品》。

# 十四、其它应予说明的事项
     目前该标准并未进行同步翻译形成外文版。