《水泥窑用镁铝尖晶石砖》

（征求意见稿）

编制说明

标准编制组

2026年7月

一、任务来源

根据工业和信息化部《工业和信息化部办公厅关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2025〕528号）的要求，由中国国检测试控股集团股份有限公司承担JC/T 2036-2010《水泥窑用镁铝尖晶石砖》行业标准修订工作，项目编号为：2025-1410T-JC。

二、工作过程

2025年12月，标准计划下达之后，标准负责起草单位确立了起草工作组，确定工作计划。

2025年12月至2026年1月，对行业状况和国内外相关标准进行广泛分析，收集相应的技术资料。

2026年1月至2026年2月，前往生产企业和使用单位进行考察调研。

2026年2至2026年3月，整理国家耐火材料产品质量检验检测中心（北京）、生产企业、水泥企业近三年检测数据，收集水泥窑用镁铝尖晶石砖，进行产品指标的数据验证。

2026年3月，形成工作组讨论稿。

2026年4月1日，起草小组召开第一次工作组讨论会。会后对标准工作组讨论稿进行修改完善。

2026年5月22日，起草组召开第二次工作组讨论会，对标准文本和编制说明进行修改完善。

2026年7月1日，起草组召开第三次工作组讨论会，对标准编制说明进行完善。

2026年7月7日，起草组召开第四次工作组讨论会。根据起草单位提出的意见，对文本和编制说明进行修改，形成征求意见稿。

三、标准修订的原则

遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则。在标准制定过程中，进行全面调研及公开征求社会意见，了解行业背景及现状，自主编制标准，并结合调研和征求意见，适时修改，不断完善，注重标准的经济性和社会效益。

注重标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合。编写标准过程中在充分调查研究的基础上，认真分析国内外同类技术标准的技术水平，在预期可达到的条件下，积极地把先进技术纳入标准，提高技术水平。同时，进行大量的试验验证和产品推广使用。

本着先进性、科学性、合理性和可操作性以及标准的统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的原则。编制过程注意符合法律法规的规定以及与相关标准协调，避免与法律法规、相关标准之间出现矛盾，给标准的实施造成困难。

在编制过程中主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》要求编写。在确定本标准主要技术指标时，综合考虑企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

四、标准主要修订内容

水泥窑炉耐火耐热材料在无铬化的进程中，镁铝尖晶石砖替代了镁铬砖，在水泥窑得到了广泛的应用。镁铝尖晶石砖主要应用于水泥窑的上下过渡带、烧成带。其中国内主要以上下过渡带为主，国际上在上下过渡带、烧成带均有广泛应用。

水泥窑用镁铝尖晶石砖的用量和使用部位扩大，随着市场的不断发展，窑炉不断的大型化及水泥窑的产能置换，φ3.2m以下，2500t/d以下的窑炉产能置换逐步退出市场；窑炉单线产能迈入万吨级时代，但也显著增加了窑内热工制度的复杂性与控制难度，对镁铝尖晶石砖的性能提出了更高的要求。水泥窑通过优化燃烧和余热回收，实现节能降耗，提升窑炉的运转速度，缩短水泥停留时间，倒逼回转窑内形成了更高的温度和更剧烈的反应环境，热负荷和应力增加，窑皮的稳定性变差，窑内工况明显变严苛之后，就需要镁铝尖晶石砖具有更高的耐高温性能，抗热震性能，抗侵蚀性能。预热器升级之后，分级烧成，逐步降低窑尾的废气温度，持续回收余热，减少熟料的烧成热耗，但是会导致回转窑内部气氛波动更大，温度波动频繁，热震、热循环加剧，耐火材料更易开裂剥落，同时窑皮变薄，稳定性变差。衬体的温度梯度变大，砖体的热应力增大，推动镁铝尖晶石的优化升级。同时，水泥窑固废/危废协同处置种类繁多，包括生活垃圾、污泥、危废、工业废渣等，窑内工况复杂，高温下对镁铝尖晶石的侵蚀更为严重。

镁铝尖晶石MgAl2O4中，MgO：Al2O3按分子比为1：1，按质量比为28.2：71.8。镁铝尖晶石具有抗冷酸、碱和碱性碳酸盐的特性，且质地坚硬。在CaO含量高时，CaO和尖晶石中的Al会发生反应。在约1200℃时，CaO和尖晶石反应生成铝酸钙，凝固后结构会变脆，在频繁的启停中，易引起砖体破裂，因而导致砌体损坏。

镁铝尖晶石原料的主要的生产方法有两种：一是采用电炉电熔，生成镁铝尖晶石；二是采用回转窑、竖窑或隧道窑煅烧氧化镁和氧化铝，烧结生成镁铝尖晶石。水泥窑用镁铝尖晶石多采用富镁尖晶石，在实际应用过程中，采用烧结镁砂，根据牌号的不同，采用的烧结镁砂纯度不同。针对镁铝尖晶石，各家企业加入的尖晶石方式不同，部分企业采用烧结镁铝尖晶石，部分企业采用烧结镁铝尖晶石和电熔镁铝尖晶石搭配。由于电熔镁铝尖晶石不易与镁砂在高温下烧结，所以会影响其强度和显气孔率。

随着社会的不断进步，各家企业采用的压机也逐渐变化，压砖机有自动液压压砖机，液压螺旋压力机等，采用不同的压砖机，会导致镁铝尖晶石砖的体积密度、显气孔率和常温耐压强度有明显的差异。其中液压螺旋压力机的锻压力更大，获得的制品体积密度和常温耐压强度更大，显气孔率更低。但常规的自动液压压砖机已经足够水泥窑使用。

在过渡带中，镁铝尖晶石砖主要受到碱渗入的侵蚀。碱性氯化物和硫酸盐渗入砖内，一旦温度降低到一定程度，便会冷凝下来。所形成的结晶使砖损毁，并形成规则的结晶面。窑一旦停止生产，砖便出现层状剥落。其原因乃是这一带的密度较高，所以冷却性能亦不一样。这种现象，会在下一个窑役中继续重复出现。

在氧气存在时，窑内气氛中的SiO2参与反应，如与碱起作用尚有剩余，会有砖中所含的硅酸钙起反应生成CaSO4，引起局部体积增大。硅酸钙起着MgO晶体之间的结合相作用，由于硫酸盐的侵蚀，砖组织就会变得疏松。砖中的硅酸钙含量越少，抵抗硫酸盐侵蚀的性能就越强。因此，显气孔率降低，会有效的改善碱渗入侵蚀的情况，所以此次修订中，调整了显气孔率和体积密度指标。

氧化还原反应，出现在烧结带的出料段，Fe2O3变成FeO，体积减小，缺陷部位导致了砖的损毁，尖晶石砖中Fe2O3含量低，故对氧化还原反应不敏感，所以暂不添加Fe2O3指标。

由于镁铝尖晶石在烧成带挂窑皮能力较弱，由于现在多数水泥窑会进行危废/固废协同处置，其中的气氛及窑皮情况难以确认，难以确认窑皮性能对水泥窑的影响，因而在此次修订中未加入挂窑皮性能。

镁铝尖晶石砖在烧成过程中伴随着5%~8%的体积膨胀，经大量研究表明，铝含量在10%~18%，镁铝尖晶石砖的性能较优。窑炉转动时，镁铝尖晶石砖的变形量小，在高应力下，不会损坏，但会产生塑性变形。所以在同样的椭圆度下，尖晶石砖的使用效果好，如在回转窑轮带部位，可采用铝含量较高的镁铝尖晶石砖。

针对同一企业，采用同样的原料和工艺，可以进行MLJ77、MLJ82和MLJ88的性能比较，镁含量增加，强度会增加；铝含量增加，抗热震性会增加，从价格角度，铝含量高的镁铝尖晶石，价格更为昂贵。对于不同企业生产的镁铝尖晶石砖，由于采用的原料和工艺有区别，所以针对MLJ77、MLJ82和MLJ88三个牌号的性能，不完全具备可比性，不能表明镁含量更高，强度更好。

4.1修订“规范性引用文件”

现行标准版本为2010年版，规范性引用文件中的10项已有适用最新版本，同时删除了2项标准，增加了3项标准，更新了5项标准，如表1所示。

表1 修订前后的规范性引用文件

| 序号 | 修改前规范性引用文件 | 修改后规范性引用文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 10325-2001 定形耐火制品抽样检验规则 | GB/T 10325 定形耐火制品验收抽样检验规则 |
| 2 | GB/T 10326-2001 定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法 | GB/T 10326 定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法 |
| 3 | GB/T 16546-1996 定形耐火制品包装、标志、运输和储存 | GB/T 16546 定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定 |
| 4 | GB/T 17912-1999回转窑用耐火砖形状尺寸 | GB/T 17912回转窑用耐火砖形状尺寸 |
| 5 | GB/T 18257-2000 回转窑用耐火砖热面标记 | GB/T 18257 回转窑用耐火砖热面标记 |
| 6 | YB/T 376.1 耐火制品抗热震性试验方法（水急冷法） | —— |
| 7 | YB/T 376.2 耐火制品抗热震性试验方法（空气急冷法） | —— |
| 8 | —— | GB/T 21114 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 |
| 9 | —— | GB/T 30873 耐火材料 抗热震性试验方法 |
| 10 | —— | GB/T 5990 耐火材料 导热系数、比热容和热扩散系数试验方法（热线法） |

4.2 修订要素“术语和定义”

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行格式修订。

4.3修订制品的“理化指标”

现行标准的理化指标不符合现在市场的现状及发展需求，因而对MLJ-77、MLJ-82和MLJ-88的理化指标进行了修订，修订的具体指标有化学成分、显气孔率、常温耐压强度、荷重软化温度、抗热震稳定性。

（1）修订“化学成分”指标

水泥窑用镁铝尖晶石砖以MgO和Al2O3为主要化学成分，另外含有少量SiO2。尖晶石的热膨胀系数低于镁砂，整体砖的膨胀更小，升降温产生的热应力小，不宜开裂，水泥窑过渡带冷热交替剧烈，铝含量增加，会有效的提升抗热震性能。

水泥窑用镁铝尖晶石砖的原料实现了高纯化，目前多采用高纯镁砂、预合成的镁铝尖晶石等，自身硅杂质下降，同时减少了低熔点的硅酸盐相（如钙镁橄榄石、镁蔷薇辉石等）的生成。SiO2含量高，这些低熔点相在高温下会熔化为液相，在温度剧烈波动及频繁停窑的情况下，会因反复熔融和凝固导致砖体结构疏松，加速裂纹扩展，降低抗热震性；同时水泥窑内存在高碱性的CaO、K2O、Na2O等组分，SiO2易与这些碱性物质反应，生成膨胀性的钾/钠长石类矿物或钙铝黄长石，导致砖体结构剥落。因此对水泥窑用镁铝尖晶石砖的化学成分进行修订，使修订后的化学成分更加符合市场使用需求。

提高了MLJ-77和MLJ-82两个牌号的Al2O3含量，降低了MLJ-77、MLJ-82和MLJ-88牌号的SiO2含量。修订前后的化学成分指标如表2所示。

表2  修订前后化学成分的指标

| 项目 |  |  |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MLJ-77 | MLJ-82 | MLJ-88 |
| 化学成分 | Al2O3 | 修订前 | µ0 | ≥11% | ≥9% | ≥5% |
|  |  | 修订后 | µ0 | ≥13% | ≥10% | ≥5% |
|  | SiO2 | 修订前 | µ0 | ≤1.5% |  |  |
|  |  | 修订后 | µ0 | ≤1.2% |  |  |

（2）修订“体积密度和显气孔率”指标

体积密度是指耐火材料单位体积（含气孔在内的总体积）所具有的质量。它直观地反映了耐火制品的致密程度，是衡量耐火材料致密程度的重要指标。

显气孔率是指开孔气孔的体积与所有气孔的体积的比值，用于反映耐火材料的致密程度。显气孔率是耐火材料的基本技术指标，气孔率越小，耐火材料的抗侵蚀性能越好，结构强度越高。

水泥窑用镁铝尖晶石砖的成型设备进行了更新换代，其成型技术也愈加成熟，镁铝尖晶石的生产有两种方法：一是采用电炉电熔；二是采用回转窑、竖窑或隧道窑煅烧氧化镁和氧化铝，烧结生成镁铝尖晶石。这使得镁铝尖晶石砖的密实程度提高，体积密度和显气孔率也随之发生了变化。同时，显气孔率降低，会减少镁铝尖晶石砖的碱渗透，从而延长使用寿命。因此对镁铝尖晶石砖的体积密度和显气孔率指标进行修订，提高了体积密度并降低了显气孔率；修订前后的体积密度和显气孔率指标如表3所示。

表3 修订前后体积密度和显气孔率的指标

| 项目 |  |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MLJ-77 | MLJ-82 | MLJ-88 |
| 体积密度/（g/cm3） | 修订前 | µ0 | ≥2.85 |  |  |
|  | 修订后 | µ0 | ≥2.88 |  |  |
| 显气孔率 | 修订前 | µ0 | ≤19% |  |  |
|  | 修订后 | µ0 | ≤18% |  |  |

（3）修订“常温耐压强度”指标

常温耐压强度是指耐火材料在常温下，按规定条件加压，发生破坏前单位面积上所能承受的极限压力。常温耐压强度体现了砖体常温下内部致密程度、晶界结合力等内容，关联砌筑、窑内机械负荷、抗剥落侵蚀和使用寿命。强度低代表砖体内部疏松、气孔贯通、颗粒结合差，提升常温耐压强度本质是优化级配、烧结、让骨料-基质牢固结合。目前成型设备的更新换代，加之生产工艺的进步，这让耐压强度有所改变，同时，水泥窑在回转窑持续运行中，内衬长期承受多重机械力，回转窑旋转过程中会产生离心力，砖层自重及挤压，容易出现疏松、掉砖现象，因此修订了MLJ-77和MLJ-82牌号的常温耐压强度，以便与目前的水泥窑用镁铝尖晶石砖指标现状相匹配。修订前后的常温耐压强度指标如表4所示。

表4  修订前后常温耐压强度指标

| 项目 |  |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MLJ-77 | MLJ-82 |
| 常温耐压强度/MPa | 修订前 | µ0 | ≥40 | ≥45 |
|  | 修订后 | µ0 | ≥50 |  |

（4）修订“荷重软化温度”指标

荷重软化温度是评价耐火材料高温力学性能的特征指标，其测试条件模拟了工业窑炉内衬高温承压的真实工况，指材料在承受恒定负荷并以一定升温速率加热条件下产生变形的温度。它可以作为预判耐火材料高温失效的依据。水泥窑用镁铝尖晶石砖在国内主要应用与水泥窑回转窑过渡带，少部分用于烧成带。水泥回转窑动态服役环境存在多重应力耦合作用：窑体倾斜旋转使内衬持续承受环向压应力、轴向剪切力，熟料、窑皮堆积形成持续静载荷；启停、工况波动引发周期性温度骤变，窑皮大块脱落带来瞬时冲击载荷，衬体长期处于高温、压力、热循环协同作用的条件下。镁铝尖晶石砖在高温下少量低熔物会形成液相，液相含量与黏度直接影响荷重软化温度。荷重软化温度低，材料软化变形起始温度低于窑内实际工作温度，晶间液相会大幅度降低骨架支撑强度，砖体在外力作用下产生不可逆塑性形变。镁铝尖晶石砖是依靠砖体环向挤紧形成整体承载结构，局部砖体高温变形会破坏环向应力平衡，产生附加内应力，触发连锁损毁。一是砖体受挤压产生贯穿裂纹，热应力进一步扩展形成结构性剥落，二是砖体收缩变形造成砖缝增加，碱金属盐等沿缝隙侵入砖体内部，形成变质脆化层，加剧剥落损耗，衬体的自锁支撑体系失效，砖块在动态运转过程中发生移位，甚至出现局部掉砖，造成筒体红温等问题。荷重软化温度是水泥窑用镁铝尖晶石砖的一项重要指标，对于生产工艺改进产品质量评定及实际应用都非常关键。因此修订了MLJ-77、MLJ-82和MLJ-88牌号的荷重软化温度，以便与目前的水泥窑用镁铝尖晶石砖指标现状相匹配。修订前后的荷重软化温度指标如表5所示。

表5  修订前后荷重软化温度指标

| 项目 |  |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MLJ-77 | MLJ-82 | MLJ-88 |
| 0.2MPa荷重软化温度（T0.6）/℃ | 修订前 | µ0 | ≥1650 |  |  |
|  | 修订后 | µ0 | ≥1700 |  |  |

（5）修订“抗热震稳定性”指标

抗热震性是指耐火材料抵抗温度急剧变化而导致损伤能力。镁含量高的镁铝尖晶石砖由于方镁石含量高，热震性更差，这是由于方镁石的热膨胀系数远高于镁铝尖晶石，随着镁含量的增加，在频繁的启停窑时，会导致方镁石和镁铝尖晶石收缩和膨胀不同步，晶界产生巨大的内应力，导致极易产生微裂纹，由于镁铝尖晶石具有韧性，镁含量高，韧性下降，热震稳定性下降，但镁含量高，抗碱侵蚀性能好，因此在过渡带仍会采用MLJ-88牌号。因此修订了MLJ88牌号的抗热震稳定性（1100℃，水急冷/次）指标如表6所示。

表6  修订前后抗热震稳定性指标

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MLJ-88 |
| 抗热震稳定性（1100℃，水急冷/次） | 修订前 | µ0 | ≥6 |
|  | 修订后 | µ0 | ≥3 |

（6）增加“导热系数”指标

水泥窑筒体为钢板，在使用的过程中，如果钢板外表温度长期超温会导致钢板蠕变变形、鼓包、裂纹、红窑等，严重时停窑大修。镁铝尖晶石砖通过热量传递到筒体，导热系数越高，热量越容易穿透，筒体的温度越高，同时，窑内高温热量传递向外传递少，可以减少热损失，降低能耗，长期运行增加节能收益，因此需要增加导热系数指标。由于镁铝尖晶石砖导热系数受到氧化铝、氧化镁含量、烧成制度、体积密度等多因素联动影响，每一批次的原料都会带来导热系数的微小波动，同时，由于窑炉的尺寸、砖体厚度等问题，在实际使用过程中，会受到实际工况及窑炉设计等方面的影响，因此对于导热系数指标，定为提供实测数据，暂不确定具体值。

表7  增加导热系数指标

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MLJ-77 | MLJ-82 | MLJ-88 |
| 导热系数（1000℃）/[W/(m·K)] | 提供实测数据 |  |  |

4.4 修订“尺寸允许偏差与外观质量”的格式

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定，该导则对标准的结构、起草表述规则和编排格式提出明确要求。当原有格式与新导则的规定不一致时，应按新导则进行格式调整，以保持文本的规范性。调整前后的指标格式如表8所示。

表8  修订前后尺寸允许偏差及外观质量

单位为毫米

| 项 目 | 修订前指标 | 修订后指标 |
| --- | --- | --- |
| 长、高尺寸允许偏差 | ±2.0 | ±2 |
| 楔形砖大小头尺寸 | 楔度差，±1.0 | 楔度差，±1 |
| 缺角（a+b+c） | ≤20允许 20＜a+b+c＜允许两处 ≥50不允许 | 工作面，≤20，不超过2处 |
|  |  | 非工作面，≥50，不准许 |
| 缺棱（e+f+g） | ≤30允许 30＜e+f+g＜允许三处 ≥60不允许 | 工作面，≤30，不超过3处 |
|  |  | 非工作面，≥60，不准许 |
| 裂纹长度 | 宽度＜0.1 | 宽度≤0.10，深度≤5 |
|  | 0.1～0.25 | 0.10＜宽度≤0.25，深度≤5 |
|  | ＞0.25 不允许 | 宽度＞0.25，深度≤5，不准许 |

4.5修订要素“试验方法”

现行标准采用的试验方法标准已有最新版本，所以进行修订，并将相关说法规范化。

（1）将“尺寸允许偏差、外观质量及断面检查按GB/T 10326-2001的规定进行”修改为“尺寸允许偏差、外观质量及断面检查按GB/T 10326的规定进行”。

（2）将“MgO、Al2O3、SiO2的检验按GB/T 5069的规定进行”修改为“化学成分的检验按GB/T 5069或GB/T 21114的规定进行”。

（3）将“热震稳定性的检验按YB/T 376.1，YB/T 376.2的规定进行，其中YB/T 376.2是仲裁检验方法”修改为“抗热震性的检验按GB/T 30873的规定进行”。

（4）将“热膨胀率的检验按GB/T 7320的规定进行”修改为“线膨胀率的检验按GB/T 7320的规定进行”。

4.6修订要素“检验规则”

现行标准的检验规则是按照GB/T 10325-2001《定形耐火制品抽样验收规则》进行，该检验规则已有适用的最新版本，现按照GB/T 10325《定形耐火制品验收抽样检验规则》进行修订。

4.7修订要素“包装、标志、运输、储存和质量说明书”

现行标准的检验规则是按照GB/T 16546-1996《定形耐火制品包装、标志、运输和储存》进行，该检验规则已有适用的最新版本，现按照GB/T 16546《定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定》进行修订。

五、主要试验（或验证）情况分析

标准编制组根据近3年的耐火中心检测数据、水泥企业和镁铝尖晶石砖企业送检样品的测试数据进行验证试验，数据如下：

制品的理化指标分别如表9~表11所示，其中不合格数据标记为黄色。

1. MLJ-77

MLJ-77的MgO含量、Al2O3含量、SiO2含量、体积密度、显气孔率、常温耐压强度、荷重软化温度、抗热震性如表9所示。

表9  MLJ-77理化指标数据

| 序号 | MgO/% | Al2O3/% | SiO2/% | 体积 密度/g·cm-3 | 显气孔率/% | 常温耐压强度/MPa | 0.2MPa荷重软化温度（T0.6）/℃ | 抗热震性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 950℃，空气急冷/次 | 1100℃，水急冷/次 |
| 1 | 77.43 | 19.98 | 0.57 | 3.01 | 14.2 | 77.0 | >1700 | / | >12, >12 ,11 |
| 2 | 77.59 | 19.70 | 0.56 | 3.02 | 14.3 | 97.8 | >1700 | >150, >150 , >150 | / |
| 3 | 78.08 | 19.45 | 0.58 | 2.98 | 15.2 | 76.9 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 4 | 78.43 | 19.86 | 0.47 | 3.02 | 14.4 | 90.6 | >1700 | / | >12, >12, >12 |
| 5 | 78.59 | 19.01 | 0.53 | 2.99 | 14.9 | 81.3 | >1700 | >150 | / |
| 6 | 80.07 | 17.77 | 0.44 | 2.89 | 17.9 | 68.7 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 7 | 80.47 | 16.26 | 0.51 | 2.95 | 16.2 | 61.6 | >1700 | / | / |
| 8 | 81.04 | 16.94 | 0.48 | 2.92 | 16.6 | 89.4 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 9 | 81.07 | 16.86 | 0.47 | 2.93 | 16.7 | 102 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 10 | 82.10 | 14.83 | 0.54 | 3.00 | 14.1 | 71.6 | >1700 | / | >10, >10, >10 |
| 11 | 82.17 | 15.94 | 0.50 | 2.88 | 18.1 | 64.5 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 12 | 82.17 | 15.45 | 0.48 | 2.91 | 17.5 | 79.5 | >1700 | / | >10, >10, 6 |
| 13 | 77.34 | 19.76 | 0.57 | 2.95 | 16.5 | 71.5 | >1700 | / | >10, >10 , >10 |
| 14 | 82.43 | 14.96 | 0.57 | 2.90 | 16.4 | 85.3 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 15 | 82.48 | 14.62 | 0.53 | 2.99 | 14.6 | 98.0 | >1700 | / | >10, >10 , >10 |
| 16 | 81.23 | 19.01 | 0.58 | 2.88 | 14.9 | 81.3 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 17 | 80.21 | 16.84 | 0.55 | 2.89 | 17.9 | 68.7 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 18 | 80.66 | 16.58 | 0.57 | 2.91 | 16.2 | 59.4 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 19 | 80.88 | 17.27 | 0.50 | 2.90 | 15.8 | 72.3 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 20 | 80.96 | 16.76 | 0.49 | 2.90 | 16.2 | 88.9 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 21 | 81.54 | 14.83 | 0.56 | 2.88 | 17.0 | 58.8 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 22 | 82.01 | 16.21 | 0.52 | 2.88 | 18.2 | 65.4 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 23 | 77.11 | 20.02 | 0.48 | 2.89 | 18.5 | 73.6 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 24 | 80.96 | 15.33 | 0.44 | 2.92 | 16.2 | 72.1 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 25 | 78.11 | 19.21 | 0.59 | 2.94 | 15.7 | 77.0 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 平均值 | 80.20 | 16.94 | 0.52 | 2.93 | 16.1 | 77.0 | >1700 | / | / |
| 定值 | ≥77 | ≥13 | ≤1.2 | ≥2.88 | ≤18 | ≥50 | ≥1700 | ≥100 | ≥10 |
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 83% |

MLJ-77的MgO含量、Al2O3含量、SiO2含量、体积密度、显气孔率、常温耐压强度、荷重软化温度、抗热震性数据的定值如表9中所示。MgO含量指标为≥77%达到率为100%，Al2O3 含量≥13%的指标达到率为100%，SiO2含量≤1.2%的指标达到率为100%，体积密度≥2.88 g/cm3的指标达到率为100%，显气孔率≤18%的指标达到率为88%，常温耐压强度≥50MPa的指标达到率为100%，0.2MPa荷重软化温度≥1700℃的指标达到率为100%，抗热震性（950℃，空气急冷）≥100次的指标达到率为100%，抗热震性（1100℃，水急冷）≥10次的指标达到率为83%。整体合格率为88%。

2. MLJ-82

MLJ82的MgO含量、Al2O3含量、SiO2含量、体积密度、显气孔率、常温耐压强度、荷重软化温度、抗热震性如表10所示。

表10  MLJ-82理化指标数据

| 序号 | MgO/% | Al2O3/% | SiO2/% | 体积 密度/g·cm-3 | 显气孔率/% | 常温耐压强度/MPa | 0.2MPa荷重软化温度（T0.6）/℃ | 抗热震性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 950℃，空气急冷/次 | 1100℃，水急冷/次 |
| 1 | 82.56 | 14.52 | 0.68 | 2.99 | 15.0 | 96.3 | >1700 | / | ＞10, ＞10, ＞10 |
| 2 | 82.63 | 14.56 | 0.67 | 3.02 | 13.7 | 75.4 | >1700 | / | >10, >10 , >10 |
| 3 | 82.89 | 14.27 | 0.42 | 2.93 | 16.7 | 68.9 | >1700 | / | >10, >10 |
| 4 | 82.91 | 14.73 | 0.56 | 3.01 | 14.4 | 90.6 | >1700 | / | >11, >11 , >11 |
| 5 | 82.92 | 14.79 | 0.72 | 2.99 | 14.5 | 83.9 | >1700 | / | / |
| 6 | 83.17 | 14.03 | 0.53 | 2.99 | 14.9 | 66.8 | >1700 | / | >10, >10 , >10 |
| 7 | 83.54 | 14.42 | 0.32 | 2.95 | 16.1 | 85.2 | >1700 | / | ＞10, ＞10, ＞10 |
| 8 | 83.76 | 13.61 | 0.68 | 2.94 | 15.8 | 60.8 | >1700 | / | >10, >10 , >10 |
| 9 | 83.98 | 13.63 | 0.49 | 3.01 | 14.6 | 75.5 | ＞1700 | / | / |
| 10 | 84.11 | 12.84 | 0.41 | 2.96 | 15.2 | 71.7 | >1700 | / | 3, 7, ＞10 |
| 11 | 84.24 | 13.18 | 0.62 | 2.89 | 17.6 | 82.2 | >1700 | / | >12,11,>12 |
| 12 | 84.50 | 13.66 | 0.44 | 2.96 | 16.8 | 70.2 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 13 | 84.54 | 12.72 | 0.50 | 2.86 | 18.1 | 82.1 | >1700 | / | >9, >9, >9 |
| 14 | 84.55 | 12.34 | 0.56 | 2.91 | 16.9 | 82.1 | >1700 | / | >10, >10 , >10 |
| 15 | 84.59 | 13.05 | 0.54 | 2.97 | 16.1 | 75.2 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 16 | 84.69 | 12.60 | 0.50 | 2.87 | 17.3 | 89.1 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 17 | 84.79 | 11.44 | 0.46 | 2.87 | 17.4 | 77.9 | >1700 | / | >3, >3, >3 |
| 18 | 84.83 | 12.76 | 0.48 | 2.97 | 14.8 | 65.4 | >1700 | / | 5, 5, 3 |
| 19 | 84.99 | 10.14 | 0.60 | 2.86 | 18.3 | 45.4 | >1700 | / | 2, 2, 2 |
| 20 | 85.06 | 12.25 | 0.63 | 2.86 | 17.0 | 74.4 | >1700 | / | ＞10, ＞10, ＞10 |
| 21 | 85.06 | 12.14 | 0.58 | 2.95 | 16.4 | 91.3 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 22 | 85.19 | 11.80 | 0.61 | 2.91 | 17.4 | 77.5 | >1700 | / | ＞10, ＞10, ＞10 |
| 23 | 85.26 | 11.85 | 0.58 | 2.89 | 17.7 | 52.0 | >1700 | / | ＞10, ＞10, ＞10 |
| 24 | 85.26 | 12.62 | 0.54 | 2.89 | 17.4 | 79.1 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 25 | 85.31 | 12.33 | 0.62 | 2.93 | 16.8 | 74.9 | >1700 | / | >9, >9, >9 |
| 26 | 85.39 | 11.84 | 0.54 | 2.86 | 16.6 | 54.1 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 27 | 85.39 | 12.46 | 0.30 | 2.90 | 17.3 | 81.6 | >1700 | / | >10, 4, 7 |
| 28 | 85.40 | 12.65 | 0.54 | 3.00 | 14.0 | 80.5 | >1700 | / | 20 |
| 29 | 85.47 | 11.47 | 0.70 | 2.94 | 16.2 | 80.7 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 30 | 85.50 | 11.80 | 0.46 | 2.88 | 17.1 | 71.3 | >1700 | / | >10, >10, 10 |
| 31 | 85.51 | 8.86 | 0.81 | 2.88 | 18.0 | 65.4 | >1700 | / | 8, 8, 9 |
| 32 | 85.53 | 12.28 | 0.59 | 2.88 | 17.2 | 86.0 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 33 | 85.57 | 12.15 | 0.48 | 3.00 | 14.0 | 93.4 | >1700 | / | >10, >10 |
| 34 | 85.74 | 11.72 | 0.54 | 2.90 | 17.3 | 68.2 | >1700 | / | 8，9，>10 |
| 35 | 85.76 | 9.60 | 0.70 | 2.85 | 19.3 | 45.3 | >1700 | / | 5, 5, 5 |
| 36 | 85.80 | 11.30 | 0.62 | 2.90 | 17.8 | 71.6 | >1700 | / | 10, 8 |
| 37 | 86.03 | 11.03 | 0.66 | 2.91 | 16.7 | 74.8 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 38 | 86.46 | 10.75 | 0.40 | 2.93 | 16.2 | 58.7 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 39 | 86.48 | 10.72 | 0.52 | 2.88 | 18.1 | 48.1 | >1700 | / | 1, 2, 4 |
| 40 | 86.48 | 11.48 | 0.51 | 2.92 | 16.5 | 69.6 | >1700 | / | 7, 8, 7 |
| 41 | 86.55 | 10.22 | 0.61 | 2.87 | 18.1 | 55.5 | >1700 | / | 1, 1, 2 |
| 42 | 86.56 | 11.12 | 0.34 | 2.88 | 17.5 | 41.9 | >1700 | / | 1, 2, 2 |
| 43 | 86.72 | 9.31 | 0.58 | 2.87 | 18.5 | 63.3 | >1700 | / | 10, 10, 8 |
| 44 | 86.87 | 10.60 | 0.33 | 2.90 | 17.0 | 49.8 | >1700 | >100, >100 | / |
| 45 | 86.93 | 10.64 | 0.40 | 2.90 | 16.8 | 52.0 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 46 | 86.99 | 10.24 | 0.66 | 2.84 | 18.5 | 50.8 | >1700 | / | 1, 2, 2 |
| 47 | 87.04 | 11.01 | 0.36 | 2.88 | 17.3 | 67.8 | >1700 | / | 4, 3, >9 |
| 48 | 87.12 | 10.68 | 0.30 | 2.89 | 17.0 | 59.3 | ＞1700 | >100, >100 , >100 | / |
| 49 | 87.14 | 10.27 | 0.66 | 2.88 | 18.0 | 69.6 | >1700 | / | 1, 1, 1 |
| 50 | 87.15 | 9.80 | 0.32 | 2.85 | 18.2 | 58.8 | >1700 | >100,>100,>100 | / |
| 51 | 87.26 | 10.70 | 0.36 | 2.91 | 16.7 | 70.5 | >1700 | >100,>100 | / |
| 平均值 | 85.26 | 11.98 | 0.53 | 2.92 | 16.3 | 73.4 | >1700 | / | / |
| 定值 | ≥82 | ≥10 | ≤1.2 | ≥2.88 | ≤18 | ≥50 | ≥1700 | ≥100 | ≥8 |
| 合格率 | 100% | 92% | 100% | 78% | 84% | 90% | 100% | 100% | 62% |

MLJ-82的MgO含量、Al2O3含量、SiO2含量、体积密度、显气孔率、常温耐压强度、荷重软化温度、抗热震性数据的定值如表10中所示。MgO含量指标为≥82%达到率为100%，Al2O3 含量≥10%的指标达到率为92%，SiO2含量≤1.2%的指标达到率为100%，体积密度≥2.88 g/cm3的指标达到率为78%，显气孔率≤18%的指标达到率为84%，常温耐压强度≥50MPa的指标达到率为90%，荷重软化温度≥1700℃的指标达到率为100%，抗热震性（950℃，空气急冷）≥100次的指标达到率为100%，抗热震性（1100℃，水急冷）≥8次的指标达到率为62%。整体合格率为71%。

3. MLJ-88

MLJ-88的MgO含量、Al2O3含量、SiO2含量、体积密度、显气孔率、常温耐压强度、荷重软化温度、抗热震性如表11所示。

表11  MLJ-88理化指标数据

| 序号 | MgO/% | Al2O3/% | SiO2/% | 体积 密度/g·cm-3 | 显气孔率/% | 常温耐压强度/MPa | 0.2MPa荷重软化温度（T0.6）/℃ | 抗热震性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 950℃，空气急冷/次 | 1100℃，水急冷/次 |
| 1 | 88.16 | 10.85 | 0.34 | 2.90 | 16.9 | 51.6 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 2 | 87.42 | 10.64 | 0.32 | 2.96 | 15.4 | 65.5 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 3 | 87.57 | 10.69 | 0.30 | 2.89 | 17.5 | 57.0 | >1700 | >100，>100 | 3, 3, 3 |
| 4 | 87.66 | 10.39 | 0.33 | 2.90 | 16.9 | 70.2 | >1700 | >100，>100 | / |
| 5 | 88.23 | 9.96 | 0.44 | 2.90 | 16.6 | 66.9 | >1700 | >100,>100 | / |
| 6 | 88.26 | 9.71 | 0.32 | 2.97 | 14.6 | 52.2 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 7 | 88.28 | 10.75 | 0.32 | 2.89 | 17.3 | 51.4 | >1700 | / | 9, 7, 7 |
| 8 | 88.43 | 10.12 | 0.35 | 2.90 | 16.9 | 68.5 | >1700 | / | 9, 6, 5 |
| 9 | 90.64 | 6.82 | 0.71 | 2.87 | 17.7 | 57.3 | >1700 | / | 6, 7,3 |
| 10 | 90.89 | 6.77 | 0.62 | 2.94 | 16.1 | 63.5 | >1700 | / | 11, 7, 8 |
| 11 | 91.71 | 6.40 | 0.25 | 3.00 | 13.8 | 94.9 | >1700 | / | 6, 6, 6 |
| 12 | 90.74 | 5.67 | 0.96 | 2.90 | 17.4 | 117 | >1700 | / | 4 |
| 13 | 88.10 | 9.84 | 0.30 | 2.88 | 17.3 | 78.2 | >1700 | / | 3 |
| 14 | 88.10 | 9.94 | 0.31 | 2.88 | 17.1 | 51.8 | >1700 | >100 | / |
| 15 | 92.15 | 2.98 | 0.30 | 2.99 | 14.9 | 103 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 16 | 92.57 | 2.70 | 0.33 | 2.99 | 14.9 | 107 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 17 | 91.70 | 3.44 | 0.33 | 2.99 | 14.9 | 96.2 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 18 | 88.14 | 6.11 | 0.71 | 2.86 | 18.1 | 48.3 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 19 | 90.62 | 5.05 | 0.74 | 2.90 | 16.8 | 49.5 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 20 | 91.21 | 6.40 | 0.25 | 3.00 | 13.8 | 50.7 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 21 | 89.45 | 5.67 | 0.96 | 2.88 | 17.8 | 48.4 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 22 | 92.22 | 4.84 | 0.42 | 2.88 | 17.3 | 52.3 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 23 | 89.09 | 5.96 | 0.63 | 2.88 | 17.1 | 62.1 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 24 | 89.65 | 6.82 | 0.71 | 2.88 | 17.7 | 63.2 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 25 | 89.71 | 6.77 | 0.62 | 2.94 | 16.1 | 57.8 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 26 | 90.54 | 6.40 | 0.25 | 3.95 | 15.8 | 66.4 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 27 | 90.27 | 5.67 | 0.96 | 2.90 | 17.1 | 50.8 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 28 | 89.96 | 5.84 | 0.30 | 2.88 | 16.3 | 61.5 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 29 | 90.11 | 6.94 | 0.31 | 2.88 | 17.2 | 71.6 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 30 | 90.78 | 5.16 | 0.79 | 2.91 | 17.6 | 69.0 | >1700 | >100, >100, >100 | / |
| 平均值 | 89.38 | 7.13 | 0.79 | 2.91 | 17.6 | 69.0 | >1700 | / | / |
| 定值 | ≥88 | ≥5 | ≤1.2 | ≥2.88 | ≤18 | ≥50 | ≥1700 | ≥100 | ≥3 |
| 合格率 | 90% | 87% | 100% | 93% | 97% | 90% | 100% | 100% | 100% |

MLJ-88的MgO含量、Al2O3含量、SiO2含量、体积密度、显气孔率、常温耐压强度、荷重软化温度、抗热震性数据的定值如表11中所示。MgO含量指标为≥88%达到率为90%，Al2O3含量≥5%的指标达到率为87%，SiO2含量≤1.2%的指标达到率为100%，体积密度≥2.88 g/cm3的指标达到率为93%，显气孔率≤18%的指标达到率为97%，常温耐压强度≥50MPa的指标达到率为90%，荷重软化温度≥1700℃的指标达到率为100%，抗热震性（950℃，空气急冷）≥100次的指标达到率为100%，抗热震性（1100℃，水急冷）≥3次的指标达到率为100%。整体合格率为63%。

4、导热系数数据验证

针对MLJ-77、MLJ-82、MLJ-88的镁铝尖晶石砖进行了导热系数（1000℃）的测试，试验结果如表12所示。

表12  导热系数试验数据

| 序号 | MLJ-77 | MLJ-82 | MLJ-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.646 | 4.560 | 3.875 |
| 2 | 2.975 | 4.001 | 4.664 |
| 3 | 3.978 | 4.470 | 3.716 |
| 4 | 4.135 | 4.911 | 3.775 |
| 5 | 4.322 | 4.637 | 4.072 |
| 6 | 4.063 | 4.802 | 4.442 |
| 7 | 3.991 | 3.289 | 3.074 |
| 8 | 4.412 | 4.197 | 3.918 |
| 9 | 4.223 | 5.230 | 4.270 |
| 10 | 3.679 | 5.300 | 7.197 |
| 11 | 4.733 | 6.802 | 4.005 |
| 12 | 3.790 | 3.976 | 6.971 |

MLJ-77、MLJ-82、MLJ-88的镁铝尖晶石砖导热系数因原料配方、烧结制度等原因，存在一定的差异性，在本标准中，指标定为提供实测数据。

六、涉及到的专利情况

本标准未涉及专利。

七、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

“双碳”战略下，政府大力支持镁铝尖晶石砖发展。《建材行业碳达峰实施方案》要求降低水泥熟料单位产品综合能耗，镁铝尖晶石制品因长服役寿命及无铬环保特性，被纳入《建材行业节能降碳技术目录（2023年版）》和绿色建材认证体系。市场需求增长迅速，据中国水泥协会2024年数据，全国前十大水泥集团中已有8家全面采用镁铝尖晶石砖。应用比例从2021年的不足10%跃升至2024年的63%，同时生态环境规定2026年前完成水泥窑无铬化改造，进一步推动了镁铝尖晶石砖的应用广泛，并且镁铝尖晶石是当前水泥窑（尤其是烧成带、过渡带）最理想的无铬耐火材料，已从“可选升级”变为“刚需标配”。

目前，我国水泥窑规模、技术、环保水平均处于全企业领先地位、且正朝着“绿色、智能、多功能”的方向持续发展。水泥窑用镁铝尖晶石砖的产能主要集中在河南、山东、辽宁等地。当前，我国水泥行业处于深度供给侧改革阶段，全国大量低效、高耗能水泥窑常态化停产、永久性关停，新建熟料生产线指标严控、产能增量近乎枯竭，行业整体进入存量收缩、减量提质的发展阶段。在此背景下，镁铝尖晶石砖行业需求逻辑发生转变，行业发展更加聚焦质量提升。

从市场体量来看，受水泥窑关停、新增产能清零的影响，行业整体需求总量呈现收缩态势，中国市场仍是全球最大的生产与消费国，但国内市场增长空间已基本闭合。当前行业整体产能过剩、开工率偏低，市场竞争以存量订单为主。

目前，国内从事水泥窑用镁铝尖晶石砖的研发、生产、销售的企业达数十家，主要代表企业有营口雷法耐火材料有限公司、安徽海螺暹罗耐火材料有限公司、奥镁（大连）有限公司、北京金隅通达耐火技术有限公司、瑞泰科技耐火材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、营口青花耐火材料股份有限公司、大石桥市中益镁业有限公司等几十家企业。

伴随我国耐火材料行业技术迭代，镁铝尖晶石砖的配方工艺、烧成技术、自动化成型设备完成全面革新，有效的解决了传统产品热稳定性差、抗侵蚀能力弱、性能波动大等痛点，产品质量、运行稳定性、使用寿命大幅提升。现阶段，国产镁铝尖晶石砖可全面匹配国内在役水泥窑的各类严苛工况，国内市场存量竞争激烈，出口成为企业消化富余产能的重要方向，产品凭借高性价比，长寿命优势，在东南亚、中东等海外市场具备较强的竞争力。

依托国家双碳及产能管控政策，镁铝尖晶石砖在总量需求收缩、产能过剩的行业背景下，行业核心升级路径为：优化生产工艺，降低制造端能耗与碳排放，贴合低碳政策要求；改良配方与结构，提升产品抗侵蚀性及服役周期，减少窑炉检修的频次。

水泥窑在运行过程中，窑内固相物料、气相碱盐等介质会对耐火材料产生强烈的化学侵蚀与物理冲刷，是导致窑炉损坏、停窑检修的主要原因。镁铝尖晶石砖依托独立的晶体结构与显微组织，具备优异的高温稳定性、抗碱侵蚀性和热震稳定性，可以适配水泥烧成带、过渡带等高温核心区域的严苛工况，保障窑体的连续安全运行，减少因耐火材料失效导致的非计划停窑，降低企业的停窑成本。

目前，中国建材、海螺集团、金隅集团、冀东水泥、红狮水泥等头部水泥企业均采用镁铝尖晶石砖作为回转窑的内衬，同时，国内镁铝尖晶石砖出国东南亚、中东、非洲等海外水泥项目，针对频繁的启停、碱循环、纯水泥熟料的生产线，寿命提高。在未来水泥窑产能置换的过程中，镁铝尖晶石砖需求增加，同时协同固废/危废、低碳节能等要求，镁铝尖晶石砖是应用的重点。

镁铝尖晶石砖为水泥窑的高效长寿命运行提供了可靠的保障，对降低生产成本，节约资源和能源具有重大意义。本标准修订后，将为提高产品质量、实现清洁生产的环保基础起到积极的推动作用，同时为产品质量检验提供重要依据。本次标准的修订，对产业推广应用具有重要支撑作用。一方面，标准统一了产品的质量指标，检测方法与生产规范，伟行业清洁生产、质量检验提供权威依据，提升产品的质量稳定性，另一方面，标准贴合国家政策要求，推动行业淘汰落后产能，助力耐火材料行业转型升级。从应用价值看，镁铝尖晶石砖的规模化推广，能够降低水泥企业的运维成本，减少资源消耗和碳排放。标准的落地，讲进一步放大材料的低碳、经济和环保价值，助力水泥行业和耐火材料行业同步实现低碳高质量发展。

八、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况

MLJ-77、MLJ-82、MLJ-88与国内外产品对比数据分别见表13、表14、表15。

表13  MLJ-77国内外对比

| 指标 项目 | 本标准 | 国内A公司 | 国外B公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MgO | ≥77% | (80±2.5)% | (79±2)% | 本标准该指标劣于国内外两家公司产品 |
| Al2O3 | ≥13% | ≥11% | ≥17% | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外B公司产品 |
| SiO2 | ≤1.2% | ≤1.5% | ≤0.5% | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外B公司产品 |
| 体积密度/（g/cm3） | ≥2.88 | ≥2.85 | ≥2.90 | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外B公司产品 |
| 显气孔率 | ≤18% | ≤19% | ≤16% | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外B公司产品 |
| 常温耐压强度/MPa | ≥50 | ≥40 | ≥65 | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外B公司产品 |
| 0.2MPa荷重软化温度（T0.6）/℃ | ≥1700 | ≥1650 | ≥1700 | 本标准该指标优于国内A公司产品与国外B公司产品持平 |
| 抗热震性（950℃，空气急冷）/次 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | 本标准该指标与国内外两家公司产品持平 |
| 抗热震性（1100℃，水急冷）/次 | ≥10 | ≥10 | —— | 本标准该指标与国内A公司产品持平，国外B公司未制定该指标 |
| 导热系数（1000℃）/[W/(m·K)] | 提供实测数据 | —— | 2.8 | 本标准该指标为提供实测数据 |
| 线膨胀率（1400℃） | 提供实测数据 | —— | —— | 本标准该指标为提供实测数据 |

从表13可以看出，本标准中大部分关键指标优于国内A公司产品但与国外公司存在明显差距，因此本标准部分指标达到国际先进水平，整体处于国内先进水平。

表14  MLJ-82国内外对比

| 指标 项目 | 本标准 | 国内A公司 | 国外B公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MgO | ≥82% | (85±2.5)% | (82.5±2.5)% | 本标准该指标劣于国内A公司产品，优于国外B公司产品 |
| Al2O3 | ≥10% | ≥9% | ≥13% | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外B公司产品 |
| SiO2 | ≤1.2% | ≤1.5% | ≤0.6% | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外B公司产品 |
| 体积密度/（g/cm3） | ≥2.88 | ≥2.85 | ≥2.90 | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外B公司产品 |
| 显气孔率 | ≤18% | ≤19% | ≤16% | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外B公司产品 |
| 常温耐压强度/MPa | ≥50 | ≥45 | ≥75 | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外B公司产品 |
| 0.2MPa荷重软化温度（T0.6）/℃ | ≥1700 | ≥1650 | ≥1700 | 本标准该指标优于国内A公司产品，与国外B公司产品持平 |
| 抗热震性（950℃，空气急冷）/次 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | 本标准该指标与国内外两家公司产品持平 |
| 抗热震性（1100℃，水急冷）/次 | ≥8 | ≥8 | —— | 本标准该指标与国内A公司产品持平，国外B公司产品未制定该指标 |
| 导热系数（1000℃）/[W/(m·K)] | 提供实测数据 | —— | 2.9 | 本标准该指标为提供实测数据 |
| 线膨胀率（1400℃） | 提供实测数据 | —— | —— | 本标准该指标为提供实测数据 |

从表14可以看出，MLJ-82本标准整体优于国内A公司产品，但国外B公司Al2O3含量、SiO2、含量、体积密度、显气孔率、常温耐压强度指标都优于本标准，MgO含量含量劣于本标准，抗热震性（950℃，空气急冷）/次与本标准值持平，因此本标准部分指标达到国际先进水平，整体处于国内先进水平。

表15  MLJ-88国内外对比

| 指标 项目 | 本标准 | 国内A公司 | 国外C公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MgO | ≥88% | (90±2.5)% | (90±2.5)% | 本标准该指标劣于国内外两家公司产品 |
| Al2O3 | ≥5% | ≥5% | ≥6% | 本标准该指标与国内A公司产品持平，劣于国外C公司产品 |
| SiO2 | ≤1.2% | ≤1.5% | ≤0.8% | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外C公司产品 |
| 体积密度/（g/cm3） | ≥2.88 | ≥2.85 | ≥2.94 | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外C公司产品 |
| 显气孔率 | ≤18% | ≤19% | ≤16.5% | 本标准该指标优于国内A公司产品，劣于国外C公司产品 |
| 常温耐压强度/MPa | ≥50 | ≥50 | ≥75 | 本标准该指标与国内A公司产品持平，劣于国内外B公司产品 |
| 0.2MPa荷重软化温度（T0.6）/℃ | ≥1700 | ≥1650 | ≥1700 | 本标准该指标优于国内A公司产品，与国外B公司产品持平 |
| 抗热震性（950℃，空气急冷）/次 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | 本标准该指标与国内外两家公司产品持平 |
| 抗热震性（1100℃，水急冷）/次 | ≥3 | ≥6 | —— | 本标准该指标劣于国内A公司产品，国外C公司未制定该指标 |
| 导热系数（1000℃）/[W/(m·K)] | 提供实测数据 | —— | 3.0 | 本标准该指标为提供实测数据 |
| 线膨胀率（1400℃） | 提供实测数据 | —— | —— | 本标准该指标为提供实测数据 |

从表15可以看出，本标准中大部分关键指标与国内外公司存在明显差距，整体优于国内A公司产品劣于国外B公司产品，因此本标准整体处于国内先进水平。

九、与现行法律、法规、规章及相关标准的协调性

本产品标准与现行的法律、法规、规章及相关标准协调性较好。

十、重大分歧意见的处理经过和依据

本产品标准无重大分歧意见。

十一、标准性质的建议说明

考虑到产品为工业用，不直接关乎人员健康安全，建议本产品标准为推荐性标准。

十二、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

建议本标准尽快实施。需要时，应由标准主编单位进行培训。

十三、废止现行相关标准的建议

本标准为修订标准，本标准在执行前需废止现行标准JC/T 2036-2010《水泥窑用镁铝尖晶石砖》。

十四、其它应予说明的事项
目前该标准并未进行同步翻译形成外文版。