ICS 81.080

CCS Q 40

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

水泥窑用微晶耐火制品

Microcrystalline refractory products for cement kiln

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类	1

5 技术要求	1

6 试验方法	2

7 检验规则	3

7.1 检验分类	3

7.2 组批与抽样	3

7.3 合格判定规则	3

8 包装、标志、运输、储存及质量证明书	3

附录A（规范性）水泥窑用微晶耐火制品 常温耐压试验方法	4

附录B（资料性）水泥窑用微晶耐火制品用连接件	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

本文件主要起草人：

水泥窑用微晶耐火制品

# 1   范围

本文件中规定了水泥窑用微晶耐火制品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、储存及质量证明书的要求。

本文件适用于水泥窑用微晶耐火制品。

# 2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2997  致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 3001  耐火材料 常温抗折强度试验方法

GB/T 5072  耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 7321  定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10325 定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326 定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 16546 定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定

GB/T 16555 含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法

GB/T 18301 耐火材料 常温耐磨性试验方法

GB/T 18930 耐火材料术语

# 3   术语和定义

GB/T 18930界定的术语和定义适用于本文件。

# 4   分类

- 制品按碳化硅含量分为3个牌号，分别标记为WJ-67、WJ-80和WJ-85。其中WJ代表微晶耐火制品，阿拉伯数字为碳化硅的质量分数。

# 5   技术要求

### 5.1 制品的理化指标应符合表1的规定。

### 表1 制品的理化指标

| 项目 |  |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WJ-67 | WJ-80 | WJ-85 |
| 化学成分 | SiC | µ0 | ≥67% | ≥80% | ≥85% |
|  | Si3N4 | µ0 | ≥20% | — | — |
| 物理性能 | 体积密度/(g/cm3) | µ0 | ≥2.60 |  | ≥2.70 |
|  |  | σ | 0.05 |  |  |
|  | 常温耐压强度/MPa | µ0 | ≥130 | ≥100 | ≥260 |
|  |  | σ | 10 |  |  |
|  | 常温抗折强度/MPa | µ0 | ≥30 | ≥20 | ≥60 |
|  |  | σ | 3 | 2 | 5 |
|  | 常温耐磨性/cm3 | µ0 | ≤3.8 | ≤4.0 | ≤0.1 |

5.2 制品的尺寸允许偏差、外观质量及断面检查应符合表2的规定，有特殊要求的由供需方商定。

### 表2 制品的尺寸允许偏差、外观质量及断面

单位为毫米

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 尺寸≤200 | ±3.0 |
|  | 尺寸＞200 | ±5.0 |
| 扭曲 |  | ≤0.5%，最大不超过1.5 |
| 缺角（a+b+c） |  | ≤20，不超过3处 |
| 缺棱（e+f+g） |  | ≤30，不超过3处 |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.10 | 允许 |
|  | 0.10＜宽度≤0.25 | ≤40 |
|  | 宽度＞0.25 | 不准许 |
| 断面层裂 |  | 不准许 |

# 6   试验方法

6.1 试样的制备按GB/T 7321的规定进行。

6.2 化学成分的检验按GB/T 16555的规定进行。

6.3 体积密度的检验按GB/T 2997的规定进行。

6.4 常温耐压强度的检验按附录A的规定进行。

6.5 常温抗折强度的检验按GB/T 3001的规定进行。

6.6 常温耐磨性的检验按GB/T 18301的规定进行。

6.7 尺寸、外观及断面的检查按GB/T 10326的规定进行。

# 7   检验规则

7.1 检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

7.1.1 出厂检验

出厂检验项目包括尺寸外观及断面、化学成分、体积密度、常温耐压强度。

7.1.2 型式检验

型式检验包括第5章的全部内容。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 生产工艺或原材料有较大改变时；

b) 正常生产时，每年至少进行两次；

c) 停产半年以上，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

7.2 组批与抽样

7.2.1 组批

相同条件生产的制品按牌号及砖型组批，每50t制品为一批，不足50t时按一批计。

7.2.2 抽样

尺寸外观符合表2要求时，水泥窑用微晶耐火制品的抽样按GB/T 10325的规定。

  - 7.3 合格判定规则

符合尺寸外观要求的制品，检验结果符合表1规定时，判定批制品合格。若检验结果中有任何一项指标不符合要求时，可从该批制品中随机抽取双倍样品对不合格项进行复检，复检结果全部符合要求时，则判定该批制品为合格，否则判定该批制品不合格。

# 8   包装、标志、运输、储存及质量证明书

8.1 包装、标志、运输及储存按GB/T 16546的规定进行，或由供需双方商定。

  - 8.2 制品出厂时应附有质量证明书，质量证明书应注明生产厂名、需方名称、制品名称、牌号登记及生产批号、质检专用章、签发人、检验结果、执行文件编号。

附录A

（规范性）

水泥窑用微晶耐火制品 常温耐压强度试验方法

  - 范围

本附录规定了水泥窑用微晶耐火制品的常温耐压强度试验方法。

  - 试样

    - 取样

- 水泥窑用微晶耐火制品按GB/T 10325的规定或协商进行。

    - 试样的制备

如图A.1所示，从每个样品上切取1个试样，试样应从制品的端部进行切取长、宽、高分别为        （35 mm±0.5 mm）×（35 mm±0.5 mm）×（35 mm±0.5 mm）的样品，如果试样的尺寸不能满足上述要求，采用尽可能大的立方体（高度等于边长）。制品工作面为受压面，应做好标记，不应有裂纹等缺陷，否则需要重新制备试样。

图A.1 水泥窑用微晶耐火制品 常温耐压强度取样示意图

  - 常温耐压强度的测定

常温耐压强度的测定按GB/T 5072规定进行。

附录B

（资料性）

水泥窑用微晶耐火制品用连接件

  - 范围

本附录规定了水泥窑用微晶耐火制品用连接件选材要求。

  - 连接件

    - 分类

- 水泥窑用微晶耐火制品用连接件分为304不锈钢和2520耐高温不锈钢。

    - 选材要求

如图B.1所示，h≥50mm时，水泥窑用微晶耐火制品用连接件推荐采用304不锈钢；h<50mm，水泥窑用微晶耐火制品用连接件推荐采用2520耐高温不锈钢。

图B.1 水泥窑用微晶耐火制品用连接件应用示意图

_________________________________