中国建筑材料协会标准

T/CBMFXXXX—XXXX

地面防滑剂应用技术规程

Applier technical pecification for floor slip resistance agent

（征集意见稿）

2026.8

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国建筑材料联合会   发布

ICS 91.060.30

CCS P32

CBMF

前  言

根据中国建筑材料联合会文件《关于下达2020年第四批协会标准制定计划的通知》（中建材联标发〔2020〕19号）的要求，标准编制组经广泛调研，认真总结实践经验，参考相关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程共分8章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、质量检验与验收、维护与保养。本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国建筑材料联合会归口管理，由建筑材料工业技术情报研究所负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至建筑材料工业技术情报研究所（地址：北京市朝阳区管庄东里三区5号，邮政编码：100024）。

主编单位：建筑材料工业技术情报研究所、上海地宝防滑防护科技有限公司、上海世卿防滑防护科技有限公司、中国建筑技术集团有限公司、同纳检测认证集团有限公司

参编单位：四川林阳防滑科技有限公司、上海硕奇防滑防护科技有限公司

主要起草人员：

主要审查人员：

目次

前  言	1

1总则	4

2术语	5

3基本规定	6

4材料	7

4.1一般规定	7

4.2性能要求	7

4.3标志、运输和贮存	9

5设计	11

5.1 一般规定	11

5.2 防滑等级与指标要求	11

5.3 防滑剂选型设计	12

5.4 特殊场所设计要求	13

6施工	14

6.1施工准备	14

6.2施工工艺	14

7质量检验与验收	17

7.1一般规定	17

7.2主控项目	17

7.3一般项目	17

7.4验收文件	17

8维护与保养	19

本规程用词说明	20

引用标准名录	21

附表A  地面防滑剂施工记录表	22

附表B  工程质量、计量验收单	23

条文说明	24

1总则	25

2术语	26

3基本规定	27

4材料	28

5设计	29

5.1 一般规定	29

6施工	32

7质量检验与验收	33

# 1总则

1.0.1为规范地面防滑剂的应用，提高其产品和施工质量，做到技术先进、节能低碳、安全可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2本规程适用于新建、改建、扩建及维修的民用与工业建筑室内外地面的防滑剂应用工程，其他建设工程可参照执行。

1.0.3 可以使用地面防滑剂的地面包括建筑室内底层地面和楼层地面、室外地面。室内底层地面和楼层地面又分为干态和湿态地面，包括室内外踏步、台阶、坡道以及人行道和公共设施地面。

1.0.4本规程适用于矿物质地材（如瓷砖、天然大理石、花岗岩、水磨石等石材系列）。

1.0.5本规程不适用于金属、木材、塑胶、玻璃等非矿物质地材。

1.0.6提倡通过技术创新手段，积极开展有利于保障质量的新材料、新设备、新工具、新技术、新工艺的研发和推广应用。

1.0.7地面防滑剂的应用，除应、符合本规程规定的要求外，尚应符合国家和地方现行的有关标准的规定。

# 2术语

2.0.1地面防滑剂 floor slip resistance agent

通过改变地面材料表面微观结构或摩擦特性，提高其防滑性能的功能性材料或制剂。

2.0.2防滑值（ASV）anti-slipvalue

采用摆锤式阻滑测定仪测得的测试面对摆锤的阻滑能力的数值。

2.0.3基层substrate

直接承受防滑剂施工的地面面层或本体。

2.0.4静摩擦系数（COF） coefficient of static friction

当两个表面相互接触但没有相对滑动时，所产生的摩擦力与两个表面之间的压力之比。静摩擦系数是描述两个表面相互接触、尚未发生滑动时所产生的阻力大小。

2.0.5摆式阻滑值（BPN）british pendulum number

是用摆式摩擦系数测定仪（摆式仪）测得的、反映路面或地面在潮湿状态下防滑能力的量化指标。

# 3基本规定

3.0.1地面防滑剂工程应符合设计要求，并应遵循安全、环保、耐久的原则。

3.0.2地面防滑剂的应用应尽力避免损害原地面的结构和装饰效果，并应先期评估其与基层材料的相容性。

3.0.3地面防滑剂的选用应根据地面材料类型、使用环境、预期防滑等级及耐久性要求综合确定。

3.0.4施工人员应经过专业技术培训，并配备必要的安全防护装备，符合《个体防护装备选用规范》GB/T11651的要求。

# 4材料

4.1一般规定

4.1.1 地面防滑剂由无机化合材料和有机添加剂均匀混合而成，是无色、无刺激性气味、无毒、无害的水性透明液体，属高分子纳米渗透材料。

4.1.2地面防滑剂主要成分包括： 净化水、复合酸，果酸、抗氧化剂、表面活性剂、氯化钠、消泡剂等。

4.1.3防滑剂溶液中不应有异物或其他污染物。

4.1.4 根据防滑剂的使用环境，分为石材专用防滑剂、陶瓷砖专用防滑剂、水泥地面（抛光过）专用渗透型防滑剂等。

4.1.5取适量防滑剂溶液置于敞口玻璃瓶中，在300～800Ix光照度下目视、嗅觉检查外观及气味。

4.2性能要求

4.2.1地面防滑剂的理化性能应符合表4.2.1的要求。

表4.2.1 地面防滑剂理化性能

| 理化性能 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（g／cm3） | 实测值与规定值误差＜±5% | GB/T611 振动式液体密度仪法 |
| 粘度（Pa.s） | 实测值与规定值误差＜±5% | GB/T10247 旋转法 |
| PH值 | 实测值与规定值误差＜±5% | GB/T 6368 |
| 稳定性 （耐热、耐寒） | 经稳定性试验后，试样不分层、无沉淀、不浑浊，无异味和变色。 | 取5个带盖的玻璃瓶，将适量样品放于瓶中，样品量为玻璃瓶体积的三分之二，盖紧瓶盖，留1瓶用于对比观察。将其中的2瓶玻璃瓶试样放于40℃±2℃的保温箱中放置24h后取出，静置恢复至室温后观察;另将其中的2瓶玻璃瓶试样放于-10℃±2℃的保温箱中放置24h后取出，静置恢复至室温后观察。 |
| 干燥时间（表干）（h） | ≤0 .50 | GB/T 1728-2020 乙法 |

4.2.4地面防滑剂有害物质限值应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2地面防滑剂有害物质限值

| 项目 |  | 指标 | 试验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOC）含量 （g/L） |  | ≤80 | 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 GB 18582 6.2.1-2020 《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第2部分: 气相色谱法》GB/T 23986.2-2023 《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》 GB 30981.1-2025 |
| 甲醛含量 （mg/kg） |  | ≤50 | 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 GB 18582 6.2.2-2020 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 18583-2008 《水性涂料中甲醛含量的测定》 GB/T 23993-2009 《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》GB 30981.1-2005 |
| 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] （mg/kg） |  | ≤100 | 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 GB 18582-2020 《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定》 GB/T 23990-2009 B法 《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》GB 30981.1-2025 |
| 可溶性重金属含量（mg/kg） | 铅（Pb）含量 | ≤90 | 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 GB 18582-2020 《涂料中可溶性有害元素含量的测定》 GB/T 23991-2009 《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》GB 30981.1-2025 |
|  | 镉（Cd）含量 | ≤75 |  |
|  | 汞（Hg）含量 | ≤60 |  |
|  | 六价铬（CrVI）含量 | ≤60 |  |

4.2.3地面防滑剂按使用说明书规定的方法涂刷后，经防滑处理的地面表层性能应符合表表4.2.3的规定。（试样制备：采用GB/T4100-2015中规定的BIb砖，按防滑剂使用说明书中规定的方法涂刷防滑剂，静置30min后用清水冲洗，放置于空气中干燥后备用。）

表4.2.3 经防滑处理的地面表层性能

| 性能 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 处理后的地面色泽均匀、无变色和裂纹等缺陷 | 目视 |
| 防滑性能 | 静摩擦系数（COF）在干态、湿润状态下应不小于0.7;摆锤法测定的阻滑值在干态、湿润状态下应不小于44 | GB/T 4100-2015，附录M GB/T 35153-2017，附录A |
| 耐磨性能 | 3级（750转） | 按GB/T 3810.7的规定进行耐磨性试验，试验后按GB/T 4100-2015附录M和GB/T 35153-2017附录A的规定检测防滑性能。 |
| 耐腐蚀性 | 经耐酸、碱腐蚀性试验后，试样无变化，防滑性能下降小于5% | 按GB/T 3810.13的规定的耐酸、耐碱试验，试验后按GB/T 4100-2015附录M和GB/T 35153-2017附录A的规定检测防滑性能。 |
| 耐水性 | 经24h耐水性试验后，试样无异常现象，防滑性能下降小于5% | 制备3块试样，放置24h后在蒸馏水或去离子水中浸泡24h，取出后用清水冲洗，自然状态下干燥24h，目测观察样件表面质量，并按GB/T4100-2015附录M和GB/T35153-2017附录A的规定检测防滑性能。 |
| 耐老化性 | 经1200h人工加速老化试验后，试样无异常现象；防滑性能下降小于5% | GB/T23987-2009规定的方法A进行试验。试验后按GB/T4100-2015 附录M和GB/T 35153-2017附录A的规定检测防滑性能。 |
| 抗裂性 | 经抗裂试验后，无裂纹 | 将试样放入恒温恒压试验箱内，将试验箱密封后，将其升温至约一小时1MPa 的压力，然后在此加压状态下维持一小时后停止加热，排出蒸汽，冷却到常温，取出试验体，用碎布擦 拭附着的异物等，观查是否有裂缝。 |
| 附着强度 | ≤4级 | 按GB/T 1720规定的方法进行试验。 |
| 注:抗裂性和附着强度适用于涂层防滑剂。 |  |  |

4.3标志、运输和贮存

4.3.1地面防滑剂应有产品合格证、中文说明书及型式检验报告（防滑性能检测报告）。

4.3.2产品包装标志应包括：

1产品名称

2产品标记

3执行标准号

4生产厂名、厂址、电话

5生产日期、批号和保质期

6净重量

7商标

8运输与贮存注意事项

4.3.2包装

1所有产品均采用塑料瓶或塑料桶进行密封包装。

2包装中应附有产品合格证和使用说明书。产品使用说明书应写明施工注意事项等内容。

4.3.3运输和贮存：

1产品在运输过程中按一般运输方式运输，运输过程中要防止日照和包装破损。

2产品应密封贮存在干燥、阴暗避光、通风良好的环境中，远离热源、火花、明火和热表面，远离不相容材料和食品容器的地方，无尖锐等危险部位，且保证在儿童无法触及的安全位置，以避免误食或不当接触带来的潜在风险。

3在正常贮存、运输条件下，产品保质期自生产日期起至少为3年。

# 5设计

5.1 一般规定

5.1.1 地面防滑剂应用工程设计应遵循安全可靠、技术先进、经济合理、耐久环保的原则，与建筑整体功能、使用场景及环境条件相匹配。

5.1.2 应明确防滑处理区域范围、目标防滑等级、防滑剂类型及核心技术指标，同时规定施工质量控制要求与验收检验方法。

5.1.3 地面防滑剂适用于新建、改建、扩建及维修工程中，以瓷砖、天然石材、水磨石、混凝土等矿物质地材为基层的室内外地面，主要应用场景包括公共建筑大厅、走廊、楼梯踏步、坡道、卫生间、厨房、泳池周边、车库出入口及工业生产区域等易滑部位。

5.1.4 已建成建筑中，高光抛光砖、镜面石材等光滑饰面地面防滑性能不满足安全要求时，宜采用地面防滑剂进行防滑改造处理。

5.1.5 地面防滑剂工程设计除应符合本标准外，尚应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037、行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 及相关专项规范的规定。

5.2 防滑等级与指标要求

5.2.1 建筑地面防滑性能应按使用环境分为干态、湿态两类评价体系，分别以静摩擦系数（COF）和摆式阻滑值（BPN）为核心量化指标。防滑等级代号Ad、Bd、Cd、Dd、Aw、Bw、Cw、Dw（引自 JGJ/T 331）。

5.2.2 室内干态地面防滑等级按静摩擦系数划分为四级，分级指标及适用场景应符合表 5.2.1 的规定。

表 5.2.1 室内干态地面防滑等级划分

| 防滑能力 | 静摩擦系数（干态） | 典型适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 高 | ≥0.70 | 老年人照料设施、托幼活动区、无障碍通道、医院诊疗走廊 |
| 中高 | 0.60~0.69 | 商场营业厅、办公大堂 |
| 中 | 0.50~0.59 | 住宅起居空间 |
| 低 | ＜0.50 | 不作为人员通行的公共地面 |

5.2.3 室外地面及室内潮湿、涉水地面防滑等级按湿态摆式阻滑值 （BPN） 划分为四级，分级指标及适用场景应符合表 5.2.2 的规定。

| 表 5.2.2 室外及潮湿地面防滑等级划分防滑能力 | 摆式阻滑值（湿态，BPN） | 典型适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 高 | ≥80 | 楼梯踏步、室外坡道、泳池周边、车库出入口、水产加工区 |
| 中高 | 60~79 | 卫生间、浴室、餐饮后厨、食堂操作间、室外人行道 |
| 中 | 45~59 | 室外广场、建筑入口平台、室内非涉水公共走道 |
| 低 | ＜45 | 不得作为人员通行的室外及潮湿地面 |

5.2.4 经防滑剂处理后的地面，防滑性能不应低于设计目标等级；潮湿、涉水区域应以湿态摆式阻滑值 BPN 作为核心控制项。

5.2.5 经防滑剂处理后的地面，高风险场所应在目标等级基础上提高技术要求；不应无限制提升摩擦指标，避免产生行走阻滞、绊倒风险。

5.2.6 老年人照料设施、无障碍通行区域，地面防滑性能应控制合理区间，不应单纯追求防滑指标无限提高。干态静摩擦系数（COF）应满足对应等级下限，不宜大于 0.80；湿态摆式阻滑值（BPN）应满足对应等级下限，不宜大于 90。设计应要求样板施工阶段，除验证防滑指标达标外，尚应结合老年使用者行走体验核查，地面不应出现明显阻滞、绊脚现象。

5.3 防滑剂选型设计

5.3.1 地面防滑剂应根据基层材质类型、使用环境特征、目标防滑等级及耐久性要求综合选型，并应通过相容性验证。

5.3.2 不同基层材质应选用对应专用型防滑剂：

1 陶瓷砖、玻化砖、抛光砖地面应选用陶瓷砖专用防滑剂；

2 大理石、花岗岩、水磨石等天然石材地面应选用石材专用防滑剂，避免造成表面腐蚀、色差或光泽异常；

3 水泥地面（抛光过）应选用专用渗透型防滑剂。

5.3.3 长期处于潮湿、酸碱腐蚀、高频人流磨损的场所，应选用耐水、耐腐蚀、耐磨性能更优的防滑剂产品。

5.3.4 防滑剂单位面积设计用量应结合产品技术参数与基层孔隙率确定，可按以下范围取值：

1 致密陶瓷砖：10～15㎡/kg；

2 天然石材：8～12㎡/kg；

3 混凝土及多孔基材：5～10㎡/kg。

5.3.5 大面积施工前，设计应要求在现场隐蔽区域制作样板，验证防滑效果、外观影响及与基层的相容性，样板合格后方可开展全面施工。

5.4 特殊场所设计要求

5.4.1 无障碍设施地面防滑性能干态不应低于 Ad 级；湿态不应低于 Aw 级。湿态可附加检测湿态静摩擦系数，不宜小于 0.50，并应符合《无障碍设计规范》GB 50763 的规定。

5.4.2 老年人照料设施、托儿所、幼儿园及残疾人专用活动场所的地面，防滑等级干态不应低于 Ad 级；浴室、卫生间等涉水区域湿态不应低于 Aw 级。

5.4.3 餐饮后厨、食品加工车间等存在油污、洗涤剂残留的场所，防滑等级应至少提高一个防滑等级，湿态不应低于 Aw 级，并应选用耐油污型防滑剂。

5.4.4 楼梯踏步、台阶、坡道等部位防滑等级干态不应低于 Ad 级，湿态不应低于 Aw 级，防滑处理应覆盖踏步前缘、踢面及坡道全幅面。

5.4.5 医院、实验室等经常使用含氯消毒剂、酸碱试剂的场所，应选用耐化学腐蚀的防滑剂产品。

5.4.6 地下车库出入口、露天平台等易积水结冰的室外区域，应选用耐候性、抗冻融性能优良的防滑剂。

# 6施工

6.1施工准备

6.1.1应满足下列施工条件：

1与地面防滑剂施工相关的区域应通过质量验收，验收合格方可进行地面防滑剂施工。建筑地面面层铺设工程的外观质量缺陷及尺寸允许偏差应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定。

2施工前应按建筑设计图、地面基材种类、区域尺寸等确定选用防滑剂种类。

3施工前确认现场水电位置及排水位置；按照功能确定施工作业区域，以此设定放线位置。

4施工前应做好地面保洁，不得在不洁净区域作业。

5应编制具体的施工方案，并经监理（建设）单位审批后施工。

6施工前应对施工操作人员进行技术、安全交底。

6.1.2地面防滑剂的材料应符合下列要求：

1进场后应按品种、规格分别码放整齐，堆置高度不宜超过1.2 m，并做好标识。

2地面用清洁剂须与选用防滑剂配套使用。

3砌筑砂浆和混凝土的拌合用水应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ 63的规定。

4其他原材料经试验应符合相应标准规定的要求后，方可使用。

6.1.3机具设备宜包含大功率吸水机、专用洗地机、地面吹风机、地面灰尘杂物吹扫机、高压地面清洗水枪、防滑剂专用涂刷器等。

6.1.4辅料宜包括去油去污清洁剂、去污粉、除蜡剂、专用保养液。

6.2施工工艺

6.2.1施工通用流程如下：

1基层检查与处理：基层应坚实、平整、清洁、干燥（或符合产品要求的湿度），无空鼓、裂缝、油污、蜡层等缺陷。基层质量应按《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209执行。

2清理地面：使用专业铲刀把地面凝固污垢铲除，再用垃圾清扫器和地面杂物吹扫机进行地面垃圾清扫处理。

3深层清洁：用专用洗地设备及专用地面清洁剂对地面进行深层次清洁处理。

4水渍清理：对清洗过的地面用吸水机清理表面水渍。

5表面干燥：使用地面吹风机加快瓷砖表面干燥速度。

6区域保护：做好踢脚线及地面金属所需要保护的位置，使用隔离围栏对施工区域进行隔离，并设置安全警示标志。隔离非施工人员出入，并留出通行通道。

7材料运输分配：根据地面材质、各区域面积大小，把防滑剂、清洁剂、配套液等专用工具进行运输分配，协调调度施工人员。

8防滑剂施涂与静置：防滑剂的涂刷量按产品种类和工程要求，具体涂刷用量和反应渗透时间应参照供应商的说明书，约为10～20m2／kg，其中：瓷砖10～15㎡/kg，混凝土5～10㎡/kg，天然石材8～12㎡/kg。刷涂或喷涂一定要均匀，不得漏涂；无底涂的防滑剂分两遍涂刷或喷涂施工，有底涂的防滑剂遵照说明书要求。待防滑剂均匀覆盖全部施工地面后，需确保静置时间不少于10min（静置计时以完成最后一处涂抹的时刻为准）。

9冲洗：使用专用洗地机针对已经涂抹防滑剂的地面进行加速渗透处理；防滑剂静置时间内应使被涂表面保持潮湿状态；静置时间符合要求后，适时用水冲洗地面。

10清理水渍：使用刮水器及吸水机把地面所有水渍清理干净，确保防滑剂零残留。对清洗后干净的地表面进行养护，养护时间宜为40～60min，地面干燥后方可上人行走。

11现场清理：把保护区域粘贴的美纹纸和胶带撤除干净。

12自检：使用便携式静摩擦检测仪对已经使用防滑剂施工后的地面进行摩擦系数检测。

13甲方验收：检测数据合格达标后，由甲方进行验收工作。

14结束后清理现场，把所有的垃圾集中处理，关闭水电，清点所有材料、工具、设备，集合施工人员离场。

6.2.2应严格按照产品说明书规定的配比、工艺和施工环境（温度、湿度）进行操作。

1 施工环境温度在0℃以上。

2 施工环境相对湿度≤85%。

3 静置时长：常温20～25℃时，时长15～30min；

低温5～10℃时，时长20～35min。

6.2.3防滑剂施工应符合下列规定：

1新铺瓷砖、抛光打蜡的场所要做除蜡处理。

2预先进行样板试涂，合格后再进行大面积施工。

3同一场所采用不同瓷砖拼接铺设，应分开进行施工，专剂专用。如无法做到分开施工，宜以大面积为准。

4不同品牌、不同型号防滑剂不得随意混合使用。

6.2.4在密闭空间施工时，必须保证通风，并遵守《缺氧危险作业安全规程》GB 8958的安全规定。

6.2.5若防滑剂不慎接触皮肤、眼睛，需立即采取紧急处理措施。应确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。

6.2.6需认真填写《地面防滑剂施工记录表》（附表A）。

# 7质量检验与验收

7.1一般规定

7.1.1 地面防滑剂的品种、规格、性能应符合设计要求和现行标准的规定。进场时应提供合格证和检测报告，并检查复验报告。

7.1.2地面防滑剂应经制造商质量检验部门检验合格，并签发合格证后方可出厂。出场检验项目见4.1一般规定。

7.1.3应符合型式检验的相关规定，项目见4.2性能要求。

7.1.4工程验收应在养护期结束后进行。

7.1.5地面防滑工程应《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定进行。

7.2主控项目

7.2.1防滑剂的有害物质限量检测报告必须合格。

7.2.2地面防滑剂应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

检验方法：检查产品检验报告。

检查数量：按《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定进行。

7.2.3对使用地面防滑剂的室内外各类地面工程防滑性能应进行现场检验，检验方法应符合《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定。每个检验批应至少抽取3处进行检测，取平均值作为判定依据。

7.3一般项目

7.3.1经地面防滑剂处理后的地面外观应无可见的色差、残留物、剥落或损坏（设计要求的纹理改变除外）。

7.3.2施工接缝处应平整，无明显痕迹。

7.3.3 经地面防滑剂处理后的地面外观、接缝等项目的检验方法和检查数量应符合《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定。

7.4验收文件

7.4.1验收应提供完整的施工记录和材料证明文件。

7.4.2应做隐蔽工程验收并记录。

7.4.3验收记录格式可参照《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的规定。

。

# 8维护与保养

8.0.1施工后应提供使用维护说明书。

8.0.2应定期检查防滑效果：地材高磨损场所每年复测，普通公共场所每2年复测，住宅、办公场所每3年复测；

8.0.3当防滑值衰减至设计值80%时，需开展复涂修复。复涂修复流程同施工通用流程。

8.0.4使用年限视工程和产品不同，一般为3年～5年。

8.0.5不同场所保养：

1泳池：应采用高浓度清洁剂对地面进行清洁，并使用专用防滑保养液开展养护工作。

2油污大量残留的场所：需每日使用高浓度清洁剂对地面进行彻底清洗，及时清除油污污渍。

3浴室、桑拿浴、游泳池等场所：地面常残留人体污垢、肥皂沫、沐浴乳残留等物质，需定期使用清洁剂对地面进行刷洗。

4餐厅、食堂等高频用餐区域：地面极易附着油污，需每日采用添加清洁剂（洗洁精）的水溶液对地面进行拖地或刷洗作业，完成清洁工序后，必须使用干净清水二次拖地，确保彻底清除清洁剂残留与油污。

5 厨房：使用清洁剂和保养液。

# 本规程用词说明

1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1《缺氧危险作业安全规程》GB 8958

2《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582

3《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》GB 30981.1-2025

4《室内地坪涂料中有害物质限量》GB 38468

5《建筑地面设计规范》GB 50037

6《住宅设计规范》GB 50096

7《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

8《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

9《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

10《城市绿地设计规范》GB 50420

11《无障碍设计规范》GB 50763

12《陶瓷砖》GB/T 4100

13《个体防护装备选用规范》GB/T 11651

14《地坪涂装材料》GB/T 22374

15《老年人居住建筑设计标准》GB/T 50340

16《城镇道路路面设计规范》CJJ 169

17《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39

18《自流平地面工程技术标准》JGJ/T 175

19《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331

20《水性渗透型无机防水剂》JC/T 2327

# 附表A  地面防滑剂施工记录表

| 工程名称 |  | 施工日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 基层材质 |  |
| 防滑剂产品名称/型号 |  | 生产批号 |  |
| 环境条件 | 温度：___℃ 湿度：___%RH | 施工负责人 |  |
| 施工过程记录 |  |  |  |
| 工序 | 工艺要点 | 完成时间 | 操作人/检查人 |
| 1.基层检查与处理 |  |  |  |
| 2.防护措施 |  |  |  |
| 3.施涂 | 遍数：____ 方法：____ |  |  |
| 4.静置与养护 | 静置时间：____ 养护条件： |  |  |
| 5.清理与自检 | （描述自检结果） |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 附表B  工程质量、计量验收单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目内容 （施工部位） |  |
| 甲方意见 |  |
| 乙方意见 |  |
| 服务满意度 | 非常满意（ ） 满意（ ） 一般（ ） 差（ ） |
| 本工程经甲乙双方共同验收确认面积为： 平方米。工程质量为： □合格 □不合格 |  |
| 双方确认 | 甲方： 乙方： 日期： 日期： |

地面防滑剂应用技术规程

条文说明

1总则

1.0.5 人造大理石里面的成分以树脂胶居多，防滑剂与之不会反应，不能产生防滑效果；

不锈钢和金属材质沾到防滑剂会产生反应，导致金属发乌发黑；

涂抹在玻璃上时会变成磨砂状态；

塑料和金属等地面材质不适用渗透型的防滑剂，可以使用防滑胶。

2术语

2.0.1地面防滑剂亦称地面防滑渗透剂，使用后能够在地板表面潮湿时有效增加摩擦系数，防止滑倒，从而杜绝因湿滑产生的事故及引起的身体伤害。

3基本规定

3.0.2有些场所使用的是亮面砖或黑色砖，使用地面防滑剂后，亮面砖会有哑光效果，黑色砖发白的现象。

4材料

4.3.2  1 储存时，请务必使用原装容器，切勿将产品转移至其他容器。每次使用后，需确保瓶盖完全拧紧，防止防滑剂泄漏或挥发。

5设计

5.1 一般规定

5.1.1地面防滑剂工程直接关系通行人员人身安全，设计应兼顾安全、技术、经济与环保要求。防滑处理效果与建筑使用功能、环境湿度、人流条件密切相关，设计方案应结合项目实际条件匹配，不得直接套用通用方案。

5.1.2本条明确防滑工程施工图设计文件应输出的核心技术内容。防滑处理范围、目标防滑等级、防滑剂产品类型、关键技术指标、施工控制及检验要求是施工、监理、验收的技术依据，应在设计文件中予以明确，避免工程实施阶段技术要求缺失。

5.1.3本条界定地面防滑剂适用基层材质与应用场景。防滑剂依靠与矿物质地材表面发生物理-化学作用实现防滑效果，仅适用于瓷砖、石材、水磨石、混凝土等无机矿物基层；有机涂层、木地板、橡胶等有机饰面不适用本标准。列举工程高频易滑部位，便于设计人员参照选用。

5.1.4既有建筑大量高光抛光砖、镜面石材地面建成后防滑性能不足，拆除更换造价高、工期长。防滑剂改造属于原位处理技术，适合既有建筑防滑提升；当基层存在开裂、起砂、空鼓等结构缺陷时，应先行完成基层修复。

5.1.5明确本标准与上位标准协调关系。地面防滑剂专项设计除遵守本标准外，尚应执行国家、行业现行相关规范，避免与现行规范要求相冲突。

5.2 防滑等级与指标要求

5.2.1本标准评价指标、防滑等级代号 Ad、Bd、Cd、Dd、Aw、Bw、Cw、Dw 全部引自现行行业标准 JGJ/T 331《建筑地面工程防滑技术规程》，与国内检测机构、施工图审查、工程验收体系保持统一。干态通行环境以静摩擦系数 COF 评价，潮湿、涉水及室外环境以摆式阻滑值 BPN 作为核心评价指标。

5.2.2、5.2.3表格完整给出防滑能力、等级代号、量化指标及典型适用场景，方便设计直接选用。老年人、幼儿、残障人群行动能力弱，跌倒伤害后果严重，对应场所提高防滑等级要求。潮湿涉水区域滑倒风险远高于干燥区域，故采用摆式阻滑值 BPN 分级。低防滑等级不得用于人员常态化通行地面。

5.2.4工程实践中部分项目仅检测干态指标即判定防滑合格，忽略遇水之后防滑能力衰减，造成投入使用后发生滑倒事故。潮湿、涉水区域必须将湿态摆式阻滑值 BPN 作为主控考核指标，干态静摩擦系数可作为辅助参考。

5.2.5防滑剂通过刻蚀基材表面提升防滑能力，处理过度会造成表面粗糙度过大。摩擦指标并非越高越安全，摩擦阻力过大将增大脚掌离地时的阻滞阻力，对于行动迟缓、抬脚高度不足的老年人，容易诱发踉跄、绊倒事故。防滑安全存在双向边界，设计应以达到目标防滑等级为控制目标，不应一味追求更高摩擦数值。

5.2.6老年人步态特征为抬脚离地高度低、摆腿幅度小。摩擦下限不足，易发生滑移跌倒；摩擦过高，脚掌离地瞬间受地面阻滞，身体依靠惯性前移，易发生踉跄、前扑式绊倒。现行 JGJ/T 331-2014 仅规定防滑指标下限，未对摩擦上限做出约束。 本条针对老年人照料设施、无障碍通行区域增设参考上限，干态 COF 不宜大于 0.80、湿态 BPN 不宜大于 90 为工程应用参考限值，采用 “不宜” 为推荐性要求，不做强制约束。 仪器检测仅得到量化指标，无法反映人体真实行走感受，因此要求设计文件明确样板阶段开展老年使用者行走体验核查，作为仪器检测结果的补充验证，不作为独立验收判定依据。

5.3 防滑剂选型设计

5.3.1不同矿物地材化学成分、孔隙结构差异较大，同类防滑剂在不同基层上防滑效果、外观影响差别明显。选型前应开展现场相容性验证，防止出现腐蚀、色差、光泽变化、防滑耐久性不足等问题。

5.3.2陶瓷砖、天然石材、混凝土基材理化特性各不相同，错用防滑剂极易造成石材失光、泛白、砖面色差等不可逆外观损伤，因此应按基层材质匹配对应专用防滑剂产品。

5.3.3潮湿、酸碱、高频人流会加速防滑效果衰减，高负荷使用环境对产品耐水、耐腐蚀、耐磨性能提出更高要求，选型应优先选用耐久性能指标更优的产品。

5.3.4单位面积涂布用量为国内工程实践统计的经验参考区间。基材孔隙率越大，单位面积消耗防滑剂越多；实际施工用量应优先以产品说明书及现场样板试验结果为准。

5.3.5防滑剂处理会改变地材表面微观形貌，有可能带来光泽、外观变化。大面积施工前，应选取现场隐蔽部位制作样板，同时验证防滑效果、外观色差、基层相容性，样板确认合格后方可大面积作业，规避整体完工后出现外观缺陷风险。

5.4 特殊场所设计要求

5.4.1无障碍场所通行人员行动能力偏弱，潮湿工况跌倒风险高，湿态主控防滑等级采用 Aw 级。湿态静摩擦系数仅作为附加检测参考指标，不作为工程验收主控判定依据，本条与《无障碍设计规范》GB 50763、JGJ/T 331 体系协调统一。

5.4.2老年人、幼儿、残障人员跌倒后伤害后果远大于普通人群；浴室、卫生间长期处于涉水潮湿状态，滑倒事故高发，因此涉水区域湿态防滑等级确定为 Aw 级。

5.4.3餐饮后厨、食品加工车间地面经常附着食用油、洗涤剂，会显著降低地面实际防滑能力，因此防滑等级应至少提高一个防滑等级；同时产品应具备耐油污性能，延缓油污对防滑微观构造的堵塞破坏。

5.4.4楼梯、台阶、坡道属于建筑内跌倒伤害最高风险部位，同时存在干燥、遇水潮湿两种通行工况，故干态、湿态防滑等级同时管控。防滑处理应全覆盖踏步前缘、踢面及坡道全部幅面，不得仅处理踩踏面；设计与施工同时应关注摩擦上限，防止地面过涩造成行走踉跄绊倒。

5.4.5医院、实验室经常性使用含氯消毒剂、各类酸碱试剂，试剂残留会破坏防滑微观结构，加速防滑性能衰减，因此选用产品应具备相应耐化学腐蚀性能。

5.4.6室外露天环境经历雨水、昼夜温差、冻融循环作用，对防滑剂耐候、抗冻融性能要求高，选型时应重点核查产品相关耐久性能。

6施工

6.1.1  4在医院、餐厅等经常使用漂白水进行消毒清洁的场所，若地面残留未冲洗干净的漂白水，

干燥后会留下含氯的白色斑点，必须立即使用大量清水彻底冲洗，确保残留物质完全清除后，方可进行防滑施工或其他清洁作业，避免意外事故发生。

6.1.4  去油去污清洁剂适用于厨房等多种重油污地面清洗；

去污粉在重油污场所使用清洁剂清洁不干净的情况下使用；

除蜡剂适用于新铺瓷砖、抛光打蜡的场所，蜡层的存在会降低地面的防滑性能，增加滑倒的风险，做防滑施工处理前必须清除蜡层；

专用保养液适用于经过防滑处理过的地面，因日常清洁不认真或各种污垢的累积等使防滑效果下降，使用保养液后可提升防滑效果，并保持持久；

6.2.1  1基层处理是保证防滑剂有效性和耐久性的关键。

对于瓷砖、大理石等致密光滑表面，通常需要使用专门的清洁剂或打磨设备去除表面的釉面保护层、打蜡或污垢，以打开材料毛细孔，确保防滑剂能有效渗透或附着。

对于混凝土等多孔表面，则应重点检查其强度，并彻底清除浮灰、脱模剂等。基层处理后的效果，可参照《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209中关于面层铺设前基层的要求进行验收。

6.2.3  3由于不同地面材质存在特性差异，可能出现材质表面颜色变白、光泽度降低的现象。为避免影响整体美观与使用效果，应在正式大面积施工前，选取地面隐蔽区域进行局部测试，确认无异常后方可全面使用。

7质量检验与验收

7.2.2  现场检测是验收的必要环节。检测点应具有代表性，应覆盖不同施工区域和不同施工时间段处理的地面。检测前，应将测试点及摆锤滑块清洗干净，并按《陶瓷砖》GB/T4100要求均匀润湿表面。每个检测点应读取多次数据取平均值。当检测结果不符合设计要求时，应扩大检测范围，查明原因，并由施工单位进行整改后重新验收。