《地面防滑剂应用技术规程》

编制说明

《地面防滑剂应用技术规程》标准编制组

二零二六年八月

目录

1 标准编制工作简况	1

1.1 任务来源	1

1.2 起草单位	1

1.3 标准编制背景及必要性	1

1.4 主要工作过程	3

2 标准制定原则和依据	6

2.1 标准制定原则	6

2.2 标准制定依据	6

3 标准主要内容和试验方法说明	6

3.1 标准适用范围	6

3.2 术语和定义	6

3.3 性能指标及试验方法	6

4 标准主要试验项目验证情况分析	9

5 标准中涉及专利情况说明	12

6 产业化情况和预期达到的经济效果等情况	12

6.1 预期经济效果	13

6.2 预期社会效益	13

7 采用国际标准和国外先进标准情况	14

8 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性	14

8.1 与工程建设通用国家标准的关系	14

8.2 与材料、检测方法类国家标准协调关系	16

8.3 安全防护类	16

8.4 与其他专项建筑标准协调	16

8.5 与法律、法规、规章层面的协调性	16

8.6 主要创新补充点与边界（不冲突，做填补）	17

8.7 总结	17

9 重大分歧意见的处理经过和依据	18

10 标准性质的建议说明	18

11 贯彻标准的要求和措施建议	18

12 废止现行相关标准的建议	18

13 其它应予说明的事项	18

T/CBMF XXXX-202X《地面防滑剂应用技术规程》

中国建材联合会团体标准编制说明

标准编制工作简况

任务来源

依据中国建材联合会《关于下达2020年第一批协会标准制定计划的通知》文件（中建材联标发〔2020〕19号），批准《地面防滑剂应用技术规程》团体标准（计划号：2020-35-xbjh）立项。

起草单位

本规程由建筑材料工业技术情报研究所、上海地宝防滑防护科技有限公司、上海世卿防滑防护科技有限公司、中国建筑技术集团有限公司、同纳检测认证集团有限公司、四川林阳防滑科技有限公司、上海硕奇防滑防护科技有限公司等共同起草，成立《地面防滑剂应用技术规程》标准的编制组。其中建筑材料工业技术情报研究所负责标准编制过程的全面协调，把握标准工作的整体进度及方向、资料收集、会议组织、标准申报等工作；建筑材料工业技术情报研究所、上海世卿防滑防护科技有限公司、中国建筑技术集团有限公司负责标准编制、行业数据、资料、案例的收集、验证和整理等工作，其余单位提供了材料应用案例，协助进行行业调研。

标准编制背景及必要性

1.3.1 编制背景

地面防滑剂是一种涂刷在地面（地板）表面，既能清洁地面表面，又能增加地面表面静摩擦的的液体材料。涂刷后，能够在地面被弄湿时有效增加表面摩擦系数，防止人为滑倒，杜绝因湿滑产生的事故及引起的身体伤害。近年来，国内公共场所地面由于过于光滑而导致意外滑倒致伤致残等事件不断上升。据不完全统计，每年由于意外滑倒造成扭伤等住院数据的比例占全部的35%，其中大部分是老人和小孩。医院属于高风险公共场所，约30%的院内跌倒事件与地面湿滑直接相关，防滑是安全管理的重点环节。2019年，因湿滑摔伤事件在案507.7万起，赔款高达2.8亿元以上。地面滑倒已经成为公共安全新问题。

1.3.2 标准编制的必要性

防滑处理范围、目标防滑等级、防滑剂产品类型、关键技术指标、施工控制及检验要求是防滑工程施工图设计文件应输出的核心技术内容，是施工、监理、验收的技术依据，应在设计文件中予以明确，避免工程实施阶段技术要求缺失。经调研，建筑设计阶段，大多数项目都没有对地面防滑做专门的详细设计，大多数设计人员对地面防滑剂完全不了解。

除了新建建筑，既有建筑大量高光抛光砖、镜面石材地面建成后防滑性能不足，拆除更换造价高、工期长。防滑剂改造属于原位处理技术，适合既有建筑防滑提升。

中国现在老龄化严重，相关建筑和项目迫切将地面防滑提到日程中来。

地面防滑剂作为新型处理地面光滑问题的产品，使用越来越广泛。目前国内地面防滑剂生产企业300多家，年产量约50万吨，年产值近100亿元。但是，由于地面防滑剂的技术含量不高，行业门槛低，产品质量参差不齐，市场低价竞争问题严重。发达国家由于城镇化水平高，地面防滑要求严格，因此发达国家的地面防滑剂供需规模都比较大。而近年来，随着我国城镇化进程的加快，防滑剂产品需求量快速增加，企业数量和供给规模不断壮大，市场成长速度快。

本规程整理与地面防滑剂有关的标准，尤其针对设计、施工、验收做了相关有效规定。本规程的出台能够规范产品质量，促进产业健康发展，提升生存环境质量。

1.3.3国内外情况简要说明

从供应情况看，由于防滑剂属于配方类生产制作，行业进入门槛较低，我国小型企业林立。因此，虽然目前我国地面防滑剂行业市场供给充足，但缺乏具备全国影响力的大品牌，产品质量、价格参差不齐，行业和企业缺乏竞争力。

从需求情况看，目前地面防滑剂主要在市政工程、医院、学校、休闲娱乐场所等领域使用，在住宅等领域的用量还比较少。并且目前防滑剂的主要用户集中在经济水平和城镇化水平较高的一、二线城市及中东部城市地区，其他地区潜在用户的用量正在跟风市场、迅速发展。

从市场竞争情况来看，受进入门槛较低的诱惑，目前企业数量众多，市场分散，企业之间的竞争激烈。尤其是不规范的作坊式企业，为了获取订单不惜降低质量、压低价格，使得行业市场更加混乱，不利于行业成长壮大。

目前，国内还没有防滑剂专门的产品标准和规程。与地面防滑剂相关的标准有JGJT331-2014《建筑地面工程防滑技术规程》，国外相关标准有美国ASTM F462-79《洗浴设施防滑性能安全规范》、澳大利亚/新西兰 AS/NZS 3661.1 《人行道地面防滑要求》等，但这些标准对地面防滑剂的具体参数和规定，没有明确提出。

本规程将参考国内外相关标准，并根据地面防滑剂在生产、施工和后期保养中的特殊要求，制定相应的产品标准。

主要工作过程

1.4.1 标准大纲讨论会

2021年1月15日，由建筑材料工业技术情报研究所、上海世卿防滑防护科技有限公司和同纳检测认证集团有限公司组成标准编制筹备组，以线上视频会议形式召开了《地面防滑剂应用技术规程》大纲讨论会，就前期资料准备、编制大纲等问题进行讨论，并确定了工作进度计划草案。

因疫情，标准的调研、资料收集工作受到了严重影响。

1.4.2 标准编制启动会暨第一次工作会

2023年8月22日，在上海世卿防滑防护科技有限公司召开启动会暨第一次工作会，建筑材料工业技术情报研究所、上海世卿防滑防护科技有限公司、同纳检测认证集团有限公司、上海硕奇防滑防护科技有限公司等参编单位参加了会议。

会前，参会单位一起参观了上海世卿防滑防护科技有限公司的产品展示室和试验室，对地面防滑剂有了深刻的感性认识，更坚定了把标准做好的信心和目标。

会上，建筑材料工业技术情报研究所姜可高级工程师（项目负责人）就标准立项背景、编制工作大纲及标准草案（讨论稿）做了介绍，就现阶段工作进展和研究基础进行汇报。上海世卿防滑防护科技有限公司王永朗副总经理分享了多年的科研成果和在上海及部分地区的应用实践，参会的各位专家对草案中内容的合理性、完整性、符合性进行了讨论。

本次会议正式宣告标准编制组的成立，确定编写分工等事宜，并确定了工作进度计划。编制组成员对《地面防滑剂应用技术规程》的条款逐条进行了讨论，会后将按照相关要求对标准草案进行修改。

主要讨论内容如下：

- 本规程是应用技术规程，应重视设计、施工和验收的相关内容，需要设计、施工单位的必要支持。

- 本规程的产品技术性能部分，以技术指标+引用标准的形式进行表述，主要涵盖产品型式检验的要求。技术指标来源于生产厂家提供的检测报告数据和自有试验室实验数值。

- 部分内容直接引用国家标准和行业标准。

- 共同收集防滑性能分级、试验方法。

- 共同收集在实际使用中存在的问题，尽力在标准中解决。

- 希望更多的设计、施工、检测单位参与到标准编制来，尽量涵盖全产业链。

1.4.3 编制组内部讨论会

2024年-2025年，标准编制组内部多次讨论初稿条款的相关意见建议、产品数据（检测报告、测试报告等）、产品推广瓶颈和工程实践案例。

主要讨论内容如下：

- 上海世卿防滑防护科技有限公司介绍了相关案例，已在多家养老院免费做防滑工程，全市场疫情后明显不好做，压价内卷，导致质量下降，收益降低。

- 目前地面防滑剂行业的现状是只能做到防干滑，不能防湿滑。

（3）设计是工程建设的源头，目前设计方面没有标准，如果能从设计就引入地面防滑剂的设计，对工程质量和产品推广都会有质的飞跃。所以本规程一定要补充完善设计部分。需要与设计院、装修公司进行沟通。

（4）施工、验收标准缺失，没有统一要求。

（6）本行业的设备、机器、涂刷工具、测试工具等都是自主研发，这也是拉开质量差距的一个原因。

（7）收集近期的检测报告和数据。

（8）完善征集意见稿。

1.4.4 编制组有关设计部分的讨论会

2026年5月21日，标准编制组在中国建筑技术集团有限公司举办了地面防滑剂设计专题讨论会，邀请了来自中国建筑技术集团有限公司、中国建筑科学研究院有限公司防火科技有限公司、中国建筑科学研究院有限公司城乡规划院、中国建筑科学研究院有限公司认证中心等单位的设计师、检测认证人员，共同结合地面防滑在建筑设计、国家十四五示范项目课题和住建部课题认证、后评估过程中遇到的问题做深入探讨，上海世卿防滑防护科技有限公司介绍了市场现状，同时解答了到场人员的问题，确认了本规程的第五章设计的内容和核心问题。

“社区适老化工效学关键技术标准研究与应用”（“十四五”国家重点研发计划“国家质量基础设施体系”重点专项项目）和住建部适老化社区改造与研究项目课题均由中国建筑科学研究院有限公司牵头。相关领导和课题组负责人对地面防滑非常重视，现有示范项目验收中发现防滑干态能达到要求，但湿态达不到；光面瓷砖美观，不能铺临时防滑装置，急需解决防滑问题；防滑处理不能影响地面的耐久性；需要新型材料参与到课题中来。

经讨论，本规程的第五章设计部分确定如下原则：编写补充防滑剂改造提升既有光滑地面防滑性能的设计方法、基材选型、单位用量、样板要求、特殊场所处理要点，填补《建筑地面设计规范》GB 50037缺少的“后处理防滑工艺”设计细则；明确无障碍地面干态不低于Ad级、湿态不低于Aw级，补充湿态附加静摩擦系数参考值，把规范“防滑”原则转化为可落地量化指标；针对老年人、无障碍区域，防滑指标不宜过高（干态COF不宜＞0.80，湿态BPN不宜＞90），防止摩擦过大绊倒，补充人体行走体验核查要求，弥补国标只设下限、无上限提示的不足；老人照料、托幼场所干态≥Ad级，涉水湿态≥Aw级，落实这类场所地面防滑安全要求。

1.4.5 编制组对征求意见稿的讨论会

2026年6月，《地面防滑剂应用技术规程（征求意见稿）》基本完成，标准编制组内部进行逐条审阅和讨论，编制组对各成员提出的修改意见进行汇总整理，并对征求意见稿进行修改。

主要修改补充内容如下：

（1）按基材细化施工细则；

（2）量化材料用量；

（3）明确环境与时长要求；

（4）补充验收和运维环节细则；

（5）增加适老化专项设计内容；

（6）增加场景化产品选型指南；

（7）增加施工安全交底相关内容。

1.4.6 征求意见稿完成

2026年8月，征求意见稿完成，进入征集意见阶段。

标准制定原则和依据

标准制定原则

本规程的制定根据国家和行业的相关法律法规，充分体现标准的科学性、先进性和实用性原则。

标准制定依据

本规程依据《工程建设标准编写规定》（建标〔2008〕182号）进行编制。本规程的制定满足我国技术发展和生产需要，充分体现行业进步和发展趋势，符合国家产业政策，推动行业技术水平的提高。

- 标准编制过程中，主要参考或引用标准20项，其中国家标准15项，行业标准5项。

标准主要内容和试验方法说明

标准适用范围

本规程由8章，其内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、质量检验与验收、维护与保养。

本规程适用于新建、改建、扩建及维修的民用与工业建筑室内外地面的防滑剂应用工程，其他建设工程可参照执行。

术语和定义

术语和定义是对标准中有关名词的释义。本文件针对地面防滑剂相关概念给予明确定义。

性能指标及试验方法

3.3.1 性能要求（4.2章节）

针对地面防滑剂产品本体及经防滑处理后的地面表层建立完整技术考核体系。指标设置在充分调研国内主流产品、大量工程实证数据基础上，兼顾国内产业现状，同时面向安全耐久、绿色环保、风险预控的工程需求，体现标准先进性；全部试验方法优先采用现行国家、行业标准，不自创检测方法，保证检测结果的溯源性、复现性，便于第三方机构落地实施。

理化性能（表4.2.1）：设置密度、粘度、pH值、耐热-耐寒稳定性、表干干燥时间五项关键理化指标。针对防滑剂多组分复配水性制剂特点，控制密度、粘度、pH实测值与产品标称值误差＜±5%，实现对产品配方一致性、批次稳定性的管控，解决行业内同类产品批次波动大、现场防滑效果离散的行业痛点。高低温稳定性模拟我国南北方储运、温差波动工况，通过40℃、-10℃交变储存考核产品在极端储运条件下不分层、无沉淀、不变质失效，保障跨区域工程应用可靠性。表干时间≤0.5h，适配建筑工程快速施工、快速开放通行的现场需求，降低施工现场封闭时间。试验方法引用GB/T 611、GB/T 10247、GB/T 6368、GB/T 1728等现行标准。

有害物质限值（表4.2.2）：地面防滑剂应用于人员高频接触的室内外地面，本规程对标建筑涂料强制性环保指标体系，严格限定VOC、甲醛、苯系物、可溶性重金属等有害物质，与现行绿色建筑、民用建筑室内环境污染控制要求衔接。相较于行业以往仅关注防滑性能、缺少统一环保准入门槛的现状，本规程将有害物质限值列为产品重要考核项目，推动防滑剂产品绿色化升级，从源头控制化学品带来的室内环境风险。试验方法采用GB 18582、GB 30981.1-2025等现行国标，与国内环保检测体系保持一致。

经防滑处理后地面表层性能（表4.2.3）：国内现有标准大多仅对成品地砖提出防滑要求，缺少防滑剂处理后地材表层的成套耐久性能评价。本规程建立统一试样制备条件，采用GB/T 4100-2015规定BIb砖作为标准基材，模拟真实施工工艺制备试样，实现不同品牌防滑剂产品横向可比。除规定干、湿态防滑性能最低阈值外，创新性将耐磨、耐酸碱腐蚀、耐水浸泡、人工加速老化纳入成套考核，明确经历环境模拟试验后防滑性能下降不得大于5%，改变以往行业只测初始防滑值、不考核耐久保持能力的现状，倒逼产品兼顾初始防滑效果与长期服役性能。抗裂性、附着强度指标针对性区分适用对象，仅对涂层型防滑剂进行考核，渗透型防滑剂不作要求，指标设置科学区分产品类别，避免无效检测。外观指标控制处理后地面变色、裂纹缺陷，兼顾防滑功能与原地面装饰效果，解决工程中容易出现的失光、色差问题。各项性能试验均引用陶瓷砖、涂料相关国标方法。

试样制备先进性说明：统一规定试样基材、涂刷工艺、静置反应、冲洗干燥流程，消除试样制备环节人为差异，解决行业过去试样条件不统一、检测结果不可对比的突出问题。

3.3.2 标志、运输和贮存（4.3章节）

在常规建材标识基础上，强化防滑剂化学品属性管控，明确合格证、中文说明书、型式检验报告的交付要求；保质期不低于3年是基于产品稳定性试验与行业工程调研综合确定；同时增加儿童接触风险的安全提示，落实化学品使用安全，体现标准安全预控理念。

3.3.3 设计、施工、质量检验与验收涉及性能检测（第5、6、7章）

防滑性能评价体系与JGJ/T 331体系完全兼容，沿用干态静摩擦系数COF、湿态摆式阻滑值BPN的分级方法。创新提出防滑性能双向管控理念：既规定防滑等级下限保障防跌倒安全，又针对老年人照料设施、无障碍场所增设防滑指标参考上限，避免摩擦系数过高造成老年人抬脚阻滞引发绊倒风险，突破以往标准仅设置防滑下限的局限，兼顾“防滑”与“防绊倒”双重安全目标。该上限为工程参考控制指标，不作为强制判定依据。

区分出厂检验与型式检验项目：出厂检验重点管控理化指标实现生产端质量把控；型式检验覆盖理化、环保、表层全套耐久性能。工程验收以养护完成后现场实测防滑性能为核心，检验批抽样规则与现行行业规程保持一致，实现产品实验室检测和工程现场验证相结合，规避“实验室合格，现场工程不达标”的行业常见问题。

3.3.4 维护与保养性能复核（第8章）

基于大量工程回访、防滑效果衰减跟踪数据，建立分场所差异化防滑性能复测制度，区分高磨损场所、公共场所、住宅办公场所设置不同复测周期；明确防滑性能衰减至设计值80%时应开展复涂修复。把防滑性能管控延伸到交付后的使用运维阶段，打破多数建材标准“只管验收、不管后期服役”的局限，形成“产品-设计-施工-验收-运维”全链条技术管控，保障建筑全生命周期地面通行安全。

3.3.5总结

综上，本规程的先进性主要体现在：

- 构建防滑剂产品本体-处理后表层耐久-工程现场实测-后期运维复测的全链条技术评价体系；

- 统一试样制备流程，解决行业检测条件不一致、数据不可比对的痛点；

- 环保指标对标国内强制建材环保体系，填补防滑剂产品环保准入要求空白；

- 创新防滑双向安全控制理念，兼顾防滑倒与防绊倒双重风险；

- 将性能管控延伸至运维阶段，实现建筑全生命周期防滑安全保障。

标准主要试验项目验证情况分析

4.1 标准主要试验项目验证情况分析

本规程编制过程中，起草工作组充分调研行业产品现状、收集第三方权威检测试验数据，结合多组基材对照试验、化学品安全评估、环保有害物质检测结果，对标准中理化性能、有害物质限值、处理后地面表层防滑及耐久性能、化学品安全、试样制备条件等核心技术指标与试验方法开展验证分析，验证样品覆盖玻化砖、釉面砖、大理石等工程常用矿物质地材，试验均采用国家现行有效标准方法，全部检测报告由具备CMA、CNAS资质第三方机构出具，为本规程指标限值确定、试验方法选取提供实测数据支撑。

4 1.1 防滑性能指标验证

为验证防滑剂对不同矿物基材防滑提升效果，分别对未处理基材、防滑剂处理后基材开展湿态摩擦系数对照试验，基材包含玻化砖、釉面砖、抛光大理石三类工程高频使用地材。

（1）未涂刷防滑剂空白基材测试结果：玻化砖湿法摩擦系数0.48～0.49，釉面砖湿法摩擦系数0.48～0.49，抛光大理石湿态防滑系数0.48，均达不到通行地面安全防滑要求，证实抛光类矿物质地材湿态存在较高滑倒风险，是防滑剂改造的典型应用对象。

（2）经防滑剂按规定工艺处理后试样测试结果：玻化砖湿法摩擦系数0.78～0.79，釉面砖湿法摩擦系数0.79～0.80，大理石湿态防滑系数0.75，全部满足本规程4.2.3中湿态静摩擦系数不小于0.7的指标要求，验证防滑剂可有效提升各类光滑矿物地材湿态防滑性能，标准设定的防滑性能下限具备工程现实可行性。

本次验证同时确认：不同种类矿物基材初始防滑本底差异较大，统一试样基材、标准化施涂-静置-冲洗-干燥流程是实现不同产品横向比对的关键，支撑标准4.2.3中BIb砖试样制备规定的编制依据，可消除试样制备环节人为操作差异，解决行业过去试样条件不统一、检测结果不可比对的痛点。

4.1.2 有害物质及环保指标验证

本规程4.2.2设置VOC、甲醛、苯系物、可溶性重金属等有害物质限值，参考建筑涂料强制性国标体系，同步结合国内产品实测与国际RoHS管控要求开展双重验证。

表1 《地面防滑剂应用技术规程》验证试验数据汇总

| 试样编号 | 挥发性有机物（VOC）含量 （g/L） | 甲醛含量 （mg/kg） | 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] （mg/kg） | 可溶性重金属含量（mg/kg） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总铅（Pb）含量（限腻子和色浆），mg/kg | 镉（Cd）含量 | 汞（Hg）含量 | 铬（Cr）含量 |
| SY-1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| SY-2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |  |
| SY-3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| SY-4 | 欧盟RoHS指令（EU）2015/863开展铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）、邻苯二甲酸二 (2 - 乙基己) 酯（DEHP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）均为未检出 |  |  |  |  |  |  |

- 依据GB 30981.1开展防滑剂有害物质检测，结果显示甲醛、苯系物总和均为未检出，满足本规程≤50mg/kg、≤100mg/kg限值要求，证实水性防滑剂可以实现低有害物排放，本规程设定的环保指标不存在技术天花板，行业产品可以达到该控制水平。

（2）按照欧盟RoHS指令（EU）2015/863开展铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）、邻苯二甲酸二 (2 - 乙基己) 酯（DEHP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）均为未检出，说明优质防滑剂产品可同时满足国内外化学品管控要求，为本规程可溶性重金属指标限值确定提供参考，指标设置兼顾国内工程使用和出口产品的技术兼容性。

（3）结合MSDS化学品安全技术说明书验证，该防滑剂配方组成为净化水、果酸、抗氧化剂、表面活性剂、氯化钠、消泡剂，属于非危险化学品，验证标准4.1.2组分描述、4.3运输贮存、施工安全防护条款的合理性，同时支撑标准中皮肤、眼睛接触应急处置、儿童接触防护等安全要求的编制依据。

4.1.3 理化性能与耐久性能指标可行性分析

本规程表4.2.1规定密度、粘度、pH、耐热耐寒稳定性、表干时间理化指标，用于管控产品批次一致性、储运稳定性；表4.2.3规定耐磨、耐水、耐酸碱、人工加速老化，要求老化试验后防滑性能下降小于5%。

受本次委托检测项目限制，本次第三方送检未完整覆盖全部耐久项目，但起草组收集行业多批次产品试验与工程回访数据开展分析：

（1）密度、粘度、pH允许与标称值偏差＜±5%，该限值是水性功能化学品行业通用控制水平，用于管控配方波动，避免不同批次防滑剂反应能力差异过大，造成现场防滑效果离散；高低温稳定性模拟我国南北方储运温差条件，规避产品在运输储存过程分层失效；表干≤0.5h适配现场快速开放通行需求。全部试验方法直接引用现行国家通用测试标准，不自创试验方法，检测机构均可落地实施。

（2）耐磨、耐水、耐酸碱、人工加速老化指标，针对行业普遍只考核初始防滑值、忽略长期服役性能的短板而设立。大量工程回访表明，防滑处理后地面会经受人流踩踏、清洁剂冲洗、水浸泡、紫外线老化，仅考核初始摩擦系数，会出现“实验室合格、短期工程失效”现象。因此标准规定模拟工况试验后防滑性能衰减不大于5%，倒逼产品兼顾初始防滑效果与耐久保持能力。抗裂性、附着强度明确仅考核涂层型防滑剂，渗透型防滑剂不考核，指标区分产品类别，避免无效检测。

4.1.4 试验方法的适用性、可复现性验证

本规程全部性能试验方法均直接引用现行国家、行业标准，未自主创制检测方法。

（1）防滑性能：采用GB/T 4100附录M、GB/T 35153附录A，与JGJ/T 331评价体系保持一致，国内第三方检测机构均具备检测能力，保证检测结果溯源、可比。

（2）理化、有害物质：分别引用GB/T 611、GB/T 10247、GB/T 6368、GB 18582、GB 30981.1等系列标准。

（3）耐久性能：耐磨、耐酸碱、耐水引用GB/T 3810陶瓷砖试验系列方法，人工加速老化引用GB/T 23987。

验证表明，整套试验方法体系成熟，不需要新增专用非标设备，便于型式检验、进场复检工作开展，有利于标准落地实施。

4.1.5 工程现场检验与运维相关指标验证

标准第5、6、7、8章涉及工程现场防滑检测、分场所复测周期、性能衰减至80%应复涂等技术要求。该部分无实验室样品检测数据，依据大量既有防滑改造工程跟踪回访数据验证：

（1）湿态、涉水区域以BPN摆式阻滑值作为主控指标，干态以COF静摩擦系数作为主控指标，与JGJ/T3314保持统一；针对老年人照料设施增设防滑指标参考上限，是基于跌倒风险双向机理的工程经验总结，不作为强制判定项。

（2）高磨损场所每年复测，普通公共场所2年，住宅办公3年，防滑性能衰减至设计值80%应复涂，来自多项目跟踪统计，防滑效果会随磨损、化学清洗逐步衰减，该条款将性能管控延伸至运维阶段，填补行业标准“重验收、轻运维”的空白。

4.1.6 综合验证结论

（1）防滑性能对照试验证实：本规程设定的防滑性能指标下限，现有成熟产品完全可以达到；统一试样制备条件的要求，能够解决行业检测比对混乱问题。

（2）有害物质限值指标既对标国内建筑涂料强制体系，也参考国际ROHS化学品管控水平，指标设置科学合理，不存在过高的技术门槛。

（3）全部试验方法均采用现行国家、行业标准，检测方法成熟、可复现，便于第三方检测机构执行。

（4）耐久性能、批次一致性指标，针对行业现存痛点设置，有利于引导行业从只关注初始防滑效果，向兼顾产品批次稳定、长期服役耐久、绿色安全方向升级。

（5）本规程部分耐久项目本次第三方送检未全部覆盖，指标同时参考行业多组试验数据、工程实践经验综合确定，后续标准实施过程中，可结合更多型式检验数据持续完善。

标准中涉及专利情况说明

本规程所列技术内容不涉及专利和知识产权等情况。

产业化情况和预期达到的经济效果等情况

伴随国家积极应对人口老龄化战略推进，居家与公共建筑适老化改造、银发经济市场需求持续释放，地面防滑作为适老化改造核心安全项，市场刚性需求快速增长。渗透型地面防滑剂属于原位防滑改造技术，无需拆除原有地面，施工便捷，现整个行业已形成原材料生产、规模化制造、工程落地、全国代理服务完整产业链（仅上海世卿防滑防腐科技有限公司一家公司就拥有2100多家代理商，服务可覆盖全国）。

行业已积累大量实际工程实践：已完成万余所学校、部分高铁站枢纽、大量医院、养老机构、连锁餐饮等项目，累计工程施工面积达数千万平方米，产业具备成熟的工程实践与产业化基础。据行业统计，国内地面防滑剂相关工程市场规模持续增长，适老化改造带来海量存量建筑防滑改造需求，市场增长潜力突出。

目前行业缺少统一应用技术规程，产品质量参差不齐，设计选型、施工工艺、验收运维无统一依据；部分劣质产品易产生色差、耐久性不足；工程普遍重干态指标、忽视湿态防滑性能，养老适老项目缺少标准化技术指引，制约行业规范化、规模化推广，亟需制定本规程补齐技术短板。

预期经济效果

1. 节约改造投资：对比拆改重铺地砖，防滑剂原位改造大幅降低材料、拆除以及停业损失，降低存量建筑、居家适老化改造综合成本，节约社会改造投资。面对全国海量既有建筑、老旧小区、养老机构改造，可显著减少拆改带来的工程投入。

2. 减少事故经济损失：统一材料、施工与验收要求，强化养老、适老场所防滑指标管控，降低老年人滑倒摔伤带来的医疗救治、赔偿、诉讼等间接经济损失，减少公共场所滑倒事故带来的经济赔付。

3. 释放银发经济与适老化市场空间：标准实施后可为适老化改造、老旧小区更新项目的设计、招投标、工程验收提供技术依据，打通养老机构、居家适老、公共建筑项目应用通道，激活银发经济细分市场；倒逼淘汰劣质产品，推动行业由低价竞争转向技术质量竞争，带动生产、材料、施工、服务上下游产业链扩容，进一步释放行业产值空间。

4. 降低全生命周期运维成本：明确性能复测、复涂修复要求，避免过早整体返工，降低建筑后期防滑运维投入。

预期社会效益

落实积极应对人口老龄化国家战略，支撑居家及公共空间适老化改造实施，重点保障老年人、儿童、残障群体通行安全；原位改造减少建筑垃圾，契合绿色低碳发展方向；统一行业技术依据，促进行业高质量发展；严格有害物质管控，保障人居环境安全。

采用国际标准和国外先进标准情况

国际上目前没有地面防滑剂的专项标准，本规程未采纳国外标准。

与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本规程为中国建筑材料联合会团体标准，定位为地面防滑剂专项应用规程，聚焦防滑剂产品、选型、施工、验收、维保全流程；不替代国家、行业强制性标准，遵循“强制性标准必须遵守，推荐性行业标准协调衔接，本规程做专项细化补充”原则，条文多处明确“除符合本规程外，尚应符合国家、地方现行有关标准规定”。

与工程建设通用国家标准的关系

8.1.1《建筑地面设计规范》GB 50037（国标，工程设计）

（1）协调衔接：本规程5.1.5明确防滑剂工程设计应符合GB 50037要求。GB 50037提出公共场所、潮湿地面应采用防滑面层的原则性要求，但没有针对防滑剂这种后处理工艺的技术细则。

（2）本规程补充内容：补充防滑剂改造提升既有光滑地面防滑性能的设计方法、基材选型、单位用量、样板要求、特殊场所处理要点，填补GB 50037缺少的“后处理防滑工艺”设计细则。

（3）关系定位：GB 50037为通用基础，本规程针对防滑剂专项工艺做细化执行。

8.1.2 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209（国标，施工验收）

（1）协调衔接：本规程6.1.1、6.2.1、7.4.3引用该规范，基层质量、外观缺陷、尺寸偏差执行GB 50209；防滑剂属于面层后处理工序，必须建立在基层验收合格基础上，基层空鼓、裂缝、平整度执行GB 50209要求。

（2）差异与补充：GB 50209仅提出“有防滑要求地面应满足设计防滑要求”，没有防滑剂的施工流程、材料指标、现场检测、维保内容；本规程专门规定防滑剂全套施工工序、记录表、验收单、养护、复涂要求，作为后处理工序的专项补充。

8.1.3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325（国标，污染控制）

（1）协调：本规程7.2.2主控项目明确防滑剂工程必须满足GB 50325室内污染控制，防滑剂有害物质指标除产品本身限值，还需要满足民用建筑室内环境管控要求。

（2）定位：本规程4.2.2规定防滑剂VOC、甲醛、重金属等产品限值，工程验收环节衔接GB 50325室内环境控制。

8.1.4《无障碍设计规范》GB 50763（国标，无障碍）

（1）协调衔接：GB 50763仅原则要求无障碍地面平整防滑，未给出防滑等级量化指标；本规程5.4.1直接对接，明确无障碍地面干态不低于Ad级、湿态不低于Aw级，补充湿态附加静摩擦系数参考值，把规范“防滑”原则转化为可落地量化指标。

（2）创新补充：针对老年人、无障碍区域，提出防滑指标不宜过高（干态COF不宜＞0.80，湿态BPN不宜＞90），防止摩擦过大绊倒，补充人体行走体验核查要求，弥补国标只设下限、无上限提示的不足。

8.1.5 与行业防滑核心规程 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的关系（最重要协调对象）

JGJ/T 331是建筑行业地面防滑通用规程，覆盖构造防滑、防滑地砖、防滑剂等多种防滑方案，但对防滑剂只做简略提及，没有完整材料、施工、维保体系。

（1）等级体系完全对齐：防滑等级代号Ad/Bd/Cd/Dd（干态）、Aw/Bw/Cw/Dw（湿态）全部引自JGJ/T 331；指标划分、干态COF、湿态BPN评价逻辑完全一致，保证施工图审查、检测、验收体系统一，不产生两套分级系统冲突。

干态以静摩擦系数COF、潮湿/室外以摆式阻滑BPN作为主控指标，高风险涉水区域强制以湿态BPN为验收主控，延续JGJ/T 331思路。

（2）检测、验收规则衔接：本规程7.1.5、7.2.3规定防滑工程验收、现场检测方法、检验批抽样参照JGJ/T 331执行，每个检验批不少于3处取样，延续行业既有检测判定规则。

（3）本规程新增细化（JGJ/T 331没有完整规定）

防滑剂产品理化、有害物质、耐久性能全套指标（密度、粘度、PH、耐热耐寒、耐磨、耐水、耐老化、VOC、甲醛、重金属限值）；

防滑剂分类：瓷砖专用、石材专用、抛光水泥专用，明确不同基材单位面积涂布用量；

完整施工流程：基层处理、除蜡、施涂、静置时间（区分常温/低温）、冲洗、养护、安全防护；

全生命周期维护保养：复测周期、防滑值衰减至80%应复涂、不同场所保养方法；

工程配套表单：施工记录表、质量计量验收单。

（4）适度拓展完善：针对老年人、无障碍场所，增设防滑指标上限提示（JGJ/T 331只规定下限），提出样板阶段结合使用者行走体验验证，弥补“只看仪器指标忽略绊倒风险”的工程痛点，属于补充性建议，不否定原有标准。

（5）总结两者定位：JGJ/T 331是通用防滑总规程；本团体标准是其中“防滑剂后处理工艺”专项细分规程，等级、检测方法对齐，补充产品、施工、维保全套技术要求。

与材料、检测方法类国家标准协调关系

8.2.1 陶瓷砖相关：GB/T 4100《陶瓷砖》、GB/T3810系列陶瓷砖试验方法

本规程4.2.3试样制备采用GB/T 4100的BIb砖；防滑、耐磨、耐酸碱、耐水性试验引用GB/T 41005附录M、GB/T 3810.7、GB/T 3810.13等试验方法标准，检测手段和现行陶瓷砖国标统一，不自创试验方法。

8.2.2 涂料有害物质系列：GB 18582、GB 30981.1

防滑剂属于水性功能制剂，本规程4.2.2有害物质限值（VOC、甲醛、苯系物、可溶性重金属）直接引用建筑涂料有害物质限量系列国标规定的试验方法，保障产品环保指标和国内现有有害物质检测体系兼容。

8.2.3 摆式摩擦：GB/T35153

处理后地面摆锤阻滑性能检测采用该标准附录A，与JGJ/T331测试方法保持一致。

安全防护类

（1）GB/T 11651《个体防护装备选用规范》：施工人员防护装备执行该国标；

（2）GB 8958《缺氧危险作业安全规程》：密闭空间防滑剂施工通风安全遵守该规程。

与其他专项建筑标准协调

- 《老年人居住建筑设计标准》GB/T 50340、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39：本规程5.4.2对接，老人照料、托幼场所干态≥Ad级，涉水湿态≥Aw级，落实这类场所地面防滑安全要求。

- 引用标准名录同步纳入住宅、绿地、城镇道路等相关标准，适用于室外人行道、广场、车库出入口防滑剂处理工程。

与法律、法规、规章层面的协调性

- 强制性底线优先：本规程属于中国建筑材料联合会发布的团体标准，工程应用时，不能降低国家工程建设强制性条文要求。如GB 50037、GB 50763的强制性要求必须优先满足；团体标准技术要求可高于但不能低于强制国标。

- 产品质量层面：防滑剂产品应符合《中华人民共和国产品质量法》，本规程4.3章节对合格证、说明书、标志、贮存运输、保质期（不少于3年）的要求，落实产品质量法规对标识、说明书、合格证明的管理要求。

- 职业健康安全：施工人员培训、个体防护、密闭空间通风、皮肤眼睛应急处置，符合安全生产相关法规要求。

主要创新补充点与边界（不冲突，做填补）

现有国家/行业标准缺少防滑剂产品本身完整技术要求，大多只针对地砖、石材成品，本规程完整规定防滑剂理化、耐久、有害物质指标；

JGJ/T331仅简单提及防滑剂，没有完整施工工序、环境温湿度、静置反应时间、养护、复涂维保；本规程补齐工程全流程；

提出防滑性能双向控制：不能只追求指标越高越好，对老人无障碍场所增设指标上限提示，解决工程实践“过度防滑造成绊倒”问题，属于推荐性提示，不修改原有强制等级下限。

明确适用边界：仅适用于瓷砖、花岗岩、大理石、水磨石、抛光水泥等矿物质地材；不适用于金属、木材、塑胶、玻璃，厘清防滑剂工艺适用边界，避免工程错用。

总结

本规程防滑等级划分、评价指标、现场检测方法完全对接《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331，与现行建筑地面防滑行业标准体系保持统一，无矛盾冲突。

遵守国家工程建设强制性国家标准GB 50037、GB 50209、GB 50763、GB 50325等，防滑剂工程的设计原则、基层质量、无障碍、室内污染控制服从国标，本规程聚焦防滑剂专项工艺做细化、补充。

产品性能、有害物质、试验方法全部引用现行材料、检测类国家标准，不自创检测方法，与现有检测机构技术体系兼容。

本规程为团体标准，属于专项应用技术文件，不替代通用工程建设标准；执行原则：防滑剂工程除执行本规程，尚应遵守国家、地方现行法律、法规、强制性标准的规定。

补充现有标准缺失的内容：防滑剂产品技术要求、基材选型、完整施工工艺、使用维护、复涂修复、工程记录表单，解决目前防滑剂工程缺少统一技术依据的现状。

重大分歧意见的处理经过和依据

标准编制过程中，广泛征求了行业内专家、相关单位的意见和建议，各方通过标准工作会、视频会议、电子邮件等形式对标准的适用范围、产品分类、检验项目、技术指标等进行了深入沟通和探讨，通过对不明确的检验项目进行验证试验，最终对标准指标要求达成一致。编制过程中，各方对该标准内容未产生重大分歧。

标准性质的建议说明

建议作为推荐性标准发布实施。

贯彻标准的要求和措施建议

建议标准尽快实施。

废止现行相关标准的建议

本规程是第一次制定，未发现有需要废止的现行相关标准。

其它应予说明的事项

无其他说明事项。